АННОТАЦИЯ

работы Мельгунова Максима Сергеевича

«ВАРЬИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ ПОРИСТЫХ НАНОСИСТЕМ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИЯХ»

выдвигаемой на соискание ученой степени доктора химических наук

Актуальность работы. Конец XX и начало XXI веков ознаменовались лавинообразным ростом исследований и открытий в области синтеза самоорганизующихся материалов, единичные структурные элементы которых имеют нано- и субнанометровые размеры. Такие материалы могут характеризоваться как регулярной, так и разупорядоченной надмолекулярной упаковкой структурных элементов. К регулярным можно отнести элементосиликатные цеолиты, мезопористые мезофазные материалы, структуры андерсоновского, кегинновского и др. типов, металл-органические решетки и т.п.; к нерегулярным – материалы, получаемые по золь-гель технологии, различные синтетические угли и пр. Многообразие строения, химического и фазового состава пористых материалов может вызвать иллюзию чрезвычайной сложности и индивидуальности причин формирования и эволюции (в общем случае трансформации) их текстуры. На самом же деле, существует не так много механизмов, запускающих такие процессы. Важнейшую роль в работе таких механизмов играют фазовые переходы, и сопутствующие им капиллярные явления, изменения объема фаз и др., описанные проф., д.х.н. В. Б. Фенелоновым в диссертации и ряде последовавших за ней монографий. Действие этих механизмов определяет особенности формирования гелей, их сушки и прокаливания, что в результате позволяет получать твердые пористые материалы – катализаторы и адсорбенты. До сих пор при рассмотрении формирования и эволюции текстуры пористых материалов каждый отдельный случай изменения текстурных характеристик для каждого механизма трансформации моделировали индивидуально, принимая допущения, например постоянного объёма, неизменности текстуры носителя и т.п. В данной работе предлагается подход, основанный на аддитивности экстенсивных текстурных параметров (массы, удельных объёма и поверхности), обобщающий предлагавшиеся ранее модели текстурных трансформаций. Использование этого подхода даёт инструмент, позволяющий не только описывать наблюдаемые, но и прогнозировать возможные изменения текстуры, основываясь на индивидуальных парциальных и интенсивных текстурных свойствах компонентов пористого материала.

Цель диссертационной работы состояла в разработке общего подхода к описанию текстурных трансформаций при формировании и эксплуатации пористых материалов, и демонстрации его использования на конкретных примерах формирования актуальных на сегодняшний день адсорбентов и катализаторов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. на основе обзора научной литературы выявлены основные варианты (модели), описывающие формирование и изменения текстуры пористых материалов;

2. разработан подход к описанию трансформаций текстуры материалов (адсорбентов и катализаторов), основанный на аддитивности массы, объёма и поверхности пористых тел. Введены понятия внутреннего текстурного инварианта и инварианта трансформации текстуры. Показаны взаимосвязи между парциальными и удельными текстурными характеристиками, позволяющие рассчитывать трудноизмеряемые характеристики компонентов, используя текстурные параметры, измеряемые в рутинном эксперименте;

3. на основе литературных и собственных экспериментальных данных проведены исследования формирования текстуры ряда оксидных углеродных и углерод-минеральных пористых материалов;

4. разработан прибор Термосорб, позволяющий проводить измерения текстурных характеристик материалов как целого и их компонентов.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на следующих конференциях: X,XI,XIII Международных конференциях: «Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хроматографии. (Москва-Клязьма, 2007, 2008, 2010 гг.); семинарах NATO ARW «Sol-gel approaches to materials for pollution control, water and soil remediation. (Киев, 2007 г.); XIX и XXII симпозиумах «Современная химическая физика» (Туапсе 2007, 2010 гг.); Школе по катализу EFCATS «Сatalyst design – from molecular to industrial level» (Санкт-Петербург 2006), 3-ей Международной школе-конференции по катализу для молодых ученых «Дизайн катализаторов. (Екатеринбург - Чусовая, 2009) и др.

В работе на разных этапах принимали участие М.К. Ковалев, М.Е. Малышев, Е.И. Елькина, у которых автор являлся, или является научным руководителем при выполнении кандидатских диссертаций. Часть экспериментальных данных получена совместно с к.ф.-м.н. А.Н. Шмаковым, к.х.н. М.А. Барматовой, к.х.н. В.И. Зайковским, к.х.н. Ю.В. Патрушевым. Автор выражает благодарность д.х.н. В.Б. Фенелонову, д.х.н. О.А. Холдеевой, д.х.н. М.Н. Тимофеевой, А.Б. Аюпову за ценное обсуждение результатов и содействие в планировании работы.

Краткое содержание работы:

- В работе предложена классификация трансформаций, происходящих в пористых материалах, основанная на изменении их общей массы и суммарного объёма. Разработан подход к описанию таких трансформаций, основанный аддитивности экстенсивных текстурных характеристик (массы, объёмов и поверхностей) их компонентов. Введены понятия внутреннего текстурного инварианта и инварианта трансформации текстуры. Под внутренним текстурным инвариантом понимается значение кажущейся плотности тела, . В работе показано, что для любого компонента тела, включая компоненты твёрдой фазы и разные типы пор, выполняется соотношение:

, где

и  - парциальные масса и объём,  - индивидуальная плотность и  - удельный (приведённый на общую массу тела) объём компонента.

Инвариант для текстурной трансформации записывается как:

,

где  и  - парциальные масса и объём до и  и - парциальные масса и объём после трансформации текстуры.

Различные комбинации внутренних текстурных инвариантов и инварианта текстурной трансформации позволяют получать уравнения для изменений объёма тела как целого, либо объема или плотности какого-либо из компонентов.

Показаны взаимосвязи между парциальными и удельными текстурными параметрами, позволяющие рассчитывать трудноизмеряемые параметры компонентов, используя текстурные параметры, измеряемые в эксперименте. Эффективность разработанного подхода продемонстрирована на ряде примеров, а полученные результаты позволили сформулировать ряд самостоятельных выводов относительно изученных текстурных трансформаций.

2.	Исследована самоорганизация в умеренно-кислых условиях (pH 2 –5) мезопористых мезофазных силикатных и элемент(Al, Ti, Fe, и др.)-силикатных материалов с двумерной гексагональной упаковкой пор цилиндрической формы, аналогов известных из литературы материалов типа MCM-41 и SBA-3. Такой синтез можно проводить, используя недорогие предшественники Si и встраиваемых элементов. Полученные материалы показывают удовлетворительную стабильность в широких пределах варьирования условий гидротермальной обработки. Показано, что, в соответствие с разработанным подходом к описанию трансформаций текстуры, пористость таких материалов с точностью ±10% определяется составом синтетической смеси и плотностью диоксида кремния и темплата.

3.	Синтезированы поверхностно-слойные пористые материалы с морфологией «непористое ядро – мезопористая оболочка». Текстура таких материалов определяется составом синтетической смеси в соответствие с разработанным подхода к описанию трансформаций текстуры. Внешний размер частиц можно варьировать в диапазоне 200 - 600 нм, толщину мезопористой оболочки в диапазоне 20 - 100 нм. Показана возможность встраивания в непористое ядро суперпарамагнитных наночастиц маггемита, полностью изолированных от внешней среды материалом ядра. Такие материалы могут быть использованы в процессах с их магнитным отделением от реакционной среды.

4.	Изучена текстура углерод-минеральных материалов, полученных с использованием различных минеральных носителей. Установлено влияние текстуры исходного носителя и подвижности предшественников углерода на его локализацию и морфологию. В частности: а) углерод, наносимый из газовой фазы, локализуется преимущественно в узких порах силикагеля, между его первичными частицами; б) углерод, наносимый с использованием химически иммобилизованных предшественников, равномерно распределяется по поверхности силикагеля в виде отдельных кластеров, не заполняя полностью объем мезопор; в) в порах аэрогеля SiO2 ультранизкой плотности углерод, наносимый из газовой фазы, распределяется в виде отдельных кластеров; г) углерод, наносимый из газовой фазы на поверхность нанокристаллического MgO, образует островки, характерной «толщиной» порядка толщины графитового монослоя. Долю поверхности, приходящуюся на углерод можно регулировать изменением условий синтеза и количества наносимого углерода. Преимущественное отложение углерода внутри пор силикатных носителей при его нанесении из газовой фазы позволило в случае силикатов SBA-15 разработать способ получения углерод-минеральных и углеродных материалов с регулярной ориентацией пор. Процесс удаления минеральной составляющей из таких материалов протекает в полном соответствии с разрабатываемым подходом. Кроме того, используемый подход позволил на примере выгорания компонентов в материале типа Сибунит количественно определить содержание компонентов с различной плотностью.

5.	Исследована трансформация текстуры при топохимических превращениях ряда материалов. Предложен механизм формирования супрамолекулярной структуры MgO из нанокристаллов Mg(OH)2 включающий десорбцию поверхностных метоксильных групп, фазовое превращение и спекание. Интенсивное спекание наночастиц при температурах выше 670 К сопровождается самопроизвольным сращиванием нанокристаллов по кристаллографическим когерентным граням. При этом наблюдается значительное уменьшение объема агрегатов наночастиц. Топохимическая трансформация нанокристаллов MgO в MgCl2 осуществляются путем формирования мономолекулярного непроницаемого покрытия из хлорида магния; в диапазоне 500 – 600K происходит уменьшение поверхности и объема пор за счет увеличения размеров наночастиц; при более высоких температурах начинается интенсивное спекание. При трансформации MgO в MgCl2 текстурные изменения происходят при сохранении размеров агрегатов наночастиц.

6.	Разработан и внедрён в мелкосерийное производство прибор серии «Термосорб», позволяющий проводить в проточном режиме исследования адсорбционных свойств и текстуры материалов и дающий экспериментальные данные для разработанного подхода к описанию трансформаций текстуры пористых материалов.

Прибор обеспечивает измерения:

- изотерм и изобар адсорбции некорродирующих газов в режиме динамического адсорбционного эксперимента в температурном диапазоне от 77 К до 1200 К и диапазоне парциальных давлений от 8 до 800 мм.рт.ст;

- кинетических особенностей в режиме температурно-программируемого окисления, восстановления, десорбции;

- расчёт по изобарам и изотерам адсорбции теплоты адсорбции в зависимости от степени заполнения поверхности;

- расчёт по изотермам адсорбции удельной поверхности, распределения мезопор по размерам, объемы микро- и мезопор, активной поверхности нанесенных катализаторов;

Конструкция приборов серии «ТермоСорб» обеспечивает возможность исследования мелкодисперсных металлических и неметаллических порошков с очень малой удельной поверхностью (от 0,1 м2/г) и микропористых материалов с очень большой удельной поверхностью (до 2 - 3 тыс. м2/г).

Результаты работы опубликованы в виде монографии, двух глав в монографиях, и ряде публикаций в реферируемых изданиях.

- Фенелонов В.Б., Мельгунов М.С. Адсорбционно-капиллярные явления и пористая структура катализаторов и адсорбентов (сборник задач и упражнений), изд НГУ, Новосибирск, 2010, 189 с.

- Fenelonov V., MeI’gunov M. Texturology // Ed. by R. Richards. Surface and Nanomolecular Catalysis. Taylor & Francis Group, LLC, 2006. Pp. 257–336.

- Timofeeva M., Mel’gunov M. Design and application of iron-containing mesoporous molecular sieves for peroxide oxidation of pollutants: effect of iron environment on textural, physicochemical and catalytic properties // Mesoporous Materials: Properties, Preparation and Applications / Ed. by L. T. Burness. New York: Nova Science Publisher, 2009. Materials Science and Technologies. Pp. 231–238.

- Fenelonov V.B., Mel’gunov M.S., Parmon V.N. The Mechanism of Formation of Cenospheres and other Fly Ash Products of High-Temperature Coal Combustion on Thermal Power Plants // KONA- Powder and Particles J. (Japan).-2010.-v. 28, Pp. 180-208.

- Barmatova M.V., Ivanchikova I.D., El'kina E.I., Shmakov A.N., Mel'gunov M.S., Fenelonov V.B. Mesoporous "core-shell" adsorbents and catalysts with controllable morphology // Applied Surface Science.-2010.-v.256.-i.17.-Pp.5513-5519.

- Аникеенко А.В., Медведев Н.Н., Ковалев М.К., Мельгунов М.С. Моделирование диффузии молекул газа в пористых слоях разной структуры // Журнал Структурной Химии.-2009.-т.50.-№.3.-425-433.

- Barmatova M.V., Ivanchikova I.D., Kholdeeva O.A., Shmakov A.N., Zaikovskii V.I., Mel'gunov M.S. Magnetically separable titanium-silicate mesoporous materials with core-shell morphology: synthesis, characterization and catalytic properties // Journal of Materials Chemistry.-2009.-v.19.-Pp.7332-7339.

- Barmatova, M.V., Ivanchikova, I.D., Kholdeeva, O.A., Shmakov, A.N., Zaikovskii, V.I., Mel'gunov, M.S. Titanium-Doped Solid Core-Mesoporous Shell Silica Particles: Synthesis and Catalytic Properties in Selective Oxidation Reactions // Catalysis Letters .-2009.-v.127.-i.1-2.-Pp.75-82.

- Kovalev M. K., Mogil’nikov K. P., Semenova O. I. at al. Study of chromium ion sorption on modified silica ordered materials // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2009. Vol. 36, no. 12. Pp. 365–366.

- В.Н. Сидельников, М.С. Мельгунов, М.К. Ковалев,Ю.В. Патрушев, ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КОЛОНКА ОТКРЫТОГО ТИПА СО СТРУКТУРИРОВАННЫМ СОРБЕНТОМ // Патент РФ № 2324175 (дата публ. 2008.05.10, приоритет от 2006.12.15).

- M. N. Timofeeva, M. S. Mel’gunov, O. A. Kholdeeva, M. E. Malyshev, A. N. Shmakov, V. B. Fenelonov, Full phenol peroxide oxidation over Fe-MMM-2 catalysts with enhanced hydrothermal stability // Appl. Сatal. B: Environmental.-2007.-V.75.-I.3-4.-P.290-297.

- Maksimchuk, N. V.; Mel’gunov, M. S.; Chesalov, Yu. A.; Mrowlec-Bialon, J.; Jarzebski, A. B.; Kholdeeva, O. A.; Aerobic oxidations of alpha-pinene over cobalt-substituted polyoxometalate supported on amino-modified mesoporous silicates // J. Catal.-2007.-v.246.-i.2.-pp. 241-248.

- Timofeeva, M.N.; Jhung, S. H.; Hwang, Y. K.; Kim, D. K.; Panchenko, V. N.; Mel’gunov, M. S.; Chesalov, Yu. A.; Chang, J. -S.; Ce-silica mesoporous SBA-15-type materials for oxidative catalysis: Synthesis, characterization, and catalytic application // Appl. Catal. A – General.-2007.-v.317.-i.1.-pp.1-10.

- Mel'gunov, M.S.; Fenelonov, V.B.; Is it possible to generalize the problems of porous materials formation, study and exploitation // SURFACE CHEMISTRY IN BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (Eds. Blitz J.P., Gun’ko V.M.), Springer, The Netherlands, 2006, pp. 69-78. ISBN 1-4020-4740-1.

- Sassine, S.; Olshanetsky, E. B.; Kvon, Z. D.; Mel'gunov, M. S.; Mel'gunova, E. A.; Portal, J. C.; Magnetoresistance and resistance versus temperature dependence of a mesoporous mesophase carbon // Physica E-Low-Dimentional Systems & Nanostructures-2006.-v.34.-i.1-2.-pp. 655-657.

- Trukhan, N. N.; Panchenko, A. A.; Roduner, E.; Mel'gunov, M. S.; Kholdeeva, O. A.; Mrowiec-Bialon, J.; Jarzebski, A. B.; FTIR Spectroscopic Study of Titanium-Containing Mesoporous Silicate Materials // Langmuir-2005.-v.21(23).-pp.10545-10554.

- Mishakov, I. V.; Heroux, D. S.; Chesnokov, V. V.; Koscheev, S. G.; Mel'gunov, M. S.; Bedilo, A. F.; Buyanov, R. A.; Klabunde, K. J.; Reaction of nanocrystalline MgO with 1-iodobutane // Journal of Catalysis-2005.-v.229.-i.2.-pp.344-351.

- Maksimchuk, N. V.; Melgunov, M.S.; Mrowiec-Białoń, J.; Jarzębski, A.B.; Kholdeeva, O.A.; H2O2-based allylic oxidation of α-pinene over different single site catalysts // Journal of Catalysis-2005.-v.235.-i.1.-pp.175-183.

- O.A. Kholdeeva, M.P. Vanina, M.N. Timofeeva, R.I. Maksimovskaya, T.A. Trubitsina, M.S. Melgunov, E.B. Burgina, J. Mrowiec-Bialon, A.B. Jarzebski, C.L. Hill, Co-containing polyoxometalate-based heterogeneous catalysts for the selective aerobic oxidation of aldehydes under ambient conditions // JOURNAL OF CATALYSIS.-2004.-V.226.- I.2.- PP. 363-371.

- O.A. Kholdeeva, M.S. Mel'gunov, A.N. Shmakov, N.N. Trukhan, V.V. Kriventsov, V.I. Zaikovskii, M.E. Malyshev, V.N. Romannikov, A new mesoporous titanium-silicate Ti-MMM-2: a highly active and hydrothermally stable catalyst for H2O2-based selective oxidations // CATALYSIS TODAY.-2004.-V.91-2.- PP. 205-209.

- О.А. Холдеева, М.С. Мельгунов, А.Н. Шмаков, Н.Н. Трухан, М.Е. Малышев, В.Б. Фенелонов, В.Н. Пармон, В.Н. Романников, СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТИТАН-СИЛИКАТНОГО КАТАЛИЗАТОРА И СПОСОБ ЖИДКОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ // Патент РФ № 2003107370 (дата публ. 2004.10.10, приоритет от 2003.03.17).

- Mel'gunov, M. S.; Mel'gunova, E. A.; Zaikovskii, V. I.; Fenelonov, V. B.; Bedilo, A. F.; Klabunde, K. J.; Carbon Dispersion and Morphology in Carbon-Coated Nanocrystalline MgO // Langmuir-2003.-v.19(24).-pp.10426-10433.

- Mel'gunov, M. S.; Fenelonov, V. B.; Mel'gunova, E. A.; Bedilo, A. F.; Klabunde, K. J.; Textural Changes during Topochemical Decomposition of Nanocrystalline Mg(OH)2 to MgO // J. Phys. Chem. B.-2003.-v.107(11).-pp.2427-2434.

- Puziy, A.M.; Charmas, B.; Poddubnaya, O.I.; Mel’gunov, M.S.; Leboda, R.; Trznadel, B.J.; Surface heterogeneity of carbon-silica adsorbents studied on the basis of the complex adsorption investigations // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects.-v.213.-2003.-pp.45-57.

- Мельгунова, Е.А., Балабина, Ю.М.; Шмаков, А.Н.; Мельгунов, М.С.; Адсорбционные и текстурные характеристики пористых композитов, получаемых осаждением углерода на поверхности минеральной мезофазы типа SBA-15 // Журнал Физической Химии.-2003.-Т.77.-сс.510-514. (Mel’gunova, E. A.; Balabina, Yu. M.; Shmakov, A. N.; Mel’gunov, M. S.; Adsorption and Textural Properties of Porous Composites Obtained by Carbon Deposition on the Surface of an SBA-15 Mineral Mesophase // Russ. J. Phys. Chem.-2003.-v.77.-N.3.-pp.444-448.)

- Mel’gunov, M.S., Mel'gunova, E.A., Shmakov, A.N., Zaikovskii, V.I. Textural and Structural Properties of Al-SBA-15 Directly Synthesized at 2.9 < pH < 3.3 Region // Nanotechnology in Mesostructured Materials. Proceedings of the 3rd International Mesostructured Material Symposium, Jeju, Korea, July 8-11, 2002. (Eds. S.-E. Park, R. Ryoo, Wh.-S. Ahn, Ch. Wee Lee). Studies in Surface Science and Catalysis. -2003. -v.146.-pp.543-546.

- Bedilo, A.F.; Sigel, M. J.; Koper, O.B.; Mel’gunov, M.S.; Klabunde, K.J.; Synthesis of carbon-coated MgO nanoparticles// J. Mater. Chem.-2002.-v.12.-pp.3599-3604.

- Мельгунов, М.С.; Кашкин, В.Н.; Фенелонов, В.Б.; Мельгунова, Е.А. // Пат. РФ 2179526.

- Mel’gunov, M.S., Fenelonov, V.B., Leboda, R.; Charmas, B. Coke dispersion in carbon-mineral adsorbents // Carbon-2001.-v.39.-pp.357-367.

- Mel’gunov, M.S., Fenelonov, V.B., Leboda, R.; Charmas, B.; Applicability verification for a new method of measuring the components’ surface areas in bicomponent catalysts and adsorbents // Colloids and Surf. A.-2001.-v.186.-pp.203-209.

- Fenelonov,V.B., Mel’gunov,M.S., Mishakov I.V., Richards, R.M., Chesnokov, V.V., Volodin, A.M., Klabunde K.J. Changes in texture and catalytic activity of nanocrystalline MgO during its topochemical transformation to MgCl2 in the reaction with 1-Chlorobutane. J. Phys.Chem. B.-2001.-v.105.-pp.3937-3941.

- Mel’gunov, M.S.; Fenelonov, V.B.; Gorodetskaya, T.A.; Leboda, R.; Charmas, B.; Carbon dispersion and morphology in carbon-mineral adsorbents // J. Colloid Interface Sci.-2000.-v.229.-pp.431-439.

- Trjnadel, B.J.; Puzij, A.M.; Leboba, R.; Poddubnaya, O.I.; Mel’gunov, M.S.; Charmas, B.; Ocena wplywu obecnosci depozytu weglowego na strukture fraktalna i niejednorodnosc energetyczna karbosili // WIChR Bull.-1999.-v.29.-pp.59-78.

- Mel’gunov, M.S.; Fenelonov, V.B.; A partial surface area measurement method for multicomponent catalysts and adsorbents // React. Kinet. Catal. Lett.-1998.-v.64.-pp.153-160.

- Fenelonov, V.B.; Melgunov, M.S.; Baronskaya, N.A.; Study of Catalytic Fibrous Carbon Microporosity by a New Gas-Chromatography-Probe Method // React. Kinet. Catal. Lett.-1998.-pp.305-312.