I. ПРЕДВИДЕНИЕ  КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

[Гетерогенный катализ в химической промышленности:

Материалы  Всесоюзного  совещания,

1953 г.- М., 1955.— С. 5-28]

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРИ  КАТАЛИЗЕ

Для построения теории катализа необходимо прежде всего решить вопрос о характере взаимодействия между катализатором и реагирующими веществами. Подавляющее большинство исследователей считает, что изменение скорости химических реакций при катализе является результатом промежуточного химического взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. Это справедливо и для процессов гетерогенного катализа на твердых катализаторах, во время которых происходит промежуточное химическое поверхностное взаимодействие реагирующих веществ с катализатором.. Химическая природа промежуточного взаимодействия при катализе проявляется в соответствии химических свойств катализатора со свойствами участвующих в реакции веществ и в специфичности действия большинства катализаторов. Это представление подтверждается всей практикой изыскания катализаторов, показывающей, что решающим фактором, определяющим каталитическую активность, является химический  состав  катализатора.

Значение химического взаимодействия реагирующих веществ с катализатором достаточно четко показал еще сто лет тому назад профессор Харьковского университета А. И. Ходиев, подвергший правильной критике идеалистические взгляды Берцелиуса и механистические представления Либиха. Интересное высказывание по этому вопросу содержится в «Основах химии» Д. И. Менделеева [1]. Разбирая камерный процесс получения серной кислоты, Д. И. Менделеев указывает, что случай этот "очень поучителен, потому что частности, к нему относящиеся, изучены и показывают, что в так называемых контактных или каталитических явлениях можно улавливать промежуточные формы взаимодействия". На деформацию молекул реагирующих веществ в результате взаимодействия с катализатором неоднократно указывал Н. Д. Зелинский [2].

К сожалению, в большинстве современных работ представление о химической природе промежуточного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором недостаточно подчеркивается, а иногда даже отвергается. Так, например, Г. И. Цигуро в предисловии к переводу книги  С. Беркмана и др. «Катализ в неорганической и органической химии» пишет: «В гетерогенном катализе теория промежуточных соединений хотя часто и подтверждается экспериментальными материалами, но не может объяснить многие   явления,   поэтому   не   может   считаться   приемлемой». Далее, Г. И. Цигуро даже берет на себя смелость заявить, что «химическая теория катализа, т. е. теория промежуточного образования в процессе каталитической реакции  «настоящих» химических соединений, никогда среди ученых  Советского Союза не пользовалась большой популярностью». Если под термином «настоящее» соединение подразумевается поверхностное химическое соединение реагирующих веществ с катализатором, то это утверждение безусловно неверно по отношению к большинству советских ученых. Однако можно указать ряд статей и даже объемистых монографий, посвященных вопросам гетерогенного катализа, в которых совершенно  отсутствует упоминание о химическом промежуточном взаимодействии, о влиянии химических свойств и химического состава на активность катализаторов. В результате этого у неискушенных исследователей, начинающих работать в области катализа, создается ложное представление о том, что химический подход к катализу является чем-то устаревшим, ненужным, не соответствующим современному уровню развития физической химии.

Возражения, выдвигаемые иногда против представления о химической природе промежуточного взаимодействия при гетерогенном катализе, отчасти связаны с неверной трактовкой природы промежуточных соединений, которая дается в отдельных работах. Так, многие исследователи рассматривали такие промежуточные соединения как образующие отдельные объемные фазы (например, окислы в случае окислительных реакций, гидриды при реакциях гидрирования, карбиды при синтезах на основе водяного газа и т. п.). Такой взгляд на промежуточные соединения опровергается общими соображениями о невозможности стационарного протекания промежуточного взаимодействия на границе раздела твердых фаз и не согласуется с экспериментальными данными для отдельных реакций гетерогенного катализа. Справедливая критика подобных представлений о фазовой, объемной природе промежуточных соединений часто неверно трактуется как общее опровержение возможности химического взаимодействия при гетерогенном катализе. В результате этого некоторые исследователи избегают упоминать о химическом взаимодействии, предпочитая пользоваться термином адсорбция, допускающим самое широкое толкование.

Не следует думать, что дело здесь только в терминологии. Недооценка роли химического взаимодействия в гетерогенном катализе проявляется в увлечении поисками особых каталитических активных структур при совершенно недостаточном изучении зависимости каталитической активности от химического состава катализатора и свойств поверхностных промежуточных соединений. Единство каталитического процесса как процесса, включающего взаимодействие реагирующих веществ  с твердым катализатором, разрывается. Катализатор по существу рассматривается лишь как геометрическое место протекания реакции, характеризующееся определенным потенциалом; воздействие реагирующих веществ на катализатор, приводящее к изменению его свойств, игнорируется.

Между тем построение теории катализа, способной объяснить и предвидеть каталитическое действие, возможно только на основе представлений о катализе как о химическом в своей сущности явлении, путем изучения специфических особенностей промежуточного химического взаимодействия. Отход от этой химической основы неизбежно приводит к формализму, примером чего могут служить некоторые работы по теориям «активных центров», и к явному идеализму, нашедшему выражение в так называемой теории аггравации, предполагающей особого рода влияние «неравновесных» масс на энергию активации, проявляющееся на расстоянии   [3].

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ

Изучение промежуточных соединений при гетерогенном катализе представляет значительные трудности, так как эти соединения являются продуктами поверхностного взаимодействия молекул реагирующих веществ со всем кристаллом твердого тела. Некоторые исследователи высказывали даже сомнение в возможности участия в промежуточном химическом взаимодействии (а следовательно, и в катализе) кристаллических веществ в их нормальном состоянии и предполагали, что для проявления каталитической активности необходимо особое состояние вещества.

Наиболее последовательно эту точку зрения развивал в своих работах проф. Н. И. Кобозев, предположивший, что каталитической активностью обладает лишь аморфная фаза в виде ансамблей из определенного небольшого числа атомов, в отношении которой кристаллическая фаза выполняет только роль носителя   [3].

Между тем нет никаких оснований считать кристаллическое вещество лишенным каталитической активности. Подавляющее большинство катализаторов, используемых в технике, является кристаллическими веществами, средний размер этих кристаллов обычно легко поддается измерению, и часто можно непосредственно наблюдать отдельные кристаллы с помощью электронного микроскопа. Реакционная способность поверхности твердых кристаллических катализаторов достаточно велика, чтобы объяснить их каталитическое действие. Адсорбционные исследования свидетельствуют, что поверхность каталитических металлов, окислов и других соединений обладает значительной химической активностью; она с большой скоростью и значительным выделением тепла связывает молекулы многих газов. Высокая химическая активность поверхности кристаллических веществ подтверждается также данными по скорости изотопного обмена поверхностных атомов с различными газами. Так, например, С. М. Карпачева и А. М. Розен [4] и другие исследователи показали, что атомы кислорода поверхности многих окислов даже при низких температурах с большой скоростью обмениваются с атомами молекулярного кислорода и кислорода, содержащегося в парах воды. Следовательно, кристаллические вещества обладают достаточной химической активностью для промежуточного взаимодействия с реагирующими веществами и нет необходимости постулировать особые некристаллические состояния или структуры для  объяснения каталитического  действия.

Отсюда не следует, что только кристаллы могут обладать каталитической активностью. В гетерогенном катализе используются и аморфные (или во всяком случае рентгеноаморфные) катализаторы, например алюмосиликаты, силикагель и др.

Силы связи, обусловливающие образование поверхностных соединений, существенных для катализа, имеют ту же природу, что и силы связи в обычных химических соединениях. Однако проявление этих сил при поверхностном взаимодействии характеризуется рядом специфических особенностей, обусловленных тем, что одним из участников взаимодействия является твердое тело со сложной электронной структурой. Так, например, энергия связи зависит от числа уже прореагировавших молекул вещества.

Все это приводит к тому, что поверхностные соединения гораздо богаче по набору возможных энергий связи и соответственно менее дискретны по своим свойствам, чем обычные стехиометрические соединения

с ограниченным числом атомов. Этим обстоятельством, по-видимому, и определяется широкое распространение гетерогенного катализа на твердых катализаторах. С другой стороны, в этом лежит причина и тех трудностей, с которыми связано построение теории гетерогенного катализа, и то особое место, которое он занимает в науке.

Гетерогенный катализ является одним из наиболее важных и распространенных проявлений поверхностного химического взаимодействия. Этому взаимодействию свойственны свои специфические закономерности. Выявление этих закономерностей, развитие химии поверхностных соединений и являются необходимыми условиями создания теории гетерогенного катализа.

РАБОТАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Ускорение реакции при гетерогенном катализе в большинстве случаев обусловливается тем, что энергия активации всех этапов нового реакционного пути, возникающего в результате поверхностного взаимодействия с катализатором, ниже энергии активации реакции в отсутствие катализатора. Лишь в редких случаях ускорение процесса связано с возникновением цепной реакции, переходящей в объем. Поэтому в подавляющем большинстве случаев каталитическая активность твердых катализаторов пропорциональна величине их работающей поверхности и может быть выражена как произведение величины этой поверхности на удельную каталитическую активность - активность, отнесенную к единице поверхности:

к = kуд*S,

где к — общая каталитическая активность; kуд — удельная каталитическая активность; S — работающая поверхность катализатора.

Для массивных катализаторов работающая поверхность равна полной величине поверхности катализатора. Если же катализатор представляет собой пористые зерна с развитой внутренней поверхностью и скорость реакции значительна, то скорость диффузии может оказаться недостаточной для выравнивания концентраций реагирующих веществ в глубине зерна и в газовом потоке. Вследствие этого скорость реакции на части внутренней поверхности может быть значительно снижена и работающая поверхность составит лишь некоторую долю от всей внутренней поверхности.

Доля работающей поверхности зависит от удельной активности, пористой структуры, размера зерен катализатора, температуры, состава реакционной смеси и других факторов, определяющих скорость реакции.

Профессор А. М. Рубинштейн [5] рекомендует пользоваться величиной эффективной внутренней поверхности, определяемой путем измерения адсорбции молекул самого реагирующего вещества. При этом из общей поверхности катализатора исключается часть, недоступная по чисто геометрическим причинам для молекул реагирующего вещества. В действительности степень использования внутренней поверхности пористых катализаторов обычно определяется не тем, что отдельные капилляры слишком узки для проникновения в них молекул реагирующего вещества, а соотношением скоростей реакции и диффузии. Величина  работающей поверхности определяется не только характером пористой структуры катализатора. Она зависит и от его удельной активности, и от условий осуществления реакции. Поэтому пользование величиной эффективной внутренней поверхности для характеристики катализатора нецелесообразно.

УДЕЛЬНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Мы еще вернемся к вопросу о возможности увеличения работающей поверхности, а сейчас рассмотрим первый множитель, определяющий активность катализаторов, -  удельную каталитическую активность. Эта величина специфична для вещества катализатора. Из химической природы промежуточного взаимодействия при гетерогенном катализе  непосредственно вытекает, что удельная активность катализатора в отношении определенной реакции должна зависеть от химического состава катализатора.

Для развития теории приготовления катализаторов весьма важно знать, в каких пределах может меняться удельная каталитическая активность катализатора постоянного состава, т. е. в какой мере она зависит от состояния вещества. В большинстве руководств по катализу и оригинальных исследований указывается, что в зависимости от условий приготовления, термической обработки и других факторов удельная каталитическая активность катализаторов постоянного состава может меняться в очень широких пределах. Отмечается, что высокая удельная активность свойственна веществу в тонкодисперсном состоянии, с нарушенной, деформированной кристаллической решеткой, в то время как хорошо образованные крупные кристаллы неактивны или малоактивны. Во многих книгах, посвященных гетерогенному катализу, можно встретить указание на то, что в результате прогрева при высоких температурах каталитическая активность катализатора снижается гораздо быстрее, чем уменьшается его  поверхность.

Представление о том, что каталитическая активность проявляется при особом состоянии вещества, в значительной мере определило направление теоретических работ по гетерогенному катализу в сторону поисков особых структур вещества, определяющих каталитическую активность, и методов создания этих структур (например, теория пересыщения). Высказывались предположения,  что каталитическая активность свойственна лишь определенным элементам кристаллической решетки катализаторов, докристаллическим аморфным ансамблям (Н. И. Кобозев), всякого рода нарушениям нормальной кристаллической решетки, обладающим избыточной свободной энергией (С. 3. Рогинский), и др. При всех этих предположениях считалось, что эти активные образования  -  активные центры  -  занимают лишь небольшую долю поверхности катализатора и концентрация их может меняться в широких пределах путем изменения условий приготовления катализатора. Некоторые «охотники за активными центрами» обнаруживали даже для одного катализатора по нескольку видов активных центров, обладающих различными каталитическими свойствами.

Чрезвычайно интересно установить, в какой мере обоснован экспериментально этот укоренившийся в сознании исследователей вывод о возможности изменения в широких пределах удельной каталитической активности катализаторов постоянного состава. Оказывается, как это ни удивительно, что подтверждающие его сколько-нибудь систематические, надежные  экспериментальные  данные  отсутствуют.   Часто цитируемые

Таблица   1

Каталитическая активность силикагеля в отношении реакции гидролиза хлорбензола

| Температура |  | Константа ско- | Удельная |
| --- | --- | --- | --- |
| прокалива | Поверхность | рости реакции, | каталитическая |
| ния силика- | S, м2/г | отнесенная к од- | активность |
| геля, °С |  | ному грамму катализатора k | k/S*103 |
| 525 | 500 | 7,2 | 15,8 |
| 600 | 480 | 6,0 | 12,5 |
| 700 | 280 | 4,8 | 17,0 |
| 800 | 225 | 3,1 | 14,0 |
| 900 | 70 | 1,3 | 19,0 |

данные Пальмера [6] и других авторов о высокой каталитической активности меди, восстановленной из окиси, и о полном отсутствии активности пластинки электролитической меди рассматривались без учета различия в величинах поверхности сравниваемых образцов. Эти различия были столь велики, что разницу в активности можно легко объяснить разной удельной поверхностью. Малонадежно и сообщение Эккеля [7] об изменении активности деформированной никелевой пластинки в 1000 раз после прогрева ее при 1000°С в вакууме.

Недостаточная надежность экспериментальных данных по удельной каталитической активности и неправильная интерпретация результатов некоторых измерений связаны с тем, что в большинстве исследований каталитической активности не была известна поверхность катализатора и не всегда учитывались осложнения, связанные с медленностью протекания процессов переноса реагирующих веществ к внутренней поверхности зерен.

Для решения вопроса о пределах возможного изменения удельной активности катализаторов постоянного состава необходимы прямые экспериментальные измерения активности и величины работающей поверхности катализаторов, приготовленных различным способом. Это стало возможным благодаря разработке надежных адсорбционных методов измерения внутренней поверхности пористых катализаторов и раздельного измерения поверхности отдельных компонентов для некоторых сложных систем. С помощью этих методов в нашей лаборатории в течение последних лет были произведены измерения Сдельной каталитической активности некоторых катализаторов.

В табл. 1 приведены данные по удельной каталитической активности силикагеля, прокаленного при разных температурах, полученные

В. А. Дзисько, А. А. Вишневской и В. С. Чесаловой [8]. Активность катализатора определялась в отношении реакции гидролиза хлорбензола при 525°С. Как установлено специальными опытами, в этих условиях реакция протекает в кинетической области. Для всех исследованных образцов удельная каталитическая активность приблизительно одинакова. Даже после прогрева при 900°С, приведшего к уменьшению поверхности катализатора почти в семь раз, удельная активность катализатора почти не изменилась.

Аналогичные результаты получены В. А. Дзисько, М. С. Борисовой и В. Н. Краснопольской [9] для окиси алюминия (табл. 2). В этом случае измерялась каталитическая активность в отношении реакции дегидратации этилового спирта при 400°С. Исследование проводили с тонко

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталитическая активность окиси алюминия в отношении реакции |  |  |  |  |  |  |
| дегидратации этилового спирта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная |  |  |
| Способ приготовления |  | Поверхность |  | каталитиче- |  | Фазовый |
| образцов окиси алюминия |  | S, м2/г |  | ская активность k/S |  | состав |
| Из нитрата |  | 330 |  | 47 |  | -A1203 |
| Из алюмината |  | 300 |  | 41 |  | -A1203 |
| Из амальгамы |  | 225 |  | 43 |  | -A1203 |
| Из технической гидро- |  | 195 |  | 34 |  | -A1203 |
| окиси (промыт) |  |  |  |  |  |  |
| Из нитрата после про- |  |  |  |  |  |  |
| грева |  |  |  |  |  |  |
| при 450°С |  | 330 |  | 32 |  | -A1203 |
| при 600°С |  | 300 |  | 28 |  | -A1203 |
| при800°С |  | 180 |  | 35 |  | -A1203 |
| при 1000°С |  | 135 |  | 43 |  | -A1203 |
| при 1200°С |  | 5 |  | 1,1 |  | α-А1203 |

измельченным катализатором (0,1 - 0,15 мм), что обеспечивало протекание реакции в кинетической области. Для достижения изотермичности катализатор разбавляли значительным количеством инертного материала.

Полученные результаты показывают, что удельная каталитическая активность чистой окиси алюминия, приготовленной различными способами, в том числе и путем термической диссоциации нитрата алюминия, минуя   гидроокись, приблизительно одинакова.

При термической обработке до 1000°С включительно удельная активность окиси алюминия также существенно не изменяется. После прокаливания при 1200°С  наблюдается очень резкое уменьшение поверхности окиси алюминия и падение удельной активности почти в 40 раз. При этом меняется и направление реакции: если на всех остальных образцах реакция протекает в направлении дегидратации и основным продуктом является этилен, то на образцах, прокаленных при 1200°С, реакция протекает преимущественно в сторону дегидрирования и в газообразных продуктах реакции содержится до 90% водорода. Рентгеновское исследование образцов катализаторов показало, что эти изменения вызваны превращением -A1203   в  α-А1203.  Таким образом, после прокаливания при 1200°С окись алюминия из высокоактивного дегидратирующего катализатора превращается в малоактивный дегидрирующий. Это показывает, что каталитическая активность определяется не только химическим составом, но и химическим строением катализатора.

Приблизительное постоянство удельной каталитической активности установлено также В. А. Дзисько, М. С. Борисовой, Н. В. Демич и

Т. Я. Тюликовой для окиси магния в отношении реакции разложения этилового спирта при 400 - 450°С. Образцы окиси магния, приготовленные различными способами и различающиеся величиной поверхности и активностью единицы объема, обладают приблизительно одинаковой удельной каталитической активностью. Прогрев при высокой температуре, сопровождающийся значительным уменьшением поверхности, не приводит к уменьшению удельной каталитической активности. Интересно, что указанные изменения условий приготовления и термической  обработки  не

сказались на выходе отдельных продуктов реакции, число которых для этого катализатора довольно велико, т. е. не изменили избирательность действия  окиси магния.

Приведенные данные опровергают распространенное мнение, что поверхность катализатора утрачивает свои каталитические свойства после прогрева при высоких температурах. При отсутствии фазовых превращений прогрев может весьма существенно изменить величину поверхности катализатора, не сказываясь заметно на величине удельной каталитической активности. Этот вывод подтверждается и данными других исследователей.

Так, Макстэд, Мун и Овергейдж [10] нашли, что каталитическая активность платиновой черни в отношении реакции гидрирования цикло-гексена после прогрева при высокой температуре снижается пропорционально уменьшению поверхности, т. е. удельная активность остается постоянной. Очень показательны в этом отношении данные Бика по изменению каталитической активности пленок никеля, подвергнутых рекристаллизации при различных температурах. В работе, опубликованной в 1940 г. [11], Бик установил, что после рекристаллизации каталитическая активность пленки никеля в отношении реакции гидрирования этилена уменьшается значительно сильнее, чем адсорбция водорода, характеризующая изменение поверхности. Однако более тщательное исследование адсорбции водорода с учетом абсорбции, а также измерение поверхности по адсорбции окиси углерода и по БЭТ с помощью адсорбции криптона при  - 96°С заставило Бика в более поздней работе [12] признать, что при рекристаллизации пленок никеля каталитическая активность меняется строго пропорционально поверхности и что, следовательно, удельная каталитическая активность сохраняется при этом постоянной.

Значительный интерес представляет выяснение возможности изменения удельной активности в зависимости от дисперсности. Как уже упоминалось, среди работающих в области катализа было распространено мнение, что каталитическая активность свойственна веществу только в тонкодисперсном состоянии. С другой стороны, высказывались предположения о наличии максимума активности при определенной дисперсности, лежащего, по данным некоторых исследователей  [13], для никеля при 60-80 Å для окиси магния при 30 Å и т. п. Несмотря на большое число исследований, методические погрешности опытов заставляют признать эти результаты недостаточно надежными и существование максимума сомнительным. В этом отношении знаменательно, что наиболее активный исследователь этого вопроса проф. А. М. Рубинштейн, обнаруживший упомянутые выше максимумы активности, в последнее время пришел к выводу [5], что понижение активности тонкодисперсных образцов связано с уменьшением поверхности зерен катализатора, доступной для реагирующих веществ,  вследствие  уменьшения размера пор.

В нашей лаборатории было предпринято сравнительное исследование удельной активности массивной и дисперсной платины. М. Г. Слинько,

В. С. Чесалова и А. Г. Филиппова исследовали образцы массивной платины  - фольгу, проволоку и сетку, платиновую губку, полученную прогревом платиновой черни, и платинированный силикагель, содержащий 0,2 и 0,5% платины. Поверхность образцов массивной платины определялась электрохимически, путем измерения емкости двойного слоя; поверхность платиновой губки была измерена по адсорбции аргона при -183°С поверхность платины в платинированном силикагеле  -  по адсорбции водорода.

Таблица  3 Удельная  каталитическая  активность  платины  в  отношении

окисления двуокиси серы

|  | Поверхность 1 г Pt, см2 | Константа скорости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец катализатора |  |  | на 1 см2 по- |
|  |  | на 1 г Pt | верхности Pt k*102 |
| Платина на силикагеле |  |  |  |
| (0,2% Pt) | 3,0*105 | 1,1*103 | 0,37 |
| Платина на силикагеле |  |  |  |
| (0,5% Pt) | 7,0*105 | 2,8*103 | 0,40 |
| Губчатая платина | 1,7*103 | 3,9 | 0,23 |
| Проволока (0,1 мм) | 20,6 | 0,054 | 0,26 |
| Сетка | 22,6 | 0,11 | 0,49 |
| Фольга | 6,9 | 0,12 | 1,74 |

Каталитическая активность определялась в отношении реакции окисления двуокиси серы и водорода (табл. 3, 4). В обоих случаях, несмотря на изменение более чем в 10 тыс. раз удельной поверхности платины и каталитической активности, отнесенной к 1 г Pt, удельная каталитическая активность оставалась приблизительно постоянной. Несколько повышенной оказалась активность платиновой фольги, что, возможно, связано c влиянием примесей   [14].

Постоянство удельной активности следует и из результатов ряда работ других исследователей. Так, исследования А. Е. Агрономова [15], Силлера [16], Шлееде, Рихтера и Шмидта [17] указывают на приблизительное постоянство активности окиси цинка, приготовленной различными способами, в отношении реакции разложения метилового спирта. Совсем недавно

Е. Я. Рабинович, Г. Д. Снегирева и П. А. Теснер [18], исследуя крекинг фракции парафиновых углеводородов на различных сортах сажи  - канальной, ацетиленовой, термической с поверхностью соответственно 100, 65 и 15 м2/г, показали, что удельная каталитическая активность составляет 5,4; 3,4 и 5,5, т. е. представляет величину одного порядка. Гофман и Гофер [19] нашли, что изменение размера первичных кристаллов графита с 30 до 3500 Å не сказывается заметно на их удельной каталитической активности в отношении реакции взаимодействия водорода и брома.

Все эти данные позволяют сделать вывод, что удельная каталитическая активность сравнительно мало зависит от состояния поверхности и определяется в основном химическим составом катализатора и его химическим строением.

Т аблица 4 Удельная  каталитическая  активность   платины   в отношении

окисления водорода

| Образец катализатора | Поверхность 1г Pt, см2 | Удельная активность | Энергия активации, кал/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| Платина на силикагеле (0,2% Pt) Проволока (0,1 мм) Фольга | 3,0*105 20,6 6,9 | 14 5,5 9,0 | 9 500 10 400 10 600 |

Вывод о приблизительном постоянстве удельной каталитической активности катализаторов постоянного состава нельзя считать универсальным. Он ограничивается, во-первых, возможностью различного развития разных граней кристаллов катализатора. Так, рядом исследований показано, что активность разных граней может различаться в несколько раз. Кроме того, не всегда удается при вариации поверхности полностью избежать изменений состава.

Существенные изменения состава происходят под воздействием самих реагирующих веществ, и при медленном установлении стационарного состояния это может приводить к заметным колебаниям активности.

В случае неоднородных многокомпонентных катализаторов удельная активность может значительно изменяться при постоянном общем составе в зависимости от распределения отдельных компонентов, развития поверхности контакта между отдельными фазами и т. п. Не исключено, наконец, что при низких температурах могут сравнительно длительное время существовать сильно деформированные структуры, удельная каталитическая активность которых отлична от активности нормальных структур.

Независимо от этих ограничений представление о приблизительном постоянстве удельных активностей катализаторов постоянного состава имеет большое значение для развития теории гетерогенного катализа. Действительно, если это положение справедливо, то основным фактором, определяющим удельную каталитическую активность, является не состояние вещества, а его химический состав, и, следовательно, основной задачей теории является выяснение зависимости удельной каталитической активности от химического состава и химического строения твердых катализаторов. Соответственно этот вывод ориентирует и практику изыскания катализаторов, указывая, что основным способом вариации активности является изменение химического состава, а для катализаторов постоянного состава — величины работающей поверхности путем регулирования внутренней поверхности и характера пористой структуры.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

В качестве косвенных доказательств возможности значительного изменения удельной каталитической активности катализаторов постоянного состава часто приводятся данные о значительной неоднородности поверхности активных контактов и резком изменении их активности под влиянием малых количеств ядов. В связи с этим надо заметить, что сама по себе неоднородность поверхности катализатора еще не означает, что его удельная активность должна существенно меняться в зависимости от условий приготовления, так как характер неоднородности при этом может сохраняться приблизительно одинаковым. Нет оснований сомневаться, что поверхность реальных твердых тел в какой-то мере неоднородна, и для отдельных систем неоднородность качественно подтверждена дифференциальным изотопным методом, предложенным С. 3. Рогинским и Н. П. Кейнер [20]. Однако результаты количественных измерений, обычно используемых для расчета неоднородности (данные об изменении теплоты и скорости адсорбции с изменением степени заполнения, форма изотерм адсорбции, вид кинетических уравнений для ряда контактных реакций и др.), можно строго интерпретировать лишь как изменение свободной энергии образования поверхностного соединения по мере заполнения поверхности. Нельзя утверждать, что это изменение свободной энергии поверхностного взаимодействия вызывается первоначальной энергетической неоднородностью поверхности катализатора. Наоборот, несомненно, что в большинстве случаев взаимодействие с молекулами газа существенно влияет на свойства поверхности катализатора и оказывает гораздо большее влияние на изменение энергии связи последующих молекул, чем первоначальная неравноценность отдельных участков поверхности. Изменение теплот адсорбции с заполнением поверхности и другие указанные выше зависимости не только обусловливаются возможной первоначальной неоднородностью поверхности, но являются также следствием взаимодействия газов с поверхностью катализатора. Эти зависимости определяются свойствами всей системы газ — катализатор и не могут поэтому характеризовать первоначальное состояние поверхности катализатора вообще. Неправильно рассматривать поверхность в отрыве от взаимодействующего с ней газа и пытаться, как это предлагалось [21], составлять паспорт поверхности, характеризующий ее неоднородность по отношению к любым процессам поверхностного взаимодействия.

Не могут быть однозначно истолкованы и опыты по отравлению контактов. Резкое снижение активности под влиянием малых количеств яда указывает лишь на то, что взаимодействие с ядом гораздо глубже и значительнее меняет свойства катализатора, чем можно ожидать, если исходить из представления о простой блокировке поверхности.

ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАТАЛИЗАТОРА

Вывод о приблизительном постоянстве удельной каталитической активности катализаторов постоянного состава означает, что единственным способом значительного изменения удельной активности является изменение химического состава катализатора. Соответственно этому установление закономерностей изменения каталитической активности в зависимости от химического состава катализатора является основной задачей теории гетерогенного катализа.

Надо отметить, что до последнего времени этому вопросу не уделялось необходимого внимания, и большинство теоретических работ было посвящено поискам структурных особенностей каталитически активных поверхностей.

Какими же методами предвидения каталитической активности катализатора данного состава мы располагаем? Скорость каталитического процесса определяется скоростью образования и последующего превращения поверхностных промежуточных соединений. Предвидение каталитической активности должно основываться поэтому на свойствах соответствующих поверхностных соединений. К сожалению, наши знания о поверхностных соединениях, образующихся при гетерогенном катализе, весьма ограниченны. Естественно поэтому, что в гетерогенном катализе большое распространение получили попытки подойти к определению существующих в этой области закономерностей на основе более общих представлений. Соответствующие методы в основном можно разделить на следующие три группы.

1. Метод аналогии со свойствами известных химических соединений заключается в том, что свойства поверхностных химических соединений, образующихся в результате промежуточного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором, предполагают сходными со свойствами известных объемных  - газообразных или твердых  - соединений, содержащих те же компоненты. Так, например, следуя этому методу, при подборе окисных катализаторов для реакций окисления исходят из способности катализаторов образовывать в данных условиях окислы различной валентности, хотя в процессе катализа происходит только поверхностное взаимодействие, без образования фазы низшего окисла. Точно так же и в процессе гидрирования при синтезе аммиака, синтезах углеводородов из водяного газа и др. часто учитывают способность катализатора образовывать кристаллические гидриды, нитриды или карбиды и свойства последних, хотя в процессе катализа и не образуется соответствующих фазовых соединений.

Возможности этого метода, естественно, весьма ограниченны, так как он основывается лишь на качественной аналогии в свойствах, далеко не всегда оправдывающейся. В большинстве случаев характер связи в поверхностных соединениях и их термодинамические свойства существенно отличаются от свойств соответствующих кристаллических соединений. Так, например, кристаллические фазовые окислы платины, палладия и некоторых других металлов неустойчивы при высоких температурах, в то время как поверхностные соединения кислорода с этими металлами в тех же условиях весьма устойчивы. Упругость кислорода над этими окислами столь мала, что они не разрушаются при высоковакуумной тренировке при температурах, близких к температуре плавления указанных металлов. (Существенно отличаются и теплоты образования поверхностных и кристаллических соединений, что видно на примере окислов и гидридов.)

Метод аналогии оказался наиболее плодотворным при сопоставлении таких общих свойств, как кислотность  -  основность. Известно и подробно изучено большое число протекающих в растворах реакций, ускоряемых кислотами и основаниями; промежуточным этапом этих реакций является переход протона от реагирующего вещества к катализатору или наоборот.

Аналогия в свойствах жидких кислот и твердых катализаторов, обладающих кислотными свойствами [22] (алюмосиликаты, окись алюминия и др.), позволила подойти к выяснению механизма действия твердых катализаторов крекинга, дегидратации, полимеризации и других важных контактных процессов. Однако, несмотря на значительные успехи, достигнутые в этом направлении, объяснить каталитическую активность катализаторов этой группы только с точки зрения кислотных свойств их поверхности оказалось невозможным. По-видимому, и в этих случаях промежуточное поверхностное взаимодействие реагирующих веществ с твердым катализатором не сводится только к переходу протона.

Поверхностное взаимодействие характеризуется своими специфическими закономерностями, раскрытие которых необходимо для построения теории катализа.

2. Второй путь предвидения каталитического действия заключается в теоретическом, квантово-механическом расчете поверхностного взаимодействия реагирующих молекул с твердым катализатором. Строгий кван-тово-механический расчет такого взаимодействия пока невозможен.

Роль электронной структуры твердого тела при взаимодействии с молекулами газа была отмечена еще Л. В. Писаржевским [23] и развивалась   в ряде   работ   С.3. Рогинского [24]. Для полупроводников- Ф. Ф. Волькенштейн [25] предложил приближенный метод рассмотрения

Рис, 1,  Каталитическая активность сплавов платины и палладия с золотом в  реакциях окисления S02 на Аи — Pt (1), Н2 на Аи— Pt (2), Н2 на Au-Pd (3).

поверхностного взаимодействия, основанный на представлении о поверхностных электронных зонах. Хотя этот метод включает большое число упрощающих предположений и неприменим к реальным, практически важным объектам, он интересен тем, что указывает пути установления связи между каталитической активностью и другими свойствами полупроводников (электропроводность, наличие примесей и др.).

Более сложной задачей является построение приемлемого приближенного метода рассмотрения взаимодействия газов с металлами. Попытки связать величину каталитической активности металлов и сплавов с отдельными величинами, используемыми для приближенной характеристики их электронной структуры, с заполненностью зоны Бриллюэна (Шваб) [26], наличием дырок в d-зоне [27] и др. не привели к удовлетворительным результатам. Действительные зависимости оказались гораздо более сложными. Так, например, согласно Даудену [27], каталитическая активность сплавов металлов VIII группы и второй подгруппы I группы в отношении реакций гидрирования кратных связей снижается до нуля по мере заполнения электронами металла I группы дырок в d-зоне металла VIII группы. Для сплавов меди и никеля каталитическая активность линейно снижается от максимального значения для чистого никеля до нуля для сплава с 60% меди, не обладающего дырками в d-зоне. Это, однако, не является общей закономерностью для сплавов такого типа. На рис. 1 приведены данные, полученные в нашей лаборатории М. Г. Слинько, А. Г. Филипповой и

Е. И. Волковой, о каталитической активности сплавов платины и палладия с золотом в отношении реакций окисления двуокиси серы и водорода. При окислении двуокиси серы на платиново-золотых сплавах добавление к платине уже 5% золота снижает активность сплава до уровня золота [28]. При окислении на тех же сплавах водорода активность платины быстро снижается при добавлении золота до содержания 10%, затем при увеличении содержания золота до 20% резко возрастает, становится выше активности чистой платины и при дальнейшем добавлении золота постепенно снижается до уровня золота. В случае же палладиево-золотых сплавов добавление к палладию золота не снижает активности вплоть до содержания 60% золота. Эти данные показывают, что заполнение d-зоны по-разному сказывается на изменении каталитической активности различных сплавов в отношении разных реакций. В последнее время за границей получила распространение теория о зависимости каталитической активности металлов от d-характера металлической связи. Эта концепция не может привести к правильным результатам, так как основывается на идеалистическом представлении о «резонансе» между определенными фиктивными  структурами металла.

Развитие квантово-механических методов расчета взаимодействия газов с твердыми телами имеет важное значение для развития теории гетерогенного катализа, главным образом как средство выяснения связи между поверхностной химической активностью и другими свойствами твердого катализатора. Не следует, однако, думать, что на основе одних квантово -механических расчетов могут быть раскрыты сложные специфические закономерности поверхностного химического взаимодействия, а следовательно, и гетерогенного катализа. С помощью квантовой механики  - механики движения электрона  - не могут быть полностью раскрыты специфические закономерности, свойственные более сложной форме движения материи  -  химическому превращению.

3. Для предвидения возможности поверхностного взаимодействия часто используют представление о значении геометрического соответствия параметров реагирующих молекул и катализатора. Этот важный принцип обязательно должен учитываться при поверхностном взаимодействии молекулы реагирующего вещества более чем с одним атомом поверхности катализатора. Но при этом основная роль принадлежит возможности химического взаимодействия, а геометрическое соответствие играет дополнительную, а не ведущую роль.

К сожалению, это не учитывается в большинстве мультиплетных схем  каталитических  реакций.

Основным источником обобщения при рассмотрении каталитических свойств различных веществ в отношении разных типов химических реакций служит громадный экспериментальный материал, накопленный в области гетерогенного катализа. Несмотря на узость и нечеткость обобщений, они широко используются для выбора путей подбора катализаторов. Более глубокий анализ опытного материала в большинстве случаев весьма затруднен отсутствием данных о величине работающей поверхности, о действительной температуре, о влиянии процессов переноса и других факторов. В результате даже для простейших реакций мы не располагаем до сих пор данными о величине удельной активности важнейших катализаторов. Известные зависимости каталитической активности от химического состава катализатора носят поэтому качественный характер. Удобнее всего рассматривать их, исходя из периодической системы элементов Д. И. Менделеева, являющейся основным обобщением химических свойств элементов.

Из металлов наибольшей активностью в отношении реакций окисления и восстановления обладают металлы VIII группы. Различия в их каталитическом действии не выявлены достаточно четко и в определенной мере обусловлены различием в устойчивости металлического состояния. Так, каталитическая активность платины в отношении большого числа реакций связана с термодинамической устойчивостью кристаллов металлической платины в условиях проведения реакций гидрирования, окисления и др., с невозможностью образования в этих условиях объемных окислов, гидридов, нитридов и т. п. В то же время металлический никель не может служить катализатором окисления вследствие легкости перехода в объемный окисел. Однако в условиях, исключающих образование объемного окисла, например при взаимодействии кислорода с водородом в присутствии очень большого избытка водорода, удельная активность никеля близка к  активности платины.

Активность различных металлов удобнее всего сравнивать в реакциях гидрирования, в условиях которых большинство металлов не испытывает фазовых превращений. Для этих реакций удельная каталитическая активность металлов в пределах длинных периодов системы Д. И. Менделеева растет от V к VIII группе, достигает максимума у Ni, Pd и Pt, т. е. при почти завершенном заполнении d-зоны, и резко снижается при переходе ко второй подгруппе I группы (Си, Ag и Аи). Последние металлы обладают, однако, заметной активностью в отношении гидрирования карбоксильных групп и некоторых реакций парциального окисления. В отношении реакций синтеза и разложения аммиака максимум удельной каталитической активности металлов смещен к Fe - Os, т. е. в сторону меньшего  заполнения  d-зоны.

В тех случаях, когда возможно сравнивать активность металла и его окисла в отношении одного и того же процесса, активность металла оказывается значительно выше. Тем не менее, окислы металлов VIII группы и особенно четных рядов длинных периодов V, VI и VIII групп обладают высокой активностью в отношении реакций окисления и дегидрирования.

В отношении реакций гидратации, дегидратации, полимеризации,, изомеризации и других реакций, механизм которых связан с промежуточным переходом протона, активностью обладают преимущественно окислы элементов средней части периодической системы — Al, Si, Ti, Nb, Mo, Та, W и др.

Все эти зависимости еще слабо изучены, сугубо качественны и охватывают лишь очень небольшую часть объектов, представляющих интерес для практики. Тем не менее, их значение при решении вопросов подбора катализаторов очень велико, и именно их надо рассматривать как зародыш будущей действенной теории гетерогенного катализа. Для создания этой теории необходимо заменить эти качественные, узкие обобщения количественными зависимостями удельной активности от химического состава и химического строения твердых катализаторов, исследовав эти зависимости для широкого круга соединений и реакций. Это потребует выполнения большого количества прецизионных измерений активности и величины работающей поверхности различных катализаторов в отношении разных реакций. Необходимо также глубокое изучение поверхностного химического взаимодействия путем всестороннего исследования свойств образующихся при катализе поверхностных соединений с помощью химических, оптических, электрохимических и других методов. Только путем обобщения этих данных на основе наиболее общих химических законов, в первую очередь периодического закона Д. И. Менделеева, может быть построена научная теория гетерогенного катализа.

ВЛИЯНИЕ  ПОРИСТОЙ  СТРУКТУРЫ  КАТАЛИЗАТОРОВ НА  ИХ АКТИВНОСТЬ  И  ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ

Наряду с величиной удельной активности важным фактором, определяющим активность единицы объема катализатора, является величина работающей поверхности. Она может быть изменена в широких пределах главным образом путем изменения внутренней поверхности. Так, поверхность платиновой сетки составляет около 0,003 м2/г, в то время как поверхность платины в платинированном силикагеле достигает 50 м2/г, т. е. превышает поверхность сетки более чем в десять тысяч раз. Изменения активности, вызванные изменением величины работающей поверхности, значительно превосходят наблюдаемые колебания удельной активности катализаторов постоянного состава. Поверхность большинства промышленных катализаторов весьма велика и составляет обычно десятки, а иногда и сотни квадратных метров на грамм. Она, однако, меньше поверхности активных адсорбентов, что отчасти обусловлено тем обстоятельством, что не всем веществам удается придать столь развитую поверхность.

Кроме того, увеличение внутренней поверхности катализаторов обычно

сопровождается уменьшением степени ее использования, что ограничивает возможность увеличения работающей поверхности определяющей

активность  единицы  объема катализатора.

Для повышения активности катализаторов требуется не просто

увеличивать внутреннюю поверхность, а создавать определенную пористую структуру зерен катализатора, обеспечивающую достаточную скорость подвода реагирующих веществ к наиболее удаленным от периферии зерна частям внутренней поверхности и отвода от них продуктов реакции. Для каждого каталитического процесса, в зависимости от условий его проведения, кинетических зависимостей и удельной каталитической активности катализатора, может быть установлена оптимальная пористая структура, обеспечивающая наибольшую скорость реакции [29]. Для медленных реакций, когда скорость диффузионного переноса существенно превосходит скорость химического превращения, наиболее выгодна тонкопористая структура. Минимальный диаметр пор определяется возможностью встречной диффузии реагирующих веществ и продуктов реакции и, в зависимости от их размеров, лежит в пределах 10-6 - 10-7 см., Для более быстрых реакций, когда скорость химического превращения в глубине зерна заметно ниже, чем на его внешней поверхности, наиболее выгодной из однородных пористых структур является структура с капиллярами, диаметр которых равен средней длине свободного пробега. В случае реакций, проходящих при атмосферном давлении, этот диаметр составляет около 10-5 см и становится соответственно меньше при повышенных давлениях (например, при 300 атм около 10-7 см).

Для реакций, протекающих при атмосферном давлении, особенно эффективна неоднородная структура с крупными порами диаметром около 10-5 см, к стенкам которых примыкают короткие тонкие капилляры с большой поверхностью. Наличие крупных пор, в которых перенос вещества осуществляется посредством нормальной диффузии, обеспечивает проникновение реагирующих веществ далеко вглубь зерен катализатора, вследствие чего скорость реакции увеличивается в 10-100 раз по сравнению со скоростью, достигаемой в случае наиболее выгодной однородной пористой структуры. Этим объясняются многочисленные случаи повышения активности единицы объема катализаторов при увеличении пористости только за счет крупных пор, без заметного увеличения внутренней поверхности.

При высоких давлениях, когда даже в самых тонких капиллярах происходит нормальная диффузия, наличие крупных пор не дает положительного эффекта и оптимальной является однородная, тонкопористая структура.

Пористая структура может меняться в результате изменения состава катализатора, условий его приготовления, термической обработки и т. п., что часто является причиной изменений каталитической активности, приписываемых другим факторам.

Игнорирование возможных колебаний доли работающей поверхности при изменении пористой структуры часто приводит к неверным выводам и даже к мнимым открытиям определенных закономерностей. В качестве примера можно привести упоминавшиеся уже выше исследования, в результате

Рис. 2. Изменение концентраций реагирующих веществ   в   глубине  зерна  катализатора.

1 — исходное вещество (А); 2 — промежуточное  вещество (В).

которых был обнаружен оптимум активности по крупности кристаллов, а также некоторые исследования, позволившие вывести линейную зависимость между изменением энергии активации и логарифмом предэкспоненциального множителя. Удалось показать, что эта зависимость носит формальный характер и связана с изменением наблюдаемой энергии активации, происходящим в результате изменения работающей поверхности.

Пористая структура зерен катализатора оказывает существенное влияние не только на суммарную скорость процесса, но и на выход отдельных продуктов сложных каталитических реакций. В случае двух последовательных реакций

влияние пористой структуры на избирательность связано с различным изменением концентраций реагирующего вещества и промежуточного продукта в глубине зерна. На рис. 2 показано изменение концентраций веществ А и В (в долях от начальной концентрации вещества А) по длине капилляра для двух последовательных реакций первого порядка.

Как видно из графика, концентрация вещества В проходит через максимум на определенном расстоянии от устья капилляра. От места, где концентрация вещества В максимальная, перенос его происходит в противоположных направлениях, в глубь капилляра, где все вещество В испытывает дальнейшее превращение в вещество С, и к устью капилляра, из которого часть образовавшегося вещества В переходит в газовый поток. Если превращение вещества В внутри зерна катализатора связано с образованием твердого продукта (например, кокса), то последний в наибольшем количестве будет отлагаться не в центре зерна, а на некотором расстоянии от устья капилляра, образуя сферический кольцевой слой. В глубине зерна концентрация вещества В может быть значительно выше, чем вещества А. Это справедливо и для последовательных реакций других порядков. Диффузионное торможение при прочих равных условиях всегда понижает выход промежуточного продукта.

Во всех случаях зависимость избирательного действия катализатора от скорости диффузионного переноса определяется значениями критериев, выражающих соотношения скоростей химического превращения и диффузионного переноса для исходного вещества и для промежуточного продукта. Если значения обоих этих критериев настолько малы, что концентрации исходного вещества и промежуточного продукта существенно не меняются вдоль радиуса зерна, то избирательность не зависит от скорости диффузионного переноса и сохраняет то же значение, что и для непористых катализаторов. При больших значениях обоих или одного из этих критериев концентрации реагирующего вещества вдоль радиусов зерна не успевают выравниваться.

Если в середине зерна эти концентрации существенно отличаются от нуля, то избирательность действия катализатора меняется с изменением величины критериев и выход промежуточного продукта уменьшается с уменьшением скорости диффузионного переноса. Если значения обоих критериев настолько велики, что концентрации исходного вещества и промежуточного продукта в середине зерна близки к нулю, то дальнейшее уменьшение скорости диффузионного переноса не изменяет избирательности действия и выход промежуточного продукта остается постоянным, но значительно более низким, чем для непористых катализаторов.

На рис. 3 приведены вычисленные изменения концентраций промежуточного продукта (в долях от концентрации исходного вещества) вдоль слоя катализатора при протекании реакции в кинетической и во внутренней диффузионной областях. В области внутренней диффузии концентрация промежуточного продукта в два раза ниже, чем в кинетической. На рис. 4 приведены экспериментальные данные для реакции дегидратации этилового спирта на окиси алюминия; промежуточным продуктом при протекании этой реакции является диэтиловый эфир. При увеличении размера зерен процесс переходит во внутреннюю диффузионную область, и выход эфира при той же степени разложения спирта снижается.

Изменение избирательности действия катализатора в случае параллельных реакций зависит от различия их кинетических уравнений. Если обе реакции имеют одинаковый порядок, т. е. их скорости в равной мере меняются с изменением концентраций реагирующих веществ и продуктов, то процессы диффузионного переноса внутри зерна изменяют в равной степени скорости обеих реакций и, следовательно, не сказываются на избирательности катализатора. Исключением являются те случаи, когда возникает неравенство температур внутри зерна в результате теплового эффекта реакции и сравнительной медленности процессов переноса тепла. Если энергии активации обеих реакций различны, то неравенство температур вызовет различное изменение скорости параллельных реакций и изменит избирательность действия катализатора. Если же порядок параллельных реакций различен, то при равенстве температур внутри зерна избирательность будет существенно зависеть от скорости диффузионного переноса, т. е. от пористой структуры. Во всех случаях наложение диффузионного торможения увеличивает относительный выход той из параллельных реакций, скорость которой медленнее снижается с  увеличением степени превращения. Для реакций, состоящих из ряда стадий, наложение диффузионного торможения, изменяя концентрацию промежуточных продуктов внутри зерна, может сильно изменить выход отдельных продуктов.

Приведенные данные показывают, что только изменением пористой структуры, без изменения качества поверхности катализатора, т. е. его удельной активности, можно существенно изменять как его общую каталитическую активность, отнесенную к единице объема, так и избирательность действия.

ВЫВОДЫ

Резюмируя  сказанное,  нужно  особенно  подчеркнуть  следующие  положения.

1.  Изменение скорости химических реакций при гетерогенном катализе вызывается промежуточным поверхностным химическим взаимодействием реагирующих веществ с катализатором. Соответственно этому активность твердого катализатора в отношении данной реакции определяется в первую очередь его химическими свойствами.

2.  Каталитическая активность присуща нормальной поверхности кристаллических твердых тел и не связана с особым состоянием или особыми структурными  элементами их поверхности.

3.  Удельная каталитическая активность (активность единицы поверхности) катализаторов постоянного состава приблизительно одинакова. Основным фактором, определяющим удельную каталитическую активность, является химический состав и химическое строение катализатора.

4.  Для катализаторов определенной удельной каталитической активности мощным фактором повышения активности единицы объема, характеризующей промышленную ценность катализатора, является увеличение работающей поверхности. Это может быть достигнуто путем увеличения внутренней поверхности и создания оптимальной пористой структуры катализатора, обеспечивающей высокую степень использования его внутренней поверхности. В случае одновременного протекания нескольких реакций изменение пористой структуры позволяет в определенных пределах регулировать и  избирательность действия  катализатора.

Из этих положений вытекает, что важнейшей задачей теории гетерогенного катализа является выяснение зависимости удельной каталитической активности от химического состава и химического строения катализатора и связи ее со свойствами поверхностных химических соединений. Обобщение указанных зависимостей на основе наиболее общих законов химии - периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова - позволит создать теорию гетерогенного катализа, способную предвидеть каталитическое действие. Эта задача требует накопления громадного и очень точного экспериментального материала. Она не под силу отдельным лабораториям и требует объединенной работы исследователей в институтах Академии наук и министерств, в высших учебных заведениях и на заводах.

Построение теории гетерогенного катализа возможно на основе обобщения обширного экспериментального материала и поэтому является общим делом всех работающих в области катализа исследователей и работников  промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Менделеев Д. И. Основы химии. 13-е изд.- М.— Л.: Госхимиздат, 1947.— Т. 1.— С.   523—524.

2.  Зелинский Н. Д. Избранные труды. - М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1941.—Т. 2.

3.   Кобозев  Н.  И.//Учен.   зап.  МГУ.—1946.—Вып.   86.—С.   13—97.

4.  Карпачева С. М., Розен А. М.//Докл. АН СССР.— 1949.— Т. 68, № 6.— С. 1057— 1060; 1950.— Т. 75, № 1'.— С. 55—58; № 2.— С. 239—242.

5.  Рубинштейн А. М.//Успехи химии.— 1952.— Т. 21, № П.—С. 1287—1338.

6.  Palmer N. G.//Proc. Roy. Soc— 1920.— V. A98.— P. 13—26.

7.  Eckell J.//Ztschr. Elektrochem.— 1933.—Bd 39, N 7A.^-S. 433—439.

8.  Дзисько В. А., Вишневская А. А., Чесалова В. С.//Журн. физ. химии.— 1950.— Т. 24, № 12.— С. 1416—1419.

9.  Боресков   Г.   К.,   Дзисько   В.   А.,   Борисова   М.   С.   и   др.//Журн.   физ.   химии.— 1952.— Т.  26,  № 4.— С.  492—499.

10.  Maxted Е. В., Moon К. Z., Overgage E.//Disc. Faraday Soc—1950.—N 8.— P.  135-140.

11.   Beeck O., Smith A. E., Wheeler A.//Proc. Roy. Soc— 1940.—V. A177, N 1.— P.  62—90.

12.   Beeck O., Bitchie A. W., Wheeler A.//J. Colloid Sci.— 1948.—V. 3.— P. 505— 510.

13.  Данков П. Д., Кочетков А. А.//Докл. АН СССР.- 1934.— Т. 2, № 6.— С. 359— 364; Данков П. Д.//Докл. АН СССР.— 1936.— Т. 3, № 6.— С. 253—256; Рубинштейн А. М.//Изв. АН СССР: Отд-ние хим. наук.—1938.—С. 815—840; 1940.-С. 135-151; 1943.— С. 427-434; Докл. АН СССР.— 1950.— Т. 74, № 1.—С.   77—79.

14.  Чесалова В. С, Боресков Г. К.//Докл. АН СССР.— 1952.— Т. 85, № 2.— С. 377— 379.

15.  Агрономов А. Е.//Вестн. МГУ.— 1951.— № 2.— С. И.

16.   Siller С. W.//J. Amer. Chem. Soc— 1943.— V. 65.— P. 431-434.

17.   Schleede A., Richter M., Schmidt W.//Ztschr. anorg. alg. Chew.— 1935.— Bd 223.— S. 49—83.        /

18.  Рабинович Е. /Я., Снегирева Г. Д., Теснер П. А.//Докл. АН СССР.— 1953.— Т.  88,  № 1.—С.  95—99.

19.   Hofmann   U.,   Hoper   W.//Naturwissenschaften.— 1944.— Bd   32.— S.    225—226.

20.   Кейер! Н. П., Рогинский С. 3.//Докл. АН СССР.— 1947.— Т. 57, № 2.— С. 157— 159; Изв. АН СССР: Отд-ние хим. наук.— 1947.— С. 571—583; Кейер Н. П.//Ка-тализ: Тр. Всесоюз. совещ. по катализу, поев, памяти Л. В. Писаржевского.— Киев.— 1950.— С. 40—61. \j

21.  Рогинский С. 3. Адсорбция и катализ на неоднородных поверхностях.— М.— Л.: Изд-во АН СССР.— 1948.

22.   Казанский Б. А., Розенгарт М. И.//Журн. общ. химии.— 1943.— Т. 13.— С. 304— 308; Топчиева К. В., Панченков Г. М.//Вестн. МГУ.— 1948.—№ ц._ С. 133—| 136; Докл. АН СССР.— 1950.— Т. 74, № 6.— С. 1109—1112.                                 I

23.  Писаржевский Л. В.//Журн. Русского физ.-хим. о-ва. Ч. хим.— 1929.— № 9.— С. 1609—1634; Изв. АН СССР.— 1933.— С. 570.

24.   Рогинский С. 3.//Проблемы кинетики и катализа.—1949.—Т. 6.—С. 9—53; Рогинский С. 3., Волькенштейн Ф. Ф.//Катализ: Тр. Всесоюз. совещ. по катализу, поев, памяти Л. В. Писаржевского.— Киев.— 1.950.— С. 9—38.

25.   Волькенштейн Ф. Ф.//Журн. физ. химии.— 1947.— Т. 21.— С. 163—178; 1948— Т. 22.— С. 311—330; 1949.— Т. 23.— С. 917—930; 1952.— Т. 26.— С. 1462—1471.

26.   Schwab G. M.//Trans Faraday Soc— 1946.— V. 42.— P. 689—697.

27.   Dowden D. A.//J. Chem. Soc—1950.—P. 242—265.

28.  Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Докл. АН СССР.— 1953.— Т. 92, № 1.— С. 109—J 110; № 2.— С. 353—355.

29.   Боресков Г. К.//Хим. пром-сть.—1947.—№ 8. С. 221—226;  № 9.—С. 257 263.

2.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОДБОРА КАТАЛИЗАТОРОВ

[Проблемы физической химии. Вып. 1: Труды НИФХИ им. Л. Я. Карпова.— М., 1958.— С. 101—110]

Ведущая роль катализа в современной химической промышленности и широкое развитие работ по изысканию и усовершенствованию катализаторов для различных реакций придают чрезвычайную актуальность поискам обобщений, позволяющих хотя бы отчасти предвидеть каталитическое действие. Эти обобщения должны естественно вытекать из механизма действия катализаторов.

Катализ, как известно, связан с промежуточным химическим взаимодействием реагирующих веществ с катализатором, открывающим новый реакционный путь, обычно более сложный по числу стадий, но более легкий в отношении высоты энергетических барьеров на всех стадиях. При этом катализатор входит в состав активного комплекса всех или части стадий нового реакционного пути. К этому и сводится существо каталитического действия. В соответствии с этим достаточно строгим и общим является следующее  определение  катализатора.

Катализатором называется вещество, изменяющее скорость химической реакции, участвуя в образовании активного комплекса данной реакции, и возвращающееся в исходное состояние после завершения химического превращения.

Это определение справедливо как для гомогенного, так и для гетерогенного катализа. При гетерогенном катализе активный комплекс может включать очень большое число атомов, образующих кристалл или сложную полимерную молекулу катализатора.

Скорость реакции по новому реакционному пути, характеризующая активность данного катализатора, очевидно,; определяется энергией и энтропией образования активных комплексов стадий нового реакционного пути, и в первую очередь наиболее медленной, лимитирующей стадии,. Принципиально, по-видимому, возможен расчет вероятности образования таких комплексов, а следовательно, и предвидение каталитического действия. Практически это, однако, пока невыполнимо, и для построения теории подбора катализаторов необходимы поиски упрощенных„ частных решений.

Влияние природы катализатора на вероятность образования активного комплекса определенной элементарной стадии каталитического процесса можно приближенно свести к трем характеристикам:

1)  энергия связи между реагирующим веществом и катализатором;

2)  характер этой связи, в первую очередь ее полярность;

3)  возможность образования нескольких связей на определенных расстояниях.

Последний фактор имеет существенное значение при химических превращениях сложных молекул, и его роль подробно изучена А. А. Баландиным в его работах по мультиплетной теории [1]. Для большинства каталитических процессов решающее значение имеют первые два фактора.

Взаимодействие реагирующих веществ с катализатором, как всякое химическое взаимодействие, связано с электронными переходами. Хотя при гетерогенном катализе промежуточное взаимодействие локализовано на поверхности катализатора, энергия взаимодействия, характер и вероятность образования связи определяются электронной структурой всего твердого тела. Но с другой стороны, электронная структура твердых тел однозначно вытекает из свойств образующих его атомов. Представляет поэтому значительный интерес выяснение зависимостей, связывающих удельную каталитическую активность различных классов твердых соединений с положением образующих их элементов в периодической системе элементов   Д.   И.   Менделеева.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

Изучение каталитических свойств металлов представляет особый интерес вследствие их весьма высокой каталитической активности в отношении некоторых реакций, простоты химического состава металлических катализаторов и большого их практического значения. Около трети промышленных катализаторов содержит в качестве основного активного компонента различные металлы. Металлические катализаторы используются для реакций гидрирования (Pd, Pt, Ni, Си), дегидрирования (Pt, Pd и др.), синтезов на основе окиси углерода и водорода (Со, Fe, Ni и др.), синтеза аммиака (Fe) и многих других реакций. В отношении ряда реакций металлы по своей каталитической активности значительно превосходят другие катализаторы. Так, например, реакции водородного изотопного обмена в присутствии платиновых, никелевых и некоторых других металлических катализаторов протекают с большой скоростью даже при температуре жидкого  азота.

Необходимым условием самой постановки вопроса о возможности поисков зависимости каталитической активности металлов от их места в периодической системе элементов является доказательство положения, что именно химическая природа, а не наличие особых активных структур определяет каталитические свойства. В соответствии с этим работы нашей лаборатории развивались в такой последовательности: изучалось влияние процессов переноса вещества и тепла на скорость каталитических реакций, и были выяснены условия, при которых это влияние может быть устранено; введена характеристика активности катализатора, отнесенная к единице поверхности (удельная каталитическая активность), и исследовано, в какой мере она однозначно определяется химическим составом катализатора. Было показано, что если исключить влияние процессов переноса вещества и тепла и обеспечить достижение стационарного (в условиях данной реакции) состава катализатора, то удельная каталитическая активность катализаторов одного состава оказывается приблизительно одинаковой, независимо от способа их приготовления и температурной обработки   [2].

Многие исследователи отмечали повышенную каталитическую активность так называемых переходных металлов, в атомах которых с возрастанием порядкового номера последовательно увеличивается число d-электронов (в 4-м периоде от Sc до Си). В кристаллах этих металлов s-и d-зоны объединены, и с увеличением порядкового номера происходит постепенное заполнение электронами объединенной s -d-зоны. При этом плотность электронных уровней возрастает, а число неспаренных d-электронов, как следует из магнитных измерений, проходит через максимум

Рис.   1.   Удельная   каталитическая   активность металлов 4-го периода в отношении различных

реакций.

1 - Н2 + D2  2HD;

2 - 2Н2 + 02  2Н20;

3 - N2 + ЗН2  2NH3;

4 - N214 + N2 152N14N15

у железа и его аналогов и быстро уменьшается до нуля при переходе ко второй подгруппе I группы.

Неоднократно высказывалось мнение об особом значении d-электронов металлов для каталитических свойств и поверхностного взаимодействия. Представляло интерес проверить эти представления путем исследования удельной каталитической активности металлов с различным числом d-электронов. Объектом исследования явились металлы 4-го периода, а также VIII группы и второй подгруппы I группы системы Менделеева.

Была исследована каталитическая активность этих металлов в отношении четырех реакций:

1)  изотопного обмена в молекулярном водороде  [3];

2)  взаимодействия водорода и кислорода [4];

3) синтеза аммиака из водорода и азота  [5];

4) изотопного обмена в молекулярном азоте   [6].

Методика исследования приведена в оригинальных работах. Основные результаты представлены на рис.  1.

Для реакций изотопного обмена в молекулярном водороде и взаимодействия водорода с кислородом обнаружена сходная зависимость удельной каталитической активности от электронной структуры металла. Довольно резкий максимум удельной каталитической активности лежит у последних металлов VIII группы, т. е. соответствует почти полному заполнению d-зоны. Завершение заполнения d-зоны при переходе от никеля к меди и от платины к золоту приводит к резкому снижению каталитической активности. Эта зависимость обусловлена влиянием электронной структуры металла на характер и энергию поверхностного взаимодействия с водородом. Адсорбция водорода на металлах с незаполненной d-зоной протекает с большой скоростью и, даже при низких давлениях, приводит к покрытию значительной части поверхности. При адсорбционно-десорбционном механизме обмена максимальная скорость реакции достигается при заполнении поверхности катализатора хемосорбированным водородом приблизительно наполовину. Поэтому падение энергии связи водорода с поверхностью металла при уменьшении числа неспаренных электронов в d-зоне в ряду железо - кобальт — никель приводит к увеличению удельной каталитической активности. При переходе к следующему металлу - меди, с заполненной d-зоной, энергия связи водорода с поверхностью металла и скорость хемосорбции резко уменьшаются. Медь хемосорбирует водород с заметной скоростью лишь при высоких! температурах (выше 400°С). В соответствии с этим очень мала и удельная каталитическая активность меди в отношении реакции обмена атомов водорода.

|Таблица  1

Удельные каталитические активности германия и никеля в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде

| Характеристика реакции | Характеристика реакции | Никель |
| --- | --- | --- |
| Скорость обмена, моль (см2-с 1010) |  |  |
| при 25°С | 2*6-6 | 6 |
| при 300°С | 1,5 | 3500 |
| Энергия активации, ккал/моль | 17 | 8 |

Малой каталитической активностью в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде обладают и другие элементы с заполненной d-зоной. Как видно из данных табл. 1, удельная каталитическая активность германия на несколько порядков ниже активности никеля, а энергия активации приблизительно в два раза выше. Данные для германия [7] соответствуют образцу n-типа с удельным сопротивлением 6 Ом*см. Интересно отметить, что различие скоростей обмена на германии и никеле обусловлено различием энергий активации, предэкспоненциальные же множители существенно не отличаются. Это указывает, что реакция обмена протекает на значительной части поверхности германия и в хемосорбции водорода принимают участие электроны не донорных примесей,   а,  по-видимому,   поверхностных  атомов  германия.

Удельная каталитическая активность металлов в отношении реакции взаимодействия водорода с кислородом изменяется в пределах 4-го периода так же, как и для реакции изотопного обмена в молекулярном водороде.

Отсюда можно заключить, что и для этой реакции определяющим фактором является энергия связи водорода с поверхностью металла.

Для реакции синтеза аммиака из азота и водорода, при которой лимитирующим этапом является хемосорбция азота, максимум каталитической активности смещен в сторону меньшего числа d-электронов и лежит у железа. По-видимому, энергия связи азота с поверхностью железа наиболее близка к оптимальному значению для процесса синтеза аммиака; на хроме она слишком велика, в результате чего очень медленно протекают последующие этапы гидрирования хемосорбированного азота, а на никеле слишком мала, и сорбция происходит очень медленно. Это предположение согласуется с данными о кинетике синтеза аммиака на различных металлах.

На рис. 1 приведены также удельные каталитические активности различных металлов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном азоте (кривая 4). Они снижаются в ряду железо - кобальт -никель, но гораздо менее резко, чем активности в отношении реакции синтеза аммиака. Каталитическая активность меди оказалась настолько малой, что ее не удалось измерить.

Если предположить, что реакция изотопного обмена в молекулярном азоте протекает по адсорбционно-десорбционному механизму, то скорость обмена позволяет определять скорости адсорбции и десорбции в условиях, близких к адсорбционному равновесию. Это открывает возможность выяснения  природы  лимитирующей стадии реакции  синтеза  аммиака.

Если лимитирующей стадией является хемосорбция азота в соответствии с механизмом Темкина - Пыжева [8], то скорость изотопного обмена в молекулярном азоте должна быть равна или меньше скорости синтеза аммиака. Меньше она может быть в случае малой подвижности хемосорбированных атомов азота по поверхности металла или если гидрирование азота, адсорбированного на металле, происходит при неполном разрыве связи  между   атомами.

Недавно Хориути и сотрудники [9] на основании определения молекулярности  реакции синтеза аммиака, т. е. числа молекул, образующихся при превращении одного активного комплекса, пришли к выводу, что лимитирующим этапом этой реакции является не хемосорбция азота, а последующее гидрирование хемосорбированного азота. При справедливости этого предположения скорость адсорбции азота, а следовательно, и скорость изотопного обмена в молекулярном азоте должна быть значительно больше скорости синтеза аммиака. Сопоставление скоростей должно, конечно, проводиться при равных степенях заполнения поверхности катализатора адсорбированным азотом. Соответствующая обработка экспериментальных данных, проведенная А. И. Горбуновым, показала, что на железе, как чистом, так и промотированном окисями калия и

алюминия, скорость изотопного обмена в молекулярном азоте приблизительно в 10 раз ниже скорости синтеза аммиака, что свидетельствует о справедливости механизма  Темкина -  Пыжева.

Пониженная по сравнению со скоростью синтеза скорость обмена указывает на ограниченную подвижность адсорбированных атомов азота. В случае кобальта скорость обмена близка к скорости синтеза, для никеля же скорость обмена почти в 100 раз превышает скорость синтеза. Это можно было бы объяснить, в соответствии со схемой японских ученых, малой скоростью стадии гидрирования адсорбированного азота, но надо признать маловероятным предположение, что скорость гидрирования адсорбированного азота на никеле меньше, чем на железе. Возможно, что на никеле реакция изотопного обмена молекулярного азота протекает не по адсорбционно-десорбционному, а по цепному механизму и его скорость может   быть   значительно   больше   скорости   адсорбции.

Совокупность данных по каталитической активности металлов в отношении различных реакций позволяет заключить, что удельная каталитическая активность переходных металлов резко изменяется в зависимости от степени заполнения d-зоны, причем максимуму каталитической активности для разных реакций соответствует различная степень заполнения электронами d-зоны. Основной причиной этого различия является специфичность строения и свойств активных комплексов различных реакций. Существенное влияние, кроме того, может оказывать воздействие реакционной смеси на катализатор, проявляющееся в растворении отдельных компонентов, что приводит к изменению состава, а следовательно, и свойств металлических катализаторов [10]. Поскольку электронные структуры даже соседних в периодической системе металлов значительно отличаются друг от друга, представляет интерес применение в качестве катализаторов сплавов металлов. В этом случае возможность непрерывного изменения степени заполнения d-зоны позволяет создать оптимальную для ускорения данной реакции электронную структуру катализатора.

ОКИСНЫЕ  КАТАЛИЗАТОРЫ

Окислы, наряду с металлами, являются широко распространенным активным компонентом промышленных катализаторов. Поскольку кислород является обязательной составной частью всех окислов, их свойства, в том числе и каталитические, можно рассматривать как функцию элемента, связанного с кислородом. Поэтому представляет интерес выяснение зависимости каталитической активности окислов от положения образующего их металла в периодической системе элементов. По сравнению с катализаторами - элементами задача усложняется возможностью вариации стехиометрического состава окислов. Ряд металлов образует набор окислов различного состава и строения. Кроме того, содержание кислорода в каждом из этих окислов может изменяться в определенных, часто значительных, пределах, без фазового превращения. Состав окисных катализаторов может, наконец, изменяться и под действием реакционной смеси. Каждой температуре и составу реакционной смеси отвечает определенный стационарный состав окисного катализатора, зависящий от соотношения скоростей воздействия на катализатор отдельных участников реакций [10]. Только при достаточно большой скорости этих воздействий и быстром достижении катализатором стационарного состава можно однозначно определить удельную каталитическую активность окисла в отношении определенной реакции. Если же скорость воздействия участников реакции на катализатор невелика, то действительный состав катализатора, а следовательно, и его удельная каталитическая активность будут зависеть от условий предшествующей обработки и могут изменяться в определенных пределах. Это обстоятельство необходимо учитывать при сопоставлении удельных каталитических активностей окислов различных металлов.

В нашей лаборатории [10] исследовалась активность окислов ряда металлов 4-го периода в отношении реакции взаимодействия водорода с кислородом. Исследование проводилось при атмосферном давлении в стационарно-циркуляционной установке, позволяющей непосредственно измерять скорость реакции при постоянном составе реакционной смеси без искажающего влияния процессов переноса вещества и тепла [11]. Все окислы предварительно обрабатывались кислородом при 400 °С и каталитическая активность измерялась при большом избытке кислорода; содержание водорода в реакционной смеси не превышало 1%. Результаты измерений приведены на рис. 2 и в табл. 2. Каталитическая активность двуокиси марганца приведена по данным Б. П. Брунса [12].

Таблица  2

Каталитическая активность различных окислов в отношении реакции окисления

водорода

| Катализатор | Удельная поверхность, м2/г | Скорость реакции, моль Н2/(ч-см2) |  | Порядок реакции (по водороду) | Энергия активации, кка л/моль | Предэкспо-ненциальный множитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при 300°С | при 150°С |  |  |  |
| Ti02 | 66,8 | 4,0*10-13 | 6,3*10-16 | 0,8 | 21 | 1,5*101 |
| v2o5 | 2,3 | 4,2 *10-11 | 1,8*10-13 | 0,8 | 18 | 1,1*102 |
| Cr203 | 2,9 | 8,9 *10-11 | 4,0*10-13 | 1 | 18 | 6,0*103 |
| Mn02 | 130 | 3,9* 10-8 | 7,4*10-10 | 1 | 14 | 8,0*104 |
| Fe203 | 27,2 | 1,7*10-9 | 1,4*10-11 | 0,6 | 15 | 1,3*101 |
| Co304 | 7,7 | 2,0*10-7 | 6,5*10-9 | 1 | 11 | 3,0*104 |
| NiO | 7,1 | 2,7*10-9 | 2,6*10-10 | 1 | 8 | 3,0*101 |
| CuO | 17,7 | 8,0*10-8 | 1,6*10-9 | 1 | 13 | 6,8*104 |
| ZnO | 4,5 | 2,0 *10-10 | 1,3*10-13 | 0,7 | 24 | 2,1*104 |

Рис  2.   Удельная   каталитическая   активность  окислов металлов 4-го периода в отношении реакции окисления водорода.

Стационарный состав для большинства окислов в процессе испытания не достигался. Так, для закиси никеля только при температурах выше 200 °С наблюдалось воздействие водорода на окисел, приводящее к уменьшению содержания избыточного кислорода; каталитическая активность при этом снижалась.

Приведенные характеристики каталитической активности отвечают, таким образом, составу окислов, достигнутому после предварительной обработки.

Каталитическая активность окислов элементов начала 4-го периода очень мала и быстро возрастает при переходе от титана к марганцу. Удельная каталитическая активность двуокиси марганца в 106 раз выше активности двуокиси титана. При переходе к окиси железа удельная каталитическая активность снижается почти в 1000 раз и вновь повышается у закиси-окиси кобальта. Активность NiO значительно ниже, чем активность Со304. Переход к окиси меди вновь приводит к повышению активности. Удельная каталитическая активность окиси цинка почти в 1000 раз ниже  активности  окиси меди.

Таким образом, после обработки кислородом при 400°С наиболее активны в отношении реакции окисления водорода окислы металлов, у которых заполнение 4s- и З d -электронных оболочек превышает половину возможного числа электронов, но не завершено.

Максимумом каталитической активности обладают окислы с переменным зарядом катионов металла (двуокись марганца, закись-окись кобальта, окись меди). На этих окислах реакция окисления водорода характеризуется наименьшей величиной энергии активации.

Представляют интерес попытки установления связи  удельной каталитической активности окислов с другими их свойствами. В этом отношении в последнее время выявились два подхода. Первый, пользующийся наибольшим распространением, связывает каталитическое действие окислов с их электронной структурой, характеризуемой электропроводностью, ее температурной зависимостью, уровнем химического потенциала электронов, знаком и концентрацией носителей тока [13]. Второй подход [14] заключается в попытке установить связь между каталитической активностью окисла и электронной структурой входящих в его состав катионов, в частности с числом неспаренных d-электронов в их электронной оболочке.

По нашему мнению, нет смысла противопоставлять эти точки зрения. Поверхностное взаимодействие реагирующих веществ с твердым катализатором, а следовательно, и его каталитическая активность определяются электронной структурой всего кристалла окисла, а не отдельных ионов, входящих в состав этого кристалла. Но с другой стороны, электронная структура окисла однозначно определяется электронным строением образующих его  компонентов.

Окислительно-восстановительные каталитические реакции слагаются из ряда промежуточных поверхностных взаимодействий, при которых обычно имеют место электронные переходы между реагирующими веществами и катализатором. С электронными переходами связано и образование активных комплексов, через которые протекают промежуточные стадии каталитической реакции. Энергия активного комплекса должна поэтому  зависеть  от  электронной  структуры катализатора.

Эта зависимость определяется работой выхода электрона и энергией взаимодействия катализатора с остальными компонентами активного комплекса. Последняя величина может изменяться для различных участков поверхности, и предвидеть ее зависимость от свойств катализатора чрезвычайно трудно. Возможность предвидения каталитического действия ограничивается  поэтому влиянием работы выхода. Если образование активного комплекса лимитирующей стадии реакции связано с переходом электрона от катализатора к реагирующим веществам, то энергия активации будет возрастать с увеличением работы выхода. Если же при образовании активного комплекса электрон переходит от реагирующих веществ к катализатору, то зависимость будет обратной - с увеличением работы выхода энергия активации реакции будет снижаться.

Помимо энергии образования, концентрация активных комплексов, а следовательно, и скорость реакции должны зависеть от концентрации локальных уровней энергии твердого катализатора, определяющих положение   уровня   химического   потенциала   электронов.

Рассматривая в свете этих положений приведенные выше экспериментальные данные, приходим к выводу, что наибольшей активностью в отношении реакции окисления водорода в избытке кислорода обладают окислы, представляющие собой дырочные полупроводники (Мn02, Со304, СuО).

Как известно, в окислах — дырочных полупроводниках уровень химического потенциала расположен обычно ниже, чем в полупроводниках электронного типа. Этому должна отвечать большая величина работы выхода электрона. Интересно поэтому сравнить характер изменения работы выхода электрона и удельной каталитической активности исследованных  окислов.

По имеющимся в литературе данным о работе выхода электронов в атмосфере кислорода окислы располагаются в порядке уменьшения работы выхода  в последовательности:

CuO > NiO > V205 > ZnO > ТiO2,

очень близкой к последовательности изменения удельной каталитической активности. Возрастание удельной каталитической активности с увеличением работы выхода указывает, что лимитирующая стадия процесса окисления водорода в данных условиях связана с переходом электрона от реагирующих веществ к катализатору. Такой стадией могут быть адсорбция водорода с образованием положительного иона или более сложный процесс взаимодействия компонентов реакции, связанный с отдачей электрона.

Соотношение удельных каталитических активностей различных окислов существенно зависит, таким образом, от природы лимитирующей стадии каталитической реакции. Оно зависит и от условий предварительной обработки катализатора, изменяющих содержание в окислах кислорода, а следовательно, и уровень химического потенциала.

Ценным методом регулирования активности окисных катализаторов является введение промотирующих добавок. В последнее время в ряде экспериментальных исследований была отмечена связь между изменением электропроводности и каталитической активности при промотировании окисных катализаторов. Гауффе [16] была сделана попытка качественно объяснить наблюдаемые зависимости, исходя из предположения, что смещение уровня химического потенциала соответствует изменению энергии активации электропроводности. Накопление экспериментального материала показало, однако, что такой подход в ряде случаев приводит к противоречиям. Так, например, экспериментально установлено, что с увеличением количества Li20, добавляемого к NiO, возрастает электропроводность и одновременно снижается энергия активации электропроводности. Принято считать, в соответствии со схемой  рис. 3, что уровень химического потенциала при этом снижается.

Н. П. Кейер, С. 3. Рогинский и  И. С. Сазонова [17] нашли, что при окислении СО на закиси никеля лимитирующей стадией является хемосорбция СО с отдачей электрона и образованием на поверхности СО+. Это позволило ожидать, что добавка Li20, снижающая уровень химического потенциала электронов, должна ускорять адсорбцию СО, а следовательно, и скорость каталитического окисления. В действительности, однако, оказалось, что каталитическая активность NiO в отношении окисления окиси углерода резко снижается при добавлении Li20, Показано, что при этом снижается и скорость адсорбции окиси углерода [18].

Это противоречие можно объяснить, предположив, что добавка окиси лития смещает верхнюю границу валентной зоны, в результате чего уровень химического потенциала электрона, несмотря на уменьшение энергии активации электропроводности, повышается  (рис.  4).

Возможно также, что уменьшение скорости хемосорбции окиси углерода связано с изменением энергии взаимодействия катализатора с остальными компонентами активного комплекса этого процесса в результате введения Li20 в состав катализатора.

Отсюда ясна необходимость непосредственного измерения работы выхода электрона для определения уровня химического потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Баландин А. А.//Вопросы химической кинетики, катализа и реакционной способности.—М.: Изд-во АН СССР, 1955.—С. 461-483.

2.   Боресков   Г.   К.//Гетерогенный  катализ   в   химической  промышленности.— М.: Госхимиздат,  1955,— С.  5—28.

3.  Авдеенко М. А., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Проблемы кинетики и катализа. Т. 9. Изотопы в катализе.— М.: Изд-во АН СССР, 1957.— С. 61—75.

4.  Боресков  Г.   К.,   Слинько  М.  Г.,   Филиппова А.  Г.,  Гурьянова  Р.   Н.//Докл. АН  СССР.— 1954.— Т.  94?  № 4.— С.   713—715.

5.   Щеглов О. Ф., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Докл. АН СССР.— 1955.— Т. 105, № 1.—С. 123—125.

6.   Боресков Г. К., Горбунов А. И.//Научно-техническая конференция 1958 чг. Московского хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева: Тез. докл.— М.,  1958.— С.  17—18.

7.   Боресков Г. К., Кучаев В. Л.//Докл. АН СССР.— 1958.— Т. 119, № 2.— С. 302— 304.

8.  Темкин М. И., Пыжев В. М.//Журн. физ. химии.— 1939.— Т. 13.— С. 851—867.

9.  Enomoto S., Horiuti J., Kobayashi H.//J. Res. Inst. Catalysis Hokkaido Univ.— '1955.— V.  3,  N 3.— P.   185—203.

10.   Боресков Г. К., Поповский В. В.//Научно-техническая конференция 1958 г. Московского хим.-технол. ин-та им. Д. И. Менделеева: Тез. докл.— М., 1958.— С.   18—19.

11.   Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Хим. пром-сть.— 1955.— № 1.— С. 19—26.

12.  Брунс Б. П.//Дис, ...докт. хим. наук.— М.: Науч.-исслед. ин-т им. Л. Я. Карпова, 1955.

13.   Волькенштейн Ф. Ф.//Проблемы кинетики и катализа.— М.: Изд-во АН СССР, 1955.— Т. 8.— С. 68—69.

14.  Рогинский С. 3.//Хим. наука и пром-сть.—1957.—Т. 2,  № 2.—С.  138—159.

15.   Dowden D. A., Mackenzie N.. Trapnell B.//Proc. Roy. Soc— 1956.— V. A237, N 1209__P.  245__254

16.   Hauffe K.//Angew. Chem.—1956.—Bd 68.—P. 776—784; Hauffe K., Schlosser E. G. Z. Elektrochem.— 1957.— Bd 61, N 4.— P. 506—521.

17.   Кейер Н. П., Рогинский С. 3., Сазонова И. С.//Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 106, № 5.—С. 859—861.

18.   Кейер Н. П., Куцева Л. Н.//Докл. АН СССР.— 1957.— Т. 117, № 2.— С. 259— 262.

3.  КАТАЛИЗ  НА МЕТАЛЛАХ

[Проблемы кинетики и катализа.-Т. 10: Физикохимия катализа,— М,. 1960.- С. 128-140]

Изучение каталитических свойств металлов представляет особый интерес вследствие их весьма высокой каталитической активности в отношении некоторых реакций, элементарности металлов и большого практического значения металлических катализаторов.

Металлические катализаторы используются для осуществления ряда окислительно-восстановительных реакций: гидрирования (Pd, Pt, Ni, Си), дегидрирования (Pt, Pd и др.), окисления (Pt, Ag), изотопного обмена водорода (Ni, Pt), синтезов на основе окиси углерода и водорода (Со, Fe, Ni и др.), синтеза аммиака (Fe), каталитической очистки (Ni, Pt, Pd, Fe) и многих других реакций.

В отношении ряда реакций металлы по своей каталитической активности значительно превосходят другие катализаторы. Так, например, реакции водородного изотопного обмена в присутствии платиновых, никелевых и некоторых других металлических катализаторов протекают с большой скоростью при температуре жидкого азота.

Под термином «металлические катализаторы» в дальнейшем будут подразумеваться твердые катализаторы,  каталитически активный компонент которых находится в металлическом состоянии. Это состояние характеризуется высокой концентрацией свободных электронов, являющихся носителями электрического тока, и независимостью их числа от температуры, что обусловлено особым характером связи между атомами в твердом металле, проявляющимся в обобществлении части электронов. В терминах зонной теории твердого тела металлическое состояние соответствует неполному заполнению электронами энергетической зоны.

Металлическое состояние свойственно твердым элементам, являющимся металлами по своим химическим свойствам. В наиболее общей форме это выражается в преимущественной отдаче электронов при химическом взаимодействии.

Физические и химические свойства, лежащие в основе этих определений, обусловлены электронной структурой атомов металлов.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА

Само металлическое состояние не является решающим фактором для проявления каталитической активности. Это вытекает из наличия активных катализаторов неметаллической природы и весьма значительного различия удельных каталитических активностей отдельных групп металлов. Существенной для каталитических свойств является особая электронная структура, свойственная некоторым металлам.

Совокупность экспериментальных данных показывает, что наиболее широко, как по числу катализируемых реакций, так и по величине активности, каталитические свойства проявляются у металлов длинных периодов системы Менделеева, главным образом в пределах VI—VIII и IB групп. Отсюда отнюдь не следует, что остальные группы металлов не обладают  каталитической  активностью.

Промежуточное химическое взаимодействие при катализе может проявляться столь разнообразно, что трудно предполагать наличие лишь одной, наиболее выгодной во всех случаях, электронной структуры катализатора. Действительно, Вольц [1] указывает на значительную активность металлических  натрия и лития, нанесенных на пористые носители, в отношении изотопного обмена в молекулярном водороде и гидрогенизации этилена. Еще раньше Уэллер и Райт [2] обнаружили каталитическую активность кальция и бария в отношении изотопного обмена водорода, гидрирования и изомеризации олефинов, дегидрирования. Не исключено, впрочем, что в этих случаях каталитическая активность свойственна не фазе металла, а гидридам.

Хотя число подобных примеров достаточно велико, тем не менее можно утверждать, что наиболее ярко каталитическая активность проявляется у металлов перечисленных выше групп в длинных периодах системы Менделеева. Весьма интересно поэтому выявить особенности электронной структуры,  отвечающей этой высокой каталитической активности.

Как известно, в длинных периодах в атомах металла постепенно заполняется d-оболочка. В кристаллическом состоянии в металлической связи в начале периода принимают участие как s-, так и d-электроны, что проявляется в увеличении прочности связи с ростом порядкового номера.

Однако при большом числе электронов часть d-электронов, как показывают магнитные измерения, остается на атомных орбитах и не участвует в связи. Это проявляется в переходе через экстремальное значение в пределах длинных периодов таких свойств металлов, как сжимаемость (рис. 1), теплота сублимации (рис. 2), температура плавления и т. п.   [3L

Полинг [4] полагает, что число электронов металла, участвующих в связи, возрастает в первом длинном периоде, достигая приблизительно 6 у хрома, после чего остается постоянным до никеля и только начиная с меди уменьшается. В противоположность этому Юм-Розери, Ирвинг и Вильяме [5] полагают, что сразу же после достижения максимального числа связывающих электронов в VI группе начинается уменьшение их числа у последующих металлов, более быстрое в первом длинном периоде и более медленное в последующих.

Число электронов, принимающих участие в связи между атомами в твердом металле, находится в соответствии с преобладающей валентностью металлов при химическом взаимодействии. Так, например, максимальное число электронов, участвующих в химической связи у металлов 6-го периода, вначале возрастает, достигает максимума у хрома и марганца, падает при переходе к железу и постепенно снижается при окончании заполнения 2-зоны. Снижение максимальной валентности в первом длинном периоде происходит быстрее, чем в последующих. Так, у металлов начала 4-го периода проявляется способность к образованию с водородом гидридной связи, при приближении же к завершению заполнения d-зоны взаимодействие с водородом приводит к образованию положительного иона  водорода,

Своеобразие химических свойств металлов  рассматриваемых групп проявляется в большом числе валентных состояний, что связано с большим числом электронов , которые могут принимать участие в химической  связи, и легкостью перехода между валентными состояниями. В твердом  состоянии этому отвечает высокая плотность электронных уровней.

Сопоставление электронной структуры металлов с их каталитической активностью показывает, что каталитическая активность возрастает в начале периода с ростом числа электронов и наиболее резко выражена у металлов с суммарным числом s- и d-электронов (число электронов сверх оболочки предшествующего инертного газа), превышающем число электронов, участвующих в металлической связи.  Сочетание прочности связи, обеспечивающей устойчивость фазы металла, с наличием несвязанных электронов на атомных орбитах открывает, по-видимому, широкие возможности поверхностного взаимодействия, существенного для протекания каталитических процессов.

Большую ценность представляла бы возможность однозначной количественной характеристики электронного состояния переходных металлов. В работах ученых западных стран широко используется для этой цели введенный Полингом так называемый процент d-характера металлической связи, определяемый долей d-электронов, принимающих участие в этой связи. Он выводится в результате подбора удельных весов отдельных электронных состояний, удовлетворяющих экспериментально найденным параметрам решетки и величинам, характеризующим магнитные свойства. Следует, однако, отметить, что предположения, лежащие в основе вычисления процента d-характера металлической связи, в значительной степени произвольны. При современном состоянии теории правильнее использовать для характеристики электронной структуры металлических катализаторов величины, доступные прямому экспериментальному определению, как, например, число неспаренных электронов, плотность электронных уровней, работа выхода и т. п.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  КАТАЛИЗАТОРАМИ

Катализ связан с промежуточным химическим взаимодействием реагирующих веществ с катализатором, открывающим новый реакционный путь, обычно более сложный по числу стадий, но более легкий в отношении высоты энергетических барьеров на всех стадиях. При этом катализатор входит в состав активного комплекса всех или части стадий нового реакционного пути.

При катализе на металлах активный комплекс может включать всю совокупность атомов, образующих кристалл катализатора. Скорость реакции по новому реакционному пути, характеризующая активность данного катализатора, очевидно, определяется энергией и энтропией образования активных комплексов стадий нового реакционного пути, и в первую очередь наиболее медленной, лимитирующей стадии. Принципиально, по-видимому, возможен расчет вероятности образования таких комплексов, а следовательно, и предвидение каталитического действия.

Однако при современном состоянии теории мы еще очень далеки от реализации этой возможности даже для простейших каталитических реакций.

Влияние природы катализатора на вероятность образования активного комплекса определенной элементарной стадии каталитического процесса в основном сводится к энергии связи между реагирующими веществами и катализатором, характеру этой связи, в первую очередь ее полярности, и возможности образования нескольких связей на определенных расстояниях.

Последний фактор имеет существенное значение при химических превращениях сложных молекул, и его роль подробно и успешно изучена

А. А. Баландиным  [6]. Для большинства каталитических процессов решающее значение имеют первые два фактора.

Имеются многочисленные данные, указывающие на многообразие способов связи хемосорбируемых газов с металлами [7]. Это в значительной степени усложняет соотношения между каталитическими и хемосорбционными свойствами. Протеканию катализируемой реакции с большой скоростью по новому реакционному пути через промежуточное взаимодействие с катализатором благоприятствуют вполне определенные и не слишком высокие энергии связи. В отдельных случаях, особенно для каталитических процессов, протекающих при низких температурах, имеет значение хемосорбция только с очень малой энергией связи. Иллюстрацией этого могут служить данные, полученные в нашей лаборатории А. А. Василевичем для реакции изотопного обмена в молекулярном водороде на платине.

На платиновой пленке, полученной конденсацией в вакууме, измерялась как скорость изотопного обмена между Н2 и D2, так и скорость обмена между адсорбированным и газообразным водородом. В последнем случае для увеличения точности измерений обмен осуществлялся между тритием, адсорбированным на поверхности платины, и газообразным протием и скорость обмена определялась по увеличению активности газа. Измерения проводились при давлении 0,01 мм рт. ст. и температуре 78 и 90 К (рис. 3, 4). Оказалось, что гомомолекулярный обмен между протием и дейтерием при 78 К протекает в 4000 раз быстрее, чем обмен между адсорбированным тритием и газообразным протием. Энергия активации гомомолекулярного обмена в интервале температур 78-90 К составляет 500 кал/моль, а обмена между сорбированным и газообразным водородом - более 2000 кал/моль. При повышении температуры скорости этих процессов сближаются.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основное количество хемосорбированного водорода не принимает участия в гомомолекулярном обмене. Изотопный обмен между молекулами водорода протекает, очевидно, через менее прочно связанный водород, количество которого лежит на границе точности сорбционных измерений.

Возможно, что это — менее прочно связанный с поверхностью атомарный водород или молекулярные комплексы.

Экспериментальному исследованию взаимодействия газов с металлами посвящено очень много работ. Число их продолжает быстро возрастать одновременно с совершенствованием техники эксперимента. Тем не менее, накапливаемые данные плохо поддаются обобщению. Это связано как со сложностью процессов сорбции на металлах, так и с очень сильным влиянием загрязнений на сорбционные свойства металлов.

К небольшому числу более или менее твердо установленных зависимостей относится высокая скорость сорбции, даже при низких температурах, с большим заполнением поверхности таких газов, как водород, кислород, окись углерода, олефины и др., на металлах VI - VIII групп длинных периодов.

Значительно ниже скорость сорбции насыщенных углеводородов. Начальные теплоты сорбции на различных металлах снижаются вдоль длинных периодов между V и VIII группой. Так, по данным Хэйуорда [8], теплоты сорбции водорода и кислорода снижаются в 4-м периоде в следующей последовательности:       Cr   >   Mn   >   Fe   >   Ni

Попытки связать изменение теплот сорбции с процентом d-характера металлической связи не привели к положительному результату. Это послужило поводом для постановки Трэпнеллом [9] вопроса о том, соответствуют ли электронные свойства поверхности металла электронной структуре объема кристалла или они ближе отвечают электронной структуре свободных атомов. Исследование этого вопроса представляет значительный интерес, но в настоящее время нет серьезных доводов в пользу второго варианта. Сомнения Трэпнелла правильнее отнести к возможности характеристики объемных электронных свойств металла при помощи процента d-характера металлической связи, чем к отсутствию влияния объемных свойств.

Многообразие сорбционных процессов, протекающих на поверхности металлов, делает весьма интересной оценку энергий связи реагирующих веществ с металлическими катализаторами при помощи кинетического метода, приведенную С. Л. Киперманом и А. А. Баландиным [10]. Ценность этих данных заключается в том, что они относятся к взаимодействию, непосредственно связанному с каталитическим актом. При вычислении энергий связи из кинетических данных делаются определенные допущения о механизме реакции. По существу, это та энергия связи, которая имела бы место при протекании каталитической реакции по предполагаемому механизму с наблюдаемой энергией активации. Интересно отметить, что они значительно меньше значений, найденных из хемосорбционных данных.

Энергия связи, ккал/молъ

| Связь | По С. Л. Киперману и А. А. Баландину | По хемосорбционным данным |
| --- | --- | --- |
| Н | 50,1 | 67 |
| О | 57,5 | 88 |

Вызывает сомнение возможность распространения полученных таким путем данных на широкий круг соединений. Малая зависимость энергии связи от природы катализатора скорее связана с ограниченностью возможностей метода, чем с действительным положением дела.

Измерение количества сорбируемого вещества, теплот сорбции и скорости сорбционных процессов очень важно, но недостаточно для выяснения механизма поверхностного взаимодействия и его роли в гетерогенном катализе. Ценные возможности дальнейшего продвижения в этом направлении открывают физические методы исследования состояния адсорбированных частиц. К их числу относятся оптические методы исследования, рассмотренные в докладе А. Н. Теренина [11], метод Электронного проектора [12, 13], исследование изменений электропроводности [14] ii магнитных свойств [15] металлов при адсорбции и катализе, измерение работы   выхода,   снятие   кривых   заряжения   [15-19].

УДЕЛЬНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

Существенный интерес представляет выяснение зависимости удельной каталитической активности металлов в отношении различных реакций от их электронной структуры, определяемой положением металла в периодической системе Менделеева.

В нашей лаборатории была исследована каталитическая активность ряда металлов 4-го периода и групп VIII и IB других периодов в отношении реакций изотопного обмена в молекулярном водороде [20], взаимодействия водорода и кислорода [21], синтеза и разложения аммиака [22] и изотопного  обмена в молекулярном азоте   [23].

Было показано, что если исключить влияние процессов переноса вещества и тепла и обеспечить достижение стационарного, в условиях протекания данной реакции, состава катализатора, то удельная каталитическая активность катализаторов одного состава оказывается приблизительно одинаковой, независимо от способа приготовления и температурной обработки   [24].

Основные результаты определения удельной каталитической активности представлены на рис. 5.

Для реакций изотопного обмена в молекулярном водороде и взаимодействия водорода с кислородом обнаружена сходная зависимость удельной каталитической активности от электронной структуры металла.  Довольно резкий максимум удельной каталитической активности лежит у последних металлов VIII группы, т. е. соответствует почти полному заполнению d-зоны. Завершение заполнения d-зоны при переходе от никеля к меди и от платины к золоту приводит к резкому снижению каталитической активности. Эта зависимость обусловлена влиянием  электронной структуры металла на характер и энергию поверхностного взаимодействия с водородом. На металлах с незаполненной d-зоной адсорбция водорода протекает с большой скоростью и, даже при низких давлениях, отвечает покрытию значительной части поверхности. При адсорбционно-десорбционном механизме обмена максимальная скорость реакции достигается  при  заполнении  поверхности  катализатора   хемосорбированным водородом приблизительно наполовину. Поэтому падение энергии связи водорода с поверхностью металла при уменьшении числа неспаренных  электронов в d-зоне в ряду железо - кобальт - никель приводит к увеличению удельной каталитической активности. При переходе к следующему металлу — меди, с заполненной d-зоной, энергия связи водорода с поверхностью металла и скорость хемосорбции резко уменьшаются. Медь хемосорбирует водород с заметной скоростью лишь при высоких температурах (выше 400°С). В соответствии с этим очень мала и удельная каталитическая активность меди в отношении реакции обмена атомами водорода.

Рис,  5.   Удельная каталитическая активность  металлов 4-го периода.

1 — Н2 + D2 2HD;

2 — 2Н2 + 02  2Н20;

3 —N2 + ЗН2 2NH3;

4 - N14 + N215  2N14N15

Малой каталитической активностью в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде обладают и другие элементы с полностью заполненной d-зоной. Так, например, удельная каталитическая активность германия [25] на несколько порядков ниже активности никеля, а энергия активации приблизительно в два раза выше

(см. таблицу).

Интересно отметить, что различие скоростей обмена на германии и никеле обусловлено разницей энергий активации, предэкспоненциальные же множители существенно не различаются. Это указывает на то, что реакция обмена протекает на значительной части поверхности германия и в хемосорбции водорода принимают участие электроны не донорных примесей,  а, по-видимому, поверхностных атомов германия.

Удельная каталитическая активность металлов в отношении реакции взаимодействия водорода с кислородом меняется в пределах 4-го периода так же, как и для реакции изотопного обмена в молекулярном водороде.

Это позволяет заключить, что и для этой реакции определяющим фактором является энергия связи водорода с поверхностью металла. Сходные последовательности изменения удельной каталитической активности вытекают и из данных Вика [26] по гидрированию этилена:

Cr    <    Fe    <    Ni;       Та     <     W     < Pt

и данных Кэмбелла [27 ] по изотопному обмену между аммиаком и водородом:

Fe < Ni ≥  Сu.

Каталитическая активность германия и никеля в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде, моль/(см2*с)*1010

| Показатель | Германий | Никель |
| --- | --- | --- |
| Удельная каталитическая активность при 25°С при 300°С Энергия активации, ккал/моль | 2-10-6 1,5 17 | 6 3500 8 |

Близкая зависимость,  отличающаяся максимумом у кобальта,   найдена Кацем и Кистяковским   [28] для рекомбинации атомов водорода:

Cr   <   Fe   <   Со   >   Ni   >   Си   >   Zn.

Для процессов изотопного обмена этана и пропана с водородом [29] максимум удельной каталитической активности смещен в VI группе, металлы VIII группы дают продукты более полного обмена; железо, кобальт, никель вызывают крекинг до метана. Во всех случаях переход к группе IB сопровождается резким падением активности.

Для реакции синтеза аммиака из азота и водорода, при которой лимитирующим этапом является хемосорбция азота, максимум каталитической активности смещен в сторону меньшего числа d-электронов и лежит у железа. Удельная каталитическая активность никеля в отношении этой реакции на три порядка ниже активности железа. По-видимому, энергия связи азота с поверхностью железа наиболее близка к оптимальному значению для процесса синтеза аммиака; на хроме она слишком велика, в результате чего очень медленно протекают последующие этапы гидрирования хемосорбированного азота; на никеле же энергия хемосорбции азота слишком мала, и сорбция происходит очень медленно. Это предположение согласуется и с данными по кинетике синтеза аммиака на различных металлах.

На рис. 5 приведены также удельные каталитические активности различных металлов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном азоте. Они снижаются в ряду железо - кобальт - никель, но гораздо менее резко, чем активности в отношении реакции синтеза аммиака. Каталитическая активность меди оказалась настолько малой, что ее не удалось измерить.

Если предположить, что изотопный обмен в молекулярном азоте протекает по адсорбционно-десорбционному механизму, то скорость обмена позволяет определять скорости адсорбции и десорбции в условиях, близких к адсорбционному равновесию. Это открывает возможность выяснения   природы   лимитирующей   стадии   синтеза   аммиака.

Сопоставление скоростей должно, конечно, проводиться при равных степенях заполнения поверхности катализатора адсорбированным азотом. Соответствующая обработка экспериментальных данных, проведенная А. И. Горбуновым, показала, что на железе, как чистом, так и промотированном окисями калия и алюминия, скорость изотопного обмена в молекулярном азоте приблизительно в десять раз ниже скорости синтеза аммиака, что свидетельствует о справедливости механизма Темкина - Пыжева [30]. Пониженная, по сравнению с синтезом, скорость обмена указывает на ограниченную подвижность адсорбированных атомов азота. В случае кобальта скорость обмена близка к скорости синтеза, для никеля же скорость обмена почти в 100 раз превышает скорость синтеза. Это можно было бы объяснить, в соответствии со схемой Хориути и сотр. [31], малой скоростью стадии гидрирования адсорбированного азота, но надо признать маловероятным предположение о меньшей скорости гидрирования адсорбированного азота на никеле по сравнению с железом. Возможно, что на никеле изотопный обмен молекулярного азота протекает не по адсорбционно-десорбционному, а по цепному механизму и его скорость может быть значительно больше скорости адсорбции.

Значительный интерес представляют данные по удельной каталитической активности различных металлов в отношении дегидрирования изопропилового спирта, приведенные в докладе А. А. Баландина и П. Тетени [32]. Качественный характер изменения удельной каталитической активности оказался таким же, как и приведенный выше для реакции изотопного  обмена  водорода:

Fe    <    Go   <   Ni   >  Си,

но медь лишь немного менее активна, чем никель (примерно в 3 раза), и значительно активнее кобальта. Это находится в соответствии с практическими данными о высокой активности медных катализаторов в отношении гидрирования карбонильной связи. По-видимому, для этих реакций падение каталитической активности при заполнении d-зоны не наступает столь резко, как для рассмотренных выше, возможно, вследствие более сложного характера электронных переходов. Интересной особенностью реакции дегидрирования изопропилового спирта является снижение удельной каталитической активности при переходе от элементов 1-го длинного периода к их аналогам в других периодах: никель активнее платины в 7 раз, медь активнее серебра в 20 раз. А. А. Баландин и П. Тетени связывают это с изменением параметра решетки, полагая, что энергия активации снижается с ростом расстояния между ближайшими атомами по линейному закону. Возможно, что для этой реакции, вследствие более сложной структуры активного комплекса, этот фактор и имеет значение.

Связь между удельной каталитической активностью и параметром решеток может быть двух родов. С одной стороны, параметр является однозначной функцией электронной структуры. Как известно, Бик первоначально нашел зависимость удельной каталитической активности металлов в отношении гидрирования этилена от параметра решетки металла, а затем, основываясь на связи параметра с электронной структурой по Полингу, перешел к трактовке своих результатов с точки зрения связи удельной каталитической активности с электронной структурой. Такого рода связь является косвенной, вытекающей из того, что как параметр решетки, так и удельная каталитическая активность являются функцией электронной структуры. Эта зависимость не представляет принципиального интереса. С другой стороны, параметр решетки может оказывать влияние на вероятность образования активного комплекса в тех случаях, когда в активном комплексе связь с катализатором должна осуществляться несколькими атомами, на определенных расстояниях в соответствии со структурой активного комплекса. Эта зависимость отвечает принципу геометрического соответствия мультиплетной теории. Изучение такой зависимости очень важно, так как помогает подойти к решению вопроса о строении активного комплекса.

Совокупность данных каталитической активности металлов в отношении различных реакций позволяет заключить, что удельная каталитическая активность переходных металлов резко меняется в зависимости от степени заполнения d-зоны, причем максимуму каталитической активности для разных реакций соответствует различная степень заполнения электронами 2-зоны. Основной причиной этого различия является специфичность строения и свойств активных комплексов различных реакций. Существенное влияние, кроме того, может оказывать воздействие реакционной смеси на катализатор, проявляющееся в растворении отдельных компонентов, что приводит к изменению электронной структуры, а следовательно, и свойств металлических катализаторов. Эти изменения состава, обычно не контролируемые и часто не замечаемые, могут очень резко сказываться на электронной структуре и каталитической активности металлов   [33].

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПЛАВОВ

Значительный интерес для выяснения зависимости каталитической активности металлов от их электронной структуры представляет изучение сплавов.

В сплавах, содержащих переходные металлы, может происходить перераспределение электронов, приводящее к изменению числа неспаренных d-электронов на атомных орбитах (рис. 6). Это открывает возможность непрерывного изменения электронной структуры сплавных катализаторов.

Дауден и Рейнольде [34] нашли для медно-никелевых катализаторов линейную зависимость каталитической активности от числа дырок в d-зоне. Большинство исследователей пришло к более сложным зависимостям.

Рис, 6. Средний атоный

магнитный момент бинарных

сплавов 4-го периода.

Часто наблюдаются постоянство каталитической активности в определенном интервале изменения состава и резкое изменение при приближении к составу сплава, отвечающему заполнению дырок в d-зоне [35, 36]. В некоторых случаях обнаруживается максимум или минимум каталитической активности, не связанный с заполнением d-зоны.

Исследование сплавов замещения типа Юм-Розери показало, что по мере роста электронной концентрации и заполнения зоны Брюллюена наблюдается снижение каталитической активности в отношении реакций, лимитирующая стадия которых связана с переходом электрона от реагирующего вещества к катализатору.

В некоторых случаях наблюдается резкое повышение каталитической активности на границе двухфазной области  [20].

Недостаточная изученность каталитических свойств  сплавов в значительной степени связана с трудностью приготовления сплавов с равномерным распределением компонентов и достаточно развитой поверхностью.

ПРОМОТИРОВАНИЕ  МЕТАЛЛОВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  ДОБАВКАМИ

Металлические катализаторы часто наносятся на носитель или промотируются неметаллическими добавками. В большинстве случаев роль этих добавок и носителей сводится к увеличению поверхности металла и предохранению его от рекристаллизации. Имеются, однако, отдельные указания на более специфичное действие добавок. Наиболее подробно в этом отношении изучены железные катализаторы синтеза аммиака. Л. Д. Кузнецовым, С. С. Лачиновым, В. А. Курковским, В. Н. Шишковой,

Л. М. Дмитриенко и В. Г. Людковской [37] исследовано влияние добавок К20, СаО,  А1203 и Si02 в различных сочетаниях на удельную каталитическую активность железного катализатора синтеза аммиака. Авторы предполагают, что каталитической активностью обладает не чистое железо, а комбинация железа с окислами. Объяснение повышенной активности контакта между металлом и  окислом  требует дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ

1.  Хемосорбционные и каталитические свойства металлов в основном определяются их электронной структурой и, следовательно, положением в периодической системе Д. И. Менделеева. Первые металлы длинных периодов весьма энергично взаимодействуют со многими газами, но вследствие малой энергии связи между атомами в металле область устойчивости металлического состояния весьма ограниченна и поверхностное взаимодействие легко приводит к фазовому превращению. Наибольшей каталитической активностью обладают металлы, расположенные в средней части длинных периодов, у которых общее число s- и d-электронов превышает число электронов, участвующих в металлической связи. Максимуму каталитической активности отвечает определенное число неспаренных d-электронов металла, различное для разных реакций.

2.  Для сложных реакций, при которых катализатор связан с реагирующими молекулами в активном комплексе несколькими связями, расположенными на определенных расстояниях друг от друга, существенное значение для каталитической активности приобретает и расстояние между атомами в  кристаллической решетке металла.

3.   Действительные зависимости хемосорбционных и каталитических свойств металлов от их электронной структуры могут в значительной степени осложняться изменениями состава катализаторов под воздействием реакционной системы.

4.  Раскрытие общих закономерностей требует наряду с накоплением данных о зависимости удельной каталитической активности металлов от их положения в периодической системе всестороннего экспериментального изучения хемосорбции на металлах с использованием всего набора физических методов исследования, а также развития более строгого теоретического анализа связи хемосорбционных свойств металлов, особенно переходных, с их электронной структурой.

5.  Значительный интерес с точки зрения как развития теории, так и расширения возможностей создания практически ценных катализаторов представляют исследования каталитической активности сплавов и разработка способов приготовления сплавов металлов с развитой поверхностью.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Voltz S. E.//J. Phys. Chem.— 1957.—V. 61, N 6.—P. 756—758.

2.   Weller S., Wright L.//J. Amer. Chem. Soc— 1954.— V. 76, N 21.— P. 5302—5305, 5305—5308; N 23.— P. 5948—5950.

3.  Hume-Rothery  W.,   Coles  B.   R.//Advances  in  Physics.— 1954.— V.3,   N   10.— P.  149-243.

4.  Pauling L.//Proc.  Roy.  Soc— 1949.— V. A196.— P.  343—362.

5.  Hume-Rothery W., Irving H. M., Williams R. J. P.//Proc Roy.   Soc—1951.— V. A208.—P.  431—435.

6.  Баландин A. A.//Ronpocbi химической кинетики, катализа и реакционной способ. ности.— М., 1955.— С. 461—483.

7.  Ehrlich G., Hickmott Т. W.//Nature.— 1956.—V. 177, N 4518.—P. 1045—1046.

8.  Greenhalgh E., Hayward D. 0., Trapnell W.//J. Phys. Chem.— 1957,— V. 61, N 9.— P. 1254—1255.

9.  Trapnell W.//Chemisorption.— L.— 1957.— P. 100—105.

10.  Киперман С. Л., Баландин А. А.//Проблемы кинетики и катализа. Т. 10. Физика и  физико-химия  катализа.— М.,   1960.— С.   344—350.

11.  Теренин А. Н.//Там же.—С.  214—224.

12.  Третьяков И. И.//Хим. наука и пром-сть.—1957.—Т. 2,  № 2.—С.  181—189.

13.  Muller E. W.//Ergeb. exakt. Naturw.— 1953.— Bd 27.— S. 290—360.

14.   Suhrmann R.//Z. Elektrochem.— 1952.— Bd 56.— P. 351—360.

15.  Moore L. E., Selwood R. W.//J. Amer. Chem. Soc— 1956.— V. 78, N 4.— P. 697— 701.

16.  Тшебятовский В. К.//Проблемы кинетики и катализа. Т. 10. Физика и физико-хи~ мия катализа.— М., I960.— С. 155—163.

17.  Третьяков И. И.//Там же.—С. 164—168.

18.  Гороховатский Я. Б.//Там же.—С. 169—171.

19.   Красильщиков А. И., Антонова Л. Г.//Там же.— С. 172—177.

20.  Авдеенко  М.  А.,   Боресков  Г.   К.,   Слинько  М.  Г.//Там же.— 1957.— Т.   9.— С.  61—75.

21.   Боресков  Г.   К.,   Слинько  М.   Г.,   Филиппова  А.  Г.,  Гурьянова  Р.  Н.//Докл. АН СССР.—1954.—Т.  94, № 4.— С. 713—715.

22.   Щеглов О. Ф., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Докл. АН СССР.— 1955.— Т. 105, № 1.— С.   123-125.

23.  Горбунов А. И., Боресков Г. К.//Проблемы кинетики и катализа. Т. 10. Физика и физико-химия катализа.— М.,  1960.— С.  192—198.

24.   Боресков  Г.   К.//Гетерогенный  катализ   в   химической  промышленности.— М.: Госхимиздат.— 1955.— С. 5—28.

25.  Боресков Г.   К.,   Кучаев   В.   Л.//Докл.   АН  СССР.— 1958.— Т.   119,   №   2.— С.  302-304.

26.  Beeck 0.//Disc. Faraday Soc— 1950.— N 8.— P. 118—128.

27.  Kemball C.//Proc. Roy. Soc—1952.—V. A214.—P. 413-426.

28.   Katz S., Kistiakowsky G. В., Sterner R. F.//J. Amer. Chem. Soc— 1949.— V.   71t N 6.— P. 2258—2259.

29.   Kemball C.//Proc Roy. Soc—1954.—V. A223, N 1154.—P. 361—392.

30.  Темкин М. И., Пыжев В. М.//Журн. физ. химии.— 1939.— Т. 13, № 7.— С. 851 — 867.

31.  Enomoto S., Horiuti G., Kobayashi H.//J. Res. Inst. Catal. Hokkaido   Univ.— 1955.— V. 3, N 3.— P. 185—203.

32.  Баланднн А. А., Тетени П.//Проблемы кинетики и катализа.— Т. 10. Физика и физико-химия катализа.— М.,  1960. — С. 339—343.

33.   Боресков Г. К.//Журн. физ. химии.— 1958.— Т. 32, № 12.— С. 2739—2747.

34.   Dowden D. A., Reynolds P. W.//Disc Faraday Soc— 1950.— N 8.— P. 184—188-

35.   Rienacker G., Sarry B.//Z. anorg. Chem.— 1948.— Bd 257, N 1.— S. 41—58.

36.  Couper   A.,    Eley   D.    D.//Disc    Faraday   Soc. — 1950.—N 8.—P.   472—179; Eley D. D., Luetic P.//Trans. Faraday Soc— 1957.— V. 53, N 11.— P. 1483—1487.

37.  Лачинов С. С, Кузнецов Л. Д., Курковский В. А. и др.//Проблемы кинетики и катализа.

Т. 10. Физика и физико-химия катализа.— М., I960.— С. 199—203.

4.  ПОДВИЖНОСТЬ КИСЛОРОДА И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКИСЛОВ В ОТНОШЕНИИ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ

[Проблемы кинетики и катализа.— Т. 2:

Научные основы подбора катализаторов

гетерогенных каталитических реакций.— А/., 1966.— С. 45—55]

Эта работа посвящена закономерностям подбора для сравнительно узкой группы катализаторов и реакций.

Когда-то катализ рассматривался как особое, немного таинственное явление, со специфическими законами, раскрытие которых должно было сразу и в общей форме решить задачу подбора. Сейчас мы знаем, что это не так, Катализ по своей сущности — химическое явление. Изменение скорости реакции при каталитическом воздействии- обусловлено промежуточным химическим взаимодействием реагирующих веществ с катализатором. Это означает, что проблема предвидения каталитического действия принципиально не отличается от предсказания скорости химических реакций, но является только более сложной из-за участия дополнительного компонента - катализатора. Отсюда сразу становится ясной трудность задачи подбора катализаторов. Скорость даже простой химической реакции теория пока не может предсказать. Тем более недостижимо это в случае катализа. Теоретически предсказать катализатор — это значит рассчитать максимум вероятности образования активного комплекса для стадий рассматриваемой реакции при участии в нем одного из возможных катализаторов. Это пока недоступно даже при использовании самых совершенных электронных вычислительных машин.

Таким образом, строгое решение задачи пока невозможно. Научные основы подбора катализаторов должны поэтому строиться из совокупности частных и приближенных зависимостей. Однако даже узкие обобщения очень ценны при разработке и усовершенствовании катализаторов,

Поиски таких частных обобщений в области каталитической активности ведутся уже давно. В качестве примера сошлюсь на исследование В. Оствальда, установившего 80 лет тому назад, что каталитическое действие растворенных кислот пропорционально их электропроводности [1]. Эта зависимость, сыгравшая важную роль в развитии физической химии растворов, явилась и первым обобщением, позволившим предвидеть каталитическое действие кислот. В дальнейшем (но значительно позже) из него были получены и более общие закономерности теории гетеролитическото катализа.

При разнообразии подходов общим для частных обобщений в области предвидения каталитического действия является приближенная оценка энергии промежуточного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором и представление об оптимальной величине этого взаимодействия. Совершенно очевидна невыгодность как очень большой, так и очень малой величины энергии промежуточного взаимодействия. Более точно оценку оптимальной величины этой энергии можно произвести по известному соотношению между изменением энергии активации (Е) и теплотой (q)% или свободной энергией химического взаимодействия:

E=-

Это соотношение было впервые установлено И. Бренстедом [2], подробно анализировалось М. Поляни [3] и в дальнейшем успешно использовано М. И. Темкиным [4] при трактовке хемосорбции и катализа на неоднородных поверхностях. Н. Н. Семенов [5] установил справедливость этого соотношения для большого числа гомогенных реакций, протекающих с участием свободных радикалов, и рассматривает его как одну из наиболее общих закономерностей химической кинетики. Следует отметить, что это соотношение не является строгим и, по-видимому, лишь приближенно отражает более общую зависимость. Оно выполняется тем точнее, чем уже круг объектов, на которые его пытаются распространить.

Большой заслугой А. А. Баландина является использование представления об оптимальной энергии промежуточного взаимодействия при решении задачи подбора катализаторов в форме принципа энергетического соответствия мультиплетной теории [6]. Этот принцип распространяется, однако, не только на представления мультиплетной теории, а может быть использован для каталитических реакций, протекающих по любым схемам. Основная трудность заключается в оценке энергии промежуточного взаимодействия, особенно в случае гетерогенного катализа.

Ниже будет рассмотрен способ такой оценки для реакций окисления с участием кислорода. В основу положена та мысль, что мы не можем рассчитать энергию активного комплекса в лимитирующей стадии каталитической реакции, но можем полагать, что в пределах определенной группы катализаторов изменение энергии активного комплекса в основном определяется изменением энергии одной из связей, разрывающихся или возникающих при превращении активного комплекса. Для реакций рассматриваемой группы это скорее всего связь кислород - катализатор. Такой подход совершенно аналогичен оценке активности катализаторов протолитического действия по их кислотности, т. е. по величине изменения свободной энергии отщепления протона.

В случае реакций окисления удобным методом оценки энергии связи кислород - катализатор оказалось исследование реакций изотопного кислдородного обмена. Для оценки энергии связи кислорода на поверхности катализаторов мы использовали следующие две реакции изотопного обмена:

O216 + O218   2016018,    (1)

O218+ Oпов16    018016 + O18пов     (2)

Реакция (1) - обмен атомами между молекулами кислорода, или гомомолекулярный обмен, и реакция (2) - обмен молекулярного кислорода с кислородом окисла, или гетерообмен. Скорость каждой из этих реакций можно измерять раздельно, при условии достижения равновесия второй реакции, или совместно — по изменению концентраций в газовой фазе молекул с молекулярными весами 34 и 36, а также суммарного содержания О18.

Реакция изотопного обмена между молекулярным кислородом и кислородом окисла может включать как кислород поверхности, так и глубинный кислород. Эти стадии в большинстве случаев довольно четко различаются кинетически [71. При исследовании гетерогенного каталитического процесса представляет интерес лишь обмен с поверхностными атомами кислорода, рассмотрением которого мы и ограничимся.

Обмен поверхностного кислорода протекает часто по довольно сложному кинетическому закону. Для ряда окислов переходных металлов кислород поверхности оказывается существенно неоднородным в отношении обмена. На рис. 1 представлены данные о протекании обмена на двуокиси марганца [8]. Резкое падение скорости наблюдается при степени обмена порядка нескольких процентов от количества кислорода на поверхности, В данном случае это отчасти может быть связано с объемной неоднородностью препарата, который можно лишь условно называть двуокисью, так как в действительности он представляет собой довольно сложную смесь различных соединений.

Резкая неоднородность кислорода поверхности наблюдается также и для объемно-однородных окислов — NiO, Со304, CuO [9]. Это видно из рис. 2, на котором показано изменение энергии активации обмена для этих окислов вплоть до монослойного покрытия поверхности кислородом. У окиси железа, а также у некоторых других окислов кислород поверхности однороден, обменивается с постоянной скоростью. Интересно, что различие энергии связи кислорода на поверхности наблюдается у окислов, отличающихся сравнительно высокой каталитической активностью. Наиболее подвижный кислород может при этом занимать лишь небольшую долю поверхности. Это обстоятельство затрудняет изучение его свойств с помощью гетерообмена, так как требует измерения скорости процесса в области очень малых степеней обмена.

Указанное затруднение снимается при использовании для характеристики энергии связи кислорода на поверхности катализаторов реакции изотопного обмена в молекулярном кислороде. Измерение скорости гомомолекулярного изотопного обмена требует применения кислорода со сравнительно высоким содержанием О18, и систематические исследования в этом направлении были начаты не так давно. Первые работы Э. Винтера [10] были опубликованы в 1954 г.

Систематические исследования каталитических свойств в отношении реакции гомомолекулярного обмена окислов переходных металлов проводились в течение ряда лет под руководством автора в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева, а в последнее время - в Институте катализа Сибирского отделения АН СССР. В результате этих исследований выяснилось, что каталитическая активность окислов в отношении гомомолекулярного обмена кислорода может резко различаться в зависимости от условий предварительной обработки. Установлены два состояния окислов. Первое достигается   при прогреве окислов

при повышенной температуре в кислороде и отвечает равновесному содержанию кислорода в поверхностном слое окисла. В этом состоянии окислы катализируют гомомолекулярный обмен с устойчивой и хорошо воспроизводимой активностью, но при сравнительно высоких температурах. Второе состояние обычно достигается после высокотемпературного прогрева окислов в вакууме. Оно характеризуется высокой каталитической активностью даже при очень низких температурах (75 К), но эта активность неустойчива, прогрев в кислороде полностью ее уничтожает. В качестве примера на рис. 3 приведено изменение активности окиси цинка в различных температурных областях [11].

Левая часть рисунка отвечает устойчивой, высокотемпературной активности, достигаемой при равновесном содержании кислорода в поверхностном слое окисла. В правой части приведены активности при низких температурах для образца, подвергнутого тренировке в вакууме при высокой температуре. При комнатной температуре активность такого образца непрерывно снижается. После прогрева в кислороде низкотемпературная активность полностью исчезает.

Механизм обмена во втором состоянии, осуществляемого при очень низких температурах и с очень малой энергией активации между молекулами с весьма прочной связью и сравнительно тяжелыми атомами, чрезвычайно интересен. Но для нашей цели - оценки энергии связи кислорода на поверхности в условиях стационарно протекающей каталитической реакции - важен обмен при равновесном, устойчивом состоянии окисла. Сводка экспериментальных данных [12] по активности окислов элементов 4-го периода в отношении гомомолекулярного обмена в этом равновесном состоянии приведена на рис. 4. Обращает на себя внимание, что каталитическая активность изменяется в весьма широком интервале (на 8 порядков). Энергии активации различаются более чем на 30 ккал/моль.

Существенные выводы могут быть сделаны из сопоставления скоростей обмена в молекулярном кислороде и обмена с атомами кислорода поверхности катализатора (гетерообмен). Как видно из таблицы, для всех изученных окислов с равновесным содержанием кислорода наблюдается близкое совпадение этих скоростей   [13].

Некоторые трудности возникают при таком сопоставлении для окислов с неоднородной энергией связи кислорода поверхности. В этом случае скорость обмена в молекулярном кислороде должна совпадать  с макимально начальной скоростью изотопного обмена с кислородом поверхности катализатора. Для проверки этого предположения были поставлены специальные опыты при очень малом соотношении количеств кислорода в газовой фазе и на поверхности катализатора. Как видно из рис. 5, и в этом случае совпадение скорости гомомолекулярного обмена и начальной скорости обмена с кислородом окисла оказалось достаточно убедительным.

Этот результат позволяет заключить, что на окислах с равновесным содержанием кислорода простейшая каталитическая реакция, какой является изотопный обмен в молекулярном кислороде, протекает с участием кислорода окисла. На окислах с однородной энергией связи кислорода поверхности в реакции принимает участие весь поверхностный кислород; на окислах с неодинаковой энергией связи - только наиболее активный, «подвижный»

кислород.

Сопоставление скоростей обмена в молекулярном кислороде и изотопного обмена  с кислородом окисла

| Окисел | Температура, °С | (Скорость обмена)* 10-11, молекул 02/(см2-с) |  | Окисел | Температура, °G | (Скорость обмена) х 10-11, молекул 02/(см2-с) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в молекулярном кислороде | с кислородом окисла |  |  | в молекулярном кислороде | с кислородом окисла |
| v2o5 | 550 500 | 13,5 2,4 | 13,0 1,7 | Fe203 NiO | 400 300 | 6,8 6,8 | 4,7 6,8 |
| Cr203 | 525 400 | 16 0,32 | 16 0,61 | CuO Mn02 | 300 300 | 5,7 22 | 4,7 25 |
| ZnO | 500 | 29 | 15 |  | 200 | 5,2 | 4,2 |

Отсюда вытекают два принципиальных вывода:

1.  Для окислов с равновесным содержанием кислорода форма промежуточного взаимодействия кислорода с катализатором совпадает с формой связи кислорода в поверхностном слое окисла или настолько к ней близка, что переходы между ними могут осуществляться с большой скоростью. Существование на поверхности других форм атомарно связанного кислорода в этих условиях мало вероятно; во всяком случае, скорость образования такой формы должна быть существенно меньше скорости связывания кислорода в поверхностном слое окисла, так как в противном случае обмен молекулярного кислорода осуществлялся бы через эту форму, и его скорость была бы выше скорости обмена с кислородом окисла.

2.  Каталитическая активность в отношении гомомолекулярного изотопного обмена кислорода может служить характеристикой энергии связи и реакционной способности кислорода поверхности окисла.

Возможные схемы протекания гомомолекулярного обмена показаны

на рис. 6.

Совпадение скоростей гомомолекулярного обмена и гетерообмена в случае окислов с равновесным содержанием кислорода доказывает, что в этом случае обмен может осуществляться только по механизмам II и III. Исследование кинетики совместного протекания гомомолекулярного и гетеромолекулярного обмена позволяет различить эти два варианта. Особенно наглядно это достигается с помощью следующего приема.

Исследуется изотопный обмен с кислородом окисла при изотопном составе газообразного кислорода, равновесном в отношении гомомолекулярного обмена. В этом случае при справедливости II механизма (участие в обмене одного атома кислорода окисла) это равновесие не должно изменяться в процессе гетеромолекулярного обмена. Если же обмен осуществляется по III механизму (участие в обмене двух атомов кислорода окисла), то равновесие гомомолекулярного обмена будет нарушаться. Положение максимума этого нарушения позволяет количественно оценить скорость протекания обмена по III механизму. На рис. 7 приведены результаты такой проверки для обмена на пятиокиси ванадия [14]. Положение максимума  доказывает,  что  обмен  протекает  по  III  механизму.

Кислородный изотопный обмен может быть использован также для характеристики связи кислорода на поверхности металлических катализаторов. Первые исследования кислородного обмена на металлах были предприняты Л. Я. Марголис и сотр. [15].

А. В. Хасин и автор настоящей статьи подробно исследовали как гомомолекулярный обмен, так и обмен с адсорбированным кислородом на платиновых пленках [16]. Оказалось, что энергия связи кислорода на поверхности платины сильно различается по величине вследствие неоднородности поверхности. Как видно из рис. 8, энергия активации обмена возрастает на 6 ккал/моль при обмене 30% монослоя адсорбированного кислорода. Скорость обмена в молекулярном кислороде совпадает с максимальной начальной скоростью обмена с адсорбированным кислородом. Сопоставление энергий активации гомомолекулярного обмена и обмена с адсорбированным кислородом позволило оценить теплоту адсорбции кислорода на платине, оказавшуюся равной около 13 ккал/моль (на участках поверхности со степенью покрытия, близкой к 0,5, при давлении 0,5 мм рт. ст. и температуре 200°С). В пределах до 25% монослоя теплота адсорбции возрастает до 28 ккал/моль. Реакция гомомолекулярного обмена преимущественно протекает на участках, составляющих около 3% от всей поверхности платиновой пленки. Любопытно, что характер связи кислорода на поверхности платины как по «подвижности», так и по степени неоднородности очень близок к таковому для Со304.

Аналогичное исследование было проведено и для пленок серебра. В противоположность платине кислород, адсорбированный на серебре, обменивался в пределах монослоя с постоянной скоростью, что свидетельствует об одинаковой энергии связи кислорода на всей поверхности серебра (рис. 9). Скорость обмена на серебре значительно меньше, а энергия активации обмена больше, чем в случае платины [17].

Таким образом, изотопный обмен в молекулярном кислороде может быть использован для характеристики энергии связи кислорода окислов на поверхности металлов.

Вернемся теперь к вопросу о влиянии энергии связи кислорода на активность катализаторов в отношении реакций окисления. Если образование активного комплекса лимитирующей стадии реакции окисления включает возникновение или разрыв связи кислород - катализатор, то в определенном ряду катализаторов можно ожидать линейную зависимость между энергиями активации реакций окисления и изменением энергии этой связи. Следствием этого должна быть симбатность в изменении каталитической активности в отношении реакций окисления и гомомолекулярного обмена кислорода.

С целью проверки этого предположения мы предприняли измерения каталитической активности ряда окислов элементов 4-го периода в отношении как гомомолекулярного обмена кислорода, так и ряда реакций, протекающих с участием кислорода. Измерения активности проводились для всех реакций с использованием одних и тех же образцов катализаторов и в условиях, исключающих влияние процессов переноса реагирующих веществ и тепла. В качестве модельных реакций были выбраны окисление

водорода, полное окисление метана, протекающие с участием кислорода, и реакция разложения окиси азота, идущая с образованием кислорода. Все указанные реакции проводились в окислительной среде, для того чтобы приблизить состав поверхности катализаторов к равновесному, отвечающему условиям осуществления реакции изотопного обмена.

Каталитическая активность в отношении реакции окисления водорода исследовалась стационарно-циркуляционным методом, подробно описанным в оригинальных сообщениях  [18].

Окисление метана проводилось в проточно-циркуляционной установке при атмосферном давлении и содержании метана в реакционной смеси от 0,7 до 4%. Течение реакции контролировалось с помощью хроматографа [19].

Каталитическое разложение окиси азота изучалось в циркуляционной статической установке при 100-300 мм рт.ст. Образующийся кислород реагировал с избытком окиси азота и в виде двуокиси азота вымораживался в ловушке, охлаждаемой твердой углекислотой. Скорость реакции вычислялась по накоплению в реакционной смеси азота, определяющегося хроматографически в пробах, периодически отбираемых из установки [20]. В результате исследования были определены для всех указанных реакций удельные каталитические активности окислов при различных температурах, энергии активации и основные кинетические зависимости. Значения удельных каталитических активностей окислов, отнесенные для удобства сравнения к одной и той же температуре 573 К, приведены для всех реакций на рис. 10. Самая верхняя кривая изображает изменение величины, обратной теплоте образования окислов, отнесенной к одному атому кислорода. Она может рассматриваться как очень грубая характеристика легкости отщепления кислорода от окисла.

Как видно из рисунка, наблюдается отчетливая симбатность в изменении удельной каталитической активности окислов металлов 4-го периода в отношении рассматриваемых реакций. Активность окислов в отношении обмена молекулярного кислорода является, таким образом, определяющей и для их активности в отношении других реакций окисления. Аналогичная связь наблюдается для промотированных катализаторов на основе пятиокиси ванадия в отношении реакций окисления водорода [21 ] и двуокиси азота [22]. Литературные данные указывают, что найденная последовательность изменения удельных каталитических активностей наблюдается также и для реакций окисления окиси углерода [23] и аммиака [24].

Во многих случаях сходство в изменении удельной каталитической активности в отношении обмена кислорода и реакции окисления при переходе от одного окисла к другому проявляется настолько отчетливо, что можно было бы думать, что рассматриваемые реакции имеют общий лимитирующий этап. В случае окисления водорода общим лимитирующим этапом с реакцией обмена могла бы быть хемосорбция кислорода. Однако кинетические зависимости для этих двух реакций и значения энергий активаций различаются столь резко, что предположение об общности лимитирующего этапа должно быть отброшено.

Остается заключить, что хотя лимитирующие этапы этих реакций различны, каталитическая активность зависит от одного и того же свойства окислов, меняющегося в ряду рассмотренных катализаторов. Естественно предположить, что таким свойством является энергия связи кислорода на поверхности окисла. При изотопном обмене эта величина определяет энергию активации адсорбции и десорбции кислорода, а при окислении водорода - энергию активации взаимодействия водорода с кислородом на поверхности катализатора. Аналогично и для других реакций окисления энергия активации взаимодействия окисляемого вещества с кислородом поверхности катализатора может зависеть от энергии связи кислорода.

Энергия связи кислорода на поверхности катализатора является, таким образом, одним из существенных факторов, определяющих активность окислов в отношении реакций окисления. Скорость же изотопного обмена в молекулярном кислороде, легко определяемая экспериментально, может служить удобной количественной характеристикой реакционной способности кислорода поверхности катализаторов.

Задача предвидения каталитического действия в отношении реакций окисления остается, тем не менее, достаточно сложной, так как на простую зависимость от энергии связи кислорода может накладываться влияние большего числа других факторов. Так, каталитическая активность может ограничиваться устойчивостью фазы окисла или металла в условиях каталитической реакции. Примером могут служить катализаторы процесса окисления двуокиси серы, в условиях которого активность большинства окислов очень мала вследствие превращения их в сульфаты [25]. Если бы Со304 в условиях реакции была бы более устойчивой фазой, чем сульфат кобальта, то кобальтовые катализаторы, вероятно, были бы значительно активнее ванадиевых в отношении окисления S02.

Сложную зависимость характера процесса от реакционной способности поверхностного кислорода надо ожидать и для процессов парциального окисления, когда выход желаемого продукта определяется соотношением скоростей ряда параллельных и последовательных реакций.

В некоторых случаях лимитирующим этапом реакции окисления может быть взаимодействие окисляемого вещества с катализатором, а не последующая реакция с кислородом поверхности катализатора. Симбатность каталитической активности с активностью в отношении обмена кислорода г этом случае может отсутствовать, так как превращение активного комплекса лимитирующей стадии не включает разрыв или возникновение связи кислород — катализатор. Так, симбатность не была нами обнаружена для реакции окисления метилового спирта. Это указывает, что лимитирующая стадия реакции осуществляется здесь без участия кислорода катализатора и, по-видимому, является дегидрированием.

Далее не исключено, что некоторые реакции окисления осуществляются путем взаимодействия реагирующего вещества с молекулярным кислородом. Наконец, даже в том случае, когда взаимодействие с кислородом поверхности окисла является составной частью лимитирующего этапа, простая связь с реакционной способностью этого кислорода может быть осложнена тем обстоятельством, что протекание реакции окисления уменьшает концентрацию кислорода в поверхностном слое катализатора, а это может существенно влиять на свойства кислорода поверхности. Реакционная способность кислорода поверхности катализатора может поэтому в условиях реакции сильно отличаться от найденной в атмосфере кислорода при измерении скорости изотопного обмена.

Несмотря на многочисленность указанных выше осложняющих факторов, энергия связи кислорода в поверхностном слое катализатора может служить полезной основой при обобщении экспериментальных данных и подборе катализаторов для реакций, включающих переходы атомов кислорода между молекулами реагирующих веществ.

Метод может быть использован и при изучении других систем для характеристики связи на поверхности катализаторов различных атомов или молекул. Так, представляет интерес изучение взаимодействия с катализаторами таких молекул, как С02, S02, S03 и т. п., путем исследования их гомомолекулярного обмена. Возможности метода еще более расширяются при использовании молекул, содержащих изотопы двух элементов, например N15018, C13018 и т. п.

Возможности метода изотопного обмена ни в коей мере не снимают необходимости самого широкого и глубокого развития всех других способов оценки энергии промежуточного взаимодействия при катализе, как-то: хемосорбционного, особенно адсорбционной калориметрии, адсорбционно-химического равновесия, кинетических, инфракрасной спектроскопии, электрических, электрохимических, эмиссионных и др. При современном состоянии вопроса не может быть и речи о противопоставлении методов; наоборот, надо иметь как можно больше разносторонних данных для сопоставления.

В заключение следует остановиться на вопросе о соотношении между частными зависимостями изменения энергий промежуточного взаимодействия при катализе, а именно подвижности кислорода различных окислов, и электронной структурой катализаторов. Существование такой связи очевидно. Так, в рассматриваемом случае связывание и отщепление кислорода включает электронные переходы при превращении молекул в атомарные ионы и обратно и энергия промежуточного взаимодействия должна зависеть от работы выхода катализатора. К сожалению, однозначно связать изменение работы выхода и каталитической активности в ряду исследованных катализаторов нам не удалось. По-видимому, это отражает общую закономерность. Теплоту образования на поверхности катализатора заряженной частицы, например иона кислорода О-, можно представить так:

Q=A-0,5D – φ+W

где А - сродство атома кислорода к электрону; φ - работа выхода; D - энергия диссоциации молекулы кислорода; W-энергия взаимодействия образовавшегося иона с катализатором; эта величина должна зависеть от положения адсорбированной частицы на поверхности и пока не может быть определена в рамках элементарных зонных теорий.

При изменении состава катализаторов величина теплоты, а следовательно, и энергии активации сорбции меняется не только в результате изменения работы выхода, но в большей или меньшей степени и за счет той части энергии взаимодействия, которая не зависит от полупроводниковых свойств катализатора. Поэтому, исходя только из полупроводниковых свойств, нельзя, вообще говоря, предсказать каталитическую активность. Только в тех случаях, когда изменения последней величины (W) настолько малы, что ими можно пренебречь по сравнению с изменением работы выхода, например при введении малых добавок, сильно влияющих на работу выхода, можно увязать изменение каталитической активности с изменением работы выхода. Можно надеяться, что указанный недостаток удастся смягчить, учитывая при оценке изменения энергии промежуточного взаимодействия в результате изменения состава катализатора не только изменение работы выхода, но и изменение энергии локального взаимодействия сорбируемой частицы с катализатором, на основе теории поля лигандов.

Таким путем, возможно, удастся осуществить обобщение экспериментальных исследований в области каталитической активности и связать полученные результаты с характеристиками электронного строения активных компонентов катализаторов.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Ostwald  W.//J.   prakt.   Chem.—1884.—Bd  30— S.    93—95;    1885.—Bd   32.— S. 300—374; Ztschr.   phys. Chem.— 1888.— Bd 2.— S. 36—37, 270—283.

2.   Bronsted J.   N.//Chem.  Rev.— 1928.— V.  5.— P. 231—338.

3.  Evans M. G., Polanyi M.//Trans. Faraday Soc— 1938.— V. 34.— P. 11—28.

4.  Темкин М.  И.//Журн.   физ.  химии.— 1940.— Т.   14,   № 9/10.— С.   1153—1158; 1941,—Т. 15, № 3.—С. 296—332.

5.  Семенов Н. Н. О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности.— М.: Изд-во АН СССР,  1958.

6.  Баландин А. А.//Журн. общ. химии.— 1946.— Т. 16, № 6.— С. 793—804; Успехи химии.— 1964.— Т. 33, № 5.— С. 549—579.

7.  Боресков Г. К., Поповский В. В.//Кинетика и катализ.— 1961— Т. 2, №   3.— С.  657—667.

8.   Касаткина Л. А., Антошин Г. В.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4,   №  2.— С.  252-259.

9.  Поповский В. В., Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— I960.— Т.  1, № 4.— С.   566—575.

10.   Winter E. R. S.//J. Chem. Soc— 1954.— P. 1522—1527.

11.  Горгораки В. Н., Боресков Г. К., Касаткина Л. А., Соколовский В. Д.//Кинетика и катализ.—1964.—Т. 5, № 1.—С. 120—127.

12.  Дзисяк А. П., Боресков Г. К.,  Касаткина  Л.  А.//Кинетика и катализ.— 1962. Т. 3, № 1.—С. 81—90.

13.  Боресков Г. К., Дзисяк А. П., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4, № 3.- С. 388-394.

14.   Музыкантов В. С, Поповский В.  В.,  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1964.—Т. 5,  № 4.—С. 624—629;  745—748.

15.  Марголис Л. Я.//Изв. АН СССР: Отд-ние хим. наук.— 1959.— № 2.— С. 225—231.

16.  Хасин   А. В.,     Боресков   Г.   К.//Докл.   АН   СССР.—1963.—Т.   152,   № 6.— С. 1387—1390.

17.  Боресков Г. К., Хасин  А. В.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № 5.— С. 956— 957.

18.  Поповский В.  В.,  Боресков Г.   К.//Проблемы   кинетики и катализа.— I960.— Т. 10.—С. 67—72.

19.  Андрушкевич Т. В., Боресков Г. К., Поповский В. В.//Кинетика и катализ.— 1965.— Т. 6, № 5.— С. 850—863.

20.   Юрьева Т. М., Боресков Г. К., Поповский В. В.//Кинетика и катализ.— 1965.— Т. 6, № в.— С.  1041—1045.

21.  Боресков Г. К., Касаткина Л. А., Поповский В. В., Баловнев Ю. А.//Кинетика и катализ.—I960.—Т.  1,  № 2.—С. 229—236.

22.   Jiru P., Tomkova D., Jara V., Wankova J.//Ztschr. anorg. allg. Chem.—   I960.— . Bd 303, N 3/4.-S. 121-126.

23.  Крылов О.  В.//Кинетика и катализ.—1962.—Т. 3, № 4.—С. 502—508.

24.  Курин Н.  П.,  Захарова М. С.//Катализ в высшей школе.— М.:  Изд-во МГУГ 1962.—Т. 2.—С. 234—241.

25.  Боресков Г.  К.   Катализ   в   производстве   серной  кислоты.— М.:   Госхимиздат^ 1954.— 348 с.

5.  НЕКОТОРЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВИДЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТВЕРДЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

[Кинетика и катализ.- 1967.- Т. 8, вып. 5.- С. 1020-ХОЗЗ]

Предвидение каталитического действия является наиболее важной и вместе с тем очень трудной задачей теории катализа. Изменение скорости реакции как при гомогенном, так и при гетерогенном катализе обусловлено промежуточным химическим взаимодействием реагирующих веществ с катализатором. Это означает, что проблема предвидения каталитического действия принципиально не отличается от предсказания скорости химических реакций, но является более сложной из-за участия дополнительного компонента — катализатора.

Предсказать активность катализатора можно на основе оценки энергии и энтропии образования активных комплексов всех стадий каталитического процесса. Если бы при этой оценке мы могли исходить из электронной структуры реагирующих веществ и катализатора, то полученное решение было бы вполне строгим и общим. К сожалению, расчет энергии активного комплекса из этих данных пока невозможен даже для простейших некаталитических реакций.

Научные основы предвидения каталитического действия должны поэтому строиться на приближенных оценках изменения энергии активного комплекса, справедливых лишь для ограниченных групп катализаторов и реакций. Тем не менее эти частные корреляции даже в узких пределах могут быть очень полезны при разработке и усовершенствовании катализаторов.

В зависимости от механизма каталитических реакций и природы катализаторов могут быть более или менее плодотворными различные пути приближенной сравнительной оценки энергии активного комплекса. В данной статье я хочу кратко остановиться лишь на двух подходах предвидения активности катализаторов окислительно-восстановительных реакций, изучавшихся в Институте катализа СО АН СССР: 1) корреляции каталитической активности с электрическими характеристиками катализаторов (работа выхода электрона, электропроводность) и 2) корреляции активности с энергией промежуточного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором.

КОРРЕЛЯЦИЯ  КАТАЛИТИЧЕСКИХ И  ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

В основе корреляции между каталитическими и электрическими свойствами твердых катализаторов лежит представление о том, что промежуточное взаимодействие реагирующих веществ с катализатором обусловлено в основном коллективными свойствами электронов твердого тела. В результате исследований Волькенштейна [1], Гауффе [2] и других ученых широкое использование для трактовки адсорбционных и каталитических свойств катализаторов-полупроводников получили представления простейшей зонной теории полупроводников.

Если хемосорбция протекает в результате взаимодействия со свободными электронами или дырками полупроводника, должна существовать простая зависимость хемосорбционного равновесия от положения уровня Ферми. Строгий анализ зависимости каталитической активности от положения уровня Ферми должен исходить из предположения, что образование активного комплекса лимитирующей стадии каталитического процесса включает взаимодействие со свободными электронами или дырками твердого катализатора. Волькенштейн при выводе качественной зависимости исходит из упрощенного предположения, что скорость каталитического процесса зависит от концентрации промежуточных продуктов хемосорбции, образующихся при участии или без участия свободных электронов и дырок. Положение уровня Ферми влияет на теплоту первой формы хемосорбции и, следовательно, на ее равновесную поверхностную концентрацию. Теплота второй формы адсорбции не зависит от положения уровня Ферми, но при значительном заполнении поверхности ее концентрация также может меняться в зависимости от положения уровня Ферми вследствие вытеснения первой формой хемосорбции. Эти взгляды приобрели значительную популярность благодаря наглядности выводов и возможности использования при каталитических исследованиях теоретических представлений и методов физики полупроводников. Особенный интерес вызывала вытекающая из теории возможность регулирования адсорбционных и каталитических свойств полупроводников путем смещения уровня Ферми введением добавок катионов с другим зарядом или изменением стехиометрического состава бинарных соединений.

Изложенные теоретические представления стимулировали большое число экспериментальных исследований адсорбционных и каталитических свойств катализаторов-полупроводников при одновременном изучении электропроводности, работы выхода электрона и других характеристик. Объектами этих исследований были преимущественно окислы, содержащие добавки катионов другого заряда, реже — элементы и сульфиды. Первые результаты качественно подтвердили выводы теории. Оказалось, что для многих окислов введение добавок, меняющих концентрацию носителей тока и положение уровня Ферми, одновременно изменяет их адсорбционные и каталитические свойства. Наиболее существенным доводом в пользу представлений о коллективном взаимодействии было изменение электропроводности в результате адсорбции молекул доноров (СО, С2Н2 и др.) и акцепторов (02, С02, Н20 и др.) электронов [3]. Недавно Чон и Претер [4] с помощью измерения эффекта Холла на переменном токе обнаружили в процессе хемосорбции кислорода и каталитического окисления СО на промотированной окиси цинка изменение концентрации носителей тока в результате образования на поверхности отрицательно заряженных ионов кислорода.

Однако надежды на выявление простой связи между положением уровня Ферми и хемосорбционными и каталитическими характеристиками твердых катализаторов и на возможность предвидеть и регулировать таким путем каталитические свойства не подтвердились. Более детальные исследования выявили ряд противоречий между данными экспериментов и предсказаниями теории. Так, например, оказалось, что каталитические свойства германия в отношении реакции гомомолекулярного обмена водорода не связаны с его полупроводниковыми свойствами. Изменение концентрации свободных электронов и дырок на 7-9 порядков путем введения в германий добавок галлия и сурьмы заметно не сказывалось ни на адсорбции  водорода, ни на скорости изотопного обмена [5]. Кроме того, в тех случаях, когда между полупроводниковыми и сорбционными или каталитическими свойствами удавалось установить корреляцию, она часто оказывалась противоположной предсказаниям электронной теории.

При снижении уровня Ферми надо ожидать, в соответствии с рассматриваемой теорией, улучшения адсорбции доноров электронов, а при повышении - улучшения хемосорбции акцепторов. В соответствии с этим снижение уровня Ферми катализатора должно ускорять реакции, в которых лимитирующая стадия связана с переходом электрона к катализатору, и замедлять реакции, лимитирующий этап которых включает переход электрона из катализатора к реагирующему веществу. Проверить справедливость этих предсказаний в случае каталитических реакций довольно трудно, так как их механизм не установлен достаточно твердо и всегда сохраняется возможность согласования опыта с теорией путем изменения предположения о природе лимитирующего этапа. Более однозначный результат может быть получен при изучении хемосорбции, так как в этом случае заряд адсорбата обычно одинаков для широкого круга сорбентов и всегда может быть проверен.

Систематические исследования, проводившиеся в этом направлении в лаборатории полупроводниковых катализаторов Института катализа, выявили ряд несомненных противоречий с выводами теории. Так, для закиси никеля, промотированной окисью лития, Сазонова и Кейер установили, что работа выхода электрона возрастает с увеличением содержания лития до 0,6 ат. %. Этот результат был получен как при использовании метода вибрирующего электрода в стеклянной и металлической ячейках [6], так и методом фотоэмиссии [7]. Согласно рассматриваемой теории, увеличение работы выхода электрона (снижение уровня Ферми) должно приводить к уменьшению скорости хемосорбции кислорода, происходящей в форме отрицательно заряженных ионов. Экспериментальные же данные показали, что, вопреки предсказаниям теории, скорость хемосорбции кислорода при добавлении к NiO окиси лития не только не уменьшается, но значительно увеличивается  [8].

Аналогичное противоречие было обнаружено и при хемосорбции кислорода на двуокиси титана, промотированной W03. Растворение W03 в двуокиси титана увеличивает работу выхода электрона [9], но скорость хемосорбции кислорода при этом также возрастает [10]. Таким образом, наблюдаемые изменения свойств окисных катализаторов при введении добавок часто не могут быть объяснены одним смещением уровня Ферми. Ограниченность подхода на основе коллективных свойств электронов отчетливо вытекает из работы Стона, Цимино и Чиавелли [11], вводивших NiO в форме твердого раствора в решетку окиси магния. Оказалось, что максимальной активностью в отношении реакции разложения закиси азота обладает разбавленный раствор, содержащий 1% NiO, и р-полупроводниковые свойства не являются определяющими для каталитической активности.

Эти противоречия заставляют предположить, что введение добавок в окисные катализаторы не только вызывает изменение коллективных электронных свойств катализатора, но и создает локальные химические изменения на его поверхности, оказывающие глубокое влияние на процесс  хемосорбции. Представление о значении локальных химических изменений поверхности промотированных окислов было впервые высказано Кейер в 1957 г.   [12].

В общей форме энергия поверхностного взаимодействия, например в случае хемосорбции акцепторов электрона, включает следующие основные составляющие:

q = А — φ + W,

где А — сродство адсорбата к электрону; φ — работа выхода электрона; W — энергия взаимодействия образовавшегося иона с катализатором [13]. Последняя величина определяется локальной электронной структурой поверхности катализатора и не может быть оценена в рамках теории Волькенштейна или Гауффе.

Скорость адсорбции (десорбции) определяется энергией активного комплекса адсорбции, конфигурация которого является промежуточной между исходной молекулой и адсорбированной частицей. Как показал Темкин [14], адсорбционные закономерности хорошо согласуются с предположением, аналогичным правилу Бренстеда, что изменение энергии активации адсорбции составляет некоторую долю их изменения теплоты адсорбции. Тогда изменение энергии активации адсорбции

Eадс   = —αq = α (φ — W)                     (1)

и энергии активации десорбции:

Едес = (1 - α)().                      (2)

Скорость адсорбции, кроме того, определяется концентрацией (п) тех локальных участков, на которых она может осуществляться с данной теплотой и энергией активации. Поэтому общее выражение для относительного изменения скорости адсорбции может быть представлено в следующей форме:

(3)

В случае адсорбции донора электронов знак  в этом уравнении должен быть изменен на отрицательный.

Если воздействия, которым подвергается катализатор, отражаются только на величине φ при сохранении постоянных значений п и W, то наблюдаемые изменения скорости адсорбции и каталитической активности будут оставаться в согласии с предсказаниями рассматриваемой теории. Недавно это было экспериментально подтверждено исследованиями Кейер и Михеевой [15], использовавшими метод эффекта поля. Наложение внешнего электрического поля, направленного нормально к поверхности полупроводника, позволяет изменять положение уровня Ферми на поверхности. Было обнаружено, что наложение отрицательного электрического поля нормально к поверхности монокристалла германия приводит к прочной донорной адсорбции метилового спирта. В отсутствие поля адсорбция не наблюдается; наложение поля обратного направления ускоряет десорбцию метилового спирта. При наложении положительного электрического поля к поверхности поликристаллической пленки двуокиси титана значительно ускоряется реакция дегидратации изопропилового спирта [16]. При этом уменьшение энергии активации каталитической реакции составляет около 0,6 величины смещения уровня Ферми. Совершенно иначе обстоит дело при изменении положения уровня Ферми катализатора путем введения добавок или вариации стехиометрического состава [17]. В этих случаях вследствие химических локальных изменений одновременно с изменением   меняются также значения W и п. Изменение последних величин не связано с коллективными электронными характеристиками, и их влияние на адсорбцию и каталитическую активность может быть противоположным и более значительным, чем изменение  и объясняются наблюдаемые противоречия между предсказаниями электронной теории и экспериментальными фактами. Исходя только из полупроводниковых свойств, нельзя поэтому предсказать активность твердых катализаторов и характер ее изменения при вариации состава. Наблюдаемые корреляции между изменениями каталитических и полупроводниковых свойств окислов при введении добавок не отражают прямой зависимости. Адсорбционные и каталитические свойства меняются не как следствие изменения полупроводниковых характеристик, а параллельно с ними в результате изменения химического состава.

КОРРЕЛЯЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С   ЭНЕРГИЕЙ   ПРОМЕЖУТОЧНОГО   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕАГИРУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ С КАТАЛИЗАТОРОМ

Значение энергии промежуточного взаимодействия для каталитической активности уже давно отмечалось многими исследователями. Совершенно очевидна невыгодность как очень большой, так и очень малой величины этой энергии.

Большой заслугой Баландина [18] является использование представления об оптимальной величине энергии промежуточного взаимодействия при решении задачи подбора катализаторов, сформулированного им в форме принципа энергетического соответствия мультиплетной теории. Применимость этого подхода не ограничивается, однако, схемами мультиплетной теории, а имеет общее значение. Он получил дальнейшее развитие и использование в работах Макишима и сотр. [19], Захтлера и Фаренфорта [20], Темкина [21], Ройтера и Голодца [22], Тамару и Тана-ка [23] и автора [24].

В основе подхода к предвидению каталитического действия, используемого в Институте катализа, лежит предположение, что в пределах ограниченных групп катализаторов и реакций изменение энергии активного комплекса можно приближенно оценивать из величин изменения энергии отдельных связей, разрывающихся или возникающих при превращении активного комплекса. Если рассматривать протекание одной реакции на различных катализаторах, то на величину энергии активного комплекса основное влияние будет оказывать изменение энергии связей реагирующих веществ с катализатором. В этом случае можно предвидеть линейную зависимость энергии активации реакции на различных катализаторах от изменения  энергии  связи  реактант - катализатор:

Е = Е0 ± αq.                                      (4)

Знак плюс соответствует реакциям, для которых лимитирующий этап сопровождается разрывом связи реактант — катализатор, а знак минус — реакциям, лимитирующая стадия которых приводит к образованию этой связи; α - постоянная для данной реакции величина, лежащая между нулем и единицей.

Рис. 1. Изменение энергии активации

двухстадийной каталитической реакции

в зависимости от энергии связи реактанта

с  катализатором.

Если рассматривать очень широкий интервал вариации энергии связи q, в пределах которого возможно изменение природы лимитирующего этапа, то зависимость Е от q окажется более сложной (рис. 1) и уравнение (4) будет справедливым лишь в областях очень малых или очень больших значений q. В этом случае энергия активации реакции Е с ростом q проходит через минимум, а скорость реакции соответственно через максимум. Положение максимума легко установить, если известны стадии каталитической реакции [25]. Для двухстадийной реакции qакт отвечает покрытию поверхности

где α1 и α2 — постоянные уравнения (4) для стадий снятия с поверхности и посадки на поверхность реагирующего вещества.

В Институте катализа подробно исследовалась каталитическая активность катализатора реакций окисления в зависимости от величины энергии связи кислорода с катализатором. Основной трудностью при использовании этой корреляции является оценка энергии связи кислорода на поверхности катализатора в условиях реакции. Часто эта энергия оценивается из термохимических данных образования объемных окислов, что является очень грубым приближением. В наших работах сделаны попытки оценить энергию связи кислорода на поверхности по результатам исследования изотопного обмена кислорода, а также на основе прямых измерений давления кислорода над катализатором.

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ  СВЯЗИ  КИСЛОРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИЙ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА

Для оценки энергии связи кислорода на поверхности катализаторов были использованы следующие две реакции изотопного обмена:

O216 + O2182 O18 O18                     (A)

O218+ Oпов16 O18O16 + Oпов18          (B)

Реакция (А) - обмен атомами между молекулами кислорода, или гомомолекулярный обмен, реакция (В) - обмен молекулярного кисло-j рода с кислородом окисла, или гетерообмен. Скорость каждой из этих реакций можно измерять раздельно, при условии достижения равновесия второй реакции, или совместно - по изменению концентраций в газовом фазе молекул с молекулярными весами 34 и 36, а также суммарного содержания О18.

В случае твердых окислов реакция гетерообмена может включать как кислород поверхности, так и глубинный кислород. Эти стадии в большинстве случаев довольно четко различаются кинетически [26]. При исследовании гетерогенного каталитического процесса представляет интерес лишь обмен с поверхностными атомами кислорода, рассмотрением которого мы и ограничимся.

Скорость как гомомолекулярного, так и гетерообмена кислорода окислов существенно зависит от условий их предварительной обработки. Для многих окислов установлены два состояния, значительно различающиеся по каталитической активности в отношении изотопного обмена кислорода. Первое достигается при повышенной температуре в кислороде и отвечает равновесному содержанию кислорода в приповерхностном слое окисла. В этом состоянии окислы обладают устойчивой и хорошо воспроизводимой каталитической активностью в отношении реакции гомомолекулярного обмена, но она начинает проявляться лишь при сравнительно высоких температурах. Второе состояние обычно достигается после высокотемпературного прогрева окислов в вакууме. Оно характеризуется высокой каталитической активностью в отношении изотопного обмена даже при очень низких температурах, но эта активность неустойчива, прогрев в кислороде обычно полностью не уничтожает.

В качестве примера на рис. 2 приведены результаты исследования окиси гадолиния. Линия BCD отвечает активности окисла в отношении гомомолекулярного обмена кислорода после тренировки в вакууме при 700°С. Активность значительна даже при очень низких температурах. В этой области наблюдаемая энергия активации отрицательна, что свидетельствует о малой энтропии образования активного комплекса. Это, вероятно, связано со сложной конфигурацией активного комплекса. Прогрев в кислороде при температурах выше 200°С приводит к исчезновению активности при низких температурах (линия АВ)   [27].

Аналогичные результаты получены для окисей цинка [28], никеля [29], алюминия  [30], лантана, самария и др.   [31].

Во всех описанных случаях тренировка при высоких температурах приводит к определенным локальным химическим изменениям поверхности окисла. На этих, более или менее стабильных, образованиях и протекает реакция гомомолекулярного обмена кислорода. Кислород окисла не принимает участия в обмене. Локальные химические изменения, возникающие в ряде окислов под воздействием -излучения, также приводят к появлению каталитической активности в отношении гомомолекулярного обмена кислорода при низких температурах  [32].

Роль этих мест в протекании реакций окисления при низких температурах пока не удалось установить. При повышенных температурах они неустойчивы. Поэтому для оценки энергии связи кислорода на поверхности катализаторов в условиях протекания реакции окисления надо использовать данные, отвечающие равновесному содержанию кислорода в приповерхностном  слое  окисла.

На рис. 3 представлены в координатах lg К-1/T результаты исследования каталитической активности в отношении гомомолекулярного обмена различных окислов, предварительно прогретых в кислороде. Удельные каталитические активности, отнесенные к единице поверхности окисла, меняются в широких пределах [33]. Наибольшей активностью обладают окислы переходных металлов, содержащие ионы с частично заполненными d-оболочками. Высокой активностью обладают и окислы редкоземельных элементов. Окислы, содержащие ионы металлов с заполненными целиком f- и d-оболочками, сравнительно малоактивны.

Интересно сравнить скорость реакции гомомолекулярного обмена со скоростью обмена молекулярного кислорода с кислородом поверхности окисла. Это сопоставление затрудняется тем, что кислород поверхности многих окислов неоднороден. Так, в случае NiO, Co304, Мn02 и CuO наблюдается резкое падение скорости гетерообмена при степени обмена порядка нескольких процентов от количества кислорода на поверхности. Для этих окислов скорость гомомолекулярного обмена сравнивалась с максимальной, начальной скоростью изотопного обмена с кислородом поверхности катализатора. Оказалось, что почти для всех окислов, прогретых в кислороде, т. е. содержащих равновесное количество кислорода в приповерхностном слое, скорость, энергия активации и порядок по кислороду для гомомолекулярного обмена и гетерообмена близки [24]. Исключением является -AlaOg, для которой скорость гетерообмена даже при высоких температурах значительно меньше скорости гомомолекулярного обмена [34].

Совпадение скоростей гомомолекулярного и гетерообмена позволяет заключить, что на окислах с равновесным содержанием кислорода простейшая каталитическая реакция, которой является изотопный обмен в молекулярном кислороде, протекает с участием кислорода окисла. На окислах с однородной энергией связи кислорода поверхности в реакции принимает участие весь поверхностный кислород; на окислах с неоднородно связанным кислородом - только наиболее активный, «подвижный» кислород.

Близость скоростей гетерообмена и гомомолекулярного обмена для окислов с равновесным содержанием кислорода свидетельствует о том, что форма промежуточного взаимодействия кислорода с катализатором для этих окислов совпадает с формой связи кислорода в поверхностном слое окисла или настолько к ней близка, что переходы между ними могут осуществляться с большой скоростью. Существование на поверхности других форм атомарного кислорода в этих условиях маловероятно; во всяком случае, скорость образования такой формы должна быть существенно меньше скорости связывания кислорода в поверхностном слое окисла, так как в противном случае обмен в молекулярном кислороде осуществлялся бы через эту форму и его скорость была бы выше скорости обмена с кислородом окисла.

Таблица  1

Каталитическая активность металлов в отношении гомомолекулярного обмена

кислорода (250°С)

| Металл | Скорость гомомолекулярного обмена W, молек. /(см2-с) | Доля работающей поверхности 8 | W/ | Теплота адсорбции | Энергия активации обмена | Порядок реакции | Однородность кислорода на поверхности металла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ккал/моль |  |  |  |
| Pt Pd* Ag | 1,8.1012 4,2.101° 2,4-1011 | 0,03 0,02 1 | 6*103 2,1*1012 2,4*1011 | 13 - 13 | 16±2 зо±з 31 ±2 | 0,5 0,3 0,3 | Неоднороден Резко неоднороден Однороден |

* Металл окисленный.

Это позволяет заключить, что каталитическая активность в отношении гомомолекулярного изотопного обмена кислорода может служить характеристикой энергии связи и реакционной способности кислорода поверхности окислов с равновесным содержанием кислорода.

Кислородный изотопный обмен может быть использован для характеристики связи кислорода на поверхности катализаторов также и в случае металлов. В Институте катализа исследовался гохмомолекулярный обмен и обмен с сорбированным кислородом на пленках платины [35], серебра  [36], палладия, никеля и золота  [37].

Сопоставление активностей и кинетических характеристик гомомолекулярного обмена на различных металлах при 250°С приведено в табл. 1.

Удельная каталитическая активность металлов снижается в следующей последовательности:  Pt  >  Ag  >  Pd  >  Au.

Если сравнивать активность участков поверхности, на которых преимущественно протекает гомомолекулярный обмен, то серебро и палладий меняются местами.

Для пленок золота не удалось обнаружить заметной каталитической активности в отношении гомомолекулярного обмена кислорода при 350 и 400°С.

На свежеприготовленной пленке никеля гомомолекулярный обмен протекает с очень большой скоростью (при 23 °С 4,2*1013 молек./(см2*с)), но с увеличением времени воздействия кислорода активность никеля резко падает по экспоненциальному закону. Интересно отметить, что начальная каталитическая активность никеля на несколько порядков превышает активность платины и даже после поглощения значительных количеств кислорода остается выше активности закиси никеля.

Исследование изотопного обмена с кислородом, сорбированным металлами, показало, что на серебре энергия связи кислорода постоянна для всей поверхности, для платины же и палладия она меняется весьма значительно. Во всех случаях скорость гомомолекулярного обмена близка к начальной скорости изотопного обмена с сорбированным кислородом

ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ СВЯЗИ КИСЛОРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА

ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ЕГО ДАВЛЕНИЯ

Литературные данные по давлению кислорода окислов относятся обычно к области фазовых превращений. Для оценки же теплот связи кислорода на поверхности окисных катализаторов необходимо определение температурной зависимости давления кислорода в бивариантной области, в которой удаление кислорода еще не приводит к появлению новой фазы. Измерения в этой области связаны с определенными трудностями. Важнейшая из них заключается в невозможности фиксации исходного состояния окисла определенного стехиометрического состава. Тренировка с целью удаления загрязнений обычно приводит к существенному изменению содержания кислорода в приповерхностном слое окисла.

Мы попытались смягчить эти трудности путем стандартизации условий тренировки и применения омегатронной лампы для измерения давления кислорода. Использованная установка позволяла измерять давления кислорода над окислами в интервале от 10-4 до 10-1 мм рт. ст. путем натекания через калиброванные капилляры в объем, соединенный с омегатроном.

Перед   измерениями   навеска    окисла   тренировалась   в   вакууме  (10-9 мм рт. ст.) при 500°С в течение 4 ч и затем выдерживалась при этой температуре в кислороде при давлении 10 мм рт. ст. 2 ч для достижения равновесного содержания кислорода. После охлаждения до 50°С производилась откачка кислорода в течение 1 ч. Состояние образцов окислов после такой обработки принималось за стандартное. При этом образец мог содержать некоторое количество хемосорбированного кислорода при   одновременном нарушении стехиометрии в приповерхностном слое или   даже во всем объеме окисла.   Для   всех окислов стандартное состояние   хорошо воспроизводилось.

После достижения стандартного состояния производилось измерение

равновесных давлений кислорода при различных температурах. Достижение равновесия подтверждалось воспроизводимостью измеряемых давлений при повышении и понижении температуры. По окончании первой серии измерений давления кислорода, отвечающей стандартному состоянию образца, из него удалялось количество кислорода путем многократного соединения с эвакуированной колбой известного обмена и вновь измерялись равновесные давления при различных температурах.

Т абл ица 2

Энергия связи кислорода (ккал/моль) на поверхности окислов

| Окисел | В стандартном состоянии | После удаления кислорода, % от монослоя |  |  | Окисел | В стандартном состоянии | После удаления кислорода, % от монослоя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 |  |  | 1 | 3 | 5 |
| Со304 NiO CuO Mn02 | 17 20 19 20 | 23 24 21 30 | 34 32 28 - | 41 36 34 - | Сг203 Fe203 v2o6 ZnO | 26 34 43 54 | 26 35 52 60 | 26 36 - - | 37 - - - |

В качестве примера на рис. 4 приведены результаты измерений для Со304. Наклон прямых на графике lg Р- 1/T позволяет вычислить теплоты десорбции кислорода при различном содержании кислорода в приповерхностном слое окисла. На рис. 5 приведены найденные таким способом теплоты десорбции кислорода для Со304 в зависимости от количества удаленного кислорода, исходя из стандартного состояния. Соответствующая кривая распределения десорбции представлена на рис. 6. В табл. 2 представлены результаты определения энергий связи кислорода на поверхности ряда окислов элементов 4-го периода.

Для первых четырех окислов, приведенных в этой таблице, начальные энергии связи кислорода невелики (17-20 ккал/моль), но они быстро возрастают по мере удаления кислорода из окисла. Для окисей хрома

и железа начальные энергии связи кислорода выше, но сравнительно мало меняются при удалении кислорода. Для пятиокиси ванадия и окиси цинка энергии связи кислорода значительно выше.

Для всех окислов энергии связи кислорода монотонно возрастают с увеличением количества удаленного кислорода, приближаясь к теплоте диссоциации при образовании новой фазы.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ СВЯЗИ КИСЛОРОДА И  КАТАЛИТИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТЬЮ  ОКИСЛОВ В ОТНОШЕНИИ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ

Интересно сопоставить найденные с помощью рассмотренного выше метода энергии связи кислорода с каталитической активностью окислов в отношении реакций окисления. Наиболее надежно это может быть сделано для реакций гомомолекулярного обмена кислорода [33], окисления водорода [38] и окисления метана [39], подробно исследованных на тех же окислах, для которых выполнены измерения давления. Экстраполяция данных по давлению кислорода показывает, что в условиях проведения этих реакций содержание кислорода в окислах близко к стандартному состоянию. Поэтому для сопоставления с энергиями активации каталитических реакций должны быть взяты самые низкие значения энергии связи кислорода,  отвечающие стандартному состоянию.

Как видно из рис. 7, корреляция между энергиями активации указанных реакций и энергией связи кислорода отвечает уравнению:

Е = Е0 + αq.

Для реакций гомомолекулярного обмена кислорода, окисления метана и окисления водорода коэффициент α соответственно равен 0,9; 0,5 и 0,3.

Положительное значение α свидетельствует о том, что лимитирующий этап всех этих реакций связан с разрывом связи кислород - катализатор. Численное значение коэффициента α зависит от полноты разрыва этой связи в активном комплексе.

Аналогичные результаты получаются и при сопоставлении с энергией связи кислорода логарифмов скорости некоторых реакций (окисление СО,  окисление пропилена),  используя литературные данные.

В отношении рассмотренных реакций каталитическая активность окислов  уменьшается в  следующей последовательности:

Со304 > Мn02 >  NiO  > CuO > Cr203 > Fe203 > ZnO > V205 >Ti02 >Se2Os,

совпадающей с последовательностью увеличения энергии связи кислорода на поверхности окисла.

Эта простая корреляция не может претендовать на универсальность, так как энергия активного комплекса лимитирующей стадии реакции окисления зависит не только от энергии связи кислорода с катализатором. Во многих случаях существенное значение могут иметь и энергии связей с катализатором других участников реакции. Поскольку их изменение в ряду катализаторов не обязательно симбатно с изменением энергии связи кислорода, то это может приводить к существенным искажениям приведенной последовательности активности окислов.

Для более точного предвидения каталитического действия необходимо изучить закономерности изменений и других связей активного комплекса в ряду окислов.

Источником отклонений может служить также и изменение содержания кислорода в поверхностном слое катализатора в условиях протекания реакции. Стационарное содержание кислорода в поверхностном слое при протекании реакции окисления всегда ниже, чем в условиях гомомолекулярного обмена, и энергия его связи соответственно выше. При высоких концентрациях окисляемого вещества эти различия могут быть значительными.

Дополнительные трудности возникают при установлении корреляции между каталитическими свойствами и реакционной способностью поверхностного кислорода в случае сложных реакций окисления, когда выход: желаемого продукта определяется соотношением скоростей ряда параллельных и последовательных реакций.

Так, например, для реакции окисления метанола общая скорость окисления метанола меняется в ряду окислов элементов 4-го периода в. соответствии с приведенной выше последовательностью. Выход же промежуточного продукта окисления - формальдегида - меняется в обратном направлении, т. е. возрастает с увеличением энергии связи кислорода на поверхности катализаторов.

Таким образом, для получения промежуточных продуктов окисления энергия связи кислорода на поверхности катализатора должна быть достаточно низкой, чтобы обеспечить требуемую скорость окисления исходного вещества, но вместе с тем и достаточно высокой для того, чтобы не происходило дальнейшего окисления ценных продуктов неполного окисления.

Изложенные закономерности могут быть полезны при изыскании и усовершенствовании катализаторов окисления, так как указывают пути возможных вариаций состава катализаторов с целью регулирования каталитических свойств путем изменения энергии кислорода.

Метод корреляции каталитической активности и энергии определенных связей с катализатором, образующихся или разрушающихся в процессе каталитической реакции, по-видимому, может оказаться плодотворным при обобщении экспериментальных данных и для других каталитических  реакций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волькенштейн Ф. Ф. Электронная теория катализа на полупроводниках.— М.: Физматгиз.— 1960.

2.  Hauffe K.//Advances in Catal.— 1957.— V. 9.— P. 187—203.

3.   Кейер Н. П. Дис. ... докт. хим. наук.— И.: ИФХ АН СССР, 1959.

4.  Chon H., Prater С. D.//Disc. Faraday Soc— 1966.— N 41.— P. 380—393.

5.  Кучаев  В. Л.,  Боресков Г.  К.//Кинетика и катализ.— I960.— Т.   1,   №   3.— С.  356—364.

6.  Морозова И. Д., Поповский В. В.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т. 3, № 3.— С.  439-444.

7.  Черкашин А. Е., Вилесов Ф. И.//Методы исследования катализаторов и каталитических реакций.— Новосибирск, 1965.— Т. 1.— С. 192—211.

8.   Кейер Н. П., Куцева Л. Н.//Изв. АН СССР. Отд-ние хим. наук.— 1959.— № 5.— С. 797—805.

9.  Сазонова  И.   С,   Кейер  Н.   П.//Кинетика  и  катализ.— 1965.— Т.   6, № 3.— С.  448-456.

10.  Кейер Н. П., Михайлова И. Л., Сазонова И. С.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № в.— С. 1086-1094.

11.  Cimino A.,   Schiavello  М.,   Stone  F.   S.//Disc.  Faraday Soc— 1966.— N 41.—

12.   Кейер Н. П., Куцева Л. Н.//Докл. АН СССР.— 1957.— Т. 117, № 2.— С. 259— 262.

13.   Боресков Г. К.//Докл. АН СССР.— 1959.— Т. 127, № 3.— С. 591—594.

14.   Темкин М. И.//Журн. физ. химии.—1940.-Т. 14, № 9/10.—С. 1153—1158; 1941.__Т. 15   № 3.— С. 296__332.

15.   Михеева Э. П.', Кейер Н. П.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № 4.— С. 748— 750.

16.   Кейер Н. П., Михеева Э. П., Усольцева Л. М.//Кинетика и катализ.— 1967.— Т. 8, № 5.—С.  1199.

17.  Сазонова И. С, Хохлова Т. П., Сушенцева Г. М., Кейер Н. П.//Кинетика и катализ.—1962.—Т. 3,  № 5.—С.  751—760.

18.  Баландин А. А.//Журн. общ. химии.— 1946.— Т. 16, № 6.— С. 793—804; Мультиплетная теория катализа.— М.: Изд-во МГУ, 1964.— Ч. 2.

19.  Makishima S., Yoneda Y., Saito Y.//Actes II congress International de catalyse.— Paris, 1961.—T.  1.—P. 617—644.

20.   Sachtler W., Fahrenfort J.//Actes II congress International de catalyse.— Paris, 1961.— T. 1.- P. 831—864.

21.  Темкин М. И.//Журн. физ. химии.— 1957.— Т. 31, № 1.— С. 3—26.

22.  Голодец Г. И., Ройтер В. А.//Укр. хим. жури.— 1963.— Т. 29, № 7.— С. 667— 685.

23.  Tanaka К., Tamaru K.//J. Catal.— 1963.—V. 2, № 5.—P. 366—370.

24.  Боресков Г. К., Дзисяк А. П., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4, № 3.—С. 388—394.

25.   Boreskov G. K.//Disc. Faraday Soc— 1966.— N 41.— P. 263—276.

26.   Boreskov G. K.//Advances in Catal.— 1964.— V. 15.— P. 285—339.

27.  Сазонов Л. А., Соколовский В. Д., Боресков Г. К.//Кинетика и катализ,— 1966.— Т. 7, № 2.— С. 284—288.

28.  Боресков Г. К., Горгораки В. И., Касаткина Л. А.//Докл. АН СССР.— 1963.— Т. 150, № 3.— С. 570-573.

29.  Горгораки В. И., Боресков Г. К., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1966.— Т. 7, № 2.— С. 266—272.

30.  Боресков Г. К., Музыкантов В. С, Поповский В. В., Гольдштейн Н. Д.//Докл. АН  СССР.— 1964.— Т.   159,   № 6.— С.   1354—1356.

31.  Соколовский В. Д., Сазонов В. А., Боресков Г. К.//Методы исследования катализаторов и каталитических реакций.— Новосибирск, 1965.— Т. 1.— С. 151—158.

32.  Мищенко Ю. А., Боресков Г. К., Горгораки В. И.//Кинетика и катализ.— 1965.— Т. 6, № 1.—С. 179—180.

33.  Дзисяк А. П., Боресков Г. К., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т. 3, № 1.—С. 81—90.

34.  Музыкантов В. С, Поповский В. В., Боресков Г. К. и др.//Методы исследования катализаторов и каталитических реакций. — Новосибирск, 1965.— Т. 1.— q   |5д__172.

35.  Хасин А. В., Боресков Г. К.//Докл. АН СССР.—1963.—Т. 152, № 6.-С.   1387—1390.

36.   Боресков Г. К., Хасин А. В., Старостина Т. С.//Докл. АН СССР.— 1965.— Т. 164, № 3.— С. 606—609.

37.  Хасин А. В., Боресков Г. К., Старостина Т. С.//Методы исследования катализаторов и каталитических реакций.— Новосибирск,  1965.— Т.  1.— С.   342—366.

38.  Поповский В. В., Боресков Г. К.//Проблемы кинетики и катализа.— М., 1960.— Т. 10.—С. 67—72.

39.  Андрушкевич Т. В., Боресков Г. К., Поповский В. В.//Кинетика и катализ.— 1965.— Т. 6, № 5.— С. 860-863.

6 УДЕЛЬНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

[Теоретические проблемы катализа: Сборник  научных  трудов.— Новосибирск,   1977.— Ст  113—133]

Каталитическая активность металлов, так же как и других твердых катализаторов, определяется их химическим составом и структурой. Под структурой следует понимать размер кристаллов, индексы поверхностных граней и наличие разного рода дислокаций, нарушений правильного расположения атомов в кристаллической решетке.

Относительное значение указанных двух факторов для каталитической активности явилось предметом длительной дискуссии. На ранних стадиях развития теории гетерогенного катализа его химическая природа подвергалась сомнению. В результате развитие теории катализа на химической основе задержалось, и вместо него выдвигались предположения о решающей роли различных физических свойств твердых катализаторов. Лишь после того как была доказана невозможность протекания реакций гетерогенного катализа с промежуточными фазовыми превращениями катализатора и введены представления о поверхностном химическом взаимодействии, хемосорбции, стал возможным правильный химический подход к явлениям гетерогенного катализа, В настоящее время общим признанием пользуется представление о том, что в основе гетерогенного катализа лежит промежуточное, поверхностное химическое взаимодействие реагирующих веществ с катализатором. Тем не менее наследие отрицательного отношения к химическому подходу сохранилось.

Широко   известная   мультиплетная   теория   катализа,   выдвинутая А. А. Баландиным [1] в 1929 г., связывает каталитическое действие с геометрическим соответствием, под которым понималось соответствие между кристаллографическими параметрами катализатора и расстояниями между отдельными атомами в молекулах реагирующих веществ. Этот подход несомненно содержит рациональное зерно, во многих реакциях геометрическое соответствие оказывается нужным, но оно не является определяющим. Так, при одинаковых кристаллографических параметрах металлических меди и никеля их каталитические активности в отношении реакции гидрирования бензола различаются очень резко,   активность   меди   на много порядков ниже активности никеля. Отсюда можно заключить, что химические свойства, связанные с электронной структурой, а не параметры кристаллической решетки являются определяющими для проявления каталитических свойств.  Это стало ясно и автору мультиплетной теории, который в 1940 г. дополнил ее очень важным принципом энергетического соответствия, характеризующим особенности промежуточного химического воздействия [2]. Эта глубокая идея используется и в современных представлениях о механизме катализа. К сожалению, А. А. Баландин стремился использовать ее в основном для поддержания старых форм мультиплетной теории, что очень ограничило ее возможности.

Тем не менее представление об оптимальной энергии связи реактантов с катализатором в более широком смысле, не ограниченном рамками мультиплетной теории, сохранилось в теории катализа и является сейчас основным подходом к предвидению каталитического действия  [3].

Следующим важным подходом к учету возможного влияния структуры на активность твердых катализаторов явилось представление о неоднородности поверхности твердых катализаторов. Эти взгляды были высказаны еще в середине 20-х годов Констеблем [5] и немного позже Тэйлором [4], введшим понятие о каталитически активных центрах поверхности твердых катализаторов. Неоднородность поверхности многих твердых катализаторов была в дальнейшем доказана экспериментально и даже охарактеризована количественно с помощью селективного отравления, метода меченых атомов, адсорбционной калориметрии и др. К сожалению, эти правильные и полезные представления о неоднородности поверхности катализаторов в дальнейшем получили одностороннее развитие. Особенности структуры и структурные нарушения стали рассматриваться как основной самодовлеющий фактор, определяющий проявление каталитических свойств. В этот период появились мнения, что каталитическими свойствами обладают лишь определенные кристаллографические элементы - ребра или углы кристаллов каталитически активных веществ (Шваб и Шмидт) - или определенные нарушения нормальной кристаллической структуры.

С. 3. Рогинский [6] в выдвинутой им «теории пересыщения» предположил, что для получения активного катализатора надо создавать на поверхности всякого рода нарушения и чем богаче эти места свободной энергией, тем большей каталитической активностью они должны обладать. В результате все внимание стало уделяться этим предполагаемым активным структурам, и химические свойства отошли на второй план.

К этой группе структурных увлечений надо отнести и «теорию ансамблей» Н. И. Кобозева [7], полагавшего, что каталитической активностью обладают лишь аморфные образования, состоящие из одного или нескольких атомов каталитически активного вещества (ансамбли), располагающиеся на поверхности носителей или кристаллов того же вещества. Поверхность же кристаллов, согласно этой теории, в каталитическом отношении совершенно инертна.

После разработки надежных методов определения поверхности твердых катализаторов появилась возможность экспериментальной проверки указанных выше представлений о роли структурных нарушений. С этой целью в течение ряда лет, начиная с 1945 г., в нашей лаборатории в Физико-химическом институте им. Карпова в Москве проводились исследования многих катализаторов в отношении различных реакций. Измерение каталитической активности осуществлялось безградиентным методом, и особое внимание уделялось исключению влияния диффузионных процессов и температурной неоднородности, а также достижению катализатором стационарного состояния под воздействием реакционной смеси. Обобщение полученных результатов [8] позволило заключить, что при неизменности химического состава каталитическая активность единицы доступной поверхности, названная нами удельной каталитической активностью, для ряда металлических и окисных катализаторов приблизительно постоянна при значительной вариации величины поверхности, размера кристаллитов и условий приготовления. В свете господствовавших в то время представлений этот результат оказался неожиданным. Мы объяснили его тем, что под воздействием реакционной системы катализаторы приходят в одинаковое стационарное состояние независимо от исходного состояния поверхности, определяемого условиями приготовления и предварительной обработки.

В дальнейшем появилось большое число работ по влиянию различных факторов на удельную каталитическую активность металлов, результаты которых обобщены в ряде обзоров [9-12]. Они в основном подтверждают сделанные выше выводы; при постоянном химическом составе удельная каталитическая активность при широкой вариации условий приготовления и термической обработки меняется незначительно, не более чем в 2- 3 раза, обычно много меньше. Однако были обнаружены и значительные отклонения от правила приблизительного постоянства УКА. Так, Будар [13], исследуя зависимость УКА металлов от их дисперсности для некоторых реакций, которые он назвал «структурно-чувствительными», обнаружил изменения на два порядка. К числу таких реакций принадлежат гидрогенолиз и скелетная изомеризация. В большинстве случаев наблюдался рост УКА с уменьшением размера кристаллитов, но  известны и обратные зависимости, а также и прохождение УКА через максимум при изменении размера кристаллитов катализатора.

В связи с этим представляло интерес проанализировать возможные причины наблюдаемых различий. Границы возможных изменений УКА металлов вследствие различий структуры очень важны для теории приготовления катализаторов.

Я ограничусь обсуждением влияния на каталитические свойства двух структурных факторов - индекса граней и размера кристаллов.

УДЕЛЬНАЯ  КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАНЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ  ИНДЕКСАМИ

Уже при первой формулировке правила приблизительного постоянства УКА в качестве одной из возможных причин отклонений указывалось на различие УКА разных граней. Различие каталитических свойств граней с разными индексами естественно ожидать вследствие разницы атомных плотностей, свободных поверхностных энергий, работы выхода и других характеристик. Начиная с работ Гуэйтмея [14], опубликованных в 1948 г., появилось большое число экспериментальных исследований каталитической активности различных граней металлических кристаллов, показавших, что в некоторых случаях она меняется в несколько раз. Новые экспериментальные возможности последних лет позволили более детально исследовать этот вопрос.

Я приведу некоторые результаты, полученные в Институте катализа Савченко, Дадаяном и Ивановым для граней (110), (100) и (111) монокристалла никеля. На рис. 1 представлены скорости хемосорбции кислорода на этих гранях при 300 К. На осях отложены: экспозиция в лэнгмюрах (торр*с*10-6) и интенсивность Оже-сигнала кислорода, пропорциональная его концентрации на поверхности. Для грани (100) скорость хемосорбции в несколько раз ниже, чем для остальных граней.

На рис. 2 для тех же граней никеля представлены коэффициенты прилипания при 295 К в зависимости от степени покрытия поверхности кислородом. Различия в свойствах граней проявляются очень резко как при малых, так и при высоких степенях заполнения.

Еще большие различия наблюдаются для скоростей взаимодействия водорода газовой фазы с предадсорбированным кислородом (рис. 3). Па осям отложены степень покрытия поверхности предадсорбированным кислородом и скорость взаимодействия в логарифмической шкале. Последняя вычислялась по изменению высоты пиков сигналов Оже. При малых степенях покрытия скорость взаимодействия на грани (100) почти на четыре порядка меньше, чем на других гранях. С увеличением покрытия разница в скоростях взаимодействия уменьшается.

На рис. 4 представлены значения энергии активации рассмотренной выше реакции на различных гранях. В соответствии с данными для скорости взаимодействия энергия активации для грани (100) при малой степени покрытия много выше, чем для других граней.

Возможность значительного влияния структуры на УКА вытекает из обширных исследований Саморджи и сотр. [15] свойств ступенчатых или высокоиндексных граней. Исследуя отдельные грани монокристаллов, Саморджи нашел, что образование ступенек является определяющим фактором для каталитической активности. Экспериментально установлено, что число атомных ступенек определяет активность граней платины в отношении диссоциативной хемосорбции водорода и других двухатомных молекул с большой энергией связи и каталитическую активность в отношении реакций дегидрирования, гидрогенолиза и изомеризации углеводородов. Образующие ступеньку атомы металла отличаются друг от друга координацией и характером связей с соседними атомами. В результате этого меняется и характер их взаимодействия с атомами реагирующих веществ, что может менять как скорость, так и направление каталитической реакции.

На основании этих результатов можно было бы предположить, что вариация индекса граней кристаллов металла открывает путь к усовершенствованию промышленных катализаторов. В действительности ситуация осложняется недостаточной устойчивостью многих поверхностных структур в условиях проведения каталитической реакции.

Рис. 5. Микрофасетирование грани (110) иридия плоскостью (111).

С помощью дифракции медленных электронов было установлено, что в некоторых случаях строение поверхности граней может отличаться от расположения атомов в объеме; поверхностный слой атомов менее плотных граней перестраивается, имитируя более плотные. Это осуществляется путем смещения атомов или фасетирозания (рис. 5). В тех случаях, когда чистая поверхность граней не реконструируется, сохраняет объемную структуру, она может подвергаться реконструкции в результате хемосорбции. Так, хемосорбция кислорода на гранях (110) Ni и (100) Ni, вероятно, протекает с реконструкцией при образовании структур (2x1) и  С (2x2).

Реконструкция осуществляется в направлении уменьшения свободной поверхностной энергии и должна приводить к выравниванию поверхностных свойств всех граней. Это и является причиной малых различий в значениях УКА в большинстве исследований металлических катализаторов. Так, на гранях (111) и (110) иридия энергии активации и значения констант скорости реакции окисления СО близки (рис. 6).

Реконструкцией, вероятно, можно объяснить и отсутствие различий в значениях УКА граней (111), (100) и (110) палладия в отношении реакции окисления СО в работе Эртла и Коха  [16].

Под влиянием реакционной смеси структура поверхности металлических катализаторов подвергается изменениям в направлении достижения стационарного состояния, которому отвечает минимум свободной поверхностной энергии. В этом стационарном состоянии доли участков различной структуры постоянны независимо от их начальной концентрации, которая может меняться в широких пределах в зависимости от условий приготовления.

Таким образом, существующее различие в каталитических свойствах различных граней металлов практически не может быть использовано из-за трудности приготовления стабильных катализаторов с преимущественным развитием определенных граней, свободная поверхностная энергия которых выше, чем у наиболее устойчивой структуры. Этот путь нельзя, однако, считать полностью исключенным. Можно назвать две возможности его реализации. Первая - это осуществление каталитической реакции при низкой температуре, когда процессы реконструкции структуры поверхности протекают очень медленно и каталитически активные, но неустойчивые структуры могут сохраняться длительное время. Вторая возможность - искусственная стабилизация каталитически активных граней путем введения добавок. Так, например, Мак-Керрел нашел, что при адсорбции серы на грани никеля (111) свободная поверхностная энергия меняется так, что более устойчивой становится грань (100). Я полагаю, что этот очень интересный путь может привести в ряде случаев к существенному повышению активности и, что особенно важно, селективности металлических катализаторов.

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА КРИСТАЛЛОВ  НА УКА МЕТАЛЛОВ

Это проблема представляет не только теоретический, но и большой практический интерес, и ей было посвящено большое число исследований.

Изменение УКА в зависимости от размера кристаллов металла может быть обусловлено:

а)  изменением доли различных кристаллографических мест, обладающих разной каталитической активностью;

б)  зависимостью коллективных электронных свойств металлических кристаллов от их размеров.

Влияние первого фактора может проявиться заметным образом в том случае, если атомы металла определенных кристаллографических элементов (углы, ребра и т. п.) значительно превосходят по каталитической активности атомы металла на плоских гранях. На рис. 7 приведены ожидаемые изменения УКА для кристаллов уменьшающегося размера от 1000 атомных расстояний для случая, когда активность атомов на ребрах в т раз превосходит активность атомов граней. Заметное изменение УКА возможно при различии каталитической активности на два порядка или при переходе к очень малым кристаллам, размера около 10 атомных расстояний.

Возможное влияние второго фактора трудно оценить количественно. С уменьшением кристалла металла увеличивается доля свободной поверхностной энергии и, кроме того, возрастает величина свободной поверхностной энергии на единицу поверхности. Известно, что для очень малых кристаллов возрастает давление пара, снижается температура плавления, изменяется работа выхода электрона. Можно ожидать, что для очень малых кристаллов изменится и энергия хемосорбционных связей (скорее всего в сторону увеличения), что может привести как к увеличению, так и к уменьшению УКА.

В настоящее время опубликовано большое число исследований по влиянию величины кристаллов на УКА. Результаты этих исследований не всегда совпадают, что связано с трудностями избежать искажений, связанных с диффузией, неизотермичностью и загрязнением поверхности. Тем не менее из них можно с достаточной уверенностью заключить, что в области размеров более 5 нм не наблюдается значительных изменений УКА. Отсюда можно было бы сделать вывод, что атомы металла в различных кристаллографических местах не отличаются очень сильно по своей каталитической активности. Более вероятным представляется, однако, что с уменьшением размеров кристаллов не сохраняется их геометрическое подобие. Действительно, на гранях крупных кристаллов наблюдаются ступеньки, увеличивающие число атомов в особых кристаллографических местах, в результате чего доля различных по структуре участков поверхности заметным образом не меняется.

Дальнейшее уменьшение размера кристаллов приводит в ряде случаев к более отчетливым эффектам. Необходимо, однако, подчеркнуть, что металлы столь высокой дисперсности неустойчивы и легко рекристаллизуются. Для повышения стабильности их наносят на различные носители,. и именно в такой форме они используются для теоретических исследований и в промышленности. Но стабилизирующее действие носителей обусловлено их определенным химическим взаимодействием с металлом, проявляющимся в тем большей степени, чем дисперснее металл. Это означает, что каталитические свойства таких катализаторов уже не определяются только металлом, а должны относиться ко всей химической системе металл -носитель и зависеть от природы носителя и характера его взаимодействия с металлом. Другими словами, дисперсные металлы на носителях должны рассматриваться как сложные системы, и их изучение не может однозначно характеризовать влияние дисперсности металла на его УКА.

В большинстве обзоров отмечается с некоторым удивлением, что случаев заметной зависимости УКА от размера кристаллов установлено немного. Наиболее убедительны исследования по изменению селективности. Так, Будар и др.  [13] показали, что прокаливание платинового катализатора на угле, незначительно изменяя УКА изомеризации неопентана, более чем на два порядка уменьшает УКА в отношении его гидрогенолиза. В дальнейшем появился ряд наблюдений, указывающих на уменьшение УКА металлов при увеличении размера кристаллов в отношении реакций, связанных с разрывом межуглеродных связей. Имеются данные и о противоположном влиянии дисперсности. Так, тот же Будар с сотр.  [17, 18] в результате весьма тщательного исследования показал, что УКА железа на окиси магния возрастает с ростом размера кристаллов.  В реакции гидрогенолиза этана был обнаружен максимум УКА родия, нанесенного на силикагель, при 2 нм с резким падением при  уменьшении размера кристаллов и с более пологим уменьшением   при   их   росте   [19].   Для объяснения найденных зависимостей высказывались определенные предположения о строении активных участков поверхности металлов. Такг особое значение приписывается атомам  с  семью соседними  для синтеза аммиака на железе, доля которых возрастает с увеличением размера кристаллов  [20], неплоским группам из пяти атомов, образующимся на стыке граней (100) и (111), число которых достигает максимума в области кристаллов малого размера [21], и т. д. Эти предположения требуют дальнейших   экспериментальных  подтверждений,   тем  более  что  изменение УКА в этих системах должно сильно зависеть от коллективных электронных свойств и взаимодействия с носителем.

Наибольший интерес представляет накопление экспериментальных данных об УКА кристаллов минимального размера – 1-2 нм. С целью достижения высокой дисперсности металла мы использовали метод нанесения в форме металлоорганических соединений, разработанный в Институте катализа

Ю. И. Ермаковым и сотр. В исследовании, выполненном О. И. Кимхай,

Б. Н. Кузнецовым, Н. А. Пашковской и Э. М. Мороз, платина наносилась на в-А1203 путем обработки раствором бис-π-металлил-ллатины в пентане без контакта с воздухом. Параллельно на тот же носитель платина наносилась из раствора платинохлористоводородной кислоты. Для вариации дисперсности образцы подвергались прогреву в токе водорода при 500-1050°С или в токе воздуха при 400-900°С. Измерение поверхности платины проводилось по адсорбции кислорода и методом водородного титрования. Оба метода дали совпадающие результаты. Нанесение платины через π -аллильный комплекс позволило получить более дисперсные и стабильные образцы. Каталитическая активность в отношении реакции окисления водорода измерялась в проточно-циркуляционной установке с хроматографическим анализом при атмосферном давлении в избытке кислорода. Путем подбора крупности зерен и разбавления инертным материалом было исключено влияние внутренней диффузии и изменений температуры в слое катализатора. На рис. 8 представлены найденные зависимости УКА от размера кристаллов платины. Несмотря на некоторый разброс точек, связанный с ошибками в определении поверхности и возможным влиянием загрязнений, можно установить, что для кристаллитов, больших 5 нм, значения УКА изменяются незначительно, но с некоторой тенденцией к уменьшению УКА с увеличением дисперсности. При дальнейшем уменьшении размера кристаллов платины в области 1,2-2 нм наблюдается резкое падение УКА, более чем на порядок.

Этот результат можно было бы объяснить особой активностью определенных полиатомных участков поверхности кристаллов платины, концентрация которых быстро снижается с ростом дисперсности, либо изменением электронных свойств малых кристаллов металла, приводящим к изменению энергии хемосорбции, либо перегревом крупных кристаллов платины, увеличивающим скорость реакции, и т. д. Для проверки справедливости этих объяснений мы провели аналогичное исследование, но заменив носитель θ-А1203 на силикагель. В этом случае оказалось, что УКА платины постоянна при уменьшении размера кристаллов до 1,5 нм. Этот результат позволяет предположить, что уменьшение УКА платины, нанесенной на θ-А12О3, с уменьшением размера кристаллов вызывается специфическим взаимодействием платины с носителем, сказывающимся на свойствах малых кристаллов. Выяснение природы этого взаимодействия требует дальнейших исследований.

Следующим примером являются результаты исследования каталитической активности никеля в зависимости от размера кристаллов в отношении реакции гидрогенолиза этана. Для достижения высокой дисперсности никель наносился на силикагель и -A1203 путем взаимодействия с Ni (π-С3Н5)2 и последующим восстановлением при температурах от 400 до 800°С. Для сравнения один из образцов на силикагеле был приготовлен пропиткой раствором азотнокислого никеля. Поверхность никеля измерялась по хемосорбции кислорода, и дисперсность характеризовалась отношением числа хемосорбированных атомов кислорода к суммарному числу атомов никеля в катализаторе (O/Ni). Размер кристаллов никеля менялся в интервале от 1,0 до 5 нм. Наиболее дисперсные катализаторы получены из л-аллильных комплексов и восстановлены при 400°С. Как видно* из рис. 9, УКА никеля не зависит от природы носителя, способа приготовления и дисперсности никеля в интервале от 0,15 до 0,95, что соответствует размеру кристаллов от 1,5 до 5 нм. При увеличении дисперсности до 1, что отвечает кристаллам  1 нм, наблюдается заметный (в три раза) рост УКА. Этот  рост,   вероятно,   связан с изменением  электронных свойств очень малых кристаллов никеля  [22].Type equation here.

Рис. 9. Удельная и атомная каталитическая активность никеля на  носителях   в   зависимости от дисперсности.

Другим способом создания и стабилизации очень малых металлических образований (кластеров) является получение их в полостях кристаллических цеолитов. Для этого необходимо вводить ионы переходного-металла в цеолит в составе различных комплексов. Последующее восстановление при относительно невысокой температуре приводит к созданию металлических кластеров в полостях цеолита без заметного образования более крупных кристаллов металла вне кристалла цеолита. Таким путем К. Г. Ионе [23] были приготовлены и исследованы катализаторы никель - цеолит Y, содержащие кластеры размером не более 1 нм.

Для сравнения были исследованы также никель, нанесенный на силикагель, никель, полученный восстановлением механической смеси закиси никеля и цеолита, а также никелевой черни. Каталитическая активность определялась в отношении гидрирования гексена-1, циклогексана, боковой цепи в фенилбутене и стироле, а также бензола.

Найдено, что в отношении гидрирования гексена УКА никеля не зависит ни от природы носителя, ни от дисперсности никеля. Так, при изменении поверхности никеля в цеолитах от 43 до 310 м2/г УКА находится в пределах 0,410-2 моль/(с-м2) никеля и практически совпадает с найденными для никелевой черни и никеля на силикагеле (рис. 10).

Рис. 10. Удельная каталитическая активность никеля различной дисперсности в отношении реакции   гидрирования.

В случае же гидрирования бензола УКА никеля в цеолитных катализаторах оказалась сниженной в 3 раза по сравнению с другими исследованными никелевыми катализаторами. Если учесть, что в цеолитных катализаторах некоторое количество никеля находится вне цеолитных полостей, что было установлено путем заполнения их адсорбированной водой, то различие в активностях никеля, расположенного внутри цеолитных полостей, ж никеля на поверхности других носителей будет еще больше.

Можно было бы думать, что пониженная активность никеля в цеолитных полостях обусловлена «ситовым» эффектом, т. е. затруднением проникновения молекул бензола внутрь полостей. Однако высокие скорости гидрирования циклогексена, боковой цепи фенилбутена и стирола опровергают это предположение.

Остается допустить, что для гидрирования ароматического кольца необходимы определенные, достаточно крупные структурные элементы поверхности металла, отсутствующие в мелких кластерах никеля внутри цеолитных полостей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на отдельные исключения и противоречия экспериментальных данных, можно заключить, что УКА металлов для подавляющего большинства реакций, осуществляемых при повышенных температурах в области размеров кристаллов больше 3 нм, приблизительно постоянна. Отсюда не следует, однако, делать общий вывод, что все эти реакции протекают с одинаковой скоростью на всей поверхности катализатора. Весьма возможно, что многие осуществляются только на определенных структурных элементах поверхности металла, но концентрация этих элементов в условиях реакции в результате реконструкции поверхности оказывается приблизительно одинаковой, независимо от первоначальных различий, и соответственно  одинаковыми становятся и  значения  УКА.

Разделение реакций на структурно-нечувствительные (легкие) и структурно-чувствительные (требовательные) требует поэтому серьезного уточнения. К числу «легких» могут относиться реакции, протекающие на вполне определенных структурных элементах поверхности, но это не приводит к различным УКА катализаторов, приготовленных разными способами, так как в условиях реакции быстро устанавливается одинаковое стационарное состояние поверхности. Будет ли исследуемый каталитический процесс подчиняться правилу приблизительного постоянства УКА - зависит не только от природы химического превращения, но и от условий его проведения. При повышенных температурах и протекании реакции по стадийному механизму облегчается реконструкция поверхности катализатора и правило приблизительного постоянства УКА соблюдается. Действительно, это правило соблюдается для подавляющего большинства промышленных катализаторов, работающих при повышенных температурах. При пониженных температурах, особенно в случае слитного механизма, реконструкция поверхности замедляется и можно ожидать зависимости УКА от условий приготовления и предварительной обработки катализатора.

Чаще всего отклонения от правила постоянства УКА наблюдаются для нанесенных металлических катализаторов в области высокой дисперсности при размере кристаллов меньше 3 нм. Строго говоря, эти катализаторы нельзя рассматривать как однокомпонентные металлические катализаторы, вследствие неизбежного взаимодействия c носителем. Это взаимодействие, существенно влияющее на свойства кристаллов металла очень малых размеров, и является основной причиной изменения УКА. В тех случаях, когда изменение УКА не зависит от природы носителя, его можно приписать изменению поверхностной концентрации каталитически активных структурных элементов или влиянию размеров кристаллов металла на его коллективные электронные свойства.

Для подавляющего большинства промышленных каталитических реакций правило приблизительного постоянства УКА может служить надежной основой подбора оптимальных катализаторов.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Баландин А. А.//Журн. Русского физ.-хим. о-ва. Ч. хим*— 1929.— Т. 61, №  6,— С. 909—937.

2.  Баландин А. А.//Журн. Русского физ.-хим. о-ва. Ч. хим.— 1930.— Т. 62, № 3.— С.  703—728.

3.  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1967.— Т. 8, № 5.—С. 1020—1033.

4.  Taylor H.   S.//J.  Phys. Chem.— 1926.— V.  30.— P.  145—171.

5.  Constable F. H.//Proc. Roy. Soc— 1926.— V. А108э— Р.  355.

6.  Рогинский С. 3. Адсорбция и катализ на неоднородных поверхностях.— М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

7.   Кобозев  Н.  И.//Журн.   физ.   химии.— 1939.— Т.   13,   № 1.— С.  3—26;   Т.   14,. № 5/6.— С. 663—685.

8.  Боресков   Г.   К.//Гетерогенный   катализ   в   химической  промышленности.— М.г Госхимиздат, 1955.— С. 5—28.

9.   Boudart M.//Advances in Catal.— 1969.— V. 10.— P. 153—166.

10.  Слинкин А. А. Структура и каталитические свойства гетерогенных катализаторов.—М.: ВИНИТИ, 1971.

11.  Дзисько В. А.//Успехи химии.— 1974.— Т. 43, № 6.—С. 977—1005.

12.  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1969.— Т. 10, № 1.— С. 5—21.

13.   Boudart M„ Aldag A. W., Ptak L. D., Benson J. E.//J. Catal.— 1968.—V.   Ur N 1.—P. 35-45.

14.   Leidheiser H. J., Gwathmey A. T.//J. Amer. Chem. Soc— 1948.—V. 70, N 3.— P. 1200-1206.

15.   Somorjai G. A.//The Physical Basis for Heterogeneous Catalysis.— N. Y.:  Plenum-Press, 1975.— P. 395—410.

16.  Ertl G., Koch J.//Catalysis: Proc. Fifth. Intern.  Congr. on Catalysis.— Amsterdam etc.— 1973.— V.  2.— P.   969—979.

17.   Boudart M., Delbouille A., Dumesic J. A. e. a.//J.   Catal.— 1975.— V.   37, N 3.— P. 486-502.

18.   Dumesic J. A., Topsoe H., Khammouma S e. a.//J. Catal.— 1975.— V. 37, N 3.— P. 503-512.

19.  Yates D. J. C, Sinfelt J. H.//J. Catal.— 1967.— V. 8, N 4.— P. 348—358.

20.   Dumesic J. A., Topsoe H., Boudart M.//J. Catal.— 1975.— V. 37, N 3.— P. 512— 522.

21.   Bond G. C.//Platinum Metal. Rev.— 1975.— V. 19, N 4.— P. 126—134.

22.  Erenburg S. В., Golovin A. V., Noskova S. P. e. a.//React.   Kinet. Catal.   Lett.— 1974.—V.   1,  N4.—P.  507—511.

23.  Ионе К. Г., Шинкаренко В. Г., Клюева Н. В. и др.//Изв. АН СССР. Сер.   хим.— 1975.— № 8.— С. 1729—1736.

7.  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

[Всесоюзная конференция по механизму зетерогенно-каталитических реакций, 9—13 сект, 1974 г.— М-.: Сборник пленарных докладов,—Черноголовка,  1977.—С.  3—17]

Различие объектов исследования в гомогенном, ферментативном и гетерогенном катализе требует применения специфических экспериментальных методов и теоретических подходов, приводящих к важным частным обобщениям. Тем не менее сущность явления во всех этих областях катализа тождественна, и для ее выявления необходимо объединенное рассмотрение результатов исследований всех разделов катализа. Попытаемся рассмотреть некоторые общие вопросы природы каталитического действия, стоящие перед всеми разделами науки о катализе.

Хочется еще подчеркнуть, что катализ является преимущественной формой осуществления химических превращений в природе и практической деятельности человека. Это хорошо известно специалистам по катализу, но недостаточно осознано остальными химиками. Катализ не ответвление химии, а генеральная концепция, без которой не могут быть правильно сформулированы и поняты законы химического превращения.

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

В соответствии со сказанным рассмотрим сначала общие факторы, определяющие скорость химического превращения. При химических реакциях  образование новых соединений, новых химических связей требует разрыва определенных связей в исходных соединениях. Это обстоятельство и делает необходимым преодоление по пути реакции определенного энергетического горба, т. е. вызывает энергию активации химической реакции. Для многих термодинамически разрешенных реакций энергия активации настолько велика, что реакция не протекает с заметной скоростью. Вместе с тем величина энергии активации в тех случаях, когда ее можно оценить, значительно меньше суммы энергий разрываемых связей, т. е. при движении по пути реакции часть энергии, требуемой для разрыва старых связей, компенсируется энергией, освобождаемой при образовании новых. Схематично это показано на рис. 1.

Степень компенсации

(1)

определяет реакционную способность веществ в отношении рассматриваемой реакции.  Здесь Е — энергия активации,  энергий разрываемых связей. Степень компенсации зависит от электронной структуры реактантов и продуктов, возможности плавного, гладкого перехода между ними и в меньшей степени - от изменения длин связей и валентных углов при образовании активного комплекса.

Сабо   [1]  исследовал  возможность  предвидения  величины   энергии активации химических реакций. Он предположил, что энергия активации

определяется суммой энергий разрываемых связей , суммой энергий образующихся связей , коэффициентом α, характеризующим долю

энергии образования новых связей, используемую для компенсации энергии разрыва старых связей:

Энергию образующихся связей можно заменить тепловым эффектом реакции и уравнение (2) преобразовать в форму, тождественную (1):

Коэффициент а представляет собой, таким образом, степень компенсации обратной реакции. Степень компенсации для некоторых реакций весьма  значительна. Так, для простейших реакций молекул с атомом водорода или радикалами степень компенсации достигает 95 и более процентов (табл. 1). В случае реакций между насыщенными молекулами компенсация обычно значительно меньше. Как видно из примеров, приведенных в табл. 2, она снижается до 70%, и можно ожидать, что для реакций, скорость которых вследствие высокой энергии активации неизмеримо мала, степень компенсации еще ниже.

Таблица   1

| Реакция | Е |  | χ% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/моль |  |  |
| Н + С12 НС1 + С1 | 2 | 57 | 96 |
| Н + Вr2 НВr + Вг | 1,2 | 45 | 97 |
| Н + D2 HD + D | 6,5 | 105 | 94 |
| н + сн3снo н2 + сн3со | 6 | 85 | 93 |
| Н + С2Нб Н2 + С2Н5 | 9,5 | 98 | 90 |
| ОН + СН4 Н20 + СН3 | 8,5 | 101 | 92 |
| ОН + СН3СНО Н20 + СН3СО | 4,0 | 85 | 95 |

Таблица  2

| Реакция | Е |  | χ% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/моль |  |  |
| Н2 + I2 2HI | 40 | 138 | 71 |
| СН3II + HI СН4 + I2 | 33 | 125 | 74 |
| Н2 + С2Н4 - С2Нб | 43 | 143 | 70 |
| С2Н5Вr С2Н4 + НВr | 50 | 164 | 70 |
| С2Н5Сl С2Н4 + HCl | 59 | 183 | 68 |

Недавно вышли обширные справочники, содержащие кинетические характеристики газо- и жидкофазных реакций, но они, к сожалению, содержат данные главным образом для реакций с участием радикалов. Нам удалось совместно с В. Г. Вершининым и В. С. Музыкантовым собрать характеристики всего для 40 реакций между молекулами. Этого недостаточно для строгой статистической обработки, но полученное распределение степени компенсации все же представляет определенный интерес (рис. 2). Наблюдается максимум, круто спадающий влево при степени компенсации око до 70%. Действительное распределение должно быть несколько сдвинуто влево. Пунктирная кривая с максимумом около 95% отвечает радикальным реакциям.

ПРАВИЛО ВУДВОРТА - ХОФФМАНА

В последние годы сделаны попытки оценить степень компенсации в зависимости от определенных характеристик электронной структуры реактантов и ее изменение в процессе реакции. Невозможность строгих расчетов открыла путь качественным методам, из которых наибольший успех выпал на работу Вудворта и Хоффмана [2], сформулировавших правило сохранения орбитальной симметрии по пути реакции. Исходя из этого правила, с помощью корреляционной диаграммы можно установить, с каким состоянием продукта - основным или возбужденным - коррелирует по симметрии основное состояние реактантов. В первом случае реакция относится к числу разрешенных -барьера, обусловленного симметрией, нет; во втором случае реакция является запрещенной, т. е. должна преодолеть определенный энергетический барьер. В качестве примера на рис. 3 и 4 приведены схема и электронная диаграмма образования цикло-бутаиа из двух молекул этилена, заимствованная из книги Вудворта и Хоффмана. Эта реакция относится к числу запрещенных, так как основное состояние реактантов коррелирует с возбужденным состоянием циклобутана. Учитываются только разрывающиеся и образующиеся связи. Симметрия соответствующих молекулярных орбиталей оценивается относительно плоскостей 1 и 2 рис. 3 и характеризуется буквами S (симметрична) и А (антисимметрична). Действительный путь реакции, изображенный нижней кривой (рис. 4), проходит высокий энергетический барьер. Расстояние между показанными слева основными и возбужденным уровнями реактантов отвечает энергии разрыва π-связи в этилене, необходимой для перехода в циклобутан.

Примером простых «запрещенных» реакций могут служить: изотопный обмен в двухатомных молекулах, гидрирование олефина молекулярным водородом, взаимодействие Н2 с N2, галлоидами, все реакции, приведенные в табл. 2.

Сейчас, через 9 лет после первой публикации Вудворта и Хоффмана 13], этот качественный метод проверен для большого числа систем и полученные результаты удовлетворительно совпадают с экспериментом.

Не следует, однако, переоценивать значения самой орбитальной симметрии для реакционной способности. Правило сохранения орбитальной симметрии дает удобный и наглядный способ оценки энергетического рельефа реакционного пути, т. е. степени компенсации для синхронных превращений. Как подчеркивают авторы метода, «главное содержание принципа основано на безусловном утверждении, что химическая реакция происходит тем легче, чем в большей степени связывание сохраняется в ходе превращения». Другими словами, разрыв старых связей не должен опережать образования новых. Предлагались и другие методы оценки легкости электронных перегруппировок.

Таким образом, при отсутствии других веществ электронная структура реактантов однозначно определяет возможности компенсации, а следовательно, и скорость реакции.

МЕЖСТАДИЙНАЯ   КОМПЕНСАЦИЯ

Существует еще одна возможность компенсации энергии разрыва старых связей, которая осуществляется путем передачи энергии, выделяемой в результате реакции, еще не прореагировавшим молекулам реактантов.

(Это хорошо известный цепной механизм.) В этом случае синхронное взаимодействие заменяется стадийным, цепным с образованием на каждой стадии частиц, аккумулирующих энергию химической реакции и реагирующих с реактантами в последующих стадиях. Роль таких частиц обычно выполняют атомы, радикалы или лабильные молекулы. Высокая скорость реакции достигается благодаря тому, что концентрация богатых химической энергией промежуточных реакционноспособных частиц может стать много больше равновесной (часто на несколько порядков) за счет свободной энергии реакции. Механизм цепных реакций изучен весьма подробно в основном благодаря исследованиям акад. Семенова и его школы. Интересно отметить, что на всех стадиях цепного механизма в реакции участвует лишняя по сравнению со стехиометрией частица, в чем есть некоторая аналогия с катализом. Однако в отличие от катализа на следующей стадии эта частица переходит в конечный продукт, в то время как катализатор непрерывно регенерируется. По цепному механизму осуществляется большое число практически важных химических процессов: горение, парциальное окисление некоторых органических веществ в жидкой фазе, термический крекинг, галоидирование, радикальная полимеризация. Однако этот путь, который можно назвать межстадийной компенсацией энергии разрыва старых связей, возможен лишь для ограниченного числа систем, в которых может осуществляться аккумуляция химической энергии и достаточно велик экзотермический эффект.

ФОРМЫ   ВОЗДЕЙСТВИЯ   КАТАЛИЗАТОРОВ

В подавляющем большинстве случаев химических превращений указанные выше условия экзотермичности не выполняются, и при недостаточной компенсации энергии единственным средством осуществления реакции без затраты энергии остается введение в систему других веществ - катализаторов.

При катализе благодаря промежуточному химическому взаимодействию реактантов с катализатором становится возможным новый реакционный путь, обеспечивающий повышенную скорость реакции в определенном направлении. При этом катализатор, входя в состав активного комплекса основных стадий реакции, увеличивает степень компенсации энергии разрыва старых связей, способствует сохранению связанности.

Можно выделить три основные формы воздействия катализатора на химическую реакцию:

1)   реализация стадийного превращения в результате раздельного взаимодействия реактантов с катализатором;

2)  увеличение степени компенсации при вхождении катализатора к состав активного комплекса при синхронном протекании реакции;

3)   осуществление цепного механизма (межстадийной компенсации) благодаря участию катализатора.

Эти формы воздействия могут проявляться одновременно. Так, при стадийном протекании реакции существенное значение имеет степень компенсации на всех стадиях.

ИЗМЕНЕНИЕ   ЧИСЛА  СТАДИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  КАТАЛИЗАТОРОМ

Увеличение числа стадий уменьшает число и суммарную энергию разрываемых связей для отдельных стадий, но вследствие того, что при взаимодействии реактантов с катализатором энергия разрыва старых связей компенсируется энергией связей с катализатором, на одной из стадий суммарная энергия разрываемых связей становится того же порядка, что и при синхронном превращении без участия катализатора. Так, например, при гидрогенизации этилена

С2Н4 + Н2 = С2Н6

должна быть разорвана связь в водороде и двойная связь в этилене должна перейти в одинарную. Стадийное взаимодействие может осуществляться по следующему пути:

В этом случае на первой стадии разрывается только связь в молекуле водорода, на второй - только двойная связь в этилене, но на третьей должны разорваться все образовавшиеся на предыдущих стадиях связи реактантов с катализатором, а так как по величине они не меньше энергии разорванных связей в реактантах, но на этой стадии положение не облегчается по сравнению с синхронным превращением.

Существенный эффект в отношении суммарной величины энергии разрываемых связей достигается только в том случае, когда расщепление на стадии приводит к уменьшению молекулярности реакции, как, например, при окислении молекулярным кислородом, синтезе аммиака, гидрогенизации, при раздельном присоединении атомов водорода и аналогичных процессах. Так, при окислении водорода молекулярным кислородом сумма энергий разрываемых связей на всех стадиях меньше, чем при синхронном протекании:

2Н2 + 022Н20

02 + 2К20К

ОК + Н2  Н20 + К

Таким образом, стадийный механизм при уменьшении молекулярности стадий позволяет уменьшить на всех стадиях сумму энергий разрываемых связей и при равной степени компенсации снизить энергию активации по сравнению с синхронным протеканием. Если при стадийном механизме молекулярность не уменьшается, то увеличение скорости реакции возможно только при увеличении степени компенсации энергии разрыва связей на стадии с максимальной суммой энергий разрываемых связей. Возрастание степени компенсации является важнейшим фактором увеличения скорости реакции в большинстве случаев каталитического воздействия.

СЛИТНЫЙ МЕХАНИЗМ

При стадийном механизме разрыв отдельных связей в реактантах происходит раздельно и компенсируется образованием связей с катализатором. В соответствии с этим энергетический рельеф реакционного пути характеризуется несколькими максимумами. Сглаженность его по сравнению с некаталитической реакцией обусловлена тем, что взаимодействие переходного металла по Манго с катализатором позволяет в значительной степени сохранить связанность вдоль реакционного пути.

Рис. 5.  Катализ реакции циклизации этилена ионом

Механизм, характеризующийся наличием одного превалирующего активного горба и участием в активном комплексе этой стадии всех частиц реактантов и катализатора, мы будем называть слитным в отличие от рассмотренного выше механизма раздельного взаимодействия.

Протекание каталитических реакций по слитному механизму может быть связано со снятием «запрета», вытекающего из правила сохранения орбитальной симметрии Вудворта - Хоффмана, благодаря участию катализатора в активном комплексе. За последние годы рассмотрению этой проблемы был посвящен ряд исследований, в числе которых особо следует отметить работы Манго и Шахтшнайдера [4]. Для иллюстрации вернемся к рассмотрению реакции превращения двух молекул этилена в циклобутан, относящейся к числу запрещенных правилом сохранения орбитальной симметрии. Этот запрет, как видно из рис. 4, вытекает из того, что со связывающей орбиталью в циклобутане коррелирует разрыхляющая орбиталь в системе молекул этилена. Для возможности реакции должна быть занята орбита ль AS реактантов, а орбиталь SA, коррелирующая с разрыхляющей орбиталью продукта, должна быть свободной. Отсюда Манго и Шахтшнайдер выводят электронные свойства гипотетического катализатора. От него требуются передача пары электронов на орбиталь AS и захват электронов с орбитали SA. Этому требованию удовлетворяют ионы переходных металлов с частично заполненными d-орбиталями. Как следует из рис. 5, атомная орбиталь переходного металла dzy имеет симметрию SA и, будучи занятой, может передать пару электронов на π-орбиталь с той же симметрией, а орбиталь dzx имеет симметрию AS и может воспринять электроны с молекулярной орбитали реагирующих молекул этилена. Наиболее легко это выполняется для ионов переходных металлов d8. Желательно, чтобы указанные атомные орбитали не принимали участия во внутренних связях катализатора, разрыв которых потребовал бы дополнительных затрат энергии.

Наличие лигандов, не участвующих в реакции, может приводить к относительному смещению d-уровней, взаимодействующих с молекулярными орбита л ями реактантов (в рассмотренном случае dzy и dzx). Следствием этого может быть появление дополнительного энергетического барьера синхронного превращения. На этой основе Манго и Шахтшнайдер высказали некоторые соображения о возможности регулирования каталитического действия путем варьирования природы лигандов, изменяющих координацию иона металла и силу поля лигандов. Проверка этих возможностей затруднительна, так как поле лигандов оказывает влияние и на другие свойства катиона металла существенные для каталитического действия (энергия ионизации, взаимодействие   с   реактантами   и   их взаимная ориентация).

За последние годы появился ряд исследований и обзоров, посвященных объяснению каталитического действия снятием запрета по симметрии для реакций циклизации и димеризации олефинов, изомеризации и диспропорционирования [5]. Для реакций гидрогенизации синхронное присоединение молекулы водорода к двойной связи в олефинах принадлежит к числу реакций, запрещенных по симметрии [6]. Присутствие катализатора могло бы снять этот запрет благодаря облегчению перехода электронов на разрыхляющую орбиталь молекулы водорода и удалению электронов со связывающей π-орбитали этилена. Экспериментальные данные свидетельствуют, однако, что в большинстве случаев действия как твердых, так и растворенных катализаторов, содержащих переходные металлы, гидрогенизация осуществляется стадийно через образование атомов водорода, последовательно присоединяемых к двойной связи, что, вероятно, связано с уменьшением суммы энергий разрываемых связей вследствие понижения молекулярности.

Создается впечатление, что простейший слитный механизм по Манго не имеет широкого распространения в гетерогенном катализе, но для окончательного суждения необходимы дальнейшее накопление и анализ экспериментального материала.

Более реальны варианты слитного механизма, включающие сопряжение отдельных элементов реакции через катализатор. Роль катализатора проявляется в объединении в пространстве и во времени этих элементов реакции, что делает возможным значительное увеличение степени компенсации.

В  Институте катализа исследовалась распространенность  слитного механизма в реакциях каталитического окисления на твердых окисных катализаторах [7]. Для дискриминации механизмов раздельного взаимодействия реактантов с катализатором и слитного взаимодействия отдельно измерены   скорости  стадий   окисления и восстановления   катализатора в стационарных условиях и сопоставлены   со   скоростью суммарного каталитического процесса. Было установлено, что при повышенных температурах   реакции   полного   окисления   водорода,   СО,   углеводородов и многих других   органических веществ,   а  также  реакции парциального окисления олефинов, спиртов, ароматических соединений на селективных катализаторах протекают по стадийному механизму с раздельным взаимодействием реактантов с катализатором. При понижении температуры для большинства реакций полного окисления наблюдаются отклонения,  скорость каталитической реакции становится существенно больше скоростей отдельных стадий. Нельзя, однако, утверждать, что во всех случаях это связано с наложением слитного механизма. При понижении температуры для молекул окисляемого вещества может возрастать вероятность прореагировать с кислородом на восстановленном участке катализатора до завершения его реокисления. Тем не менее в отдельных случаях слитный механизм проявляется совершенно отчетливо.

В реакциях с участием кислорода слитный механизм установлен для низкотемпературного изотопного гомомолекулярного обмена кислорода. Как известно, на многих окисных катализаторах, подвергнутых тренировке в вакууме, гомомолекулярный обмен протекает с большой скоростью при очень низких температурах без участия атомов кислорода катализатора [8]. Можно предположить, что низкотемпературный обмен протекает через трех- или четырехатомный комплекс на катионах металла. Сутула и Зейф [9], используя принцип сохранения орбитальной симметрии, показали, что осуществление обмена наиболее вероятно в комплексах тетраэдрического строения, расположенных вершиной к поверхности катализатора. Они могут образоваться при присоединении молекулы кислорода к ион-радикалу , связанному с ионом переходного металла и расположенному перпендикулярно к поверхности (рис. 6).

Рис.     6.     Строение     активного

комплекса   реакции   гомомолекулярного       обмена       кислорода.

В области химических превращений примером может служить реакция окиси углерода с водяным паром. Для приближенной оценки можно положить, что при этом превращении разрываются одна π-связь в молекуле СО и связи между водородом и кислородом в молекуле воды. Суммарная энергия разрываемых связей составляет 282 ккал, что объясняет отсутствие взаимодействия без катализатора. На окисножелезном катализаторе Fe304 конверсия протекает стадийно: окись углерода взаимодействует с кислородом катализатора с образованием С02 и катализатор реокисляется, реагируя с Н20. Этот механизм, впервые предложенный Кульковой и Темкиным [10], был подтвержден нами путем прямого измерения скоростей стадий окисления и восстановления катализатора [11]* Интересно отметить, что в данном случае стадийный механизм не уменьшает молекулярность реакции и ускорение достигается увеличением компенсации энергии разрыва старых связей. Так, для более трудной стадии восстановления катализатора степень компенсации превышает 85%.

Иначе обстоит дело при превращении окиси углерода на низкотемпературных медных катализаторах. Как показали попытки измерить скорости отдельных стадий, реакция не осуществляется стадийно, а требует одновременного взаимодействия с катализатором обоих реактантов, т. е. протекает по механизму слитного взаимодействия [12]. В активном комплексе в этом случае участвуют окись углерода и гидроксилы, связанные, вероятно, с разными атомами меди. Превращение в продукты реакции сопровождается переходом электронов внутри катализатора, как показано на схеме

Cu+02- + C0 Cu°+C02,

Cu° + H20  Cu+02- + H2.

Здесь, так же как и при стадийном механизме, окись углерода отнимает кислород от катализатора, а вода возвращает кислород катализатору. Эти процессы происходят одновременно слитно, облегчаются переходом электронов через катализатор, и их совмещение приводит к значительному снижению энергетического барьера. Это пример более сложной формы каталитического воздействия при слитном механизме, когда увеличение компенсации достигается за счет совмещения отдельных элементов химического превращения через катализатор, участвующий в активном комплексе двумя или большим числом мест. При этом с помощью катализатора происходит перемещение электронов, атомов или даже отдельных групп атомов. В приведенной схеме механизма конверсии окиси углерода в результате взаимодействия с катализатором перемещаются атомы кислорода и электроны.

Вторым примером усложненного слитного механизма может служить полное окисление углеводородов и окиси углерода молекулярным кислородом. Исследование ИК-спектров позволило установить, что протекание этих реакций сопровождается образованием на поверхности окисных катализаторов карбонатных или карбоксильных групп. Разрушение этих групп с выделением С02 в большинстве случаев является относительно медленным процессом, определяющим скорость окисления по стадийному механизму раздельного взаимодействия» При достаточно высоких концентрациях на поверхности карбонатных групп становится возможным слитный механизм, при котором отщепление С02 совмещается с реокислением катализатора молекулярным кислородом [13]. Скорость разложения карбонатных комплексов, определяемая по изменению интенсивности соответствующих полос ИК-спектра и выделению углекислоты, резко возрастает, как показали Соколовский и сотр., в присутствии кислорода в газовой фазе. И в этом случае слитность разложения карбоната и реокисления катализатора с перемещением по поверхности катализатора кислорода и электронов приводит к сглаживанию энергетического барьера и увеличению скорости реакции.

Косвенным подтверждением распространенности слитного механизма в окислительном катализе является наблюдение пониженной атомной каталитической активности изолированных ионов некоторых переходных металлов в форме твердых растворов в инертных матрицах и при введении в состав цеолитов [14].

Усложненный слитный механизм широко распространен и в других областях катализа. Наиболее подробно он исследован для реакций кислотно-основного катализа. Так, показано, что многие реакции, например мутаротация глюкоз, гидратация альдегидов, могут осуществляться с резко увеличенной скоростью под воздействием катализаторов полифункционального действия, сочетающих наличие кислых групп, отдающих  протон, и основных — связывающих его. Простейшим примером может служить гидратация альдегида (или присоединение спирта) под действием фосфатного катализатора [15]. При этом механизме, получившем название «пушпульного» (тяни-толкай), перемещение водорода между отдельными частями молекулы реактанта происходит в форме протонов через катализатор и сопровождается противоположным движением электронов. Очень важно, что одновременность, синхронность, этих переходов облегчает протекание реакции, сглаживает энергетический порог благодаря компенсации энергии разрыва старых связей.

Рис. 7. Схема гидролиза гликозидной связи в полисахаридах  под действием лизоцима  по О. М. Полтораку [17].

Слитный механизм с сопряжением через катализатор является характерным для ферментативного катализа. Многие исследователи полагают, что именно этим обусловливаются высокая удельная активность и селективность действия ферментов. Действительно, эффективность каталитически активных групп ферментов обусловлена их определенным сочетанием и сопряжением протекающих на них элементов химического превращения. Так, по мнению Полторака, активные места ферментов и реагирующие вещества образуют цепочки или циклы («цепи перераспределения связей»), по которым в результате перемещения протонов и электронов синхронно происходит изменение кратности связей, что и обусловливает высокую компенсацию энергии разрыва старых связей, необходимую для течения химического превращения с малой энергией активации [16]. В качестве примера на рис. 7 приведена, по Полтораку [17], цепь перераспределения связей при реакции гидролиза гликозидной связи в полисахаридах, осуществляемой лизоцимом. В этом ферменте каталитически активными участками являются карбоксильные группы глутаминовой и аспарагиновой кислот.

Особенность каталитического действия ферментов не ограничивается, конечно, указанным сопряжением. Значительную роль играют их вторичная структура, образованная пептидными цепочками, и наличие адсорбционных центров, обеспечивающих оптимальную ориентацию реагирующих молекул в отношении каталитически активных групп. Очень большое значение имеет и подвижность элементов фермента в процессе адсорбции и последующего превращения реактантов. Важно подчеркнуть, что в ферментативном катализе области, где длительная эволюция позволила достичь оптимальных форм каталитического воздействия для условий жизни, сопряжение элементов химического превращения через катализатор является основным средством компенсации энергии разрыва связей.

РОЛЬ  КАТАЛИЗАТОРОВ В МЕЖСТАДИЙНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Хорошо известно, что присутствие небольших примесей в реакционной смеси часто оказывает значительное влияние на возбуждение и скорости протекания цепных реакций. Классическим примером такого действия катализаторов является влияние следов воды или водородсодержащих соединений на реакцию взаимодействия окиси углерода с кислородом. В этом случае становится возможным образование активных частиц - атомов водорода и гидроксилов, необходимых для протекания реакции окисления СО по цепному пути. Явление каталитического возбуждения цепной реакции особенно широко распространено в жидкофазных процессах гомогенного катализа. Чаще всего катализатор делает доступным цепной вариант протекания реакции путем ускорения первичного образования активных частиц. Так, в реакциях разложения перекиси водорода, жидкофазного окисления органических соединений, полимеризации введение катализатора позволяет уменьшить и даже полностью снять индукционный период развития реакции. Во многих случаях катализатор принимает прямое участие в продолжении реакционных цепей. В этих процессах катализатор делает возможным осуществление цепного механизма, при котором энергия превращения отдельных стадий, накапливаясь в промежуточных активных продуктах, компенсирует энергию разрыва старых связей.

Межстадийная компенсация в результате реализации цепного механизма является превалирующей в гомогенном газовом катализе и значительно распространена в гомогенном катализе и в жидкой фазе (реакции окисления,   галоидирования,   полимеризации  и  др.).

Менее ясна роль межстадийной компенсации в гетерогенном катализе; Давно известно влияние поверхности твердых тел на цепные реакции, проявляющиеся как в обрыве цепей, так и в зарождении активных частиц в результате химических превращений на поверхности. Подробно исследованы гетерогенно-гомогенные реакции, при которых цепи зарождаются на поверхности, но значительная часть химической реакции протекает в прилегающем к поверхности объеме газовой или жидкой фазы [18]. Высказывались предположения, что в гетерогенном катализе твердые катализаторы аккумулируют свободную энергию химического превращения и используют ее в следующих элементарных актах превращения реактантов, что и приводит к увеличению скорости реакции и уменьшению наблюдаемой энергии активации.

В наиболее общей форме представление о цепной природе реакций гетерогенного катализа было высказано двадцать лет тому назад Воеводским и Семеновым [19]. Они связывали возможность цепной реакции на поверхности катализаторов с участием свободных валентностей, «поверхностных» радикалов твердого тела. Можно утверждать, что это представление никак не может рассматриваться в качестве основной, общей формы действия катализаторов. Действительно, высокая скорость цепных реакций достигается лишь при концентрации активных частиц, значительно превышающей равновесную. Она не может достигаться в реакционной системе в состоянии, близком к равновесному, и при протекании реакций, связанных с очень малым изменением свободной энергии, например реакций изотопного обмена. Между тем установлено, что реакции изотопного обмена идут с большой скоростью на катализаторах, ускоряющих химические превращения тех же веществ, а кинетические зависимости, а следовательно, и механизм большинства реакций гетерогенного катализа не меняются при приближении к состоянию равновесия. Высокая скорость большинства реакций гетерогенного катализа не связана поэтому с протеканием цепного процесса при неравновесной концентрации активных промежуточных соединений. В отдельных случаях гетерогенного катализа не исключено осуществление цепного механизма, хотя экспериментальных подтверждений очень мало. В обстоятельном обзоре С. 3. Рогинского [20] о роли цепей в гетерогенном катализе указывается на возможность цепного протекания некоторых реакций полимеризации и синтеза спиртов из СО и водорода. Барелко и Володин [21 ] на основании кинетических характеристик процесса предполагают возможность разветвленно-цепной реакции окисления аммиака на поверхности платины. Возможно, что открытое Ройтером и сотр. [22] явление ускорения окисления водорода на окисных катализаторах малыми добавками платины связано с развитием цепного процесса на поверхности носителя. В пользу такого объяснения говорит широкое распространение этого явления, включая носители различной химической природы  [23].

Независимо от реализации цепного механизма необходимо учитывать возможность воздействия свободной энергии реакции на состояние катализатора. Об этом свидетельствуют явление так называемой «каталитической коррозии» металлов, проявляющееся в диспергировании многих металлических катализаторов, появление термодинамически неустойчивых фаз, изменения состава и некоторых свойств твердых катализаторов в процессе протекания каталитических реакций. Возможна и локальная аккумуляция свободной энергии реакции в форме возбужденных состояний отдельных мест на поверхности или их химических изменений. На это указывают люминесценция, наблюдавшаяся при протекании некоторых реакций гетерогенного катализа, и промотирование реакцией каталитической активности. Так, в Институте катализа наблюдали, как после проведения на окиси никеля реакции окисления окиси углерода катализатор приобретает высокую активность в отношении реакции гомомолекулярного обмена кислорода при комнатной температуре [24]. Эти явления могут оказывать существенное влияние на каталитические свойства твердых катализаторов,  но изучены они еще мало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При гетерогенном катализе, так же как и в других областях катализа, увеличение скорости химического превращения в основном обусловлено ростом степени компенсации благодаря вхождению катализатора в состав активного  комплекса  реакции.

Межстадийная компенсация путем реализации цепного механизма в гетерогенном катализе имеет место, по-видимому, лишь в редких случаях.

Простейший механизм увеличения степени компенсации под воздействием катализатора, предложенный Манго и Шахтшнайдером, предполагает, что характер перегруппировки связей сохраняется, но в результате взаимодействия реактантов с катализатором изменяется заполнение электронами молекулярных орбиталей, снимается запрет по симметрии и превращение становится возможным без перехода на возбужденные уровни энергии. Эта интересная возможность действия катализаторов может быть применена и к реакциям на твердых катализаторах, содержащих переходные элементы, но, по-видимому, нет оснований полагать, что ее доля в гетерогенном катализе значительна.

Увеличение компенсации энергии разрыва связей в реакциях гетерогенного катализа достигается преимущественно в результате более сложного взаимодействия реактантов с катализатором, а именно путем промежуточного раздельного взаимодействия реактантов с катализатором, приводящего к расчленению реакции на ряд стадий (первый механизм), и слитного взаимодействия реактантов с катализатором при сопряжении отдельных элементов химического превращения через катализатор (второй механизм).

Отличию механизмов отвечает и различие свойств катализаторов,; с участием которых осуществляется химическая реакция.

При первом механизме в случае уменьшения молекулярности реакции снижение энергии активации может быть связано с уменьшением на всех стадиях суммы энергий разрываемых связей. Но и в этом случае высокая скорость реакции может быть достигнута лишь при высокой степени компенсации. Экспериментальные данные указывают на то, что при стадийном механизме полнота компенсации обычно не достигается и энергии активации каталитических реакций имеют существенные значения. С другой стороны, благодаря малому числу частиц, образующих активный комплекс, и простоте его строения велики энтропия активации и предэкспоненциальный множитель. Для предвидения каталитической активности решающее значение имеют величины энергии связи реактантов с катализатором. Вследствие изменения состава катализатора в последовательных стадиях реакции его стационарный состав и поверхностное строение устанавливаются быстро и удельная каталитическая активность катализаторов одинакового состава приблизительно одинакова.

Увеличение степени компенсации при втором, слитном механизме достигается отчасти противоположным путем по сравнению со стадийным механизмом; отдельные элементы химического превращения, стадии, сочетаются между собой, синхронизируются. Но в отличие от бескатализаторного синхронного пути, сопряжение отдельных элементов реакции осуществляется через катализатор при иной структуре и пути превращения активного комплекса. Подобное сопряжение может быть очень эффективным в отношении повышения компенсации и позволяет во многих случаях осуществлять каталитические реакции при очень низких, близких к нулю, энергиях активации. При этом вследствие необходимости объединения в активный комплекс реактантов и катализатора с очень строгой взаимной ориентацией энтропия активного комплекса и соответственно предэкспоненциальный множитель имеют пониженные значения. Состав катализатора в элементарных актах химического превращения при слитном механизме не изменяется, стационарное состояние катализатора может поэтому устанавливаться очень медленно, и удельная активность катализаторов может в широких пределах меняться в зависимости от условий приготовления и предварительной обработки. Катализаторы для проведения реакций по слитному механизму представляют собой более сложные системы, так как для сопряжения отдельных элементов превращения необходима определенная совокупность активных центров с возможностью электронных переходов между ними.

Упомянутое различие в значениях энергий активации и предэкспоненциальных множителей приводит к тому, что течение реакций по стадийному и слитному механизмам осуществляется преимущественно в различных температурных областях. Ориентировочно это представлено на рис. 8, Кривая 1 представляет максимальные значения энергии активации Е, при которых рассматриваемый реакционный путь еще должен учитываться при данной температуре. Скорости реакции по путям с более высокими энергиями активации пренебрежимо малы. При комнатной температуре Е, принятая равной 10 ккал/моль, и остальные рассчитаны в предположении постоянства предэксдоненциального множителя. При слитном механизме отклонения от этого предположения приведут к еще более низким

значениям Е. Кривая 2 характеризует интервал температур, в котором преимущественно осуществляются каталитические реакции.

Рис.  8.   Температурные  области протекания

каталитических   реакций.

- максимальные значения энергии активации,

при которых скорость реакции существенна

при данной температуре;

- область преимущественного осуществления каталитических реакций;

- область протекания каталитических реакций преимущественно по стадийному механизму;

- область осуществления каталитических реакций по слитному  механизму.

Ординаты означают число процессов, идущих в единичном температурном интервале, и имеют лишь относительное значение. При высоких температурах число устойчивых химических соединений, а следовательно, и возможных реакций невелико. Это связано с возрастанием при повышении температуры энтропийного члена в выражении свободной энергии, что делает более выгодным существование диссоциированных форм. Немногие термодинамически возможные превращения в этой температурной области протекают преимущественно некаталитическим путем. Число каталитических реакций становится заметным лишь при температурах ниже 1300 К и, быстро возрастая с понижением температуры, достигает первого максимума при 800-600 К. Второй максимум появляется в области 400— 300 К, При дальнейшем снижении температуры число каталитических реакций быстро падает, так как исключаются реакционные пути с высокой энергией активации. Кривая 5, лежащая в области первого максимума, включает реакции, протекающие по стадийному механизму. К этой категории относится большинство процессов промышленного катализа. Кривая 4 в области второго максимума характеризует каталитические реакции, протекающие по слитному механизму; она включает обширные области жидкофазного и ферментативного катализа» В этой области в процессе эволюции созданы замечательные по своей активности и, особенно, селективности катализаторы для осуществления всех химических превращений, отвечающих потребностям и условиям жизни. Технический прогресс не связан этими ограничениями, за их пределами наука о катализе, последовательно раскрывая глубокий механизм каталитических процессов, приведет нас к созданию эффективных катализаторов и каталитических процессов, получению новых, ценных по своим свойствам веществ,

ЛИТЕРАТУРА

1.  Сабо С. Г.//Химическая кинетика и цепные реакции.— М.: Наука, 1966.— С.  46-60.

2.  Woodward R. В., Hoffmann R. The conservation of orbital symmetry.— N. Y.: Acad. Press,  1970.

3.  Woodward R. В., Hoffmann R.//J. Amer. Chew. Soc— 1965.— V. 87, N 2.— P. 395— 397.

4.  Mango F. D., Schachtschneider J. H.//J. Amer. Chem. Soc—1967.—V. 89,| N 10.— P. 2484—2486; Mange F. D.//Advances in Catalysis.— 1969.— V. 20,—II P. 291-325.

5.  Лабунская В. И., Шебалдова А. Д., Хидекель М. Л.//Успехи химии.— 1974.— Т. 43, № 1.—С. 3—34.

6.  Pearson R. G.//Chem. and Eng. News.— 1970.—V. 48, N 41.— P. 66—72.

7.   Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1973.— Т. 14, № 1.—С. 7—24.

8.   Boreskov G. К., Muzykantov V. S.//Ann. N. Y. Acad.   Sci.— 1973.— V.   213.— P. 137—160.

9.  Сутула В. Д., Зейф А. П.//Докл. АН СССР.— 1973.— Т. 212, № 6.— С. 1393— 1395.

10.   Кулькова Н.   В.,   Темкин М.  И.//Журн.  физ.  химии,— 1949.— Т.  23,  № 6.— С.  695—713.

11.   Боресков Г. К., Юрьева Т. М., Сергеева А. С.//Кинетика и катализ.— 1970.— Т.   И,   № 6.—С.   1476—1479.

12.   Юрьева Т. М., Боресков Г, К., Грувер В. Ш.//Кинетика  и  катализ.— 1969.—

Т. 10, № 4.— С. 862—868.

13.  Соколовский В. Д., Боресков Г, К.//Докл. АН СССР.— 1974.— Т. 214, № 6.— С. 1361—1364.

14.   Boreskov G.  К.//Catalysis: Proc. 5th Intern. Congr. on   Catalysis.— Amsterdam etc.— 1973.— V.   2.— P.   981—992.

15.  Дженкс В. Катализ в химии и энзимологии.— М.: Мир, 1972.— 174 с.

16.  Полторак О. М., Чухрай Е. С. Физико-химические основы ферментативного катализа.— М.: Высш. школа, 1971.

17.  Полторак О.  М.//Вестн.  Моск.  гос.  ун-та. Сер.  хим.—1974.— Т.  15,  №   1.— С. 3-29.

18.  Гороховатский Я. Б., Корниенко Т. П., Шаля В. В. Гетеро-, гомогенные реакции.— Киев:  Техника,  1972.

19.  Семенов Н. Н., Воеводский В. В.//Гетерогенный катализ в химической промышленности.— М.: Госхимиздат, 1955,— С. 233—255.

20.   Рогинский С. 3.//Химическая кинетика и цепные реакции.— М.: Наука, 1966.— С. 483—505.

21.   Барелко  В.   В.,   Володин  Ю.  Е.//Докл.   АН  СССР.— 1973.— Т.   211,   № 6.— С. 1373-1376; 1974.— Т. 216, № 5.— С. 1080-1083.

22.  Ильченко  Н.  И., Юза В. А., Ройтер В. А.//Докл. АН СССР.— 1967.— Т. 172, № 1.— С. 133—136.

23.   Кузьмина Г. М., Поповский В. В., Боресков Г, К.//Reaction Kinetics and Catalysis Letters.— 1974.— V.   1,  N 3.— P.  351—357.

24.   Боресков Г. К., Маршнева В. П., Соколовский В. Д.//Докл. АН СССР.— 1972.— Т. 202, № 2.— С. 371-373.

8.   СУЩНОСТЬ  КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ

[Механизм катализа.— Ч. 1:

Природа каталитического действия,— Новосибирск:

Наука, 1984.— С. 3-21]

Вскоре - в 1985 г.- мы сможем отметить 150-летие введения Берцелиусом в науку термина «катализ». Практическое значение этого явления было понято очень давно. Еще Деберейнер в письме к Гете, описывая свои исследования с платиновым огнивом, подчеркивал выдающееся перспективное  значение  каталитического действия.

Широкое применение катализа в промышленности началось, однако,, только в начале текущего столетия, но протекало резко убыстряющимися темпами. С помощью катализа были решены такие важные для технического прогресса проблемы, как фиксация азота воздуха, получение из нефти высококачественного моторного горючего, получение всех мономеров для производства синтетических каучуков, волокон, других полимерных материалов, полупродуктов органического синтеза и многое другое. Катализ - основное средство осуществления химических превращений в промышленности.

На основе катализа решаются и новые технические проблемы: получение жидкого топлива из угля и другого, не нефтяного, сырья, осуществление более рациональных способов сжигания топлива, обезвреживание выбросов, использование солнечной энергии для получения веществ, богатых энергией, утилизация тепла ядерных реакторов на больших  расстояниях.

Рис. 1. Схема  опытной установки   фирмы

«Юлих» (ФРГ).

1  — паровая     конверсия     метана;

2 — метанирование;

з — электричество;

4 — центральное     тепло;

5 — промышленный пар.

Последнее показывает, что роль катализа в энергетике не ограничивается областью использования органических топлив. В качестве примера на рис. 1 представлена схема опытной установки фирмы «Юлих» (ФРГ), включающей эндотермическую реакцию паровой конверсии метана и экзотермическую реакцию метанирования окиси углерода [1]. Прорабатываются и другие комбинации реакций. Если заглянуть в более отдаленное будущее, когда энергетическая проблема будет полностью разрешена освоением термоядерного синтеза, то и тут перед катализом откроется обширная область синтезов разнообразных органических соединений из углекислоты атмосферы. Термоядерная энергия может быть использована для эндотермических реакций в неограниченных размерах без опасности перегрева земной поверхности.

Длительное время было распространено мнение о непознанности катализа, о том, что в его основе лежит особого рода воздействие, природу которого пытались открыть. Оказалось, что это не так. Катализ - чисто химический процесс как по проявлению, так и по существу.

Трудность протекания химической реакции, говоря в самой общей форме, заключается в том, что для образования новых соединений, новых химических связей должны быть разорваны определенные старые связи в реагирующих веществах. Затрачиваемая на это энергия в определенной степени компенсируется энергией, выделяющейся при образовании новых связей, но эта компенсация в большей или меньшей степени задерживается, и на пути реакции возникает энергетический барьер, преодоление которого и ограничивает ее скорость. Химическое взаимодействие реагентов в процессе реакции с другими веществами, входящими в состав активного комплекса, существенно влияет на процесс компенсации энергии разрыва старых связей. Определенные химические взаимодействия с некоторыми специфичными для данной реакции веществами-катализаторами могут улучшать компенсацию, снижать энергию активации и благодаря этому увеличивать скорость реакции, т. е. оказывать каталитическое действие [2]. Возможность каталитического воздействия зависит от соответствия химической природы катализатора химической природе реагирующих веществ и поэтому проявляется очень специфично. Химия представляет для поиска катализаторов практически неограниченное число веществ и их композиций. Это открывает широчайшие возможности изыскания и улучшения катализаторов, но чрезвычайно усложняет решение задачи предвидения каталитического действия. Часто выдвигаемое требование к теории предсказать оптимальный состав катализаторов для заданной реакции

невыполнимо и вряд ли станет возможно в обозримом будущем; необходим эмпирический поиск. Вместе с тем современная теория катализа оказывает существенную помощь этим поискам, подсказывая наиболее перспективные направления и формулируя частные закономерности для отдельных классов реакций и групп катализаторов/Важные идеи, используемые в современной теории и практике катализа, принадлежат А. А. Баландину, С. 3. Рогинскому, В. А. Ройтеру и другим советским ученым.

Рис. 2 Зависимость от времени изотопных переменных

α (I, II) и у (1,2) для дикислорода с равновесным (а)

и неравновесным (б) исходным распределением изотопных

молекул при обмене различных типов – I (1, 1), II (II,1) и III (III, 2).

Попытаюсь кратко изложить развиваемые нами представления на примере реакций окисления.

Изотопный обмен атомами кислорода. Основная трудность окисления дикислородом заключается в высокой энергии связи в молекуле

02 (500 кДж/моль). Поэтому представляет интерес изучение простейшей каталитической реакции с участием дикислорода -изотопный обмен, при котором также должны разрываться связи в молекуле 02:

гомообмен                        1602 + 1802 2160180,

гетерообмен        1б02 + 180 — х2 1 60180 + 16О — х.

Активными катализаторами реакции изотопного обмена являются оксиды переходных металлов. При этом при повышенных температурах наблюдается и гетерообмен с кислородом оксидов  [3].

Исследуя одновременно оба процесса по изменению содержания тяжелого изотопа в газовой фазе (а) и отклонению от равновесия между симметричными и несимметричными молекулами (г/), удалось раскрыть кинетику сложного процесса и установить, что обмен может протекать по трем механизмам   [4].

- Без участия кислорода катализатора.

- С участием одного атома кислорода катализатора.

- С участием двух атомов кислорода катализатора.

На рис. 2 представлены изменения переменных α и  при протекании обмена по этим механизмам [5].

По механизму I изотопный обмен в дикислороде протекает на нарушениях поверхности оксидов, возникающих, например, в результате высокотемпературной обработки в вакууме [6]. Этот тип обмена очень интересен тем, что протекает со значительной скоростью при низких температурах вплоть до 80 К, т. е. с очень малой энергией активации, несмотря на разрыв прочных связей в двух молекулах 02.

Основной интерес с точки зрения механизма реакций окисления представляет III тип обмена, осуществляемый в результате обратимой диссоциативной адсорбции дикислорода. Естественно было предположить, что этот процесс зависит от энергии связи кислорода на поверхности катализатора. ления кислорода [7]. Эти результаты в дальнейшем были подтверждены и другими методами.

Рис.   3.   Зависимость   скоростей   изотопного   обмена   дикислорода  и диазота   от теплот адсорбции.

1 — обмен   02   на   оксидах;

2 —обмен  N2 на  нитридах

(573 К,13 гПа, К, молек./(см2-с)).

На рис. 3 показана зависимость констант скорости изотопного обмена на различных оксидах, протекающего по III механизму, от теплоты адсорбции кислорода на поверхности оксида. Линейная зависимость lg К- q наблюдается при изменении активности на восемь порядков. Сопоставление величин Е и q, приведенное на рис. 4, показывает, что энергия активации обмена приблизительно равна теплоте адсорбции  кислорода.

Интересно сопоставить эти данные с результатами исследования

Г. И. Пановым и сотрудниками аналогичного процесса - гомомолекулярного обмена в диазоте на нитридах [8]. Хотя энергия диссоциации молекулы диазота на 460 кДж/моль больше, чем дикислорода, скорость обмена при равных теплотах связывания совпадает (см. рис. 3). Это свидетельствует о том, что при диссоциативном связывании поверхностью оксидов дикислорода, так же как и при связывании поверхностью нитридов диазота, компенсация энергии при разрыве и образовании связей в молекулах и между атомами и поверхностью катализаторов происходит чрезвычайно полно и единственным энергетическим барьером при десорбции является теплота десорбции. Истинная энергия активации адсорбции дикислорода невелика. Ее можно оценить, сопоставляя результаты флешдесорбции кислорода, позволяющие определить энергию активации десорбции, с теплотой десорбции кислорода. Разность этих величин равна энергии активации адсорбции, составляющей, например, для Со304- 17, NiO - 25, CuO - 15 кДж/моль.

Полное каталитическое окисление дикислородом простых молекул Мы предприняли широкое исследование природы механизма каталитического окисления на оксидных катализаторах путем раздельного измерения скоростей стадий окисления катализатора кислородом и восстановления его окисляемым веществом и сопоставления со скоростью каталитической реакции в присутствии обоих компонентов и при одинаковом составе катализатора» Установлено (работы В. В. Поповского, Т. М. Юрьевой Т. В. Андрушкевич, Б. И. Попова, В. И. Маршневой, Э. А. Мамедова), что при повышенных температурах реакции полного окисления водорода СО, углеводородов и многих других органических веществ протекают по стадийному механизму с раздельным взаимодействием реактантов с катализатором. Стационарный состав поверхности оксидных катализаторов при наличии избытка кислорода в реакционной смеси очень близок к равновесному, достигаемому при обработке катализатора одним кислородом.

Это означает, что более трудным этапом реакции окисления является отрыв кислорода от поверхности катализатора окисляемым веществом.

В соответствии с этим можно ожидать, что энергия активации этих реакций будет тем меньше, а скорости тем больше, чем меньше энергия связи кислорода на поверхности катализатора [9]. Экспериментальные исследования окисления водорода, метана, ацетилена, бензола, аммиака и других веществ доказали справедливость этого предположения (рис. 5). Сходные результаты получены и для других реакций. Их можно выразить уравнением,   аналогичным правилу Бренстеда — Поляни:

E = E0 + αq0.           (1)

Здесь Е0 и α — постоянные для данной реакции, причем а для всех реакций близко к 0,5. Отсюда следует, что свойства катализаторов в этих реакциях проявляются в одинаковой последовательности, хотя по абсолютной величине скорости окисления разных веществ на одном и том же катализаторе могут различаться на несколько порядков. Это свидетельствует о том, что свойства катализаторов определяются их взаимодействием с кислородом, взаимодействие же с окисляемым веществом для этой группы реакций существенно не сказывается.

Различия в скорости окисления различных веществ обусловлены необходимостью разрыва или ослабления определенных связей в окисляемой молекуле, что сказывается на величине Е0 в уравнении (1). При окислении парафинов - это связь С-Н, а при окислении олефинов - двойная связь С=С, как показал В. Д. Соколовский  [10].

Установленная зависимость позволяет подбирать катализаторы полного окисления, основываясь на величине энергии связи кислорода. Этот подход, широко используемый на практике, оказался полезным и для создания эффективных кислородных электродов в топливных элементах.

Сравнение АКА оксидов и кислородсодержащих солей   переходных

металлов

| Оксиды, кислородсодержащие соли | Окисление СО 573 К, 1 % СО, молекул О2 | Окисление Но 573 к, 1 % н;, молекул 02 | Изотопный обмен в 02 573 К, 13 гПа, молекул О2, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (атом-с) | (ион-с) | (атом-с) |
| СиО | 10 | 0,23 | __ |
| CuS04 | 0,2 | 0,0025 | — |
| Fe203 | 1,0 |  | 5-10-6 |
| Fe2Mo04 | — | — | 1,3-10-» |
| Со304 | — | — | 5-10-2 |
| CoMo04 | — | — | 10"3 |

Это положение можно обобщить и на другие типы каталитических реакций:

Е = Е0 + I qJ , - I qJ             (2)

где qJ - теплота разрываемых связей и I - теплота образующихся связей.

В реакциях парциального окисления дело обстоит сложнее. Оксидные катализаторы для этих реакций не должны содержать слабосвязанного активного кислорода, так как в противном случае желаемые продукты будут быстро доокисляться. На поверхности катализатора должен присутствовать лишь прочносвязанный кислород, но вследствие его малой активности решающее значение приобретает взаимодействие с катализатором окисляемого вещества, приведение его в форму, способную реагировать с прочносвязанным кислородом.

Влияние ближайшего окружения катионов в оксидных катализаторах на их каталитические свойства. Связывание катализатором кислорода и его удаление могут быть описаны уравнением

02 + 4Me+n  202- + 4Me(n+1)-              (3)

при этом предполагается, что кислород находится на поверхности оксидов в виде О2-. Энергия этого взаимодействия зависит не только от нуклеофильности и электрофильности участвующих ионов, но и от характера их взаимодействия и ближайшего окружения. Это отчетливо проявляется при сопоставлении энергии связи кислорода и каталитической активности оксидов и солей с кислородсодержащими анионами. В последних эти свойства существенно ниже. Как показано в таблице, атомная каталитическая активность (АКА) меди в оксиде на два порядка выше, чем в сульфате или фосфате меди, а при сопоставлении активностей оксидов и молибдатов железа и кобальта различие составляет три и пять порядков. Существенные отклонения наблюдаются и для сложных оксидов. Так, в шпинелях превалирует АКА ионов в октаэдрических местах, активность феррита кобальта близка к активности оксида железа, а не кобальта. Вообще для сложных оксидных катализаторов,; содержащих различные катионы, твердых растворов оксидов переходных металлов в инертных матрицах, цеолитов, содержащих катионы переходных металлов, установлено существование нескольких состояний катионов, отличающихся прочностью связи Me-О и каталитическими свойствами. Различие определяется различным вкладом ковалентности в характер связи катиона с кислородом и координацией ближайшего окружения катионов.

Расщепление d-уровней в поле лигандов широко используется для объяснения каталитических свойств растворимых комплексов в гомогенном катализе. Вариация координационного окружения и природы лигандов явилась мощным средством регулирования каталитических свойств. Нам удалось показать, что этот фактор весьма существен и для активности твердых катализаторов.

Зависимость каталитических свойств катионов переходных металлов от структуры ближайшего окружения исследована Т. М. Юрьевой и сотрудниками в отношении ряда каталитических реакций для сложных оксидных катализаторов, содержащих кобальт, никель, железо и медь [11]. Состояние катионов переходных металлов исследовалось с помощью ЭПР и оптических методов. Установлено, что прочность связи Me-О, окислительно-восстановительная характеристика катиона переходного металла, его адсорбционные и каталитические свойства в значительной степени определяются симметрией ближайшего окружения. Так, ионы Go, октаэдрические, легко меняющие заряд Со(Ш) - Со(II), характеризуются малой энергией связи кислорода и, соответственно, высокой каталитической активностью в отношении реакций полного окисления. Ионы Со - тетраэдрические, стабилизируются в степени окисления Со(II), но меняющейся при прогреве до 773 К как в кислороде, так и в водороде. Они характеризуются наличием прочносвязанного кислорода и малой активностью в отношении реакций полного окисления. Такая форма кобальта входит в состав селективных катализаторов парциального окисления углеводородов.

Для никеля также характерны два состояния, отличающиеся симметрией окружения и проявляющие различные свойства. В присутствии кислорода эти состояния представляют собой Ni(II-) октаэдрический и Ni(III) в местах иной симметрии окружения кислородом. В случае меди изменение симметрии окружения в ряду тетраэдр - октаэдр - плоский квадрат не приводит к смене степени окисления, однако окислительно-восстановительные свойства ионов, прочность связи Сu-О, адсорбционные и каталитические свойства в этом ряду существенно меняются [12].

Для сложных оксидных катализаторов в отношении реакций полного окисления при повышенных температурах сохраняется зависимость АКА от энергии связи кислорода. Кроме того, для катионов одинаковой координации справедливо правило постоянства АКА. Преимуществом сложных катализаторов обычно являются повышенная устойчивость и экономия активного компонента. Приготовление этих катализаторов требует в ряде случаев создания определенных структурных дефектов в матрице, обеспечивающих требуемую конечную координацию каталитически активных катионов. С этой целью в матрице вводятся определенные анионы, разрушаемые при дальнейшей обработке катализатора [13]. Таким путем

Т. М. Юрьевой и сотрудникам удалось получить активные и стабильные медьсодержащие катализаторы для синтеза метилового спирта и низкотемпературной конверсии окиси углерода.

Парциальное каталитическое окисление органических соединений молекулярным кислородом. Каталитические процессы парциального окисления очень широко распространены в химической промышленности и служат как для получения кислородсодержащих органических соединений, так и для окислительного дегидрирования, аммонолиза, изомеризации и других процессов.

Как уже указывалось, для реакций парциального окисления недопустимо присутствие на поверхности катализатора слабосвязанного кислорода из-за неизбежности дальнейшего окисления желаемых продуктов неполного окисления. Энергия связи кислорода на катализаторах парциального окисления должна быть выше 250 кДж/моль. Для взаимодействия со столь прочносвязанным кислородом окисляемого вещества необходима его активация в результате взаимодействия с катализатором. Характер этого взаимодействия определяет как скорость реакции, так и природу образующихся продуктов. Если в реакциях глубокого окисления наиболее важным фактором, определяющим активность катализатора, является энергия связи катализатора с кислородом, то в реакциях парциального окисления решающее значение имеет характер взаимодействия с катализатором окисляемого вещества при обязательном отсутствии на поверхности катализатора слабосвязанного кислорода. При всей полезности этих, установленных нами, положений они недостаточны для подбора катализаторов парциального окисления, представляющего собой гораздо более сложную задачу, чем в случае полного окисления.

Рис. 6.  Схема механизма   реакции

окисления пропилена.

В Институте катализа проведены широкие исследования взаимодействия окисляемого вещества с катализатором оптическими, радиоспектроскопическими, изотопными, термодесорбционными и другими методами (В. Д. Соколовский, А. А. Давыдов и сотрудники) [14-16]. Было установлено, что в общем случае наблюдается образование двух типов поверхностных образований: прочносвязанных структур карбонатно-карбоксилатного типа, превращающихся далее в продукты глубокого окисления, и слабосвязанных соединений, являющихся предшественниками продуктов парциального окисления. В качестве примера на рис. 6 приведена схема окисления пропилена на оксидных катализаторах. Образование продуктов парциального окисления (маршрут 1) происходит через слабосвязанную аллильную форму промежуточного взаимодействия с участием кислорода - катализатора по стадийному механизму. Продукты глубокого окисления образуются в результате превращения карбонатно-карбоксилатных структур по стадийному (маршрут 2) или слитному (маршрут 3) механизму.

Важнейшим с точки зрения предвидения каталитического действия оксидов в отношении реакций парциального окисления является вопрос о химической природе центров специфической активации окисляемых веществ с образованием промежуточных соединений — предшественников продуктов парциального окисления. На основании расчетных и экспериментальных результатов с учетом литературных данных В. Д. Соколовским показано, что олефин активируется путем диссоциации G-Н-связи с участием нуклеофильного кислорода поверхности катализатора. Следующий этап образования кислородсодержащих соединений - это присоединение к окисляемому веществу кислорода катализатора. Этот кислород должен обладать электрофильными свойствами и быть связанным с высокозарядным катионом. Существенное значение имеет заряд промежуточного аллильного комплекса, зависящий для многих оксидных систем от положения уровня Ферми [10]. Развиваемый подход не может исключить необходимость эмпирических поисков, но позволяет более рационально их направлять и благодаря этому быстрее достигать полезных результатов. Проведенные исследования были использованы при разработке ряда практически важных процессов: получение безметанольного формальдегида окислением метилового спирта, окисление пропилена в акролеин и акролеина в акриловую кислоту, окисление о-ксилола во фталевый ангидрид, получение акрилонитрила окислительным аммонолизом пропана и пропилена и др.

Рис. 7.

Удельная каталитическая активность

платины различной дисперсности на Si02

и y-A1203 в отношении реакции окисления водорода.

Влияние воздействия реакционной среды на свойства оксидных катализаторов и кинетику реакций окисления. Химический подход к явлениям катализа дозволил нам открыть важное явление воздействия реакционной смеси на свойства катализаторов. Показано, что твердые катализаторы под влиянием воздействия реакционной смеси меняют химический состав, структуру поверхности и каталитические свойства. Каждому составу реакционной смеси и температуре отвечает определенное стационарное состояние катализатора. Это справедливо для катализаторов всех классов, но наиболее подробно изучено нами для оксидных катализаторов в отношении реакций окисления [17, 18].

Изменения катализатора, как правило, связаны не с этапами каталитического процесса, а с побочными процессами, скорость которых меньше скорости каталитической реакции, а энергия активации выше. Решающий фактор- скорость этих изменений, скорость приближения к стационарному состоянию (время релаксации).

Если время установления стационарного состояния много меньше длительности каталитического процесса, то каталитическая реакция в основном протекает при стационарном состоянии катализатора. Тем не менее,  влияние реакционной среды и в этом случае имеет большое значение, так  как оно определяет это стационарное состояние и отвечающие ему каталитические свойства. Отсюда вытекают важные для теории гетерогенного катализа следствия. На этой основе легко объяснить правило приблизительного постоянства удельной каталитической активности (УКА) катализаторов одинакового химического состава [19]. Под воздействием реакционной смеси такие катализаторы должны приходить в одинаковое стационарное состояние независимо от исходного состояния и предварительной   обработки.   Этим   определяются   границы   возможного  постоянства удельной каталитической активности, определяемые скоростью достижения стационарного состояния катализатора. Приведу пример из области металлов,   а  именно  нанесенных  платиновых   катализаторов.   В   связи  отдельными расхождениями в опубликованных данных В. И. Маршнева и сотрудники нашей лаборатории провели очень тщательное исследование платины, нанесенной на силикагель и оксид алюминия, в отношении реакции окисления водорода при широкой вариации условий [20]. Дисперсность платины контролировалась адсорбционными методами, электронно-микроскопическим и рассеиванием рентгеновских лучей под малыми   углами.

Результаты приведены на рис. 7. Для платины, нанесенной на силикагель, УКА остается постоянной как в избытке водорода, так и в избытке кислорода при размере кристаллов платины от самых крупных до 1,2 нм. При этом размере в избытке кислорода наблюдается легкая тенденция к снижению УКА, но не выходящая)за пределы возможной экспериментальной ошибки. При нанесении платины на у-А1203 наблюдается значительное падение УКА уже для кристаллов, меньших 2,4 нм. Энергия активации для всех образцов равна 33 кДж/моль. Катцер и Сэйерс [21] в соответствии с данными, полученными методами EXAFS, связывали падение активности с электронным взаимодействием с носителем, снижающим электронную плотность очень малых кристаллов платины.

Спектр EXAFS, снятый К. И. Замараевым и сотрудниками с нашего образца платины на силикагеле с размером кристаллов меньше 2 нм (рис. 8), включает пики радиального распределения атомов платины с расстоянием Pt—Pt 0,27 нм и Pt—О 21 нм. Первая величина близка к расстоянию Pt—Pt для крупнокристаллической платины (0,277 нм). Уменьшения электронной плотности не удалось обнаружить.

Ранее высказывалось мнение, что с уменьшением размера кристаллов металла его каталитическая активность должна возрастать. Оказалось, что наблюдается обратная тенденция. Для достижения максимальной активности на единицу веса целесообразно увеличивать поверхность металла, но до предела сохранения металлических свойств. Интересно эти наблюдения сопоставить с наблюдениями Ю. И. Ермакова и В. А. Лихолобова с сотрудниками [22, 23] по атомной дисперсности (рис. 9). С увеличением числа атомов палладия в закрепленном кластере электронные свойства по данным ЭСХА (энергия связи электрона) приближаются к металлическому палладию. Каталитическая активность в отношении диспропорционирования циклогексана проявляется, если число атомов в кластере больше или равно 3, При большем числе атомов в кластере его каталитические свойства повышаются и приближаются к каталитической активности массивного металла.

Изменение кинетики реакций гетерогенного катализа из-за влияния реакционной среды на свойства катализатора.

Воздействие реакционной среды на свойства катализатора приводит к появлению в уравнениях кинетики реакций гетерогенного катализа множителя, выражающего влияние состава реакционной смеси на свойства катализатора [24]. В общем случае скорость реакции представляется следующим выражением:

r = F(Ci) = R(Сi) - f(Сi),                (4)

где F(Ci) - экспериментально наблюдаемая зависимость скорости реакции от концентраций компонентов реакционной смеси (Ci) в стационарном состоянии; R(Ci) - множитель, характеризующий активность катализатора, определяемую его химическим составом, зависящим от состава реакционной смеси; (Сi) - концентрационная зависимость скорости реакции от состава реакционной смеси при постоянном составе катализатора, отвечающая стехиометрии активного комплекса.

Установленные изменения формы кинетических уравнений в результате воздействия реакционной системы на свойства катализатора имеют общее значение для гетерогенного катализа, хотя и проявляются в разной степени для различных реакций. Особенно важно их учитывать при объяснении механизма каталитических реакций из кинетических данных.

Рассмотрим в качестве простейшего примера реакцию гомомолекулярного изотопного обмена. Для характеристики состояния оксидных катализаторов нецелесообразно использовать понятие степени заполнения поверхности кислородом, так как она всегда покрыта кислородом практически полностью. В зависимости от окисленности поверхности, которую будем характеризовать параметром X, меняется энергия связи кислорода на поверхности катализатора. На основании соотношения Бренстеда - Поляни зависимость энергии активации от степени  окисленности может быть записана

Предположим, что теплота адсорбции линейно уменьшается с ростом X:

q = q0 — сХ.                            (6)

Это предположение не имеет общего значения, возможны и другие формы зависимости. При сделанном предположении

= -c;   E= Eo ± αcX = Eo ± αX                              (7)

Для изотопного обмена кислорода, осуществляемого по III механизму, скорость обмена равна скоростям связывания дикислорода и его удалению с поверхности:

Здесь Р - давление дикислорода; X - параметр, характеризующий изменение окисленности по сравнению со стандартным состоянием; Е’ Е"0 - «истинные» энергии активации связывания и удаления кислорода при некотором стандартном состоянии, характеризующемся X = 0; а1 и а2 -коэффициенты, определяющие влияние изменения окисленности на энергии активации процессов связывания и удаления кислорода; г — скорость обмена; К0 и К0 - предэкспоненты констант скорости связывания и удаления кислорода.

Из условия равновесия:

Интересно отметить два результата. Хотя скорость обмена лимитируется десорбцией, она возрастает с ростом давления кислорода с показателем степени между 0 и 1. Истинная энергия активации обмена выше кажущейся

Eист = Eкаж  + qo                                                  (11)

В общем случае положение усложняется тем, что степень окисленности X определяется не только соотношением скоростей стадий каталитического процесса, но и скоростями реакций окисления и восстановления катализатора, не входящими в основной маршрут каталитического превращения. Этот случай достаточно распространен.

В качестве примера приведу результаты исследования в нашей лаборатории С. А. Веньяминовым окислительного дегидрирования бутена-1 и окисления окиси углерода на железосурьмяном катализаторе [25]. Экспериментальное изучение кинетики окислительного дегидрирования бутена при достижении стационарного состава катализатора для каждого состава реакционной смеси привело к уравнению

Rk=kC o,5 C4H8 *C 0,5 O2                                         (12)

Далее была изучена кинетика импульсным методом при постоянном составе катализатора. В этих условиях скорость реакции оказалась пропорциональной концентрации бутилена в первой степени и не зависела от концентрации кислорода, изменявшейся в широких пределах. Таким образом, при постоянном составе катализатора

r=kC C4H8                                                 (13)

Это уравнение находится в полном согласии с изменениями энергии связи поверхностного кислорода, определенными экспериментально, в зависимости от степени восстановленности катализатора. Аналогичные кинетические зависимости найдены и при окислении окиси углерода.

Еще сложнее обстоит дело при реакции окисления диоксида серы на ванадиевых катализаторах. Особенностью этих катализаторов является жидкое состояние активного компонента, представляющего собой раствор пиросульфованадата в пиросульфате калия. Кинетические исследования с одновременным измерением состава катализатора методом ЭПР показали, что реакция протекает по двум маршрутам (рис. 10): слитному (стадии 1-3), преобладающему при средних и высоких степенях превращения,, и раздельному (стадии 1, 4-6), преобладающему при низких степенях превращения [26-28]. При низких температурах часть активного компонента может выкристаллизовываться в форме четырехвалентного ванадия, что приводит к существенному снижению активности. При температурах 733 К и ниже могут образовываться пересыщенные растворы. В результате в этой области состав и свойства катализатора не определяются однозначно составом реакционной смеси и температурой, и наблюдается гистерезис активности [29]. Все это делает кинетическое описание процесса весьма сложным и не позволяет выразить его единым кинетическим уравнением. В. С. Шеплев и А. А. Иванов с сотрудниками составили полное математическое описание кинетики и программы, позволяющее вычислять скорости реакции с помощью ЭВМ. В качестве примера на рис. 11 приведено сопоставление экспериментальных и расчетных данных. Хорошее совпадение показывает пригодность этого кинетического описания в широком интервале температур (693-733 К) и степеней превращения (ОД- 0,95). При 733 К наблюдаются две ветви: верхняя, отвечающая пересыщенным растворам, и нижняя, отвечающая равновесным растворам после кристаллизации части активного компонента. В частном случае средних и высоких степеней превращения общее описание приводит к кинетическому уравнению Борескова - Иванова, отвечающему слитному маршруту и найденному ранее эмпирически  [30].

Я полагаю, что большая часть кинетических описаний должна включать изменение свойств катализатора под воздействием компонентов реакционной смеси.

Медленные релаксации. Если время релаксации велико по сравнению с длительностью работы катализатора, то появляется возможность осуществлять каталитический процесс при нестационарном состоянии катализатора. Это открывает новые широкие возможности повышения интенсивности и избирательности каталитических реакций. Действительно, стационарное состояние катализатора, отвечающее заданному составу реакционной смеси и температуре, лишь случайно может совпасть с оптимальным в отношении его каталитических свойств. Более вероятно, что оптимальный состав отличается от стационарного.

Катализатор можно предварительно приводить в оптимальное состояние, обрабатывая в соответствующих условиях, и затем переводить в продуцирующий реактор. В процессе работы состояние катализатора будет меняться, приближаясь к стационарному, и для возвращения к оптимальному состоянию требуются либо периодическая продувка реактора регенерационной смесью, либо непрерывное извлечение части катализатора для регенерации в отдельном аппарате.

Каталитический процесс при нестационарном состоянии катализатора оказался эффективным для ряда окислительных реакций, в том числе для получения фталевого ангидрида из ортоксилола, окисления диоксида серы и многих других.

Одним из наиболее простых способов реализации нестационарного режима каталитического реактора может быть переключение направления подачи реакционной смеси в слое катализатора. При этом способе катализатор выполняет не только свою основную функцию - ускорение реакции, но также и функцию регенератора тепла, что позволяет исключить теплообмен через поверхность и благодаря этому во многих случаях существенно упростить конструкцию реактора   [31].

На этой основе Ю. Ш. Матросом с сотрудниками разработаны каталитические реакторы для окисления диоксида серы в производстве серной кислоты с резко уменьшенной металлоемкостью, а также реакторы, позволяющие утилизировать отходящие газы цветной металлургии с переменной и низкой (до 0,7%) концентрацией [32]. Аппараты с нестационарным режимом можно использовать для обезвреживания разбавленных выбросов, содержащих горючие загрязнения,, а в случае более концентрированных загрязнений — для использования тепла их окисления.

Ведутся исследования по использованию реакторов нестационарного режима в процессах синтеза аммиака и метанола и при получении серы из сероводорода.

В заключение следует вернуться к вопросу о состоянии теории катализа, в частности гетерогенного катализа.

В этом отношении часто высказываются пессимистические настроения. Так, американский ученый Хенней, специалист в области химии твердого тела, отмечает, что «немногие из проблем химии изучались столь же длительно и интенсивно, но без особого успеха, как проблема катализа». Полагаю, что это не так. Пессимизм и оптимизм в оценке прогресса теории катализа зависят от формулировки задачи. Пессимисты считают, что теория должна дать рецепты, программы нахождения катализаторов для определенных заданных реакций, для чего надо открыть некую таинственную особенность этого явления. Это неверно. Сущность явлений катализа, и в частности гетерогенного, лежит в промежуточном химическом взаимодействии с веществами - участниками реакции, которое облегчает компенсацию энергии разрыва старых связей и снижает благодаря этому энергетический барьер. Это взаимодействие разнообразно и сложно, но современные методы - электронной спектроскопии, радиоспектроскопии, оптические и другие - позволяют достаточно глубоко в них разобраться. Однако область катализа настолько широка в части как катализируемых реакций, так и используемых катализаторов, что об общих рецептах ставить вопрос невозможно. Частные же закономерности для отдельных групп реакций и катализаторов развиваются успешно и широко используются при решении практических задач. Таким образом, теория располагает правильным и плодотворным общим химическим подходом, а также экспериментальными и расчетными методами решения частных проблем, которые успешно используются. Они достаточно сложны, промышленные катализаторы включают большое число компонентов; так, катализатор окислительного аммонолиза пропилена включает восемь компонентов. Быстро возникают новые области для научных исследований: закрепленные комплексы с разнообразными лигандами, гомо-и гетерокластеры, полифункциональные катализаторы на основе цеолитов, много других новых систем и реакций. Открытие воздействия реакционной системы на твердые катализаторы чрезвычайно расширяет области исследования, значительно более сложным становится изучение кинетики. Возникновение всех этих проблем — следствие роста, углубленного развития всех направлений, громадных успехов практического использования катализа. Развитие теории за последнее время можно оценить как быстрое и плодотворное.

Катализ далек от исчерпания своих возможностей. Не сомневаюсь, что на его основе будут осуществлены коренные усовершенствования в ряде 01раслей промышленности: химической, минеральных удобрений, нефтепереработки, углехимической, газовой, энергетической и многих других. Уверен, что ценный вклад в эти достижения внесут исследования механизма катализа.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Hohlein В., Menzer    R.,   Ram*e   J.//Applied   Catal.— 1981.—  V.   1,   N   3/4.— P.  125-139.

2.  Боресков Г. К.//Всесоюзная конференция по механизму гетерогенно-каталитических реакций.— Черноголовка, 1977.— С. 3—17.

3.   Боресков Г. К., Дзисяк А. П., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4, № 3.— С. 388—394.

4.  Музыкантов В. С, Поповский В.  В., Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т.  5, № 4.— С.  624—629.

5.   Boreekov О. К., Muzykantov V. S.//Annals of the New York Acad, of Sciences.— 1973.— V.  213.— P.  137—161.

6.   Boreskov G. K.//Discuss. Faraday Soc— 1966.— N 41.—P. 263—276.

7.   Боресков Г. К., Поповский В. В., Сазонов В. А.//Основы предвидения каталитического действия: Труды IV Международного конгресса по катализу.— М.: Наука, 1970.— Т. 1,— С. 343—354.

8.   Kharitonov A. S., Boreskov G. К., Panov G. I., Pankratiev Yu. D.//React. Kinet. Gatal. Lett.— 1983.— V. 22, N 3/4.— P. 309-315.

9.   Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1973.— Т. 14, № 1,— С. 7—24.

10.  Соколовский В. Д. Исследование механизма окисления углеводородов и окиси углерода на окисных катализаторах: Автореф. дис. ...докт. хим. наук.— Киев, 1975.

11.   Юрьева Т. М., Кузнецова Л. И., Боресков Г. К.//Кинетика и катализ,— 1982.— Т. 23, № 2.— С. 264—275.

12.   Боресков Г. К., Юрьева Т. М., Кузнецова Л. И., Чигрина В. А. Роль координации в катализе.— Киев: Наук, думка, 1976.— С. 58—69.

13.   Kuznetsova L. I., Yurieva Т. М., Minyukova Т. Р. е. a.//React. Kinet. Catal. Lett.— 1982.— V.  19,  N 3/4.— P. 355—359.

14.  Михальченко В. Г., Соколовский В. Д., Филиппова А. А., Давыдов А. А.//Ки-нетика и катализ.— 1973.— Т. 14, № 5.— С. 1253—1259.

15.   Михальченко В. Г., Соколовский В. Д., Боресков Г. К. и np.//React. Kinet. Catal. Lett.—1974.—V.  1,  N 2.—P. 215—221.

16.  Mikhalchenko V. G., Davydov A. A., Budneva A. A. e. a.//React. Kinet. Gatal. j^qII__1975__V. 2   N 1/2.__P. 163__170.

17.  Боресков Г.К.//Журн.  физ. химии.— 1958.—Т. 32, № 12.—С. 2739—2746.

18.   Боресков Г. К.//Журн.  физ. химии.— 1959.— Т. 39, № 9.— С. 1969—1975.

19.  Боресков Г. К.//Гетерогенный катализ в химической промышленности.— М., 1955.—С. 5—28.

20.  Маршнева В. И., Боресков Г. К., Панкратова Г. А., Соломенников А. А.//Ки-нетика и катализ.— 1982.— Т. 23, № 6.— С. 1349—1357.

21.   Katzer Т. R., Schultz Т. М., Sayers D. E. Deactivation of Pt/Al203 during NO reduction and NH3 oxidation.— 1981, SSRL Report, 81/02, VII.— P. 2.

22.  Семиколенов В. А., Лихолобов В. А., Ждан П. А. и др.//Кинетика и катализ.— 1981.—Т. 22, № 5.—С. 1247—1252.

23.  Семиколенов В. А., Лихолобов В. А., Ермаков Ю. И.//Кинетика и катализ.— 1981.—Т.   22,   №6.—С.   1475—1479.

24.   Боресков Г.  К.//Кинетика и катализ.—1980.—Т.  21,  № 1.—С.  5—16.

25.  Боресков Г. К., Веньяминов С. А., Сазонова Н. Н.//Докл. АН СССР.— 1978.— Т. 240, № 3.— С. 619—622.

26.  Полякова Г. М., Боресков Г. К., Иванов А. А.//Кинетика и катализ.— 1971.— Т. 12, № 3.— С. 666—671.

27.  Боресков Г. К., Полякова Г. М., Иванов А. А., Мастихин В, М.//Докл. АН СССР.— 1973.—Т. 210, № 3.—С. 626—629.

28.   Boreskov G. К., Ivanov A. A., Balzhinimaev В. S., Karnatovskaya I. M.//React. Kinet. Catal. Lett.—1980.—V. 14, N 1.—P. 25—29.

29.  Иванов А. А., Полякова Г. М.//Механизм и кинетика каталитических процессов.— Новосибирск, 1977.—С. 63—81.

30.  Боресков Г. К., Буянов Р. А., Иванов А. А.//Кинетика и катализ.— 1967,— Т. 8, № 1.—С.   153-159.

31.  Боресков Г. К., Матрос Ю. Ш., Киселев О. В., Бунимович Г. А.//Докл. АН  СССР.—1977.—Т.  237,   № 1.—С.   160—163.

32.  Полищук М. А., Матрос Ю. Ш., Бунимович Г. А.//Каталитическая очистка газов.—Новосибирск,  1981.— Т. 2.—С. 6—9.