IV. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

1.   ГЕНЕЗИС   КАТАЛИЗАТОРОВ

[Журн. физ. химии.— 1935.— Т. 6, вып. 2—3.—С. 255—262]

Области применения гетерогенного катализа за последнее время настолько расширились, что его можно считать основным способом проведения технических газовых реакций. Соответственно этому возрастает удельный вес работ по изысканию активных катализаторов для ускорения определенных химических реакций.

Ведущая роль в этих исследованиях придается химической индивидуальности вещества, и именно в этом направлении систематизировался экспериментальный материал, что особенно ярко бросается в глаза при рассмотрении патентной литературы.

Совершенно очевидна, однако, недостаточность характеристики катализаторов только по их составу. Наряду с химической индивидуальностью каталитическая активность определяется также совокупностью большого числа факторов, не зависящих от состава, но меняющихся в зависимости от способов приготовления катализатора. Оптимальные условия получения активных образцов ограничиваются определенными интервалами концентраций, температур предварительной обработки и др. По мере усложнения состава катализаторов влияние условий приготовления проявляется все более резко, и допустимый интервал их колебаний сводится к строгой рецептуре, уже небольшие отклонения от которой приводят к резкому ухудшению полученного катализатора.

При отыскании факторов, меняющих каталитическую активность при постоянном составе, в первую очередь обращает на себя внимание развитие поверхности. Действительно, активность контактной массы, выражаемая константой скорости реакции или другой аналогичной величиной, относится обычно к единице веса или объема катализатора. Поэтому, считая реакцию протекающей на поверхности гетерогенного катализатора, мы должны предположить наличие следующей зависимости:

К = сF = с1                                 (1)

где F — поверхность единицы веса или объема катализатора; D — средний поперечник частицы катализатора. На основании этого естественно предположить, что различная активность катализаторов одинакового состава именно и обусловливается различным развитием поверхности. Разрешение этого вопроса наталкивается, однако, на значительные затруднения вследствие неопределенности понятия поверхности катализатора. Возникает вопрос, какую именно поверхность мы должны вводить в расчет - омываемую газовым потоком или также и внутреннюю. С аналогичной неопределенностью встречаемся и в понятии   о   поперечнике  частиц катализатора.

Катализатор представляет собой обычно весьма сложные агрегаты отдельных кристаллов, и остается открытым вопрос о том, поперечник каких частиц, первичных или вторичных, оказывает решающее влияние на каталитическую активность. Помимо этого, применимость уравнения (1) ограничивается предположением о неоднородности поверхности катализатора и протекании реакции лишь на особых активных местах (Тэйлор). Некоторыми авторами эти активные места принимаются идентичными ребрам отдельных кристаллов (Шваб и Питч), что приводит к замене уравнения (1) выражением

K=c              (2)

другими - углам кристаллов  (Странский),  что соответствует обратной пропорциональности активности третьей степени поперечника:

K=c               (3)

Существуют также предположения о протекании реакции внутри катализатора (Шмидт), чему должна соответствовать независимость каталитической активности от развития поверхности, во всяком случае начиная с определенной крупности частиц. Экспериментальные исследования этого вопроса чрезвычайно бедны количественным материалом и не лишены противоречий. Основная причина встречающихся расхождений заключается в отсутствии надежной методики измерения поверхности. При различных способах -  микроскопическом исследовании, рентгенографическом,. адсорбцци, скорости растворения и др.— измеряются, вероятно, различные величины. Результаты исследований представлены на рис. 1, где кривым а, b, с  соответствуют уравнения (1), (2) и (3).

В опытах Лоттермозера и Гюттига классификация частиц катализатора проводилась путем ситового фракционирования однородного материала. В исследованиях Шваба и Рудольфа и Тэйлора, Перри и Кистяковского менялась крупность первичных частиц путем изменения условий приготовления. Из ощггов последних исследователей взяты образцы 2 и 3. Крутой подъем кривых заставляет предполагать, что с увеличением дисперсности первичных частиц активность катализаторов растет быстрее увеличения поверхности. К тому же выводу приводят и многочисленные качественные наблюдения. Так, при изучении процессов рекристаллизации катализаторов установлено, что каталитическая активность спадает гораздо быстрее, чем уменьшается поверхность. Наиболее ярко следует это из опытов Еккеля с холоднопрокатанной никелевой пластинкой. При нагревании ее до 900°С каталитическая активность снижалась в 600- 1000 раз, в то время как поверхность могла уменьшаться самое большее в 10 раз. К аналогичным результатам приводят и исследования смешанных катализаторов. Во многих случаях удалось показать, что увеличение активности происходит исключительно за счет повышения дисперсности основного активного компонента благодаря стабилизирующему влиянию добавок.

Этот фактический материал подтверждает предположение о неравномерной активности поверхности катализатора и указывает на то, что концентрация этих активных мест быстро растет с увеличением дисперсности.

Неоднократно высказывались, однако, и другие взгляды, объяснявшие увеличение активности в указанных выше случаях изменением параметра решетки катализатора, основываясь на известных геометрических представлениях Баландина.

Произведенные для подтверждения этого взгляда экспериментальные исследования не являются, однако, достаточно убедительными, так как при всех подобных опытах изменения параметра решетки сопровождаются также весьма значительными изменениями состава (добавки) и структуры  (механические  воздействия).

Кроме того, в случае справедливости этого предположения следовало бы ожидать гораздо более резкого и менее одностороннего изменения активности, чем наблюдаемое в действительности.

Поэтому больше оснований предполагать, что увеличение активности обусловливается не равномерными деформациями решетки катализатора, а всякого рода нарушениями, и наибольшей активностью обладают наименее уравновешенные части решетки. Таким образом, активные катализаторы должны представлять собой вещество с возможно более нарушенной кристаллической решеткой. Соответственно этому и синтез активного катализатора сводится к способам получения веществ с максимально нарушенной структурой - вывод, уже давно освоенный практикой приготовления технических контактных масс.

У некоторых катализаторов создание такой нарушенной активной структуры происходит самопроизвольно за счет освобождающейся энергии химического превращения. Примером могут служить металлическая платина - при реакции окисления аммиака, серебро - при катализе водородно-кислородных смесей и т. д. Однако для громадного большинства катализаторов активная структура в условиях их работы является неустойчивой, должна быть предварительно создана и в течение процесса разрушается.

Существует много способов создания такой активной нарушенной структуры, как, например, катодное распыление, конденсация из газовой фазы (Франкенбурген, Данков) и некоторые другие. При этом удается получить активные, но слишком нежные катализаторы, разрушающиеся даже при комнатной температуре. Технические активные контактные массы готовятся более простыми способами, обычно путем последовательных превращений твердых веществ, чаще всего по одному или нескольким звеньям ряда:

соль, содержащая  безводная соль  окись  металл. кристаллизационную воду

При этом имеет место переход от более рыхлых решеток с большими параметрами к решеткам с меньшими параметрами, чем и обусловливается максимальное возникновение неправильностей структуры. Совершенно очевидно, что конечная структура будет зависеть от условий протекания указанных превращений, главным образом от температуры (Рогинский). Крупность отдельных кристаллитов будет определяться соотношением скоростей возникновения зародышей и линейной скорости кристаллизации. Зависимость первой скорости от температуры определяется множителем  , где A1 - энергия образования зародыша кристаллизации , уменьшающаяся по мере удаления от состояния равновесия.

Зависимость   линейной   скорости   кристаллизации   от   температуры   определяется множителем , где А2 от температуры не зависит. Соответственно этому для экзотермических превращений должна существовать оптимальная температура, соответствующая максимальной величине отношения скорости возникновения зародышей к линейной скорости кристаллизации, т. е. минимальной крупности кристаллов. Несмотря на интерес, который представляет такая возможность регулировки дисперсности, вряд ли можно ожидать на этом пути значительного практического эффекта, во всяком случае, для катализаторов, работающих при высоких температурах.

В этих случаях основное затруднение состоит не в создании активной нарушенной структуры, а в ее сохранении. Как показал Тамман, процессы рекристаллизации, связанные с исправлением нарушенных мест решетки и укрупнения отдельных кристаллов, начинаются при температуре значительно ниже температуры плавления.

Поэтому, если нам даже и удалось бы создать весьма дисперсную систему, в условиях работы катализатора она была бы быстро разрушена. Наиболее актуальной задачей генезиса является поэтому борьба с рекристаллизацией, изыскание способов консервирования активной нарушенной решетки. При изготовлении технических контактных масс это достигалось двумя способами:

1) применением носителей, 2) введением добавок. Первый способ основывается на замедлении рекристаллизации благодаря взаимодействию активного вещества с носителем. Второй метод заключается в уменьшении скорости роста кристаллов путем создания межкристаллитных прослоек из добавок, распределенных вначале равномерно внутри вещества и отбрасываемых в процессе кристаллизации катализатора к периферии кристаллитов. Этот способ позволяет повысить температуру начала кристаллизации до предела устойчивости прослойки. Наиболее ярким примером применения этого метода изготовления активных контактных масс являются железные катализаторы для синтеза аммиака с добавками трудно восстанавливаемых окислов. Как показали Миташ и Кейнеке, роль этих добавок сводится к повышению устойчивости. Не содержащие добавок катализаторы обладают вначале такой же активностью, как и активированные, однако они очень быстро снижают свою активность вследствие рекристаллизации. Аналогичную роль приписывает Натта окиси алюминия и хрома по отношению к цинковым катализаторам при синтезе метанола.

За последние годы значительное распространение получил третий способ изготовления активных катализаторов, объединяющий преимущества предыдущих. Он заключается во введении катализатора в качестве составной части в сложный комплекс. В условиях контактного объема под влиянием повышенной температуры или реагирующих газов активный компонент освобождается, оставаясь равномерно распределенным внутри инертных составных частей первоначального комплекса. В результате удается создать весьма дисперсную и при этом устойчивую структуру, значительно увеличить активность и срок службы контактных масс и расширить область применения многих активных веществ в сторону более высоких температур.

Первоначальный комплекс, образующий при последующей обработке скелет, содержащий активный компонент, должен удовлетворять следующим требованиям: 1) хорошему развитию поверхности на единицу веса и объема, 2) термической стойкости, 3) широкой возможности вариаций состава.

Этим требованиям удовлетворяет группа веществ, называемых в патентной литературе базообменивателями и представляющих собой соли сложных гетерополикислот. Наибольшее распространение получили комплексы, содержащие кремниевую кислоту,  называемые цеолитами.

Изучению этой группы соединений было посвящено большое число работ, из которых наибольший интерес представляют исследования Грунера, проведенные с алюминиевыми цеолитами. Грунер нашел, что основой этой группы являются соединения состава Al203 * 2Si02* K20*nH20. Этот комплекс может связывать избыточное количество кремниевой кислоты, которое, вероятно, образует в нем твердый раствор. Зингером было установлено, что при замене в цеолитах окиси алюминия окисями хрома, железа и некоторых других и кремниевой   кислоты  двуокисями олова, церия и др. основные свойства этих соединений, в частности способность к базообмену, не нарушаются. Для целей синтеза   катализаторов удобнее приготовлять соответствующие цеолиты мокрым способом путем совместного осаждения щелочных и кислых растворов компонентов. Проведенные в нашей лаборатории исследования (Дзисько, Серпер) показали, что и в этом случае образуются соединения постоянного состава, обладающие теми же свойствами, что и цеолиты, приготовляемые сплавлением. Так, в случае алюмоцеолитов образуется устойчивый комплекс состава Al203*2Si02*K20*xH20,  который может,  однако,  захватывать избыточные количества кремниевой кислоты или окиси алюминия в зависимости от условий осаждения. Вариация этих условий влияет также на структуру продукта. Так, повышение температуры осаждения приводит к большему развитию поверхности. Сильно влияет также состояние исходных растворов (степень агрегации). Наилучшие результаты получаются при применении свежеприготовленных растворов. Катализаторы,  приготовленные из растворов щелочного силиката,   частично   агрегированного, обладают пониженной активностью и менее устойчивой структурой. Путем введения в состав этих соединений вместо А1203 и Si02  других окислов можно строить катализаторы, активные в отношении интересующих нас процессов. Термическая устойчивость скелета может регулироваться изменением соотношения между составными частями. Широкие возможности вариаций состава представляет также и способность к базообмену. По окончании осаждения щелочного цеолита часть щелочи в нем может быть заменена другими катионами, являющимися также активными компонентами либо играющими роль стабилизирующих и активирующих добавок. Указанные возможности регулирования свойств путем изменения состава чрезвычайно облегчают задачу создания этим путем активных катализаторов, удовлетворяющих всем особенностям определенного процесса. В качестве примера я остановлюсь вкратце на синтезированных в нашей лаборатории неплатиновых катализаторах для окисления сернистого газа и аммиака. Как известно, предложение применять пятиокись ванадия в качестве катализатора в сернокислотном производстве было сделано еще 40 лет назад. Однако, несмотря на актуальность проблемы неплатиновых катализаторов, это предложение не смогло найти до недавнего времени промышленного использования. Хотя в присутствии пятиокиси ванадия реакция начинается и при сравнительно невысоких температурах, что выгодно отличает этот катализатор от других неплатиновых контактных масс и делает возможным достижение достаточно полного превращения, скорость реакции оказывается очень низкой, в несколько сот раз меньшей, чем для платиновых катализаторов, что лишает чистую пятиокись технического интереса. Многочисленные работы, предпринятые с целью повышения активности пятиокиси ванадия, долгое время не давали положительных результатов. Лишь сравнительно недавно эта проблема была разрешена главным образом Егером путем введения V205 в состав цеолитов. Проводившиеся в нашей лаборатории работы по изысканию активных ванадиевых катализаторов подобного типа (Гуминская) привели к построению ряда активных катализаторов на основе станноалюмохромоцеолитов ванадия. Эти образцы получаются осаждением смеси щелочных растворов силиката и ванадата растворами кислых компонентов. Для упрочнения скелета полезно заменить в осадке часть щелочи окисью бария путем обработки раствором хлористого бария. Таким путем можно приготовлять различные цеолиты, содержащие избыток кремниевой кислоты и обладающие различным развитием поверхности и пористости. При обработке сернистым газом при температуре 450 -500°С происходит выделение свободной пятиокиси ванадия, остающейся, однако, равномерно и весьма дисперсно распределенной в скелете цеолита. При этом цеолит приобретает светло-желтую окраску, а при низких температурах - светло-зеленую, что связано с образованием сульфата четырехвалентного ванадия. Активность приготовленного таким образом катализатора в несколько сот раз превосходит активность чистой пятиокиси ванадия. Микроскопическое исследование, однако, не позволяет обнаружить отдельных кристаллов даже при увеличении в 800 раз, что указывает на средний поперечник частиц меньше 10-4 см.

Для подтверждения предположения, что активность цеолитов обусловливается свободной пятиокисью ванадия, было предпринято сравнительное изучение скоростей протекания реакции на цеолите и пятиокиси. На рис. 2 приведены значения констант скорости реакции окисления S02 на чистой пятиокиси и станноцеолите ванадия.

При низких температурах скорость реакции определяется скоростью диссоциации образующегося сульфата ванадила. Положение точек перегиба прямых при одинаковых температурах и почти параллельный ход прямых изменения констант с температурой указывают, что в обоих случаях активность обусловливается свободной пятиокисью ванадия. Несколько пониженные теплоты активации в случае цеолита следует приписать большой дисперсности активного компонента. Предположение о том, что повышенная активность ванадиевых цеолитов обусловливается увеличением активной поверхности, подтверждается также изучением отравления ванадиевых катализаторов трехокисью мышьяка.

На рис. 3 по оси абсцисс отложены количества мышьяка, поглощенные катализатором, а на оси ординат - константы скорости реакции.

Отравляемость катализаторов, характеризуемая тангенсом углов наклона соответствующих прямых, тем меньше, чем выше общая активность.

Это следует объяснить высокой концентрацией рабочих мест у активных катализаторов и более медленным ростом каталитической активности с увеличением числа рабочих мест, чем этого требует прямая пропорциональность. Цеолиты ванадия обладают также повышенной устойчивостью по сравнению с чистой пятиокисью. Последняя при длительной работе в значительной степени снижает свою активность, приготовленная же на основе станноцеолита ванадия контактная масса, как показал опыт ее промышленного использования, не снижает заметно активности даже при работе в течение 18 мес. Эти катализаторы проявляют также значительную активность в отношении некоторых других окислительных процессов, как, например, окисление окиси углерода, углеводородов, сероводорода и др.

Определенных успехов удалось добиться благодаря применению цеолитов и в области изысканий активных катализаторов для окисления аммиака. Эта реакция, как известно, сопровождается большим тепловым эффектом. Кроме того, ее необходимо проводить с возможно большей скоростью, так как с увеличением времени пребывания газовой смеси в контактном объеме возрастает удельный вес реакций, приводящих к дефик-сации азота. Совокупность этих моментов приводит к развитию на поверхности катализатора высокой температуры, и его термическая стойкость оказывается решающим фактором в условиях эксплуатации. До последнего времени был известен лишь один катализатор, удовлетворяющий этому требованию, а именно массивная платина. Многочисленные попытки применения других веществ потерпели неудачу вследствие весьма быстрой потери ими каталитической активности в результате процессов рекристаллизации. Решительных успехов и в этом случае удалось достичь на пути синтеза катализаторов в форме цеолитов. В результате двухлетней работы в нашей лаборатории был приготовлен (Дзисько) ряд активных катализаторов для этой реакции на основе станнохромовых и алюмованадиевых цеолитов. Активными компонентами этих катализаторов являются ванадат и хромат калия. Последний образуется из цеолита, содержащего трехвалентный хром, в результате прогрева в токе воздуха. Цвет катализатора при этом меняется из зелено- в светло-желтый. При обработке водой извлекается хромат калия. Упругость кислорода над катализатором на упругости чистого хромата калия. Микроскопическое исследование, однако, и в этом случае не позволяет обнаружить отдельных кристалликов активного компонента, что указывает на весьма дисперсное и равномерное распределение его в скелете цеолита. Для повышения активности в обмениваемую часть могут вводиться путем базообмена различные добавки, как то: окиси меди, свинца, марганца, кобальта и др.

В результате варьирования состава скелета удалось построить комплексы, вполне устойчивые в процессе длительной эксплуатации при высоких температурах.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть широкие возможности,, открываемые описанным способом синтеза катализаторов, значительно расширяющие условия применения многих веществ и позволяющие готовить весьма активные и стойкие контактные массы. Успехи, уже достигнутые за весьма короткий срок на этом пути синтеза катализаторов, позволяют рассчитывать в ближайшем будущем на серьезные сдвиги в технологии многих каталитических процессов. Несомненен также крупный теоретический интерес, который должно представлять изучение подобных катализаторов с высокой концентрацией активных мест.

2.   ИЗЫСКАНИЕ  АКТИВНЫХ ВАНАДИЕВЫХ   КАТАЛИЗАТОРОВ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

[Сборник трудов  Украинского

научно-исследовательского  института.   Вып.  1.

Технология серной кислоты.— Одесса. 1935.— С. 8—48]

С самого начала технического оформления контактного производства серной кислоты с помощью платиновых катализаторов выявились их недостатки. Они заключались в слишком высокой стоимости и большой чувствительности платины к некоторым примесям, обычно присутствующим в обжиговых газах, вследствие чего приходилось применять сложные и дорогие методы предварительной очистки. Поэтому в течение нескольких десятков лет в ряде стран проводились испытания различных веществ с целью замены платины, но промышленное применение нашли только окись железа и пятиокись ванадия. Применение окиси железа ограничилось первой стадией окисления в Мангеймской системе, где она одновременно служила для очистки газа от мышьяка перед платинированной сеткой. Неполнота такого способа очистки и сложность установки вследствие наличия двух абсорбционных систем делают этот процесс нерентабельным по сравнению с современными системами, применяющими одну платину. Каталитическая активность пятиокиси ванадия в отношении процесса окисления сернистого газа была исследована еще в 1895 г. Иоганном Вальтером [1]. Позднее, в 1900-1901 г. де Геном был взят ряд патентов [2], описывающих применение ванадиевой кислоты и растворимых ванадатов,  нанесенных на асбест, пемзу и другие пористые минеральные носители. Как показал Кюстер [3], в присутствии пятиокиси ванадия реакция начинается при сравнительно невысоких температурах, что выгодно отличает этот катализатор от других неплатиновых контактных масс и делает возможным достижение достаточно полного превращения. Скорость реакции, однако, весьма невелика - в несколько сот раз меньше, чём для платиновых катализаторов, что составляло основную трудность практического использования пятиокиси ванадия. Кроме того, пятиокись ванадия недостаточно устойчива при высоких температурах и постепенно снижает    свою активность, вероятно, вследствие рекристаллизации.

В результате многочисленных исследований было предложено большое число способов изготовления ванадиевых контактных масс, свободных от этих недостатков. Как известно, каталитическая активность сильно зависит от дисперсности катализирующего вещества. С уменьшением поперечника нервичных частиц каталитическая активность растет быстрее, чем требует прямая пропорциональность. Это указывает на то, что каталитическая активность обусловливается главным образом наименее уравновешенными частями решетки катализатора. Построение активных контактных масс сводится поэтому к созданию возможно более нарушенной структуры катализатора. При высокотемпературных реакциях, к числу которых принадлежит окисление S02, весьма существенно также сохранение этой активной неустойчивой структуры. Для решения этой задачи ряд авторов предлагает вводить в состав ванадиевых катализаторов различные добавки, например окиси железа [4], серебра [5], меди и др.

Катализаторы этого типа были подробно изучены Нейманном [6] и его сотрудниками, объясняющими действие активаторов с точки зрения промежуточных реакций.

В 1914 г. Сламму и Вольфу в лаборатории BASF удалось приготовить активный ванадиевый катализатор, отличительным признаком которого было применение весьма тонко измельченного носителя с частицами диаметром не более 60 [Д. и главным образом менее 20 . В наиболее полной мере разрешить задачу синтеза активных и стойких ванадиевых катализаторов удалось путем введения пятиокиси ванадия в сложный комплекс. В условиях контактного объема под влиянием сернистого газа при повышенной температуре пятиокись ванадия освобождается, оставаясь равномерно распределенной внутри инертных составных частей первичного комплекса. Таким путем удается создать весьма дисперсную структуру катализатора, отличающуюся, кроме того, значительной устойчивостью, так как распределение активного компонента внутри устойчивого комплекса значительно уменьшает скорость рекристаллизации.

В качестве первоначального комплекса наибольшее распространение получили соединения типа цеолитов благодаря их термической стойкости, хорошему развитию поверхности на единицу веса и широкой возможности вариаций состава. Первые образцы ванадиевого катализатора этого типа были приготовлены Егером в 1924 г. в Monsanto Chemical Works в Сент-Луисе.

Дальнейшее усовершенствование своего катализатора Егер произвел,-работая в Seiden Company в Питсбурге. В настоящее время имеется большое число патентов, предлагающих ванадиевые массы этого типа. Промышленное применение ванадиевых катализаторов началось в Германии с 1914 г., после работ Сламма и Вольфа в лаборатории BASF, во Франции приблизительно с 1921 г. по способу концерна Кульманна, в США с 1926 г. по способу, разработанному Егером и Берчем, в СССР с 1932 г. в результате работ, проведенных в Москве и в лаборатории катализа Химического ин-та в Одессе.

В настоящее время ванадиевые контактные массы, благодаря своей высокой активности, дешевизне и устойчивости, быстро вытесняют платиновые катализаторы. По данным Бруно Везера, в 1931 г. 30% всех контактных систем было загружено ванадиевой массой. Достигаемая при этом экономия не ограничивается снижением расходов на контактную массу, а в основном заключается в снижении амортизационных и эксплуатационных расходов, благодаря значительному упрощению очистки. Таким образом, применение ванадиевого катализатора позволяет провести глубокую реконструкцию контактного способа производства серной кислоты, в результате которого себестоимость может быть значительно снижена. По мнению некоторых американских специалистов, себестоимость серной кислоты, изготовленной контактным способом с применением ванадиевого катализатора, должна быть ниже стоимости камерной кислоты, даже в случае разбавления до крепости последней. Совершенно понятно поэтому, какое большое значение для развития нашей сернокислотной промышленности имеет проблема изыскания и освоения ванадиевых контактных масс.

СИНТЕЗ АКТИВНЫХ  ВАНАДИЕВЫХ  КАТАЛИЗАТОРОВ

Изыскания ванадиевых катализаторов в лаборатории катализа Одесского химического института были начаты в конце 1928 г.

Первые опыты получения ванадиевого катализатора путем нанесения пятиокиси ванадия и ванадатов серебра, железа и др. на плотный шамот [7] не дали благоприятных результатов. Высокое превращение достигалось лишь при малых скоростях, не представляющих промышленного интереса.

Более удачной оказалась попытка [8] комбинировать пятиокись ванадия с кремнеземом в форме сложного щелочного силиката аналогично искусственным цеолитам. Подобный катализатор обладал весьма высокой активностью, давая превращения 96-97% при объемной скорости около 40. Однако этот образец обладал и серьезными недочетами, обусловливаемыми малой прочностью связи ванадия с кремнеземом. Ванадий целиком отмывался уже при промывке теплой водой. Это вызывало большие потери ванадия в фильтрате и необходимость сохранять большие количества солей, вызывавших уменьшение механической прочности. При отсутствии промывки около половины катализатора получалось в виде пыли, не пригодной для загрузки в контактные аппараты.

Поэтому задача состояла в том, чтобы, сохранив данную структуру цеолита, которая, по-видимому, обусловливает высокую каталитическую активность, найти способ прочно фиксировать ванадий, что, помимо удобств приготовления, должно придать катализатору повышенную устойчивость.

Разрешить задачу удалось в конце 1929 г., вводя в состав катализатора четырехвалентное олово, прибавляемое в форме станната калия.

Оказалось, что при этом ванадий прочно фиксировался в получаемом соединении, названном нами стаыноцеолитом ванадия, и даже после двухкратной промывки горячей водой потери в фильтрате не превосходили 20%.

Добавление большего количества олова уменьшало устойчивость катализатора - он легко восстанавливался сернистым газом,  снижая активность.

Уменьшение количества олова вызывало увеличение потерь V205 с фильтратом.

Количество ванадия, прочно удерживаемое осадком, составляет 1 моль V205 на 4 моля Sn02, что соответствует соединению описанному Прандтлем   [8],   4Sn02*V205*Na20*xH20.

Весьма существенным для катализатора этого типа является содержание в осадке свободной щелочи. Нейтральность раствора при осаждении достигается при связывании кислотой примерно 80% общей щелочности, что соответствует переходу в осадок 2,5-3 молей щелочи на каждый моль V205.

Катализатор приготовлялся [9] осаждением серной кислотой смеси силиката натрия, ванадата калия и станната калия при температуре около 70°С.

Полученный осадок отфильтровывался, отжимался и промывался теплой водой при тщательном растирании в течение 10 мин. По окончании промывки осадок отпрессовывался и формовался в виде колбасок, нарезываемых в дальнейшем на цилиндрики размером 3-4 мм. Результаты испытания активности этого катализатора в лабораторной установке при различных температурах и объемной скорости около 35 приведены на рис. 1.

Превращение в 96-97% достигалось при объемной скорости около 95. Катализатор этого типа был исследован на заводском газе Константиновского контактного завода летом 1930 г. [10] в железном аппарате в количестве 10 л.

Несмотря на благоприятные температурные условия, вследствие работы в небольшом масштабе, достигнутые превращения лежали в пределах 94-98%.

За 10 дней, в течение которых велось испытание, активность катализатора осталась неизменною. Эти испытания, показавшие высокую активность этого образца, выявили, однако, и ряд недостатков: 1) малые объемные скорости, 2) потери ванадия в фильтрате при приготовлении катализатора, 3) необходимость промывки, 4) отсутствие полной воспроизводимости при получении активных образцов.

С целью устранения этих недостатков по окончании полузаводских работ вновь приступили к лабораторным изысканиям.

Дли устранения промывок рецептура приготовления катализатора была изменена с цельно уменьшения образования солей в процессе осаждения катализатора. Для этого олово вводилось в виде раствора хлорного олова, кислотной которого соответствовала примерно 70% суммарной щелочности растворов силиката и ванадата.

Благодаря этому отпала необходимость введения серной кислоты и, вследствие уменьшения количества солей, катализатор получился вполне удовлетворительной механической прочности, не подвергаясь промывкам. Характерно, что это изменение методики помимо упрощения привело также к значительному повышению активности катализатора и, что особенно важно, постоянству его работы. Это следует объяснить отсутствием разрушения при тщательной промывке структуры цеолита вследствие вымывания свободных щелочей. Результаты исследования активности катализатора этого типа при объемной скорости  100 приведены на рис. 2.

Для предотвращения потерь ванадия в фильтрате, неизбежных в предыдущей рецептуре вследствие гидролиза станноцеолитового комплекса, с переходом в водный раствор щелочного ванадата изучалась возможность получения более устойчивых комплексов, не разлагаемых водой.

С этой целью был поставлен ряд опытов по замене в станноцеолитовом комплексе калия другими катионами. Вводимый металл должен удовлетворять следующим требованиям:

1) образовывать нерастворимый станноцеолитванадиевый комплекс, устойчивый как в слабокислой, так и в слабощелочной среде;

2) не осаждаться щелочами.

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяет барий, введение которого в состав катализатора дает полноту фиксации V205 и значительно повышает его активность.

Содержащий барий катализатор готовился нейтрализацией растворов силиката натрия и ванадата калия четыреххлорным оловом до слабощелочной реакции при 60-70°С. При этом происходит осаждение станноцеолита ванадия и около 80% от присутствующей пятиокиси ванадия переходит в осадок. Барий вводится замещением в осажденный станноцеолит и благодаря повышенной устойчивости бариевого станноцеолитванадиевого комплекса ванадий полностью переходит в осадок.

После перемешивания осадок отфильтровывается, отжимается и отформовывается без промывки. Механическая стойкость катализатора вполне удовлетворительна. Как видно из сказанного выше, этот образец, обозначаемый нами кратко БОВ, представляет собой цеолит, в неизменяемое ядро которого входит активный компонент V205 и двуокись олова, а в изменяемую часть - К20 и ВаО. Ориентировочно это можно выразить следующей структурной формулой:

Рис.  3

Результаты лабораторного исследования  [11] активности катализатора БОВ представлены на рис. 3 (объемные скорости: 1 — 35—55; 2 100-125; 3 - 130-140).

Активность его вдвое больше активности станноцеолитванадиевого образца 1.

При приготовлении катализатора БОВ        недостаток щелочности  силиката и ванадата    покрывался   введением    калийной  щелочи.

Большой     расход    ее    представлял    серьезные  затруднения   при   переходе   к       производству   катализатора   в заводском масштабе.  Замена калийной щелочи  натронной была связана со значительным снижением активности катализатора.

Для устранения этого затруднения мы изменили методику приготовления в сторону некоторого уменьшения количества вводимого олова и замены натронного силиката калийным, что позволило исключить калийную щелочь. Эти изменения, значительно удешевив катализатор, не отразились на его активности. Все катализаторы, изготовленные описанным методом, представляют собою объемистые осадки белого или светло-желтого цвета. После формовки и сушки некоторые из них принимают светло-розовый оттенок. При обработке в контактной печи при температуре 450-500°С сернистым газом происходит выделение свободной пятиокиси ванадия, и окраска катализатора становится интенсивно-желтой. После работы при низких температурах цвет катализатора переходит в светло-зеленый, что обусловливается образованием в этих условиях сульфата ванадила. Освобождающаяся под действием S02 свободная пятиокись ванадия остается равномерно распределенной внутри скелета цеолита. Микроскопическое исследование, даже при увеличении в 800 раз, не позволяет обнаружить неоднородности строения. Высокая дисперсность выделяющейся пятиокиси ванадия, наряду со значительным развитием поверхности, и обусловливает повышенную активность (в несколько сот раз) цеолитов по сравнению с чистой пятиокисыо ванадия. Равномерное распределение свободной V205 внутри устойчивого скелета предохраняет ее от рекристаллизации и обусловливает устойчивость ванадиевых катализаторов этого типа при высоких температурах.

ИССЛЕДОВАНИЕ   ВЛИЯНИЯ 1НА  АКТИВНОСТЬ ВАНАДИЕВЫХ   КОНТАКТНЫХ   МАСС ВОЗМОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОБЖИГОВЫХ  ГАЗОВ

Как упоминалось выше, одним из существенных требований, предъявляемых к ванадиевым катализаторам, является устойчивость к загрязнениям обжиговых газов. Для выяснения, насколько удовлетворяем этому требованию БОВ, было произведено исследование его устойчивости в отношении таких примесей, как пары воды, хлористый водород, трехокись мышьяка, треххлористый мышьяк, селен, и специальных примесей, появляющихся при сжигании углистых колчеданов, как то: окись и двуокись углерода, углеводороды, сероводород и сероуглерод. Ниже приводятся вкратце результаты этих исследований.

1. Наличие в газовой смеси водяных паров в количестве до 15% по объему в течение 15 ч не снижает превращения.

Таблица   1

| Количество поглощенной As2Os, г | Процент Превращений | Константа скорости | Уменьшение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 96,5 | 24,12 | __ |
| 1 | 96,4 | 23,68 | 1,9 |
| 2 | 95,0 | 19,48 | 19,3 |
| 3 | 92,4 | 10,66 | 55,8 |
| 4 | 88,0 | 6,09 | 74,8 |
| 5 | 82,0 | 2,03 | 91,6 |

2.  Примесь хлористого водорода в количестве около 5 мг на литр газовой смеси не снизила выходов.

3.  При наличии в обжиговом газе паров трехокиси мышьяка, последняя полностью поглощается контактной массой, что сопровождается значительным снижением ее активности (табл. 1).

На рис. 4 представлены изменения активности катализаторов СЦВ и БОВ, а также платины (по данным Макстеда) в зависимости от количества поглощенной трехокиси мышьяка. Как видно из этого рисунка, уменьшение активности для ванадиевого катализатора прямо пропорционально количеству As203.

Воспроизводимость катализатора к отравлению (отравляемость). определяемая относительным уменьшением активности на единицу поглощенного яда, очевидно, равна тангенсу угла наклона соответствующих прямых рис. 4. Значение этой величины для различных катализаторов представлено в табл. 2.

Из этих данных следует, что широко распространенный в литературе взгляд о полной устойчивости ванадиевых катализаторов по отношению к трехокиси мышьяка следует признать неверным.

Однако по сравнению с платиновыми контактными массами ванадиевые катализаторы несравненно более устойчивы. Так, отравляемость катализатора БОВ в 4000 раз меньше отравляемости платинового катализатора. Найденное уменьшение отравляемости оказывается все же недостаточным для возможности исключения всякой очистки газа от мышьяка. Так, принимая среднее содержание мышьяка в колчедане в 0,1% и переход половины его в газовую смесь [12], в контактный аппарат в отсутствие очистки будет попадать в сутки 13 кг As203 для системы производительностью в 24 т монгидр/сутки, что приведет к снижению активности ванадиевой контактной массы в первом аппарате на 50% в течение 20 дней. Все же при применении ванадиевых катализаторов вопросы очистки газов от мышьяка, хотя и не устраняются целиком, однако в значительной мере теряют прежнюю остроту. Временные расстройства системы очистки не могут сколько-нибудь существенно отразиться на активности контактной массы. Кроме того, возможна замена дорогой существующей очистительной аппаратуры более простой, что позволит значительно снизить капитальные затраты при строительстве сернокислотных заводов. Аналогично трехокиси мышьяка влияет на каталитическую активность ванадиевых катализаторов хлористый мышьяк.

Снижение активности ванадиевых катализаторов в присутствии соединений мышьяка вызывается образованием в условиях контактного объема пятиокиси мышьяка.

Таблица  2

| Образец | Отравляемость |
| --- | --- |
| Станноцеолит-ванадиевый Кальциевый катализатор проф. Юшкевича БОВ Платина | 157 70 51 2 000 000 |

Накопление малолетучей пятиокиси мышьяка в контактной массе приводит к уменьшению активной поверхности и понижает упругость диссоциации пятиокиси ванадия, смещая тем самым температурный оптимум в сторону более высоких температур. Так как реакция окисления As203 обратима при высоких температурах, то можно ожидать восстановления каталитической активности отравленных мышьяком катализаторов путем продувки свободным от мышьяка газом при повышенной температуре. Проведенные в этом направлении исследования подтвердили предположения об обратимости отравления мышьяком. Путем продувки при температуре 500-550°С воздухом или сернистым газом задержанный катализатором мышьяк может быть удален, и каталитическая активность полностью восстановлена.

На рис. 5 приведены кривые отравления (1) и регенерации (2) путем продувки ванадиевого катализатора БОВ, описанного ниже (3 - константа скорости).

4.  При изучении влияния селена, добавляемого в количестве до 25% от веса катализатора, обнаружилось снижение активности лишь при низких температурах, меньше 400РС. При более высоких температурах селен беспрепятственно проходит через контактный объем, не задерживаясь катализатором и не оказывая влияния на его активность. Отравленный селеном катализатор восстанавливает свою активность при нагревании до более высоких температур (480-500°С).

Таким образом, при температурном режиме заводских аппаратов, учитывая повышенное парциальное давление селена в лабораторных опытах по сравнению с возможными на практике, присутствие селена следует признать неопасным для катализатора БОВ.

5.  Влияние паров серы. При упрощении очистительной установки,, возможном в случае работ с ванадиевым катализатором, следует учитывать возможность проникновения к катализатору паров несгоревшей серы [13].

С этой целью испытывалось влияние паров серы на наш катализатор. Исследование показало, что за 16 ч работы при пропускании серы в количестве 35% от веса катализатора снижения активности  не обнаружено. Поступавшая сера полностью сгорала.

6.  Исследование влияния двуокиси углерода на активность ванадиевого катализатора показало, что углекислота, добавленная в количестве 10 об.%, не снижает активности контактной массы.

7.   Окись углерода, добавленная к газовой смеси в количестве 2- 3%, также не вызывала снижения активности при работе в течение 100 ч.

8.  Для выяснения влияния углеводородов к газовой смеси добавлялись гептан, бензол, керосин, смазочное масло. В условиях нормального температурного режима контактной массы все эти примеси окислялись на ванадиевом катализаторе без снижения его каталитической активности при непрерывной работе в течение 100 ч.

9. При добавлении к газовой смеси сероуглерода в количестве 1% не наблюдалось снижения активности при работе в течение 100 ч.

Сероуглерод при этом полностью окислялся до С02. Также не было обнаружено уменьшения активности при добавлении к газовой смеси в течение 100 ч 2—3% сероводорода. Сероводород полностью окислялся до Н20 и S03.

ИССЛЕДОВАНИЕ  КИНЕТИКИ  ОКИСЛЕНИЯ   S02 И   ВЫВОД   ОПТИМАЛЬНОГО  ТЕМПЕРАТУРНОГО   РЕЖИМА

Кинетика контактного окисления сернистого ангидрида мало освещена в литературе.

Между тем совершенно очевидно, что построение оптимального температурного режима заводских контактных аппаратов, их конструкция и условия эксплуатации должны основываться именно на кинетике, обеспечивая необходимые условия для достижения максимальной скорости реакции.

Поэтому перед переходом к заводским испытаниям ванадиевых катализаторов мы сочли необходимым изучить кинетику окисления S02 на этих катализаторах  [14].

Немногочисленные работы по кинетике контактного процесса ограничиваются исследованиями платиновых катализаторов. Наиболее подробные и достоверные исследования принадлежат Боденштейну и Финку [15] и Тейлору [16]. Последними авторами установлено следующее уравнение для скорости реакции:

-                     (1)

где а — концентрация S02 во время t; а1 - концентрация во время состояния равновесия; с - концентрация S03;  К - константа скорости реакции. Зависимость этой константы от температуры определяется соотношением

К = K0e-E/RT                          (2)

где R - газовая константа; Т - абсолютная температура;  Е - кажущаяся теплота активации, значения которой, вычисленные по данным различных исследователей, приблизительно постоянны в широком температурном интервале и составляют в среднем 16 000 кал.

Для установления оптимальных условий промышленного использования ванадиевых катализаторов и возможности более полного сравнения их с платиновыми нами было предпринято специальное исследование кинетики окисления S02 на этих катализаторах. Исследование велось методом протекания в аппарате, позволявшем осуществить изотермическое течение процесса.

В результате работы было установлено, что и для ванадиевых катализаторов скорость реакции удовлетворяет уравнению Тейлора - Ленера.

Введя в это уравнение начальную концентрацию S02 -  a0,  степень превращения   во   время t — х  и    теоретически  возможное превращение при данной температуре -  хт, получим следующее исходное уравнение для расчета процесса конверсии:

= K          (3)

Зависимость константы от температуры оказалась для ванадиевых катализаторов более сложной.

Результаты экспериментального исследования представлены на рис. 6.  Прямая АВ соответствует Pt контактным массам, ломаная - ванадиевому катализатору.

Как видно из этого рисунка, в случае ванадиевых контактных масс, в противоположность платиновым катализаторам, вместо одной прямой в широком температурном интервале получаются две прямые, пересекающиеся при температуре около 440°С. Наклон правой прямой соответствует кажущейся энергии активации, равной 20 000 кал. Наклон левой прямой соответствует кажущейся энергии активации 50 000 кал.

Соответственно различен и внешний вид катализатора. После работы при температуре выше точки перегиба он желтого цвета, ниже - светло-зеленого. Полученные результаты указывают на неоднородность процесса окисления S02 на ванадиевом катализаторе. Б. Нейманн [6] с сотрудниками, изучив каталитическую активность в отношении окисления S02 ряда окислов, показали, что для большинства из них активность ограничивается со стороны низких температур образованием сульфатов.

Результаты настоящего исследования позволяют количественно проследить это явление для ванадиевой контактной массы. Окисление S02 на этом катализаторе можно рассматривать аналогично схеме Тейлора - Ленера для платины как реакцию S02 с кислородом катализатора. Образующийся S03, оставаясь на поверхности, замедляет процесс пропорционально корню квадратному из концентрации S03 в газовой фазе. Основное отличие ванадиевых катализаторов заключается в том, что, начиная с определенной температуры, скорость десорбции образовавшегося S03 или диссоциации его соединения с активным компонентом катализатора (вероятно образование сернокислого ванадила) становится меньше скорости образования и, как самый медленный этап, начинает определять скорость всего процесса окисления. Это объясняется более высоким температурным коэффициентом процесса освобождения поверхности ванадиевых катализаторов по сравнению с платиновыми. Для температур, превышающих 440°С, реакция протекает на обоих катализаторах почти одинаково, если не считать небольшого различия кажущихся теплот активации (20 000 кал для ванадиевой массы и 17 000 кал для платины). С понижением температуры ниже 440°С кажущаяся теплота активации для платины остается постоянной вплоть до температуры 150°С (минимальная из исследованных температур), для ванадиевого же катализатора резко возрастает до 50 000 кал, и соответственно скорость реакции начинает быстро спадать, составляя при 375°С всего 1/35 от скорости при 440°С. Из этой особенности ванадиевых катализаторов можно сделать ряд важных выводов для производственной характеристики этих контактных масс.

Полная аналогия процесса на ванадиевом и платиновом катализаторах в температурном интервале работы заводских контактных аппаратов (450-550) доказывает возможность успешной замены платиновых масс ванадиевыми в существующих системах. Однако указанное выше быстрое снижение скорости реакции при температурах ниже 440°С вводит два усложняющих фактора в эксплуатацию контактных систем с ванадиевыми катализаторами. Во-первых, для пуска необходимо разогреть аппарат воздухом до 400-420°С; во-вторых, при эксплуатации температуру входа газа в контактную массу необходимо поддерживать не ниже того же уровня. Последний недостаток не является принципиальным, поскольку рациональное использование контактного объема требует при применении любых катализаторов начала процесса при возможно более высоких температурах. В современных аппаратах, благодаря внутреннему теплообмену, достигается температура газа при входе в массу порядка 450-500°С при температуре входа в аппарат 250-300°С. Более существен первый недостаток, усложняющий пуск. Усиление пусковых подогревателей требует серьезного внимания при переходе на ванадиевые контактные массы.

Проведенное исследование позволяет вычислить изменение скорости реакции в зависимости от температуры и степени превращения.

Подставляя в уравнение (1) K = KoeE/RT    получим

(4)

где Е - кажущаяся теплота активации, равная для ванадиевых катализаторов при температуре выше 440°С 20 000 кал, при температуре ниже 440°С 50 000 кал. На рис. 7 изображены вычисленные по уравнению (4) кривые изменения скорости реакции с температурой для различных степеней превращения для ванадиевого катализатора и пятипроцентного заводского газа. Каждой степени превращения соответствует своя оптимальная температура. Соединяя м«аксимумы кривых, получим оптимальную кривую изменения температур вдоль слоя контактной массы, обеспечивающую максимальную скорость реакции

отсюда

Последнее выражение позволяет вычислить время соприкосновения, необходимое для проведения различных частей процесса окисления. Из того уравнения, преобразованного в формулу

где левая часть пропорциональна производительности, можно определять изменение производительности с изменением состава газа и находить оптимальные крепости для работы в заданных условиях.

Полученные формулы позволяют построить рациональный метод расчета контактных аппаратов, имеющий целью максимальное приближение действительного температурного режима к оптимальному.

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КАТАЛИЗАТОРА БОВ

На основании благоприятных результатов лабораторных исследований было решено произвести загрузку заводских аппаратов для выяснения возможности и рациональности замена платины ванадиевой массой на существующих контактных заводах, без изменения аппаратуры,

Для проведения работы Константиновским химкомбинатом была предоставлена система I производительностью 12,5 т моногидрата в сутки.

Система   снабжена:

1)  ручными печами Малетра производительностью 11 т колчедана в сутки;

2)  пыльной камерой длиной 6 м, высотой 3 м и шириной 2,8 м;

3)  чугунным газоходом длиной 9 м, диаметром 870 мм, футерованным  изнутри;

4)  свинцовым холодильником длиной 59 м овального сечения 1,10 * 0,60;

5)   форвашером;

6)  тремя промывными башнями, насаженными коксом, орошаемых:

I   кислотой 2-3° Be   в   количестве   1   м3/ч;

II   кислотой 2-7° Be   в   количестве   1   м3/ч;

III  около 20°       Be   в   количестве   1    м3/ч;

7)  башней-фильтром, заполненной коксом, высотой 7—2 м, диаметр 1,5  м;

8)  тремя сушильными башнями, из которых первая насажена коксом, а последние кольцами     Рашига размеров 50x50, орошаемыми:

I  кислотой 62°              Be в количестве 1-1,5 м3/ч;

II  кислотой 64-65°        Be в количестве 6-7 м3/ч;

III  кислотой 65- 65,5°  Be в количестве 6—7 м3/ч;

9) брызгоулавливателем, представляющим собою горизонтальный цилиндрический котел, заполненный коксом, длиной 5,5 м, диаметром 1,7 м с количеством кокса около 8 м3;

10)  вентилятором Рута производительностью 40 м3/мин;

11) маслоотделителем, представляющим собой котел того же типа и размеров, что и брызгоулавливатель;

12)  огневым подогревателем типа Грилльо-Шредера с поверхностью нагрева 38-40 м2 с дутьевой топкой;

13)   двумя контактными аппаратами системы Грилльо - Шредера старого типа без охладительного кожуха, снабженными изоляцией из обыкновенного кирпича толщиной 25 см, с воздушной прослойкой толщиной 7 см, диаметром 1,7 м, высотой 4 м с четырьмя полками;

14)  двумя экономайзерами трубчатого типа диаметром 1,5 м, высотой 4,621 м, состоящими каждый из 186 труб диаметром 48—51;

15)  ангидридным холодильником трубчатого типа диаметром 1,5 м, высотой 4,62 м с 130 трубками диаметром 70-76;

16)  абсорбционной установкой, состоящей из двух олеумных и одного  моногидратного  абсорберов.

Схема контактного узла допускает последовательное включение аппаратов, одновременный впуск свежего газа в I и II аппараты, охлаждение газа после первого аппарата в промежуточном теплообменнике и непосредственное направление из I аппарата во II. Малая производителъность и низкая крепость газа не позволили, однако, осуществить ведение процесса с промежуточным теплообменом, и вторе й теплообменник пришлось выключить.

Контактная масса для загрузки заводских аппаратов готовилась по описанной выше методике БОВ, исходя из ванадата калия, полученного от Московского завода Ределем, силиката калия, приготовленного на Константиновском зеркальном заводе, технического хлористого бария и хлорного олова, изготовленного хлорированием технического хлористого олова. Для приготовления массы была оборудована небольшая мастерская, снабженная рядом деревянных освинцованных чанов для приготовления растворов исходных компонентов, мешалками, прессом, формовочными машинами и сушилкой. Процесс приготовления массы слагался из следующих операций:

1) приготовления растворов силиката калия;

2) приготовления растворов ванадата калия;

3) приготовления растворов хлорного олова;

4) приготовления растворов хлористого бария;

5) отмеривания и смешивания растворов силиката калия и ванадата калия, разбавления водой до содержания 20 г/л Si02 и нагревания острым паром до 70°С;

6) медленного прибавления раствора SnCl4 при непрерывном интенсивном перемешивании до нейтрализации 73% общей щелочности;

7) прибавления 20%-ного раствора хлористого бария и тщательного перемешивания;

8) фильтрования массы через полотно;

9) отжатия ее под прессом до консистенции густого теста;

10) отформовывания в виде колбасок диаметром 5 мм;

11) сушки в токе воздуха при 80—100°С;

12)  ломке  и  отсеве  мелочи.

Свежеотформованная масса содержала 70% влаги; после сушки при 70-80°С содержание воды снижалось до 20-25%. Окончательное удаление воды можно было бы провести в самом контактном аппарате, однако, так как эта операция сопровождается уменьшением объема на 10- 15%, мы, опасаясь неравномерности залегания массы в конверторе, провели ее в отдельном аппарате. Масса была загружена в контактный аппарат соседней системы и прогревалась в токе воздуха в течение 3 сут. Температура входящего воздуха постепенно повышалась до 400-420°С. Всего было приготовлено контактной массы 1969 кг, или в пересчете на сухую массу 1841 кг. Результаты испытания средней пробы массы в лабораторной установке при объемной скорости 100 приведены в табл. 3 и  на рис. 8.

Просушенная контактная масса состояла из цилиндриков диаметром 4-6 мм, высотой 4-10 мм. Вес 1л - 0,5 кг. Содержание пятиокиси ванадия-9,0%.

Таблица  3

Таблица  4

| Аппарат | Полка | Высота слоя, см | Объем, л | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 3 2 1 | 11 20 20 10 | 250 454 445 213 | 125 227 222 107 |
| Всего ... |  | 61 | 1362 | 681 |
| II | 4 3 2 1 | 22 28 30 24 | 500 636 681 544 | 250 318 340 272 |
| Всего ... |  | 104 | 2361 | 1180 |
| Оба аппарата |  | 165 | 3723 | 1861 |

| Время, ч | Температура, °с | Скорость | % so2 входящей смеси | % S02 выходящей смеси | Процент превращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,40 | 502 | 400 | 10,2 | 0,79 | 2,3 |
| 13,05 | 480 | 400 | 9,5 | 0,525 | 94,5 |
| 13,30 | 485 | 400 | 9,7 | 0,485 | 95,0 |
| — | 475 | 400 | 8,6 | 0,335 | 96,1 |
| — | 475 | 400 | 9,0 | 0,325 | 96,4 |
| 14,15 | 470 | 400 | 8,2 | 0,335 | 95,9 |
| 14,30 | 470 | 400 | 8,6 | 0,31 | 96,4 |
| 15,05 | 465 | 400 | 8,2 | 0,282 | 96,57 |
| 15,15 | 460 | 400 | 8,5 | 0,282 | 96,69 |
| 15,30 | 455 | 400 | 8,0 | 0,264 | 96,7 |
| 15,50 | 450 | 400 | 8,4 | 0,260 | 96,92 |
| 16,05 | 440 | 400 | 8,15 | 0,238 | 97,08 |
| 16,30 | 430 | 400 | 8,15 | 0,268 | 96,7 |

Результаты  измерения  гидравлического  сопротивления слоя массы высотой 130 мм при различных скоростях воздуха приведены на рис. 9. Здесь w - фиктивная скорость газа в минуту; h — потеря давления в 1 мм водяного столба. Выражая гидравлическое сопротивление формулой Рамзина [17]:

h = αwn Н,

где Н - высота слоя в мм,  - вес 1 м3 в кг, можно вычислить из приведенных экспериментальных данных значение коэффициентов α и h : h, очевидно, равно тангенсу угла наклона (см. рис. 9), т. е. 1,33; α = 0,45.

Проведенный на основе этих данных расчет показывает, что величина гидравлического сопротивления контактной массы лежит в допустимых пределах и не может создать затруднений для работы вентилятора. Механическая прочность массы вполне удовлетворительна и после обработки сернистым газом значительно возрастает, что совершенно исключает возможность  ее  механического  разрушения  во  время эксплуатации.

По окончании просушки контактная масса была перегружена в контактные аппараты I системы.

Согласно произведенному расчету, были загружены следующие количества массы на разные полки (табл. 4).

Для предотвращения просыпания массы, а также для уничтожения мертвых объемов контактной массы вблизи решетки катализатор помещался на подкладку из инертного материала. Предварительное исследование показало непригодность для этой цели имевшегося в нашем распоряжении кварца, так как он растрескивался и поэтому не мог служить надежной подкладкой для массы. Поэтому мы заменили его керамикой, полученной дроблением битых колец Рашига. Кольца измельчались до размера 15—30 мм и насыпались на решетку сплошным слоем высотой 1,5 см.

Для измерения температур были установлены 10 термопар: при входе в контактный аппарат и после каждой полки. Термопары железоконстантановые, длиной 1,5 и 2 м, были предварительно проградуированы по точкам. Количество газа, поступавшего в контактный аппарат, замерялось с помощью трубки Пито, установленной на прямом участке газопровода, между маслоотделителем и I теплообменником.

Степень конверсии вычислялась по начальной и конечной концентрациям сернистого газа. Анализ производился по методу Рейха: крепкого газа — перед первым теплообменником, слабого газа — после ангидридного холодильника или олеумного абсорбера.

Анализ слабого газа после абсорбции производить нельзя, так как первая и вторая системы имеют общий моногидратный абсорбер. Анализ газа, содержащего S03, представляет известные затруднения вследствие быстрого разъедания каучука и обесцвечивания иода образующимися органическими продуктами. Для устранения этого газ перед поступлением в анализатор пропускался через промывалку с моногидратом для поглощения   S03.

Чтобы предохранить раствор иода от попадания брызг моногидрата, содержащего органические вещества, между промывалкой и анализатором помещался брызгоулавливатель, состоящий из банки, заполненной стеклянной ватой. Загрузка массы была закончена 28/VIII. Одновременно с разогревом аппаратов производилась изолировка всех газопроводов и второго теплообменника, вследствие чего разогрев аппаратов задержался до 8/IX.

Для разогрева второго аппарата до температур, допустимых для начала насыщения, было открыто лудло из подогревателя на второй контактный аппарат на 9 витков. Благодаря этому и сильной форсировке подогревателя удалось достичь следующих температур, приведенных в табл. 5.

9/IX открыт шибер из печей на пыльные камеры и пущен газ.

Постепенное нарастание крепости газа регулировалось лючками на холодильнике.

Таблица  5

| Время, ч | Давление после вентилятора |  |  |  | Показания термопар, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 8/IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 93 | 502 | 492 | 473 | 449 | 409 | 420 | 419 | 412 | 399 |  | 375 |
| 15 | 98 | 505 | 499 | 484 | 463 | 424 | 425 | 425 | 419 | 408 |  | 462 |
| 9/IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 104 | 505 | 500 | 485 | 460 | 420 | 425 | 425 | 428 | 406 |  | 464 |

Таблица  6

| Время, ч | % so2 |  |  |  | Показания термопар, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 0,2 | 505 | 500 | 485 | 463 | 420 | 425 | 425 | 419 | 425 | 385 |
| 17 | 0,45 | 487 | 503 | 517 | 410 | 429 | 419 | 442 | 437 | 420 | 392 |
| 18 | 0,51 | 477 | 495 | 514 | 490 | 435 | 413 | 440 | 435 | 423 | 395 |
| 19 | 0,41 | 462 | 490 | 514 | 517 | 459 | 413 | 443 | 455 | 434 | 405 |
| 20 | 0,52 | 470 | 494 | 494 | 534 | 484 | 417 | 439 | 471 | 447 | 414 |
| 21 | — | 468 | 505 | 497 | 492 | 469 | 407 | 432 | 465 | 413 | 475 |
| 22 | — | 469 | 514 | 504 | 495 | 470 | 405 | 422 | 492 | 448 | 502 |
| 23 | — | 473 | 527 | 523 | 510 | 480 | 415 | 425 | 429 | 430 | 425 |
| 34 | — | 460 | 500 | 500 | 495 | 463 | 420 | ,440 | 435 | 425 | 410 |

Изменение температур в процессе насыщения видно из табл. 6.

Перемещение процеccа насыщения с полки на полку можно ясно проследить по смещению максимального разогрева. При этом интересно, что этот разогрев  значительно превышает теплоту окисления S02.

Для содержания 0,5% S02 разогрев должен был бы составить всего около 18°, между тем, как видно из таблицы, он достигает 50-60°.

Это следует объяснить сильной экзотермичностью процесса насыщения, что вполне понятно, учитывая наличие в контактной массе свободных оснований.

В 5 ч, по выходе из ангидридного холодильника, появился хлор; в 7 ч появился туман после первого аппарата; в 11 ч появился туман после   второго   аппарата.

Крепость газа нарастала очень медленно, составив к 6 ч 9/IX всего 1,4%. В 17 ч удалось повысить крепость до 4-4,5% и через 20 ч крепость, постепенно нарастая, достигла 5—6%. Для ликвидации возможного восстановления массы она по окончании насыщения была разогрета до возможно более высоких температур: в первом аппарате, благодаря форсировке подогревателя, во втором - благодаря непосредственному пуску свежего газа из подогревателя во второй аппарат.

Максимальный разогрев во втором аппарате виден из табл. 7 и разогрев  I  аппарата из табл.  8.

После этого температура постепенно снижалась до достижения оптимального режима. Превращение при этом постепенно повышалось и достигло 12/IX 95- Таблица  7 97%.

15/IX в 14 ч система была остановлена вследствие аварии огневого подогревателя. 18/IX, по окончании ремонта подогревателя, начат разогрев контактных аппаратов воздухом. Во время разогрева разорвало газопровод, соединявший I аппарат со II, поэтому в дальнейшем мы были

Таблица  7

| Время, ч. мин | Давление после вентилятора | Показания термопар, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крепкий газ | Слабый газ | Процент превращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 10/IX 18.20 19.00 19.20 10.00 | 14,6 14,6 14,6 15,2 | 445 447 445 447 | 545 542 542 545 | 532 530 532 533 | 505 512 512 512 | 488 478 477 477 | 442 442 437 440 | 532 537 534 532 | 537 537 538 542 | 517 520 520 523 | 490 492 437 497 | 5,63 5,2 5,2 5,22 | 0,02 1,07 1,23 - | 61,6 79,5 76,4 - |

Таблица   8

| Время, ч. мин | Давление после вентилятора | Показания термопар, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крепкий газ | Слабый газ | Процент превращений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 8.30 - 10.00 10.20 11.00 | 17,5 - - - - | 490 502 497 497 498 | 595 607 604 601 601 | 595 605 602 599 600 | 578 585 581 581 580 | 561 570 567 567 567 | 477 485 484 482 475 | 516 520 519 515 520 | 515 525 522 522 524 | 498 506 502 502 505 | 487 485 482 463 482 | 5,03 4,61 - - 5,53 | 0,52 0,52 - - 0,49 | 89,9 89,8 - - 91,8 |

принуждены вести процесс разогрева по рабочей схеме. Превращение держалось на низком уровне, так как большие потери тепла во втором экономайзере не позволяли зажечь II контактный аппарат (табл. 9).

23/IX в 5 ч, благодаря форсировке подогревателя, удалось зажечь второй аппарат, и превращение держалось до 14 ч на уровне 95,5-96%. После этого, вследствие плохого качества угля, упала температура входа в I аппарат, и соответственно снизилась температура во II до полного прекращения  процесса.

Таблица  9

| Время, ч. мин | Давление после вентилятора | Показания термопар, °с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крепкий газ | Слабый газ | Процент превращений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 12.00 | 61 | 475 | 543 | 532 | 517 | 482 | 335 | 335 | 337 | 342 | 336 | 3,31 | 0,83 | 80,7 |
| 12.30 | — | 475 | 547 | 536 | 523 | 490 | 343 | 342 | 338 | 341 | 332 | 3,32 | 0,61 | 81,7 |
| 13.30 | 61 | 472 | 552 | 542 | 530 | 497 | 353 | 350 | 335 | 332 | 327 | 3,73 | 0,72 | 80,6 |
| 14.00 | — | 467 | 552 | 542 | 532 | 495 | 357 | 352 | 337 | 342 | 327 | 4,14 | 0,79 | 80,6 |
| 15.00 | — | 457 | 555 | 551 | 540 | 507 | 367 | 366 | 361 | 352 | 339 1 | 4,11 | 0,87 | 78,8 |

Разогреть второй аппарат удалось лишь после установки отвода с I контактного аппарата на П. Превращение при этом достигло 94-97% и  устойчиво  держалось  на  этом уровне.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА

Как указывалось выше, при обсуждении кинетики окисления S02 на ванадиевых катализаторах одним из основных затруднений их использования должно явиться быстрое уменьшение скорости реакции при снижении температуры ниже 440°С. В связи с этим представило значительный интерес определение минимальной температуры входа для заводских аппаратов полочного типа. С этой целью были проведены опыты снижения температуры входа в I аппарат до начала затухания. Результаты представлены в табл. 10 и на рис. 10.

Как видно из этих данных, минимальная температура входа равна 380°С, ниже этой температуры снижать вход в I аппарат нельзя ни при каких условиях, так как происходит затухание верхних полок аппарата.

Результаты аналогичного исследования для II аппарата представлены на рис. 11. Минимальная температура входа составляет 430°С.

Как видно из предыдущего, степень переработки S02 определяется всеми температурами в обоих аппаратах и достигает максимального значения лишь при вполне определенной кривой изменения температур.

Однако скорость превращения в I аппарате настолько велика, что небольшие колебания в нем температур не очень сильно отражаются на конечном результате. Кроме того, вследствие малого выделения тепла во II аппарате соотношение в нем температур по отдельным полкам постоянно в широких пределах изменения самих температур. Температура середины II аппарата может до известной степени, при прочих равных условиях, характеризовать температурный режим всей системы. Поэтому именно эта температура взята за основу при установлении оптимального температурного режима. Влияние ее на общий выход представлено на рис,  12.

Распределение температур по полкам, при нормальной работе системы видно из приводимых в таблицах выписок из технического журнала, для различных крепостей газа. Максимальное превращение 95% лежит в интервале температур 450-480°С, т. е. в интервале 30°С, что вполне достаточно для заводской регулировки процесса.

Для общей характеристики работы системы в табл. 11 приведены среднемесячные превращения  за все  время работы системы.

Таблица 10

| Время, ч | Давление после вентилятора | Показания термопар, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крепкий газ | Слабый газ | Процент превращений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 2/Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 423 | 494 | 562 | 561 | 543 | 457 | 477 | 493 | 472 | 450 | 5,7 | 0,35 | 93,8 |
| 2 |  | 420 | 490 | 562 | 560 | 542 | 457 | 481 | 493 | 470 | 451 | 5,7 | 0,35 | 93,8 |
| 3 | 1,77 | 420 | 484 | 561 | 561 | 542 | 457 | 481 | 492 | 470 | 451 | 5,4 | 0,318 | 94,1 |
| 4 |  | 415 | 467 | 555 | 560 | 540 | 457 | 481 | 492 | 470 | 451 | 5,0 | 0,305 | 93,9 |
| 5 |  | 410 | 447 | 555 | 557 | 540 | 457 | 477 | 437 | 470 | 451 | 4,8 | 0,273 | 94,3 |
| 6 |  | 422 | 432 | 4542 | 560 | 540 | 455 | 472 | 485 | 470 | 451 | 4,26 | 0,208 | 95,1 |
| 3/Х |  | 412 | 422 | 532 | 547 | 527 | 452 | 467 | 482 | 467 | 462 | 5,3 | 0,245 | 95,4 |
| 7 |  | 412 | 422 | 532 | 547 | 517 | 452 | 467 | 497 | 462 | 457 | 5,3 | 0,233 | 95,6 |
| 8 | 18,4 | 410 | 420 | 530 | 551 | 532 | 451 | 468 | 475 | 462 | 443 | 5,3 | 0,233 | 95,6 |
| 9 |  | 407 | 421 | 537 | 556 | 537 | 451 | 461 | 475 | 462 | 445 | 5,9 | 0,275 | 94,6 |
| 10 |  | 408 | 419 | 532 | 555 | 542 | 450 | 473 | 480 | 465 | 446 | 5,9 | 0,318 | 94,6 |
| 11 |  | ¦405 | 1415 | 518 | 1530 | 515 | 445 | 460 | 465 | 455¦ | 440 | 5,3 | 0,270 | 94,9 |

Как видно из таблицы, работа системы характеризуется в первые 8 мес средним превращением около 93%, несмотря на перегрузку в отдельные периоды и частые остановки. В дальнейшем работа системы заметно ухудшилась, что видно из снижения среднего процента превращения примерно до 91% и перемещения температурного максимума со 2-й полки на 3-ю.

Это ухудшение работы системы можно было приписать ухудшению теплового режима, выразившемуся в снижении температур во втором аппарате. Действительно, разогрев во втором аппарате и общая температура значительно снизились по сравнению с первым периодом работы, Перемещение температурного максимума в I аппарате на 3-ю полку следует приписать засорению 1-й полки окалиной, выносимой из огневого подогревателя. Низкое превращение в январе 1934 г. явилось следствием протравления труб во втором теплообменнике. Анализ слабого газа непосредственно после второго аппарата соответствовал превращению около 92%. Возможно, что это послужило причиной снижения превращения в предыдущие месяцы. Во всяком случае основная причина снижения превращения заключалась в значительных потерях тепла перед вторым аппаратом. Поэтому во время остановки системы для смены труб второго теплообменника решено было изменить коммуникацию контактного узла по схеме, предложенной начальником цеха, инженером А.  Е.  Гриневым.

Как уже упоминалось, низкая концентрация газов не позволяла осуществить промежуточный теплообмен. Второй теплообменник пришлось выключить, и система работала при последовательном включении контактных аппаратов, без промежуточного теплообмена, но со сложной коммуникацией, что вызывало значительные потери тепла.

Таблица  11

| Месяц | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % превращения |  |  |  |
| Январь | — | 87,8 | 81,5 | 1) Неверный контроль |
| Февраль | — | 92,7 1) | 90,5 | 2) Начато сжигание углистых колчеданов в количестве 30-40% |
| Март | — | 88,2 | 91,4 |  |
| Апрель | — | 93,4 | 93,8 |  |
| Май | — | 94,5 | 94,9 |  |
| Июнь | — | 91,9 | 94,6 |  |
| Июль | — | 94,9 | 94,5 |  |
| Август | — | 92,4 | 96,8 |  |
| Сентябрь | — | 89,9 | 96,2 |  |
| Октябрь | 94,0 | 91,0 | 95,3 |  |
| Ноябрь | 94,2 | 91,4 | 94,8 |  |
| Декабрь | — | 90,4 2) | 94,9 ¦ |  |

Таблица   12

| Проба | Температура, СС | Процент | Объемная | Константа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | превращения | скорость | Скорости |
| 1 полка | 460 | 95,2 | 140 | 19,82 |
| 2 полка | 460 | 96,6 | 140 | 24,62 |
| 3 полка | 460 | 94,9 | 140 | 19,14 |
| 4 полка | 460 | 95,9 | 140 | 21,89 |
| Испытание средней пробы до загрузки | 460 | 96,5 | 140 | 24,12 |

Для уменьшения потерь тепла в I контактном аппарате высота его была значительно уменьшена, и вывод газа осуществлен через трубу, проходящую внутри аппарата. Изменение схемы включения представлено на рис. 13. В конце февраля 1934 г. было произведено указанное изменение схемы включения аппаратов. Первый контактный аппарат был вскрыт, и контактная масса выгружена. При этом обнаружено, что в верхней части 1-й полки контактная масса сцементирована пылью в сплошную корку, оставляя для прохода газа лишь небольшое сечение по периферии аппарата. Со всех полок были отобраны пробы, после чего контактная масса была перегружена в новый аппарат.

Масса, находившаяся на 1-й полке, загружена на 4-ю полку, а бывшая на 4-й - на верхнюю.

Слежавшаяся часть массы верхней полки была разрыхлена и отсеяна от пыли. Результаты лабораторных испытаний отобранных проб массы приведены в табл.  12.

Как видно из этих данных, активность контактной массы после работы в течение 18 мес почти не изменилась.

Анализ массы установил содержание на всех полках заметных количеств мышьяка: на 1-й полке - 0,003%, на 2-й полке - следы по Маршу.

Эти количества, достаточные для вывода из строя Pt контактной массы, не отразились на активности катализатора БОВ.

Неизменность активности массы подтвердила также эксплуатация после переделки контактного узла, устранившая охлаждение газа перед вторым аппаратом. За апрель и май 1934 г. достигался тот же уровень превращения, что и в первые месяцы после загрузки {октябрь и ноябрь 1932   г.).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ   КАТАЛИЗАТОРОВ   И   ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕШЕВОГО   ВАНАДИЕВОГО   СЫРЬЯ

Как следует из предыдущего, ванадиевый катализатор БОВ вполне удовлетворял по своей активности заводским требованиям, что позволяло поставить вопрос о широком внедрении его в производство взамен платиновых контактных масс. Определенными затруднениями при этом являлись недостаток и сравнительно высокая стоимость ванадата калия, изготовляемого заводом Ределем, и необходимость введения в катализатор дефицитного импортного олова.

Таблица   13

| Род массы | Константа скорости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при 400°С | при 450°С | Вес 1 м3, кг |
| БОВ БАВ Хромоцеолит Хромоцеолит, приготовленный на уральских щелоках | 1,4 1,2 1,5 - | 17,8 28,5 28,2 29,8 | 500 430 440 530 |

Поэтому по окончании заводских опытов нами было предпринято исследование возможности исключения олова из состава катализатора и использования дешевых источников ванадиевого сырья. Простое исключение олова из состава катализатора БОВ приводит к снижению  активности.

Это указывает на то, что специфичная структура цеолитов весьма существенна для активности катализатора. Поэтому мы пошли по пути сохранения цеолитной структуры, благодаря замене двуокиси олова другими компонентами, образующими цеолиты, а именно: окисями алюминия и хрома. Таким образом, удалось приготовить активные катализаторы на основе алюмо- и хромоцеолитов. Сопоставление свойств различных образцов приведено в табл. 13.

Основные ресурсы ванадия в СССР заключаются в керченских рудах и титаномагнетитах. Соответственно этому мы изучали возможность использования в качестве ванадиевого сырья ванадата кальция, изготовляемого Керченским заводом из шлаков при переработке керченских руд и содержащих ванадий щелоков, получаемых по методу Гиредмета из шлаков переработки ванадистых чугунов, получаемых в результате доменных плавок уральских титаномагнетитов. Применяя последовательную противоточную обработку ванадата кальция растворами поташа, удается достигнуть достаточно полного извлечения ванадия при отсутствии карбо-натности в конечных щелоках, вредно влияющих на активность катализатора, как видно из рис. 14.

В полученных таким образом щелоках наряду с ванадатом калия содержится избыток КОН. При приготовлении из них катализаторов как по методу БОВ, так и на основе алюмоцеолитов (метод БАВ) были получены образцы высокой активности, не уступающие контактным массам, изготовленным из чистого ванадата калия.

Таблица  14

| Аппарат | Полка | Вес, кг | Объем, л | Высота слоя, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 3 2 1 | 144,5 147,0 51,0 1 41,0 | 320 330 335 310 | 11,5 12,0 12,5 11,0 |
| Всего ... |  | 583,5 | 1295 | 47 |
| II | 4 3 2 1 | 276 254,5 246,5 267,5 | 614 565 560 590 | 24 23 23 24 |
| Всего ... |  | 1045,0 | 2329 | 94 |
| Всего воздушно-сухой массы… |  | 1628,5 | 3624 | 141 |

Основное затруднение заключалось в этом случае в наличии в них значительных количеств хроматов. Оказалось, что шестивалентный хром является вредной примесью, значительно снижающей активность приготовленного   из   него   катализатора. Попытки изменения методики в направлении снижения степени фиксации хрома не привели к значительному успеху.

Более удачным оказался метод восстановления хроматов до трехвалентного хрома с помощью сернистого газа и приготовление из обработанных таким образом щелоков катализаторов типа хромоцеолитов. Полученные этим способом катализаторы из уральских щелоков с большим содержанием хрома по своей активности даже несколько превосходят образцы БОВ и БАВ.

Новая методика изготовления ванадиевых катализаторов БАВ и способ переработки ванадата кальция были использованы при изготовлении массы для систем II и III Константиновского химического завода.

В результате обработки ванадата кальция поташем получались щелока, содержащие от 15 до 30 г пятиокиси ванадия в литре и значительное количество КОН. Катализатор готовился осаждением смеси этих щелоков с силикатом калия раствором хлористого алюминия.

Избыточная щелочность покрывалась добавлением к раствору хлористого алюминия соляной кислоты и хлористого бария. По окончании осаждения осадок обрабатывался далее, как описано выше, по методике БАВ.

Результаты лабораторного испытания средней пробы контактной массы, приготовленной для загрузки второй системы, приведены на рис. 15.

Вес одного литра 0,45 кг. Содержание пятиокиси ванадия 9%. Механическая прочность и гидравлическое сопротивление те же, что и для массы БОВ. Повышенная активность позволила значительно уменьшить количество загружаемой массы. Всего во вторую систему, согласно приведенному расчету, были загружены следующие количества контактной массы (табл. 14).

Таблица  15

Таблица 16

| Месяц | 1933 г. | 1934 г. |
| --- | --- | --- |
| Январь | _ | 95,3 |
| Февраль | — | 94,5 |
| Март | — | 94,3 |
| Апрель | — | 94,2 |
| Май | — | 94,5 |
| Июнь | — | 96,3 |
| Июль | — | 94,6 |
| Август | — | 95,9 |
| Сентябрь | — | 95,9 |
| Октябрь | — | 95,4 |
| Ноябрь | 95,5 | 95,2 |
| Декабрь | 94,6 | 93,8 |

| Вход в I аппарат | Запроекти- ровано | Действи- тельно |
| --- | --- | --- |
|  | 420°С | 380°С |
| После 1 полки | __ | 460°С |
| После 2 полки | — | — |
| После 3 полки | — | 530°С |
| Выход из I аппарата | 535°С | 500°С |
| Выход из II аппарата | 495°С | 480°С |
| После 1 полки | 500°С | 480°С |
| После 2 полки | 487°С | — |
| После 3 полки | 476°С | 460°С |
| После 4 полки | 463°C | 450°С |

Оборудование II системы такое же, как и I. Схема включения контактных аппаратов соответствует рис.  13.

В табл. 15 приведен запроектированный и действительный температурный режим.

Наиболее существенным из этих данных является значительное снижение температуры входа для катализаторов БАВ с 405 (БОВ) до 380°С. Это доказывает, что при применении катализатора БАВ не наступает какого-либо осложнения температурного режима по сравнению с платиновыми контактными массами.

В табл. 16 даны средние месячные данные о превращении на II системе. С конца ноября система работает на шихте, содержащей 30-40% углистого колчедана.

Как видно из этих данных, работа системы отличается большой устойчивостью, несмотря на значительные колебания концентрации S02 и кислорода. III система КХЗ была также загружена БАВ. Вследствие недостатка массы пришлось загрузить в аппарат и платиновую массу в количестве около 1/2 всей массы по объему. Система работает с хорошими показателями, однако наличие платины лишает результаты работы этой системы   принципиального   интереса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   УГЛИСТЫХ   КОЛЧЕДАНОВ

Устойчивость ванадиевой контактной массы в отношении СО, С02? углеводородов и других возможных примесей, появляющихся при сжигании углистых колчеданов, позволяет поставить вопрос об использовании этого вида сырья при контактном способе производства на ванадиевых катализаторах. Кроме возможного влияния на активность контактной массы при переходе на сжигание сырья, содержащего углерод, можно опасаться также уменьшения скорости реакции из-за смещения равновесия в сторону диссоциации трехокиси серы вследствие снижения концентрации кислорода в газовой смеси. Влияние этого фактора можно учесть, основываясь на уравнениях кинетики процесса. Расчет [18] показывает, что при содержании в шихте 5% углерода оптимальная концентрация сернистого газа снижается до 6,1%, при 10°С - до 5,1; при 15°С - до 4,4% против 7,4% для безуглеродистой шихты. Соответственно этому общий объем газовой смеси, подлежащий переработке, возрастает в 1,21; 1,45 и 1,65 раза. При сохранении постоянного превращения производительность контактной массы с увеличением содержания углерода в сырье непрерывно снижается: при 5% углерода на 9,2%; при 10% углерода на 16,3%; при 15%   углерода   на   22,9%.

При сохранении постоянной производительности с увеличением процента углерода в шихте снижается степень превращения. Если при безуглеродистой шихте превращение составляет 96%, то при 5% углерода оно снижается до 95%, при 10% - до 94,9 и при 15% - до 93,9%. Так как при работе на ручных печах концентрация S02 составляет около 5%, то представляется возможным без снижения производительности системы перейти на работу с шихтой, содержащей до 10% углерода. Для проверки этого вывода были проведены опыты сжигания углистого колчедана на системах I и II Константиновского химического завода. Эти данные показали, что степень превращения начинает заметно снижаться лишь при содержании углерода в шихте свыше 5 %, при одновременном закреплении газа до 6—6,5%. Наблюдавшееся в этих случаях снижение протекает значительно резче, чем предполагаемое на основании кинетического расчета. Это объясняется перегревом системы, особенно значительным при повышении концентрации S02, в результате чего уменьшение концентрации кислорода снижало гораздо больше теоретическую степень превращения, чем это ожидалось при Т° расчета (450°С). Соответственно этому предельная безопасная загрузка углистого колчедана оказалась равной 30-40% от веса шихты, что соответствует содержанию в шихте 5-6% углерода.

При работе на такой загрузке системы дают те же показатели, что и при работе на безуглеродистом сырье. В результате проделанных опытов обе системы были переведены на постоянную работу с указанной шихтой. Среднемесячное превращение за этот период приведено выше в табл. 11 и 16.

Таким образом, можно считать доказанным возможность работы на ванадиевой контактной массе в случае ручных печей на шихте, содержащей 5-6% углерода. Устранение перегрева во вторых контактных аппаратах позволит еще несколько повысить этот предел без заметного влияния на степень превращения и производительность системы. В случае механических печей, позволяющих достигать оптимальной концентрации S02 при работе на безуглеродистом сырье 7-7,5%, переход на шихту, содержащую углерод, должен сопровождаться снижением концентрации S02, а следовательно, и снижением производительности. Наиболее выгодная добавка углистого колчедана в шихту определится в этом случае сравнительной стоимостью углистого и рядового колчеданов.

ОСНОВНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Приведенная сводка лабораторных и заводских работ, посвященных изучению ванадиевых катализаторов, указывает на полную возможность применения ванадиевых контактных масс взамен платиновых в контактном производстве   серной   кислоты.

Для решения вопроса о рациональности такой замены необходимо сопоставить основные свойства этих катализаторов. Наиболее существенным при этом является общая активность, нижний температурный   предел, устойчивость в отношении примесей, стоимость и доступность сырья. Сравнительная активность платиновых и ванадиевых масс характеризуется табл.   17.

Таблица  17

|  | Константа скорости реакции при 450°С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Род массы | на единицу обьема | на единицу веса | на единицу веса активного компонента | Исследователь |
| Платинированный асбест с 10% Pt | 7,5 | — | — | Книтч |
| Платина на сернокислом магнии 0,3% Pt (Констан-тиновский завод) | 3,4 | 6,0 | 2000 | Лаборатория катализа Укрнихима |
| Платинированный сили-кагель, наготовленный заводом Семашко (Рубежанский завод) | 2,6 |  |  | Тоже |
| Пятиокись ванадия на пемзе | 0,4 | 1,4 | 12,0 | » |
| Ванадиевый катализатор Seiden C° | 6,2 | — | — | А. Егер |
| Станно-цеолит ванадия | 4,5 | 7,5 | 98,0 | Тоже |
| БОВ Укрнихима (Констан-тиновский завод, система I) | 6,7 | 13,4 | 134,0 | Лаборатория катализа Укрнихима |
| Бариево-ванадиевый катализатор, изготовляемый заводом Семашко (Рубежанский завод) | 6,0 | 12,0 | 109,0 | Тоже |
| БАВ Укрнихима (Константиновский завод) | 7,8 | 17,3 | 173,0 | » |

Наиболее характерна с технологической точки зрения константа, отнесенная к единице объема, так как она определяет размер аппарата и гидравлическое сопротивление. В этом отношении ванадиевые катализаторы БОВ и БАВ значительно превосходят современные платиновые массы (платина, нанесенная на силикагель или сернокислый магний) и не уступают даже платинированному асбесту. Значения константы скорости, отнесенные к единице веса активного компонента, для ванадиевых катализаторов значительно ниже, чем для платины на силикагеле и MgS04, что соответствует расходу на единицу производительности нятиокиси ванадия, примерно в 15 раз большему, чем платины. Это увеличение, однако, теряет значение при сопоставлении стоимости платины и пятиокиси ванадия,  1 кг Pt, по данным Цветметсбыта,  стоит 2000 дол.,

1 кг V205 - 0,75 дол.

Расходы на приготовление невелики и примерно одинаковы для ванадиевой массы БАВ и платины на силикагеле.

Менее благоприятны для ванадиевых катализаторов результаты сравнения при температурах ниже 450°С.  Как указывалось выше, начиная с этой температуры константы скорости реакции на ванадиевых катализаторах начинают резко снижаться соответственно увеличению кажущейся теплоты активации до 50 000 кал. Поэтому уже при 375° С константа скорости на ванадиевых катализаторах становится меньше, чем для платиновых, а при 350°С реакция практически прекращается.

Существование резкого перелома вблизи 450°С является общим для всех ванадиевых контактных масс, так как определяется образованием в этих условиях сульфата ванадила. При нормальном режиме контактных аппаратов это обстоятельство малосущественно, так как рабочие температуры в обоих конверторах лежат выше температурного предела, во всяком случае для активных ванадиевых масс. Более серьезным является затруднение при пуске системы, так как для начала реакции необходимо подогреть газы до более высоких температур, чем в случае платины. Это требует форсировки в этот период огневых подогревателей. Опыт эксплуатации константиновских систем показал, что подогреватели с чугунными трубами свободно справляются с этой задачей. Смогут обеспечить необходимую температуру входа и железные трубчатые подогреватели, если они не слишком далеко отстоят от контактного аппарата. Сохранение при загрузке   некоторых   систем   ванадиевой   массой,   изготовляемой   заводом им. Семашко, на 1-й полке I аппарата Pt контактной массы вряд ли можно признать рациональным, хотя это и вызывается отчасти трудностью зажигания   ванадиевой   контактной массы, изготовляемой   этим   заводом. Первая полка находится в самых неблагоприятных условиях в отношении механических загрязнений и ядовитых примесей и следует ожидать быстрой порчи находящейся на ней платины. Кроме того, сохранение хотя бы части платины закрывает путь к дальнейшему усовершенствованию процесса в отношении упрощения очистки, т. е. не позволяет реализовать основное преимущество ванадиевых катализаторов. Поэтому необходимо форсировать применение ванадиевых катализаторов типа БАВ со сравнительно   низкой   температурой  зажигания,   исключающей  необходимость загрузки платины. Этот последний образец, конечно, не предел, и необходимо продолжать изыскания ванадиевых катализаторов, активных при еще более низких температурах. Значительных успехов в этом направлении можно будет добиться, вводя в состав катализаторов добавки, понижающие упругость диссоциации сернокислого   ванадила. В этом направлении нами ведутся в настоящее время лабораторные изыскания. Ванадиевые катализаторы являются устойчивыми в отношении всех загрязняющих примесей, кроме соединений мышьяка. Но и в отношении последнего яда они приблизительно в 40 000 раз устойчивее платиновых контактных масс. Это позволяет не опасаться случайных расстройств очистительной аппаратуры. При работе I системы КХЗ в газах перед контактным аппаратом систематически обнаруживался мышьяк, и тем не менее за 18 мес работы не произошло снижения активности контактной массы. Повышенная устойчивость позволяет, кроме того, поставить вопрос о значительном упрощении очистительной аппаратуры.  Как известно,  при охлаждении обжиговых газов содержащаяся в них трехокись мышьяка захватывается главным образом туманом серного ангидрида, для отделения которого приходится прибегать к сложным и дорогим методам охлаждения и фильтрования. Поскольку при применении ванадиевых катализаторов задача ограничивается удалением лишь основных количеств соединений мышьяка, представляется возможным улавливать мышьяк из горячих обжиговых газов путем хемосорбции и непосредственно направлять очищенные таким способом газы в контактные аппараты. В настоящее время в нашей лаборатории изучается хемосорбция As40G цеолитами некоторых металлов в условиях контактного производства.

Устойчивость ванадиевых катализаторов в отношении продуктов сгорания углистых колчеданов позволяет применить это дешевое сырье в производстве  серной  кислоты  контактным способом.

Как следует из кривой рис. 15, для максимального использования контактной массы необходимо начинать процесс при высоких температурах (500-600°С) и в дальнейшем снижать температуру по мере увеличения степени превращения согласно оптимальной температурной кривой. В аппаратах полочного типа такое осуществление процесса невозможно, так как во избежание перегрева в конце аппарата температуру входа приходится держать значительно ниже оптимальной. При ванадиевых контактных массах дело ухудшается еще вследствие высокой нижней границы допустимых температур входа. В результате этого неизбежен некоторый перегрев в конце II аппарата.

Поэтому для ванадиевых контактных масс особенно целесообразным является применение контактных аппаратов типа Егера - Бертча или более простых трубчатых. В последнем случае во избежание перегревов рационально располагать контактную массу в трубках отдельными слоями, оставляя промежуточные охладительные пояса. В аппаратах этого типа при невысокой температуре входа газа в аппарат (220-250°С) температура поступления газа в контактную массу составляет 450-470°С, чем сильно сокращается зона разогрева.

Контактная масса является ведущим фактором в развитии сернокислотного производства. Свойства катализаторов (устойчивость к отравлению, оптимальный температурный режим и др.) определяют оформление большинства стадий производства (охлаждение газов, очистка, контактный узел). Замена платиновых катализаторов ванадиевыми, благодаря их высокой активности, а главное устойчивости, открывает здесь новые широкие  возможности.

Ближайшей задачей является использование этих преимуществ ванадиевых контактных масс, подъем всего контактного производства на новый технический уровень.

Возможные при этом упрощение и удешевление контактного производства настолько значительны, что, несомненно, обеспечат ему монопольное положение в сернокислотной промышленности.

В проведении работ, описанных в данной статье, принимали участие следующие сотрудники лаборатории катализа: Гуминская, Плигунов, Соколова, Прокупец,  Варламов, Ландау, Зильберман и Серпер.

В проведении заводских работ принимали участие работники Константиновского химического завода. Особенно большую помощь оказали нам технический директор завода Л. В. Сангурский и начальник контактного цеха А. Е.  Гринев.

ВЫВОДЫ

1. Синтезированы и изучены активные ванадиевые катализаторы на основе алюмо-станно-хромоцеолитов ванадия, не уступающие по своей активности лучшим платиновым контактным массам при температурах 450°С.

2. При работе в аппаратах полочного типа без промежуточного тепло- обмена эти катализаторы позволяют достигать среднемесячных выходов  порядка 94-95% при небольшой форсировке подогревателя.

3. Описанные контактные массы не меняют своей активности со временем. После работы в течение 27 мес контактная масса BOB полностью сохранила  свою  активность.

4.  Эти катализаторы оказываются нечувствительными к таким загрязнениям обжиговых газов, как пары воды, окись и двуокись углерода, сероуглерод, тяжелые и легкие углеводороды,  НСl и селен.

Соединениями мышьяка эти катализаторы отравляются, однако устойчивость их в отношении этого яда в несколько тысяч раз превосходит устойчивость платиновых контактных масс. Временные расстройства работы очистительной аппаратуры не отражаются поэтому на их работе.

5.  Описанные ванадиевые катализаторы устойчивы в отношении всех примесей, появляющихся при сжигании углистых колчеданов. Система I KX3 работала в течение 8 мес на шихте, содержащей 30-40% углистых колчеданов, без снижения активности.

6.  Кажущаяся теплота активации составляет для описанных катализаторов при температуре выше 440°С 20 000 кал и ниже - 50 000 кал. Соответственно этому при понижении температуры за этот предел скорость реакции начинает быстро падать. В условиях полочного аппарата минимальная температура входа в контактную массу составляет для катализатора ВОВ 405°С и БАВ - 380°С.

7.  Разработаны способы приготовления активных катализаторов описанной структуры, исходя из ванадата кальция и щелоков, получаемых из шлаков металлургической переработки титаномагнетитов.

ЛИТЕРАТУРА

1.   J. Prakt. Chem.— V. 51.— S. 108.

2.   D. R. P. 128616; B. R. 8545; J. S. P. 687734.

3.  Z.  anorg.  Chem.— 1904.— V.   42.—P.  453.

4.   D. R. P. 266190, 1912; Z. angew. Chem.— 1913.— V. 26-

5.  Chemik. Zeit.—1919.—V. 43.—P. 377.

6.  Z.  Elektrochem.— 1928.— Bd  34.— S.   696—734;   1929.— Bd  35.— S.  423—426; 1930.—Bd 36.-S. 873—878;

1932.—Bd 38.—S. 304,

7.  Ададуров И. Е., Бореcков Г. К.//Журн. хим. пром-сти,— 1929.— Т, 6.— С. 1525— 1527.

8.   Berichte.- 1907.— Bd П.— S. 2121.

9.  Ададуров И. Е., Бореcков Г. К., Лисянская 3. Я.//Журн. хим. пром-сти.— 1931.— Т. 8.—С.  606—612.

10.  Ададуров И. Е., Бореcков Г. К., Соколова Т. И.//Журн. хим.|Пром-сти.—1930.— Т.   7.— С.   128—1630.

11.  Ададуров И. Е., Бореcков Г. К., Гуминская М. А.//Журн. прикл. химии.— 1931.— Т. 4.—С. 611—620.

12.  Быховский//Журн.   хим.   пром-сти.— 1933.

13.   Berichte.—V.  34.—Р. 4069.

14.  Бореcков Г. К., Плигунов В. П.//Журн. прикл. химии.— 1933.— Т. 6.— С. 785— 796.

15.  Zeitschr.   prakt.   Chem.—1907.—V.   1.

16.  Zeitschr.  physik. Chem. Bodenstein Fest.— 1931,— P.  309,

17.  Рамзин  Л.   К.//Изв.  Теплотехнического  ин-та.—1928.

18.  Бореcков Г. К., Соколова Т. И.//Журн. хим. пром-сти.— 1934*— Т. П.— С. 18—22

3.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ   ПОДБОРА,

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  КАТАЛИЗАТОРОВ

[3rd International Congress on Catalysis, Amsterdam, 1964. Proceedings.— Amsterdam, 1965.— V. l.— P.   163—183]

ВВЕДЕНИЕ

Мы являемся свидетелями огромных успехов, достигнутых в химической промышленности и других областях, благодаря широкому использованию каталитических методов. Широкое развитие получили исследования в области теории катализа. Подтверждением вышесказанного может быть рекордное число докладов, представленных на этот конгресс, а также организация специализированных исследовательских институтов катализа в Японии, ГДР, Франции, СССР и издание новых журналов, таких как «Кинетика и катализ» в СССР, “Journal of Catalysis” в США, “Shokubai” в Японии.

Организационный комитет этого конгресса проявил интерес к той роли, которую сыграли теоретические исследования в решении проблем промышленного   катализа.

Этот вопрос был детально рассмотрен в блестящей лекции проф. Хайнемана [1] на втором Международном конгрессе по катализу, состоявшемся в Париже в 1960 г. Проф. Хайнеман делает довольно-таки пессимистический вывод, отмечая, что все наиболее значительные открытия в области промышленного катализа за последние 70 лет основывались на эмпирических работах, а не следовали из теоретических представлений.

Я полагаю, что роль теории в области катализа мало чем отличается от роли теории в других областях химии. В связи с последним заявлением я бы хотел вспомнить высказывание Д. И. Менделеева относительно роли теории в химии [2]. Менделеев предостерегал от «трех одинаково губительных крайностей: утопии мечтательности, желающей постичь все одним порывом мысли, ревнивой косности, само довольствующейся достигнутым, и кичливого скептицизма, ни на чем не решающегося остановиться»;

Я думаю, что, не впадая ни в одну из этих трех крайностей, можно утверждать, что теория катализа была в последние годы обогащена целым рядом теоретических обобщений, которые оказались полезны для решения проблем практического значения.

Я не имею возможности назвать здесь всех выдающихся ученых, работы которых стимулировали этот прогресс, но мне бы хотелось отметить блестящие работы голландской школы катализа во главе с проф. Де Буром, Схейтом, Цвитерингом, Захтлером и другими известными учеными.

Сам факт того, что этот конгресс проводится в Голландии, можно считать прямым подтверждением большой роли  этой школы.

Я попытаюсь доказать справедливость этой точки зрения на призере рассмотрения следующих трех проблем: 1) предвидения каталитического действия; 2) научных основ приготовления катализаторов; 3) масштабного перехода для  каталитических процессов  и  их  оптимизации.

ПРЕДВИДЕНИЕ   КАТАЛИТИЧЕСКОГО   ДЕЙСТВИЯ

Предвидение каталитического действия, необходимое для подбора катализатора для данной реакции, является одной из наиболее сложных и важных проблем теории катализа. Трудности, связанные с решением этой проблемы, были охарактеризованы профессором Вайсом в его вводной статье к 13-му тому “Advances in Catalysis” [3]: «Можно сделать вывод о том, что нет принципиального различия между проблемами каталитической реакционной способности и вообще химической реакционной способности, но первая проблема является более сложной...»

Однако скорость простого некаталитического взаимодействия даже простых молекул не может быть теоретически предсказана. Отсюда следует, что общее решение проблемы теоретического исследования состава катализатора на основе электронной структуры реагентов связано с непреодолимыми трудностями. Тем не менее теоретические выводы могут значительно помочь в выборе направлений эмпирического поиска катализаторов.

В чем это заключается? Во-первых, в выяснении природы каталитического действия и его химического характера. Сейчас общепринятым фактом является то, что ускорение химических реакций в присутствии катализатора возможно благодаря появлению нового, более простого реакционного пути в результате промежуточного химического взаимодействия реагентов с катализатором. Образование промежуточных соединений не обязательно, и катализатор может быть определен как вещество, изменяющее скорость реакции благодаря участию в образовании активного комплекса хотя бы в одной стадии реакции. Это означает, что корреляция между химическими свойствами реагентов и катализатора играет определенную роль в решении проблемы подбора катализатора.

Вторым важным вопросом является классификация каталитических реакций. Важные рекомендации в этом направлении были даны Рогинским [4], Ройтером [5] и другими учеными. Я остановлюсь лишь на одном подходе к классификации реакций, основанном на природе промежуточного химического взаимодействия реагентов с катализаторами. Следует выделить два основных класса  каталитических реакций.

а. Гемолитические каталитические реакции, такие как окисление, гидрирование, дегидрирование, гидрообессеривание, синтез из СО и водорода и т. д. В этом случае промежуточное взаимодействие с катализатором включает в себя как гомолитический разрыв химических связей в реагентах с образованием неспаренных электронов, так и гомолитическое связывание с участием электронов катализатора. Как показано на рис. 1, все элементы, соединения которых являются активными компонентами промышленных катализаторов этого класса реакций, представляют собой переходные элементы с незаполненными а-оболочками. Однако элементы с незаполненными f-оболочками и их соединения также могут быть активными  в отношении этих реакций.

Правило о специфической роли переходных элементов не является абсолютным, соединения, не содержащие этих элементов,   также   могут

Говоря о прогрессе в теории катализа, я ни в коей мере не утверждаю, что специалисты в области теории катализа всегда способны быстрее найти желаемый катализатор, чем ученые, работающие на чисто экспериментальном уровне. Я совсем в этом не уверен. И все же я не сомневаюсь в том, что экспериментаторы, даже те, которые далеки от теории катализа, осознанно или неосознанно, активно пользуются теорией в своих работах. быть каталитически активными в отношении гомолитических реакций, но их активность, видимо, намного ниже, так как ни один катализатор, не содержащий переходного элемента, не получил практического применения.

б. Гетеролитические каталитические реакции. К этому классу относятся реакции каталитического крекинга, изомеризации,   алкилирования,

циклизации и ароматизации углеводородов, дегидратации спиртов, гидратации олефинов, этерификации и др. Промежуточное взаимодействие в этом случае включает в себя гетеролитическое связывание либо посредством неспаренной электронной пары катализатора или реагента, либо посредством электронной пары, образованной в результате гетеролитическо-го разрыва связей в реагенте. Большинство промышленных катализаторов, применяемых для осуществления этих реакций, имеют кислотные свойства; наличие в их составе переходных элементов не обязательно.

| н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | Be | В | С | N | 0 | F |  |  |  | Ne Рис. 1. Элементы, образующие каталитически активные соединения промышленных катализаторов |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl |  |  |  | Ar |
| K | Са | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni |  |
| Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br |  |  |  | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd |  |
| Ag | Cd | In | Sn | Sb | Те | I |  |  |  | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Та | W | Re | Os | Ir | Pt |  |
| Au | Hg | Tl | Pt | Bi | Po | At |  |  |  | Rn |
| Fr | Rа | Ac |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разделение каталитических реакций на указанные классы не является однозначным, тем не менее такая классификация оказывает существенную помощь в подборе катализаторов.

Третьим источником помощи, предоставляемой теорией, в подборе катализаторов являются некоторые закономерности, которые связывают состав и структуру определенных групп катализаторов с их каталитическими свойствами   в   отношении   конкретных   классов   реакций.

Поиск таких частных закономерностей в области каталитической активности ведется давно. В этой связи я упомяну Оствальда [6], который 80 лет назад установил, что каталитическое действие разбавленных кислот пропорционально их электропроводности. Эта зависимость, сыгравшая важную роль в развитии физической химии растворов, была первой закономерностью, на основе которой можно было предсказывать каталитическую активность кислот. Много позже она привела к более общей закономерности  в  теории  гетеролитического  катализа.

Существует много разнообразных подходов к поиску частных закономерностей каталитического действия. Общим моментом для всех подходов является концепция оптимального значения энергии промежуточного взаимодействия реагентов с катализатором. Невыгодность слишком высокой или слишком низкой энергии промежуточного взаимодействия достаточно очевидна. Оптимальное значение энергии может быть оценено по уравнению Бренстеда — Поляни [7, 8], связывающему изменение энергии активации (Ai?), теплоты (Ag) и свободной энергии химической реакции:   Е = — q   (0 < α< 1).

Темкин [9] успешно использовал это уравнение для описания хемосорбции и катализа на неоднородных поверхностях. Семенов [10] доказал справедливость этого выражения для большого числа гомогенных реакций, включающих свободные радикалы, и рассматривал его как одну из наиболее  общих  закономерностей  в  химической кинетике

Следует отметить, однако, что это соотношение не является строгим и, очевидно, лишь приблизительно отражает более общую зависимость. Olio будет тем точнее, чем уже область объектов, к которым оно применяется.

Большой заслугой Баландина [11] является применение оптимальной энергии промежуточного взаимодействия для решения проблемы подбора катализаторов в виде принципа энергетического соответствия мультиплетной теории. Этот принцип не ограничен, однако, представлениями мультиплетной теории и может быть использован для любой схемы каталитической   реакции.

Практически важные закономерности были определены для многочисленной группы гетеролитических каталитических реакций, в которых промежуточное взаимодействие реагентов с катализатором имеет протолитическую природу. Сюда можно отнести хорошо известные правила Брен-стеда и Гаммета для гомогенного кислотно-основного катализа, связывающие каталитическую активность и изменение свободной энергии протонирования  катализатора.

Эта закономерность справедлива также для твердых катализаторов протолитического   действия.

Как показали исследования Дзисько с сотрудниками [12] твердых катализаторов различной кислотности, каталитическая активность изменяется с кислотностью катализатора в соответствии с правилом Гаммета. На рис. 2 показана логарифмическая зависимость предэкспоненциального множителя константы скорости реакции для одного кислотного центра от кислотности,   характеризующейся   значениями  функции   Гаммета.

Для некоторых других гетеролитических реакций также была найдена взаимосвязь между изменением свободной энергии промежуточного взаимодействия реагентов с катализатором и его каталитической активностью. Как следует из данных, полученных Гельбштейном с соавторами [13] (рис. 3), логарифм константы скорости гидрохлорирования ацетилена на некоторых хлоридах меняется линейно с изменением свободной энергии образования комплексов  этих хлоридов с ацетиленом.

Следует отметить, что все эти закономерности справедливы лишь для узкого  круга  катализаторов,  имеющих   близкую  химическую природу.

В последние несколько лет предпринимались попытки найти частные закономерности для гемолитических каталитических реакций. Основная трудность при этом заключается в оценке энергии промежуточного взаимодействия между реагентами и катализатором, особенно в случае гетерогенного катализа.

Как очень грубую оценку энергии взаимодействия реагента с катализатором можно принять энергию образования соответствующего кристаллического соединения, например энергию превращения металла в окисел или высшего окисла в низший и т. д. Интересно, что этот метод очень приблизительной оценки был использован рядом ученых для нахождения закономерностей изменения каталитической активности некоторых групп окисных или металлических катализаторов. Я бы хотел отметить в этой связи доклады Макишимы и др. [14], Захтлера и Фаренфорта [15] на втором Конгрессе по катализу в Париже, а также недавно опубликованные статьи Ройтера и Голодца [16], Тамару и Танаки [17].

На рис. 4 показана зависимость между каталитической активностью окислов и изменением энергии промежуточного взаимодействия с катализатором в реакции окисления водорода на окислах, полученная Ройтером и Голодцом. Авторы, исходя из наших данных о специфической каталитической активности [18], рассчитали энергию промежуточного взаимодействия в предположении образования низших окислов. Максимум активности соответствует энергии взаимодействия с катализатором, близкой к половине теплового эффекта реакции. Такой же результат был получен для реакций изотопного обмена водорода на металлах [19] (рис. 5).

Несмотря на то что гетерогенные каталитические реакции не протекают через стадию промежуточного фазового превращения, некоторая корреляция между каталитической активностью и рассчитанной таким образом энергией взаимодействия наблюдается во многих случаях.

Вероятно, как энергия образования промежуточных соединений, через которые протекают фазовые превращения катализаторов, так и энергия активированного комцлекса каталитической реакции изменяются в основном из-за изменения энергии разрыва некоторых общих связей в процессе превращения. Зависимость каталитической активности от энергии этих связей, вероятно, должна иметь   более   общий характер.

В качестве примера рассмотрим реакции окисления. В этом случае энергия связи между кислородом и катализатором может служить важной характеристикой. В результате исследований, проведенных в Институте катализа, получены данные о том, что удобной оценкой энергии таких связей может быть скорость реакции гомомолекулярного изотопного обмена кислорода [20]. Этот метод применим к адсорбированному кислороду как на окислах, так и на металлах.

В том случае, если образование активного комплекса на лимитирующей стадии окисления включает в себя образование или разрыв связи между кислородом и катализатором, можно ожидать, что энергия активации окислительных реакций будет линейно зависеть от изменения энергия связи. Отсюда следует сходство в поведении каталитической активности в отношении окислительных реакций и гомомолекулярного изотопного обмена [21]. Такая зависимость была обнаружена для реакций окисления водорода и метана, а также для реакции разложения окиси азота (рис. 6). Верхняя кривая соответствует обратной величине энергии связи кислород — катализатор, оцененной по калориметрическим данным. Аналогичные зависимости были получены для некоторых   других   реакций.

Энергия связи кислорода является, таким образом, одним из важных факторов, определяющих активность катализаторов в отношении окислительных реакций. Выявленные закономерности пока распространяются на сравнительно небольшое число катализаторов и реакций, но я полагаю, что в скором времени их число значительно возрастет. Следует принять во внимание, что возможности для оценки энергии промежуточного взаимодействия быстро возрастают. С этой целью можно использовать методы изотопного обмена с участием молекул, содержащих два меченых атома, например С13018, N15018. Наряду с изотопными методами можно также использовать методы ИК-спектроскопии, адсорбционной калориметрии, а также фотоэффект и вторичную ионную эмиссию и т. д.

Я бы хотел обратить внимание на один метод оценки энергии промежуточного взаимодействия с катализатором. В последнее десятилетие представления, основанные на исследовании зонной структуры твердых катализаторов, и особенно полупроводниковых катализаторов, получили широкое развитие в работах Волькенштейна [22], Жермена [23], Хауф-фе [24], Гарнера [25], Стоуна [26] и других авторов. Я остановлюсь на этих представлениях в связи с предсказанием каталитической активности.

Сделав предположение о том, что в результате взаимодействия реагентов с электронами или дырками твердого катализатора поверхность заряжается, легко заключить, что теплота адсорбции должна зависеть от электронной структуры катализатора, т. е. от положения уровня Ферми, определяющего энергию электронов катализатора. Отсюда следует, что для окислов и других полупроводников можно ожидать наличия взаимосвязи между каталитической активностью и характеристиками полупроводниковых свойств. В частности, возникает заманчивая возможность регулировать свойства катализаторов путем изменения положения уровней Ферми введением небольших количеств ионов другой валентности.

Факт, что добавки, содержащие одно- и трехвалентные металлы, сильно влияют на адсорбционные и каталитические свойства NiO и ZnO, хорошо известен и не подвергается сомнению, несмотря на существующие значительные расхождения в результатах многочисленных исследований.

На рис. 7 показано влияние добавок сульфата калия на электропроводность и каталитическую активность пятиокиси ванадия в отношении изотопного обмена кислорода и окисления водорода [27]. Двуокись титана, промотированная 6- и 3-валентными металлами, исследованная в Институте катализа, может также служить интересным примером [28] (рис. 8).

Известны и многие другие примеры сильного влияния добавок на полупроводниковые и каталитические свойства твердых катализаторов. Это вызвало большие надежды на успешное развитие теории, особенно в период между первым и вторым конгрессами по катализу. Представления физики твердых тел быстро внедрялись в теорию катализа вместе с соответствующей терминологией. Первое оказалось очень полезным, в то время как второе не всегда является оправданным, так как часто скрывает простой  химический  смысл  явлений.

Последующие исследования не оправдали надежд на возможность предсказания каталитических свойств таким путем. Первую атаку на зонную теорию сделали ученые, работающие в области физики твердого тела.

Для многих окислов переходных металлов, каталитические свойства которых представляют большой интерес, зонная теория оказалась неприемлема для трактовки явлений электропроводности. Так, магнитные и оптические исследования NiO показали, что d-электроны не образуют зон, а локализованы на индивидуальных ионах.

В большинстве случаев добавки изменяют каталитические свойства катализаторов - полупроводников, но направление этих изменений часто находится в разногласии с теоретическими предсказаниями, основанными на оценке изменений работы выхода. Сравнение активности катализаторов различного химического состава указывает на отсутствие корреляции между их полупроводниковыми и каталитическими свойствами. Это, скорее всего, связано с тем, что при изменении состава катализатора энергия промежуточного взаимодействия меняется не только под действием работы выхода.

Отсюда следует, что подход, основанный только на рассмотрении полупроводниковых свойств твердых катализаторов, является недостаточным и в большинстве случаев должен быть дополнен или заменен рассмотрением  локальных  взаимодействий  реагентов  с  катализатором.

На втором конгрессе по катализу Дауден [29] указал на полезность использования теории кристаллического поля, учитывающую изменение энергий стабилизации в результате изменения координации катионов катализатора с различным числом d-электронов в процессе промежуточного взаимодействия с реагентами. В качестве примера влияния лигандов на рис. 9 показаны результаты исследования хелатных катализаторов, проведенных проф. Кейер с сотрудниками [30] в Институте катализа. ЭПР и рентгеноспектральный методы позволили нам установить, что на электронное состояние металла влияет изменение лигандной структуры. Даже небольшое изменение в структуре радикалов, расположенных достаточно далеко от атома металла, приводит к изменению ЭПР спектров.

Теория кристаллического поля, как и более общая теория поля лигандов, а также другой подход, разработанный проф. Коутецким [31] на основе расчетов электронных уровней поверхности, несомненно, явятся в ближайшем будущем полезными методами для определения новой, более общей взаимосвязи между химическим составом и структурой катализаторов  и их  каталитическими  свойствами.

НАУЧНЫЕ   ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   КАТАЛИЗАТОРОВ

Активность промышленных катализаторов, отнесенная к единице объема, пропорциональна удельной каталитической активности (W8) (отнесенной к единице поверхности), размеру внутренней поверхности (5) и степени ее использования (Z):

W=WsSZ

В случае однокомпонентных катализаторов удельная каталитическая активность определяется только химическим составом и остается практически постоянной независимо от методов приготовления. Отклонения от этого правила, обнаруженные некоторыми исследователями, были предположительно связаны с тем фактом, что катализатор не достигал стационарного состояния в процессе испытания.

Причиной незначительного влияния структурных дефектов твердых катализаторов на удельную каталитическую активность является, вероятно, сильное влияние реакционной среды на катализатор. Начальные различия в активности катализаторов, связанные с методикой приготовления, сглаживаются и становятся незначительными в сравнении с изменениями,  вызванными влиянием реакционной среды на катализатор.

Для многокомпонентного катализатора, активность которого часто связывается с образованием определенного химического соединения, дело обстоит гораздо сложнее.

Так, например, каталитическая активность железомолибденовых окисных катализаторов окисления метанола связывается с образованием молибдата железа. Это подтверждается рентгенофазным анализом и исследованием спектров ЭПР. Спектры ЭПР иона железа обнаруживаются только в молибдате и не наблюдаются для окиси железа. Следовательно, увеличение интенсивности ЭПР спектров указывает на возрастание содержания молибдата железа. Как видно из рис. 10, максимумы каталитической активности и образования молибдата близки.

Оптимальный химический состав и образование каталитически активных соединений являются необходимыми, но все же недостаточными условиями для реализации высокой каталитической активности. Кроме того, необходимо создание довольно развитой внутренней поверхности в твердом катализаторе, а также определенной пористой структуры, которая делает поверхность более доступной для реагентов. Такая структура должна обладать достаточной механической прочностью и стабильностью в условиях проведения каталитических процессов в реакторе.

Помощь теории в решении проблемы приготовления катализаторов заключается прежде всего в определении оптимальной пористой структуры. Кинетическая теория для процессов, протекающих в пористом зерне катализатора, позволяет установить оптимальную пористую структуру в зависимости от удельной каталитической активности, кинетики реакции, давления и других условий реакции [32]. Для медленно протекающих   реакций  мелкопористая  структура   является  предпочтительной.

Минимальный размер пор определяется возможностью диффузии реагентов и продуктов реакции и, в зависимости от их размеров, лежит в области 10-6-10-7 см (рис. 11, а). Для быстро протекающих реакций, скорость которых зависит от диффузии, оптимальная структура соответствует размеру пор, близкому к средней длине свободного пробега молекул реагентов, т. е. порядка 10-5 см при атмосферном давлении и порядка 10-7 см при 300 атм (рис. И, б).

Особенно предпочтительной является неоднородная пористая структура, в которой крупные поры размером, превосходящим длину свободного пробега, находятся в непосредственной близости с мелкими порами {рис. 11, в). Доступность крупных пор, в которых перенос вещества осуществляется за счет молекулярной диффузии, облегчает доступ реагентов в зерна катализатора и в 10-100 раз увеличивает скорость реакции по сравнению с лучшими однородно пористыми структурами. По мере возрастания давления оптимальный размер крупных пор уменьшается с уменьшением свободного пробега и при давлении порядка сотен атмосфер однородная структура с тонкими порами становится наиболее выгодной.

Теоретически можно предсказать также влияние пористой структуры катализатора на его селективность   [33].

В случае последовательных реакций диффузионное торможение приводит к уменьшению выхода промежуточного продукта, в то время как в случае параллельных реакций наблюдается рост выхода продукта той реакции, скорость которой уменьшается медленнее с ростом степени превращения.

Некоторые новые интересные возможности регулирования селективности появились благодаря применению кристаллических катализаторов и носителей типа «молекулярных сит». Соотношение между скоростями превращения малых и больших молекул может в этом случае приближаться к соотношению между величинами внутренней и внешней поверхностей, другими словами, может достигать 2-3 порядков.

Таким образом, варьируя только пористую структуру без качественного изменения поверхности катализатора, можно существенно изменять как общую каталитическую активность, отнесенную к единице объема, так и селективность каталитического действия. Такой подход на основе представлений об оптимальной пористой структуре позволил значительно улучшить качество различных промышленных катализаторов.

Менее общими являются рекомендации теории относительно методов получения желаемой пористой структуры. Наиболее удобно регулировать тонкопористую структуру на тех стадиях приготовления катализатора, когда его основные компоненты находятся в коллоидном состоянии. В процессе дегидратации гелей сжатие структуры, которое определяет размер пор, зависит от величины капиллярных сил, действующих на структуру, а также от прочности каркаса геля, противодействующего этим силам. Путем воздействия на оба эти фактора можно в широком диапазоне варьировать размер мелких пор и внутреннюю поверхность катализатора. Если каталитически активный компонент образуется в результате химического превращения исходного вещества, то после его кристаллизации структура тонких пор определяется условиями этого превращения, в то время как объем крупных пор зависит от пористой структуры и размера кристаллитов исходного вещества. Ниже даны рисунки, иллюстрирующие степень возможного изменения размера пор таким способом для силикагеля (рис. 12) и -A1203 (рис. 13).

При регулировании пористой структуры катализатора необходимо учитывать ее влияние на такую в практическом отношении важную характеристику, как механическая прочность. Требования к механической прочности катализаторов очень быстро растут в связи с увеличением интенсивности промышленных каталитических процессов, а также в связи с применением реакторов с псевдоожиженными и движущимися слоями катализатора.

Ребиндером с сотрудниками [34] разработан теоретический подход к проблеме прочности пористых материалов. В первом приближении можно сделать вывод о том, что механическая прочность пористых катализаторов определяется числом контактов между массивными частицами, образующими катализатор, и прочностью этих контактов. С ростом пористости и размеров число контактов на единицу объема уменьшается, что должно приводить к резкому уменьшению механической прочности. Крупные поры могут также способствовать образованию трещин. На рис. 14 показано уменьшение прочности гранул  -A1203 в зависимости от размера пор.

Рис.   14.     Зависимость механической     прочности от размера пор гранул   -A1203

Образование широких пор приводит к сильному ослаблению прочности зерен. Отсюда следует, что нельзя допускать образования пор, размер которых превышает размер,  необходимый для реализации молекулярной диффузии внутри гранул, т. е. который сильно превышал бы длину свободного пробега молекул реагентов.

Другой путь упрочнения гранул катализатора состоит в увеличении прочности индивидуальных контактов в пористой структуре. Ребиндер предполагает, что этот путь возможен через кристаллизацию пересыщенных растворов, как в случае затвердения цемента. При этом очень важно исключить возможность внутренних напряжений, вызываемых сжатием в  процессе   грануляции.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ   ПРОЦЕССОВ   В   РЕАКТОРАХ

Промышленная реализация каталитических процессов требует решения проблемы перехода от лабораторных установок к промышленным реакторам. Скорость собственно химического превращения не зависит от размера реакционной системы. Но протекание химической реакции приводит к изменению состава и температуры реакционной смеси, в результате чего возникают процессы тепло- и массопереноса, интенсивность которых сильно зависит от размера реактора. В результате этого имеет место сложная зависимость химических процессов от размера реактора. Изменение размера реактора может существенным образом влиять одновременно на интенсивность и селективность процесса.

Теория подобия не может быть применена к решению проблемы масштабного перехода для химических процессов из-за несоответствия условий химических и физических составляющих процесса  [35].

В настоящее время для перехода от лабораторных данных к созданию промышленных реакторов для каталитических процессов используется эмпирический метод изучения работы реакторов с постепенным переходом к реакторам все большего размера. Это требует больших затрат денег и времени и, кроме того, не всегда гарантирует оптимальное решение.

Прогресс в вычислительной технике и появление числовых и аналоговых электронных компьютеров открыли новый путь для решения проблемы масштабного перехода для химических процессов, который можно назвать методом математического  моделирования   [36].

При использовании метода математического моделирования необходимо знать кинетические уравнения, описывающие собственно химические превращения без влияния процессов тепло- и массопереноса. Такие уравнения, даже в случае сложных каталитических процессов, могут быть достаточно надежно определены с помощью циркуляционно-дифференциальных методов измерения скоростей реакции [37] (рис. 15). Эти методы позволяют проводить реакцию при практически постоянном составе реакционной смеси и температуры в слое катализатора и определять значения скоростей реакций путем прямого измерения концентрации продуктов (Ср) на выходе из реактора.

Прогресс в теории кинетики сложных обратимых и необратимых каталитических реакций на однородных и неоднородных поверхностях, учитывающей также влияние реагентов на катализатор, позволил нам обобщить экспериментальные данные в форме кинетических уравнений для широкого интервала условий. Объединение этих кинетических уравнений с известными зависимостями для процессов массо- и теплопереноса, а также с граничными и начальными условиями позволяет получить математическое описание процесса.

В зависимости от заданных условий математическое описание может включать простые алгебраические уравнения, а также нелинейные дифференциальные уравнения или дифференциальные уравнения в частных производных. Для сложных реакций математическое описание должно включать в себя уравнения баланса для всех независимо образующихся продуктов и может быть представлено в матричной форме. Решение таких математических описаний позволило нам предсказать все основные характеристики каталитического процесса, протекающего в реакторе любого размера.

Полезная информация для выбора типа реактора и условий реализации процесса может быть получена из качественного анализа свойств решений математического описания. Для экзотермических реакций большое значение имеет вопрос об определении условий устойчивости этих решений [38]. Рассмотрим, например, условия устойчивости для экзотермической реакции, протекающей на поверхности твердого катализатора. Разность температур между катализатором (Т) и реакционной средой (ТR) определяется неравенством

T- <

где С, СR — концентрации реагентов на поверхности катализатора и в газовом потоке; f(C) — уравнение скорости реакции.

Как видно из рис. 16, устойчивый процесс возможен в области низких температур или в области высоких температур, когда скорость реакции определяется скоростью переноса реагента к поверхности катализатора (режим внещней диффузии).

Устойчивый режим не может быть реализован в области промежуточных температур.

Аналогичное ограничение для устойчивости процесса справедливо при наличии разницы между температурой внутри реактора и хладоагента, между температурой в центре и на периферии зерна, центральной и периферийной частей трубок, содержащих катализатор и т. д.

Ограничения, связанные с устойчивостью, справедливы для большинства каталитических процессов в реакторах в целом, если они работают в противопоточном режиме.

На рис. 17 изображен реактор с внутренним теплопереносом для синтеза высших спиртов. Из трех стационарных режимов только режимы I и III являются устойчивыми. Наиболее благоприятный режим II нестабилен, а поэтому практически не осуществим.

Следующие проблемы математического моделирования связаны с задачами оптимизации [39]. Критерий оптимальности зависит от специфических условий поставленной задачи. Для простых реакций это обычно условие максимальной скорости с заданным конечным превращением, в то время как для сложных реакций это максимальный выход наиболее ценного продукта при данной общей скорости реакции. Для решения проблемы оптимизации используются вариационные методы или метод динамического программирования, а также принцип максимума Понтрягина. Я ограничусь несколькими примерами. На рис. 18 показан оптимальный температурный режим для реакции синтеза аммиака. При заданной степени превращения максимальная скорость реакции наблюдается при различной температуре. Чем выше степень превращения, тем ниже оптимальная температура. Оптимальные температурные условия соответствуют непрерывному уменьшению температуры с ростом степени превращения. Проведение процесса в соответствии с этой оптимальной кривой позволяет заметно увеличить эффективность работы реактора в сравнении с изотермическим режимом. Аналогичные результаты были получены также для других обратимых экзотермических реакций (окисление двуокиси серы, пароводяная конверсия окиси углерода и др.).

Оптимальный температурный режим реализуется также для некоторых необратимых реакций. На рис. 19 дана оптимальная кривая, описывающая температурные изменения со степенью превращения для реакции окисления этилена в окись этилена на серебряном катализаторе.

Энергия активации образования окиси этилена ниже, чем энергия активации полного окисления этилена. Оптимальный температурный режим соответствует, таким образом, повышению температуры с увеличением степени превращения. Используя оптимальный режим, можно более чем в два раза увеличить интенсивность процесса по сравнению с изотермическим режимом.

Оптимальные давления реакционной смеси определяются аналогично оптимальным температурам. Пример оптимального давления для реакции дегидрирования бутилена в дивинил при 570°С дан на рис. 20. С ростом степени превращения оптимальное давление уменьшается.

Изменение парциального давления реакционной смеси достигается разбавлением парами воды (рис. 21). В соответствии с найденными оптимальными условиями, такое разбавление должно постепенно возрастать с увеличением степени превращения. Это позволяет существенно увеличить как выход дивинила, так и скорость реакции. Описанные методы могут использоваться для решения более сложных проблем оптимизации каталитических процессов. Здесь я не имею возможности остановиться на этих проблемах более детально.

ВЫВОДЫ

Хотя на данном этапе достижения в катализе, как и в других областях химии, в значительной мере определяются экспериментальными исследованиями, нет сомнения в том, что ведущая роль в постановке этих экспериментов принадлежит теории, важность которой все более возрастает. Что касается проблемы подбора катализаторов, рекомендации теории здесь пока сводятся к довольно  общим  указаниям перспективных на правлений, однако и в этой области появляются более надежные методы предсказания каталитического действия для определенных групп катализаторов. Я уверен, что в последующие несколько лет число теоретических обобщений будет быстро возрастать, и их роль в поиске новых катализаторов будет становиться все более заметной.

В области приготовления катализаторов теория открывает широкие возможности совершенствования катализаторов данного состава, и, как мне представляется, эти возможности еще полностью не реализованы.

Наконец, глубокие теоретические исследования кинетики каталитических реакций составляют основу математического моделирования каталитических процессов, которое упрощает переход от лабораторных исследований к созданию промышленных реакторов, а также дает возможность выбора оптимальных условий для осуществления процессов.

Я надеюсь, что этот конгресс будет способствовать быстрому развитию теории катализа во всех указанных направлениях.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Heinemann H.//Actes II congress Internationale de catalyse, Paris, I960.— P.— 1961.—V.   1.—P.   129.

2.  Менделеев Д. И. Основы химии. 13-е изд.— М.— Л., 1947.— Т. 1.— С. 8.

3.  Weisz P. B.//Adv. Gatal.— 1962.— V. 13.— P. 7.

4.  Рогинский С. 3.//Проблемы кинетики и катализа.— 1957.— Т. 8.— С. 81.

5.  Ройтер В. А. Введение в теорию кинетики и катализа.— Киев: Изд-во АН УССР, 1962.—С.  81.

6.  Ostwald W.//J. Prakt. Chem.— 1884.— Bd 30.— S. 93; 1886.—Bd 32.—S. 300; Z. Phys. Chem.—1888.—Bd 2.—S. 36, 270.

7.  Bronsted J. N.//Chem. Rev.— 1928.— V. 5.— P. 231.

8.  Evans M. G., Polanyi M.//Trans. Faraday Soc— 1938.— V. 34.— P. 1.

9.  Темкин М. И.//Журн. физ. химии.—1940.—Т.  14.—С. 1153; 1941.—Т. 15.— С.   296.

10.  Semenov N. N. Some problems of chemical kinetics and reactivity.— Princeton — New York: Princeton Univ.

Press, 1950.

11.  Баландин А. А.//Журн. общей химии.— 1946.— Т.  16.— С. 793.

12.  Дзисько  В. А.//Кинетика и катализ.—1962.—Т.  3.—С.  728—734.

13.  Гельбштейн А. И., Щеглова Г. Г., Хоменко А. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т.  4.—С.   625.

14.  Makishima S., Ioneda J., Saito J.//Actes II congress Internationale de catalyse, Paris,  I960.—P.—1961.—V.

1.—P.  617.

15.   Sachtler W., Fahrenfort J.//Actes II congress Internationale de   catalyse, Paris, I960.—P.—1961.—V.   1.—P.

831.

16. Ройтер В. А., Голодец Г. И.//Укр. хим. журн.— 1963.— Т. 29.— С. 667.

17.  Tanaka К., Tamaru K.//J. Catal.— 1963.— V. 2.— P. 366.

18.  Поповский В. В., Боресков Г. К.//Проблемы кинетики и катализа.— I960.— Т.   10.—С.   67.

19.  Авдеенко М. А., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Проблемы кинетики и катализа.- 1957.-Т.   9.-С.   61.

20.  Дзисяк А. П., Боресков Г. К., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т.  3.—С.  81.

21.  Боресков Г. К., Дзисяк А. П., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4.- С. 388.

22.  Volkenstein Th.//Adv. Catal.— I960.— V. 12.— P. 189.

23.  Germain   J.  E.//Catalyse heterogene.— Paris,   1959.

24.  Hauffe K.//Adv. Catal.— 1957.— V. 9.— P. 187; Angew. Chem.— 1955.— Bd 67.— S. 189.

25.  Garner W. E.//Adv. Catal.— 1957.— V. 9.— P. 169.

26.   Stone F. S.//Adv. Catal.— 1962.— V.-18.— P. 1.

27.  Дзисяк А. П., Боресков Г. К., Касаткина Л. А., Кочурихин В. Е.//Кинетика и катализ.—1961.—Т. 2,—С.

386, 727.-

28.  Сазонова И. С, Хохлова Т. П., Сушенкова Г. М«, Кейер Н. П.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т. 3.— С. 751; Михайлова И. Л., Сазонова И. С, Кейер Н. П.// //Кинетика и катализ.—1964.—Т. 5.—G. 1086.

29.  Dowden D. A., Wells D.//Actes II congress Internationale de catalyse, Paris,41960. P.-1961.—V. 2.-P. 1499.

30.  Кейер Н. П. и др. //Докл. АН СССР.— 1964.

31.  Коутецкий Я.//Кинетика и катализ.— 1961,— Т. 2.— С. 319; Angew. Chem.— 1964.—Bd  76.—S.  365.

32.  Боресков Г. К.//Проблемы кинетики и катализа.— 1964,— Т. 6.— С. 404.

33.  Боресков Г. К., Дзисько В. А., Борисова М. С.//Журн. физ. химии,— 1954.— Т.  28.— С.   1055.

34.  Рединберг П.  А.,  Щукин Е. Д.,  Марголис  Л.  Я.//Докл. АН  СССР.— 1964.—Т.   154.— С.  695.

35.  Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Вестн. АН СССР.— 1961.— Т. 9.— С. 29.

36.  Boreskov G. К., Slinko M.G.//Chem. Eng. Sci.— 1961.— V. 14.— P. 259.

37.  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т. 3.— С. 470.

38.  Слинько М. Г.//Кинетика и катализ.— I960.— Т. 1.— С. 153; 1962.— Т. 3.—С. 481.

39.  Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Хим. пром-сть.— 1964.— С. 22; Боресков Г. К.// //Вести. АН СССР.-

1964.— Т. 5.— С. 47.

4. РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕНОСА В  ГЕТЕРОГЕННОМ  КАТАЛИЗЕ

[Пористая структура катализаторов  и процессы переноса

в гетерогенном катализе:

IV Международный конгресс по катализу.

Симпозиум 3.— Новосибирск, 1970.— С. 5—15]

В своем вступительном докладе я попытаюсь сформулировать некоторые вопросы, обсуждение которых на симпозиуме мне кажется особенно интересным. Моя задача в значительной степени облегчается блестящей лекцией проф. де Бура на первом заседании Конгресса в Москве, которую с полным основанием можно рассматривать как вступление к Новосибирскому симпозиуму.

Прошедший в Москве IV Международный конгресс по катализу был посвящен вопросам предвидения каталитического действия, т. е. выявлению зависимостей удельной каталитической активности от химического состава катализатора. Это, несомненно, важнейшая часть задачи создания практически ценного катализатора. Для оценки промышленных катализаторов важна каталитическая активность, отнесенная к единице объема катализатора. Объемная активность зависит как от удельной каталитической активности, так и от величины поверхности активного компонента в единице объема катализатора и от его пористой структуры, определяющей интенсивность процессов переноса реагирующих веществ и тепла внутри зерен катализатора. Эти характеристики определяются условиями приготовления и могут в весьма значительной степени изменять объемную активность и, что особенно важно, селективность катализатора. Очень важно поэтому при разработке новых катализаторов уметь заранее определить наиболее выгодную для проведения заданной реакции пористую структуру и величину внутренней поверхности. Обсуждение научных вопросов, связанных с решением этой задачи, и является целью данного симпозиума.

На протекание процессов гетерогенного катализа могут оказывать влияние процессы переноса реагирующих веществ, продуктов и тепла между потоком реакционной смеси и наружной поверхностью зерен катализатора (процессы внешнего переноса) и перенос веществ и тепла внутри пористых зерен катализатора (процессы внутреннего переноса).

Если процессы внешнего переноса необходимо учитывать лишь для ограниченной группы реакций, то внутренний перенос оказывает существенное влияние на работу большей части промышленных катализаторов. Процессы внутреннего переноса наряду с кинетическими закономерностями реакции определяют оптимальную пористую структуру катализаторов. На этом основании мы и решили ограничить тематику симпозиума рассмотрением процессов внутреннего переноса и их влияния на протекание каталитических реакций.

Хотя основные закономерности процессов внутреннего переноса известны и несложны, выявление их влияния на протекание реакций гетерогенного катализа требует экспериментального и теоретического изучения ряда вопросов.  Важнейшими из них являются:

1.  Исследование пористой структуры зерен катализатора.

2.  Определение коэффициентов диффузии реагирующих веществ и продуктов внутри  зерен.

3.  Определение температурного градиента по зерну катализатора и его  влияния  на  скорость  и  селективность   каталитического  процесса.

4.  Выявление кинетических закономерностей протекания каталитических реакций при наложении процессов внутреннего переноса в зависимости от формы исходного кинетического уравнения, обратимости и возможности   побочных   и   последовательных   реакций.

ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА КАТАЛИЗАТОРОВ

Раньше предполагали, что внутренняя поверхность пористых катализаторов образована цилиндрическими капиллярами, пронизывающими зерна катализатора. Электронно-микроскопические исследования показали, что ближе к действительности представление о пористой структуре, слагаемой первичными частицами, связанными между собой в местах контакта (рис. 1). Форма частиц, особенно в случае кристаллических катализаторов, может существенно отличаться от сферической, а их размеры колебаться в широких пределах. В дальнейшем мы часто будем пользоваться несколько идеализированной моделью монодисперсной пористой структуры, образованной беспорядочно расположенными первичными частицами сферической формы и одинакового размера. Большое практическое значение имеет также и бидисперсная пористая структура, слагаемая вторичными частицами, состоящими из плотных первичных частиц (рис. 2).

Для протекания каталитической реакции существенны общий объем пор, распределение этого объема по порам различного размера, форма пор и, наконец, распределение пор различного размера в пространстве. Так, для протекания каталитической реакции очень важно, сообщаются ли поры данного размера непосредственно с наружной поверхностью зерен или через поры другого размера, имеет ли место изменение свободного сечения пор и т. п. Для получения этой информации необходимо использовать комплексно ряд методов исследования пористой структуры: ртутную порометрию, капиллярную конденсацию, газовую проницаемость и

импульсную технику.

При этом удается избежать ошибок, свойственных отдельным методам. Так, например, метод вдавливания ртути не позволяет обнаружить крупные поры, если они сообщаются с наружной поверхностью только через тонкие поры. Очень важно сопоставить результаты, получаемые различными методами, найти наиболее рациональное сочетание различных методов и наиболее удобные приемы обработки их результатов,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   КОЭФФИЦИЕНТОВ  ДИФФУЗИИ

Перенос реагирующих веществ и продуктов реакции внутри пористых зерен катализатора осуществляется только путем диффузии. Неравномерный и обычно небольшой размер пор чрезвычайно усложняет численный расчет коэффициента диффузии. Если размер пор превышает среднюю длину свободного пробега диффундирующих молекул, то перенос подчиняется законам молекулярной диффузии и коэффициент диффузии не зависит от размера пор. В случае же тонких пор, меньших длины свободного пробега, перенос подчиняется закону Кнудсена и коэффициент диффузии пропорционален размеру пор. Переход в область Кнудсена сопровождается, таким образом, значительным снижением скорости переноса реагирующих веществ.

Численный расчет коэффициентов диффузии усложняется наличием довольно широкой промежуточной области, а также влиянием на скорость диффузии адсорбции, подробно рассмотренной в упомянутой лекции проф. де Бура. Хотя адсорбция и увеличивает время прохождения реагирующих молекул вещества через поры, в условиях стационарности она не влияет ва величину диффузионного потока в свободном сечении поры. Более существенным может быть влияние поверхностной диффузии. Проф. де Бур полагает, что для очень тонких пор поверхностная диффузия может быть превалирующей. Обсуждение этого вопроса было бы очень полезным, хотя экспериментальных данных пока получено мало.

Коэффициенты диффузии, вычисленные из экспериментальных данных по степени использования внутренней поверхности катализаторов, часто оказываются значительно ниже рассчитанных по известным уравнениям для молекулярной и кнудсеновской диффузий. Это может быть связано с искривлением пути диффузии или местными изменениями площади  свободного   сечения.

В случае неоднородной пористой структуры некоторые авторы рекомендуют пользоваться усредненным, эффективным коэффициентом диффузии. Лишь в отдельных случаях этот прием может быть полезным, так как протекание каталитической реакции в зерне неоднородной структуры нельзя свести к квазигомогенной задаче, характеризуя перенос одним коэффициентом.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ  В  ЗЕРНАХ  КАТАЛИЗАТОРА

Перенос тепла внутри зерен катализатора осуществляется через теплопроводность реакционной смеси в порах катализатора и твердого каркаса зерен. Вследствие относительно высокой теплопроводности твердого вещества катализатора эффективная теплопроводность зерен катализаторов обычно на порядок выше теплопроводности газообразной реакционной смеси, и соотношение градиентов температуры и концентрации реагирующего вещества внутри зерна катализатора всегда много меньше, чем в реакционной смеси у наружной поверхности зерен. Поэтому для большинства каталитических процессов градиент температур по зерну невелик и его влияние на скорость реакции может не учитываться. Однако для некоторых экзотермических реакций, характеризующихся высокой скоростью, большим тепловым эффектом и значительной энергией активации, перенос тепла внутри зерна может оказать существенное влияние на течение процесса. В дальнейшем будут рассмотрены условия, когда неравномерность температуры до зерну должна учитываться.

ВЛИЯНИЕ   ПЕРЕНОСА РЕАГИРУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  И  ПРОДУКТОВ НА   ПРОТЕКАНИЕ   КАТАЛИТИЧЕСКОЙ   РЕАКЦИИ В ПОРИСТЫХ ЗЕРНАХ

Рассмотрим сначала более простой и распространенный вариант, когда изменение температуры по зерну катализатора невелико и его влияние может не учитываться. В этом случае концентрации реагирующих веществ по мере удаления от наружной поверхности зерна уменьшаются, концентрации продуктов возрастают и скорость реакций всегда меньше, чем в отсутствие влияния внутреннего переноса.

Для однородной пористой структуры, слагаемой из частиц радиуса г со свободным объемом е, внутренняя поверхность, отнесенная к единице объема зерна катализатора:

S =                               (1)

С целью обобщения на частицы неправильной формы удобно ввести гидравлический радиус , равный отношению площади свободного сечения зерна к периметру этого сечения. При беспорядочной  упаковке частиц   это отношение совпадает с отношением свободного объема к внутренней поверхности:

и S=

Скорость каталитической реакции, отнесенная к единице объема зерна катализатора:

W=a(c)= a(c)       (2)

Здесь а(с) — скорость реакции, отнесенная к единице поверхности катализатора (удельная каталитическая активность);  -  степень использования внутренней поверхности.

Последняя величина тем меньше, чем больше падение концентрации реагирующего вещества внутри зерна катализатора, и определяется соотношением скорости реакции и скорости внутренней диффузии.

Анализ уравнения баланса реагирующего вещества при условии стационарности показывает, что градиент концентрации реагирующего вещества внутри зерна, а следовательно, и степень использования внутренней поверхности определяются величиной безразмерного параметра

(3)

Здесь L - параметр, определяющий размер зерна, который удобна выражать как объем, приходящийся на единицу наружной поверхности; D - коэффициент диффузии; СП - концентрация реагирующего вещества  у наружной поверхности  зерна.

При малых значениях W (<0,5) внутренний перенос не оказывает заметного влияния на скорость каталитической реакции (область химической кинетики). При W > 2,5 концентрация реагирующего вещества внутри зерна становится настолько малой, что скоростью реакции в средней части зерна можно пренебречь и считать, что реакция практически полностью осуществляется в слое определенной толщины, примыкающем к наружной поверхности зерна (область внутренней диффузии). В этом случае наблюдаемая скорость реакции приблизительно пропорциональна наружной поверхности зерна. При промежуточных значениях Y концентрация реагирующего вещества в глубине зерна уменьшается, но сохраняет в центре зерна конечное значение (переходная область). На рис. 3 представлен характер изменения скорости реакции, отнесенной к единице объема зерна, от значения параметра W.

Значения параметра W могут быть оценены расчетным путем, если известна удельная активность катализатора. Наибольшая возможность ошибки связана с оценкой коэффициента диффузии. Действительно, значения коэффициента диффузии и параметра надежнее всего можно определить из зависимости скорости реакции от крупности зерен катализатора. Если GII - скорость реакции, измеренная в области внутренней диффузии и отнесенная к единице наружной поверхности зерна, a G0 - скорость реакции в кинетической области, отнесенная к единице объема зерна, то

Здесь Р(1) — коэффициент, зависящий от порядка реакции п. При n=1 Р(1) = 1; при п = 2 Р(1)= 2/3; при п = О Р(1) = 2. Степень использования внутренней поверхности однозначно определяется величиной критерия W. В области внутренней диффузии степень использования внутренней поверхности приблизительно обратно пропорциональна W и скорость реакции, согласно уравнению (2), может быть выражена  так:

(4)

Для выбора оптимальной пористой структуры наибольший интерес представляет зависимость скорости реакции от свободного объема и размера пор. Для однородной пористой структуры в области химической кинетики, согласно (2), скорость реакции пропорциональна доле свободного объема и обратно пропорциональна гидравлическому радиусу пор:

W~   ~                                (5)

В области внутренней диффузии зависимость от размера пор определяется характером диффузии. При молекулярной диффузии (р > длины свободного пробега) коэффициент диффузии не зависит от р, при кнудсеновской же диффузии (р <С длины свободного пробега) D прямо пропорционально р. В соответствии с этим при молекулярной диффузии

W~ (6)

а при кнудсеновской диффузии скорость реакции пропорциональна 8 и не зависит от размера частиц, слагающих пористую структуру.

На рис. 4 представлена зависимость активности катализатора от размера частиц. По оси абсцисс отложен обратный радиус частиц, а по оси ординат - скорость реакции, отнесенная к единице объема зерен. Расчет проведен для катализатора со средней удельной активностью. Кружки означают критические значения критерия W; ниже располагается область химической кинетики, выше область внутренней диффузии.

Треугольники разделяют область внутренней диффузии на часть, где преобладает молекулярная диффузия, и часть, где диффузия подчиняется закону Кнудсена. Указанная граница соответствует проведению реакции при атмосферном давлении.

Как видно из рисунка, каталитическая активность быстро возрастает с уменьшением размера частиц только в области крупных частиц до достижения области внутренней диффузии, после чего рост активности замедляется, а после приближения величины гидравлического радиуса к длине свободного пробега и вовсе прекращается. Следует отметить, что активность перестает возрастать в области сравнительно крупных частиц, примерно в сто раз превышающих минимально возможный размер. Таким образом, диффузионное торможение не позволяет в полной мере использовать для повышения каталитической активности возможности увеличения внутренней поверхности путем уменьшения размера частиц.

Значительное повышение активности по сравнению с предельной, представленной на рис. 4, может быть достигнуто при переходе к бидисперсным структурам, слагаемым из мелких плотных частиц радиуса r1г соединенных во вторичные пористые частицы радиуса r2. Преимущества такой структуры заключается в том, что степень использования внутренней поверхности вторичных частиц близка к единице, так как их размер очень мал, на три-четыре порядка меньше обычного размера зерен промышленных катализаторов. Хуже обстоит дело с использованием внутренней поверхности всего зерна, определяемой отношением скорости реакции, отнесенной к единице поверхности вторичных частиц, к скорости диффузии. Выигрыш по сравнению с монодисперсной структурой достигается благодаря молекулярному характеру диффузии в крупных каналах между вторичными частицами. Для этого размер вторичных частиц должен быть достаточно большим, чтобы гидравлический радиус каналов между ними превышал длину свободного пробега диффундирующих молекул,  т. е. при атмосферном давлении составлял несколько тысяч ангстрем. В действительности создание столь мелких вторичных частиц затруднительно и не обязательно, обычно вторичные частицы достигают 1-10 мк. Но даже и при этом размере степень использования внутренней поверхности вторичных частиц оказывается практически полной даже для наиболее активных катализаторов.

Интересно оценить соотношение скоростей каталитической реакции для катализаторов бидисперсной и монодисперсной структуры при одинаковом размере первичных частиц и зерен катализатора, если в обоих случаях процесс протекает в области внутренней диффузии.

Скорость реакции в катализаторе бидисперсной структуры

Здесь и далее D1, 1 и 1 — коэффициент диффузии, доля свободного объема и гидравлический радиус для пор между первичными частицами; D2, 2и 2 — те же величины для пор между вторичными   частицами;

W=a(с)

где W — скорость реакции, отнесенная к единице наружной поверхности вторичных  частиц.

Соотношение между коэффициентами молекулярной и кнудсеновской диффузий при атмосферном давлении и минимальной величине первичных частиц составляет в зависимости от температуры от 50 до 100. Наиболее выгодная доля свободного объема между вторичными частицами, как следует из найденного соотношения скоростей, - 0,5. Скорость реакции при переходе к бидисперсной структуре может увеличиваться поэтому в 5-8 раз. Выбор оптимальной структуры открывает таким образом значительные возможности для повышения активности промышленных катализаторов. При увеличении давления эффективность использования бидисперсной структуры снижается вследствие уменьшения D2 и при давлении в несколько десятков атмосфер наиболее выгодной является однородная пористая структура с гидравлическим радиусом пор, близким к длине свободного пробега. Из выражения (7) также следует, что эффективность бидисперсных структур не зависит от размера вторичных частиц, если только они обеспечивают молекулярную диффузию. Поскольку с увеличением размера этих частиц снижается механическая прочность, их не следует  делать крупнее нескольких микрон.

Пористая структура катализатора оказывает влияние не только на скорость, но и на избирательность процесса. Если побочная реакция представляет собой параллельное превращение исходного вещества, то избирательность зависит от формы кинетических закономерностей обеих реакций. Диффузионное торможение в большей степени снижает скорость той из параллельных реакций, скорость которой быстрее уменьшается с ростом глубины превращения. Так, например, если основная реакция первого порядка, а вредная побочная реакция второго, то при наложении диффузионного торможения наряду с уменьшением общей скорости будет возрастать избирательность. Если же порядок побочной реакции в отношении основного реагирующего вещества меньше, чем порядок главной реакции, то избирательность уменьшится.

В практике часто имеют место последовательные реакции, когда полезный продукт является промежуточным и может испытывать дальнейшее превращение с образованием менее ценных веществ. В этом случае диффузионное торможение всегда снижает избирательность. Если соотношения скоростей реакции и диффузии для реакций образования и последующего превращения продукта одинаковы, то избирательность при достижении области внутренней диффузии снижается в два раза и при дальнейшем увеличении критерия W сохраняется постоянной (рис. 5). Снижение избирательности наблюдается и в том случае, когда скорость первичной реакции значительно превышает скорость последующего превращения продукта. На рис. 6 представлено влияние диффузии для случая, когда обе реакции протекают по первому порядку и константа скорости первой в сто раз превышает константу второй. Переход из кинетической области в область внутренней диффузии снижает избирательность с 0,96 до 0,90 и увеличивает время достижения максимального выхода. С помощью современной вычислительной техники не представляет труда определить влияние внутренней диффузии на выход полезного продукта для любых кинетических уравнений обеих реакций.

Рис. 5. Влияние на избирательность последовательных

реакций в отношении промежуточного продукта

при равенстве параметров  для обеих реакций.

Интересна задача выбора оптимальной пористой структуры, обеспечивающей максимальную скорость реакции при заданных избирательности, удельной каталитической активности и крупности зерен. В случае однородной пористой структуры задача решается однозначно - заданным условиям отвечает вполне определенный гидравлический радиус пор. Интересно, что в этом случае увеличение удельной каталитической активности не приводит к росту активности единицы объема катализатора, так как для сохранения заданной избирательности критерий диффузионного влияния   должен остаться неизменным и в соответствии с увеличением а(с) должен увеличиваться и гидравлический радиус.

Рис, 6. Влияние Y на избирательность

последовательных реакций в отношении

промежуточного   продукта для случая, когда

константа скорости первой реакции в 100

раз превышает константу скорости   второй   реакции.

Переход к бидисперсным структурам и в этом случае приносит существенную пользу, так как позволяет при заданной активности увеличивать избирательность или при заданной избирательности существенно повышать активность единицы объема катализатора.

Активность катализатора бидисперсной структуры при равной избирательности в   (  0,5

раз превышает активность катализатоpa однороднопористой структуры.

ВЛИЯНИЕ  ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ВНУТРИ ЗЕРНА

Если перенос тепла внутри зерна катализатора осуществляется не настолько быстро, чтобы можно было пренебречь изменением температуры в объеме зерна, то расчет значительно усложняется. Необходимо дополнить уравнение материального, баланса уравнением теплового баланса. В  простейшем случае  пористой пластинки  катализатора  толщиной  2l эти уравнения могут быть представлены в следующей безразмерной форме:

Граничные условия:

E- энергия активации; Tn - температура поверхности зерна; f(x)- функциональная зависимость скорости реакции от безразмерной концентрации реагирующего вещества; ад - адиабатический разогрев; Cv - теплоемкость реакционной смеси; эф эффективный коэффициент теплопроводности зерна катализатора.

Решение системы этих уравнений проведено в Институте катализа М. Г.Слинько и В. С. Бесковым путем перехода к нестационарной задаче с последующим решением системы конечно-разностных уравнений. Для численного  счета  применялась  неявная  схема   сеточного метода.

Изменение концентрации реагирующего вещества и температуры внутри зерна в рассматриваемом случае зависит не только от , но и от двух дополнительных безразмерных параметров:

b =   и  =>ад

Анализ решений системы уравнений показывает, что при достаточно большом значении параметра  число стационарных режимов может быть больше одного. Это видно из рис. 7, где представлены расчетные значения безразмерной температуры в центре зерна в зависимости от параметра  при различных значениях параметра . Расчет проведен для реакции первого порядка и при b = 0.

Если  < 4,5, при всех Y существует только одно решение. При  > 4,5 возможны в определенных интервалах значений ¥ три решения, из которых два крайние устойчивы. Так, например, при  = 6 и при  < 0,14 существует только одно решение, отвечающее очень малым перегревам центра зерна по сравнению с поверхностью. При  > 0,21 также возможно только одно решение, но оно отвечает высокой температуре в центре зерна, близкой к температуре адиабатического разогрева. При значениях же 0,14 < < 0,21 существует три решения, из которых среднее неустойчиво. Из двух устойчивых решений одно отвечает малому разогреву центра зерна по сравнению с наружной поверхностью, а второе - большому разогреву,  близкому к максимальному.

Значения  > 4,5 для промышленных процессов, по-видимому, довольно редки и достигаются только для сильно экзотермических реакций при высоких концентрациях реагирующего вещества. Но и в области единственного решения большие значения   могут приводить к значительному повышению температуры внутренних частей зерен катализатора.

Для экзотермических реакций недостаточно быстрый перенос тепла внутри зерна приводит к перегреву внутренних частей и скорость реакции в глубине зерна даже при значительном падении концентрации реагирующего вещества может возрасти и «степень использования внутренней поверхности» может даже стать больше единицы.

При эндотермических реакциях температура внутри зерна снижается и «степень использования внутренней поверхности» может только уменьшаться от недостаточной теплопроводности зерна. На рис. 8 приведены результаты расчета степени использования внутренней поверхности в зависимости от значений параметров  и . При больших значениях  перегрев поверхности и повышение степени использования могут быть очень большими. При  < < 0,5 учет неизотермичности приводит к изменению скорости реакции меньше чем на 10% и может не учитываться. Это условие выполняется для большей части промышленных каталитических процессов.

Для простых экзотермических реакций выгодна малая величина эффективного коэффициента теплопроводности, так как благодаря перегреву увеличивается скорость процесса. В случае сложных реакций, когда в результате последовательных или побочных реакций могут образовываться менее ценные продукты, уменьшение эффективной теплопроводности выгодно в том случае, когда энергия активации образования основного ценного продукта больше энергии активации вредных побочных реакций. В случае эндотермических простых реакций и сложных реакций, для которых энергия активации основной реакции меньше энергии активации вредных реакций, выгодно увеличивать эффективную теплопроводность зерен катализатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как следует из изложенного, процессы переноса вещества и тепла могут оказывать сильное влияние на протекание каталитических реакций. В соответствии с этим изменение величины внутренней поверхности и пористой структуры является очень важным фактором регулирования свойств катализаторов в отношении как общей активности, так и селективности. Теоретические основы расчета влияния процессов переноса и определения оптимальной пористой структуры развиты в общих чертах, но для практического использования необходимо распространить их на реакции с более сложной кинетикой. Интересные особенности возникают для обратимых реакций, на скорость которых процессы переноса оказывают влияние даже вблизи   равновесия.

Наиболее трудной проблемой, по-видимому, является оценка коэффициентов диффузии. Совершенно недостаточно исследована роль поверхностной диффузии.

Обязательным условием для возможности расчетов влияния процессов переноса является полное количественное описание пористой структуры катализаторов. Мы располагаем сейчас широким набором методов ее исследования, но необходим подробный анализ их возможностей путем сопоставления результатов, получаемых для разного типа структур. Необходимо дальнейшее развитие расчетных методов, учитывающих влияние на протекание каталитических реакций как переноса вещества, так и тепла, а также оценка значений эффективного коэффициента теплопроводности для различных катализаторов.

Наконец, крайне важно сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными по степени использования внутренней поверхности и изменению селективности для катализаторов различной структуры и реакций, характеризуемых разными кинетическими закономерностями.

Я надеюсь, что обсуждение всех этих вопросов на нашем симпозиуме поможет развитию этой области катализа, крайне важной как для производства и совершенствования промышленных катализаторов, так и для правильного исследования их свойств.

5.  НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

[Катализаторы и каталитические процессы.

Сб.  научн. тр.— Новосибирск, 1977.— С. 29—56]

Работы по изысканию и усовершенствованию катализаторов ведутся во всех развитых странах с большой интенсивностью и в широких масштабах. Это определяется ведущей ролью катализа в осуществлении химических превращений в промышленности и влиянием качества катализаторов на важнейшие показатели работы промышленных установок.

Основным фактором, определяющим каталитические свойства, несомненно является химический состав. Однако и при сохранении одинаковым химического состава каталитические характеристики в зависимости от способа и условий приготовления могут изменяться в весьма широких пределах, вследствие изменения природы взаимодействия составных частей катализатора, дисперсности, пористой структуры, кристаллохимических изменений и других факторов, существенно влияющих на протекание каталитических реакций.

Оценка каталитических свойств катализатора в отношении определенной реакции характеризуется следующими показателями:

1. Каталитическая активность, определяемая количеством вещества, реагирующим в единице объема катализатора в единицу времени в заданных условиях.

2.  Селективность, характеризуемая отношением скорости образования требуемого продукта к общей скорости превращения исходного вещества при определенном составе реакционной смеси и температуре.

3.   Устойчивость (термическая, к действию ядов, к длительности работы).

4.  Механическая прочность.

5.  Гидродинамические характеристики, определяемые размером, формой и плотностью зерен катализатора.

Задача теории приготовления катализаторов заключается в том, чтобы выявить:

1) от каких свойств катализатора, кроме химического состава, зависят эти основные характеристики;

2) каковы оптимальные значения этих свойств или, точнее, оптимальное сочетание значений этих свойств, определяющее высокое качество катализатора для заданной реакции;

3) какими средствами в процессе приготовления катализаторов можно варьировать эти свойства для достижения их оптимальных значений.

В соответствии с этим рассмотрим прежде всего основные свойства катализаторов, от которых зависят их каталитические характеристики.

Говоря о катализаторах определенного химического состава, мы не учитываем небольших примесей, которые могут влиять на каталитические свойства и количество которых зависит от способа приготовления.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРОВ

В случае простых реакций, протекающих на активных участках катализатора одного типа, каталитическую активность можно выразить произведением трех величин:

W = A*S*.                                            (1)

где А - удельная каталитическая активность, отнесенная к единице поверхности катализатора; S -полная поверхность катализатора в единице объема и  - степень использования внутренней поверхности, равная отношению действительной скорости реакции к той, которая отвечала бы концентрациям всех компонентов у поверхности и температуре поверхности катализатора таким же, как и в объеме реакционной смеси.

Для однофазных катализаторов с однородным химическим составом поверхности удельная каталитическая активность (УКА) в основном определяется химическим составом катализатора, т. е. для катализаторов постоянного химического состава приблизительно одинакова. Это правило, сформулированное мною в 1953 г. [1], оказалось справедливым для большого числа металлических и окисных катализаторов. Вместе с тем наблюдались и отдельные отклонения. Так, Будар [2], исследуя металлические катализаторы, подтвердил это правило для многих реакций, но для некоторых, названных им структурно чувствительными, обнаружил зависимость УКА от дисперсности и природы носителя. Некоторые причины возможных отклонений от правила постоянства УКА были указаны при его первоначальной формулировке. Так, это может быть различие в кристаллических модификациях. Ярким примером является высокая УКА в отношении некоторых реакций y-A1203 и практически полная инертность α-модификации (корунда). Правда, здесь трудно утверждать, что различие только в кристаллической структуре, имеет место и химическое различие,  так как -окись алюминия стабильна только при определенном покрытии поверхности гидроксилами и превращение в α-модификацию связано с удалением этих остатков воды. Во всяком случае постоянство УКА справедливо лишь для одинаковых кристаллографических модификаций.

Вторая возможность изменения УКА связана с различием каталитических свойств разных граней кристаллов. Это было обнаружено Гватми и сотр. [3] и в дальнейшем подтверждено исследованиями, выполненными с помощью электронного проектора. Саморджи и сотр. [4] показали методами LEED и электронной спектроскопии особое значение для некоторых процессов хемосорбции и катализа высокоиндексных (ступенчатых) граней. Несомненно, что разные грани могут обладать различными каталитическими свойствами, во всяком случае для металлических катализаторов. Тем не менее для приготовления катализаторов это обстоятельство вряд ли имеет существенное практическое значение, так как очень трудно добиться и сохранить преимущественное развитие отдельных граней. Даже если бы это удалось, то в процессе каталитической реакции при повышенных температурах неизбежна перекристаллизация, направленная в сторону снижения свободной поверхностной энергии. По-видимому, в реальных катализаторах соотношение поверхностей отдельных граней меняется не очень значительно, и хотя активность граней отличается существенно, практические катализаторы не могут вследствие этого сильно различаться по УКА.

Одно время очень большое значение для величины УКА придавалось концентрации различных кристаллографических мест кристаллов (ребра, углы) и всякого рода дислокаций. Это вызывало большое число исследований, часто приводивших к противоположным результатам. По-видимому, для каталитических реакций, протекающих при повышенных температурах в условиях достаточно быстрого взаимодействия реактантов с катализатором, геометрические дислокации не оказывают существенного влияния на УКА, так как конечное, стационарное состояние катализатора будет одинаковым независимо от исходного [5]. Не исключено, однако, что для каталитических процессов, осуществляемых в мягких условиях, первоначальные нарушения могут длительно сохраняться и оказывать влияние на УКА.

Тот же вывод можно сделать и в отношении химических нарушений, например, нарушения стехиометрии при сохранении кристаллографической структуры. Так, для многих бинарных соединений - окислов, сульфидов - изменение соотношения компонентов существенно изменяет их каталитические свойства в отношении реакций окисления. Это влияние может иметь практическое значение только в мягких условиях проведения реакции, так как в жестких условиях, при повышенных температурах, состав катализатора под влиянием реакционной смеси придет к определенному, стационарному значению независимо от первоначального, и соответственно этому одинаковыми будут и значения УКА.

Из сказанного можно заключить, что для каталитических реакций, осуществляемых при повышенных температурах, что соответствует условиям большинства промышленных каталитических процессов, УКА можно приближенно считать постоянной. Для низкотемпературных каталитических реакций, протекающих обычно по слитному механизму, рассмотренные выше факторы могут иметь существенное значение и должны учитываться при поисках оптимальных условий приготовления.

Изложенное справедливо и для некоторых двухфазных катализаторов, если каталитические свойства фаз существенно различаются, например, при нанесении активного компонента в форме отдельной фазы на инертный носитель. В этом случае в уравнение (1) должны входить УКА и поверхность только активного компонента.

Много сложнее обстоит дело, если активный компонент распределяется в объеме или по поверхности носителя, не образуя отдельной фазы. Это имеет место при приготовлении катализаторов на основе кристаллических цеолитов путем введения в их состав катионов переходных металлов или для катализаторов, представляющих собой твердые растворы активных ионов в инертных матрицах. В этих системах каталитическая активность, отнесенная к одному атому активного компонента, доступного для реагирующих веществ (АКА), не одинакова, может изменяться в широких пределах в зависимости от природы и координации окружающих частиц, возможности электронного взаимодействия с ионами той же природы, образования кластеров и других факторов. Так, в случае цеолитов изолированные катионы переходных металлов обладают резко пониженной АКА в отношении окислительно-восстановительных реакций по сравнению с катионами окислов, что связано с высокой ионностью связи катион - кислород каркаса цеолита. Введение металлов в форме ассоциированных, многоядерных ионов приводит к образованию после дегидратации кластеров с кислородными мостиками и значительному, на несколько порядков, увеличению активности (рис. 1) [6]. Значительные изменения АКА ионов переходных металлов в зависимости от координации и окружения наблюдаются и для твердых растворов [7]. Эти изменения, которые качественно в большинстве случаев можно предвидеть, должны исследоваться и учитываться при разработке способа приготовления катализаторов данного типа.

Для ряда многокомпонентных катализаторов каталитические свойства определяются образованием определенного химического соединения. Так, активным компонентом ванадиевых катализаторов окисления S02 являются полисульфованадаты щелочных металлов, покрывающие в форме жидкой пленки поверхность носителя, активность железомолибденовых катализаторов окисления метанола в формальдегид определяется образованием твердого раствора избыточной Мо03 в молибдате железа (рис. 2) [8]. Естественно, что условия приготовления должны обеспечивать полноту реакции компонентов с образованием указанных активных соединений.

Несравненно сложнее обстоит дело с определенней и регулированием УКА катализаторов, активные места которых содержат несколько компонентов в определенной комбинации, как это имеет место в сложных катализаторах парциального окисления.

Рис. 3. Зависимость активности полифункциональных

катализаторов

гидрокрекинга н-октана от полноты смешения    активных

участков.

1 — цеолит   N : HY;

2 — смесь    HY + Ni.

К сожалению, отсутствуют надежные обобщения о природе и условиях образования этих активных мест, и оптимальные методы приготовления катализаторов находятся эмпирически.

Большие трудности с характеристикой каталитической активности возникают и в случае полифункциональных катализаторов, на поверхности которых находятся активные места различной природы, катализирующие отдельные стадии сложных каталитических реакций. Важным фактором в этом случае является, как показал Вейс [9], скорость перемещения промежуточных веществ между активными местами, выполняющими различные каталитические функции. Условия приготовления должны поэтому обеспечивать возможно более близкое расположение таких активных мест. Примером может служить цеолитный катализатор, содержащий дисперсный металлический компонент, для реакции гидрокрекинга, характеристика которого приведена на рис. 3 [10].

Вторым условием является достижение оптимального соотношения между концентрациями мест, выполняющих различные каталитические функции, определяемого значениями констант скоростей отдельных стадий.

Наряду с удельной каталитической активностью, активность единицы объема катализатора определяется величиной поверхности S и степенью ее использования  (уравнение (1)). Для однокомпонентного катализатора поверхность единицы объема возрастает с уменьшением размера корпускул, из которых слагается зерно катализатора, и увеличением плотности их

=расположения. Эти изменения, однако, снижают степень использования внутренней поверхности. Оптимальные значения находятся из условия максимума W.

Для количественных расчетов надо исходить из модели пористой структуры катализатора. Электронно-микроскопические исследования показали, что пористая структура большинства промышленных катализаторов представляет собой совокупность корпускул, соединенных между собой в местах контакта. Основными характеристиками пористой структуры являются поверхность и доля свободного объема . Отношение этих величин   = равно гидравлическому радиусу пор. Хотя величины поверхности и доли свободного объема не определяют однозначно строение пор катализатора, их значения в совокупности с УКА позволяют находить степень использования внутренней поверхности, определяемую параметром

характеризующим отношение скорости реакции к скорости диффузионного переноса внутри зерна катализатора.. Здесь L  определяющий размер зерна; D  коэффициент диффузии; Сн - концентрация реагирующего вещества у наружной поверхности зерна. При малых значениях  (< 0,5) внутренний перенос не оказывает заметного влияния на скорость каталитической реакции (область химической кинетики). При  > 2,5 концентрация реагирующего вещества в середине зерна становится настолько малой, что реакция практически осуществляется в слое определенной толщины, примыкающем к наружной поверхности зерна (область внутренней диффузии).

На рис. 4 представлены границы этих областей, определяемые обратной величиной параметра .

В кинетической области степень использования внутренней поверхности г) близка к единице, и каталитическая активность единицы объема катализатора  обратно пропорциональна размеру корпускул или величине гидравлического радиуса р. В области внутренней диффузии ц меньше 1 и изменяется обратно пропорционально W. В  этой области также возрастает с уменьшением , но медленнее, пропорционально -0,5 . Эта зависимость справедлива в области крупных пор, в которых коэффициент диффузии не зависит от гидравлического радиуса. Если же  приближается к длине свободного пробега, то коэффициент диффузии начинает уменьшаться пропорционально  (кнудсеновская диффузия), и скорость реакции перестает зависеть от размера корпускул, слагающих пористую структуру. Как видно из рис. 5, для реакций, осуществляемых при атмосферном давлении, скорость реакции перестает возрастать в области сравнительно крупных корпускул, примерно в сто раз превышающих минимально возможный размер.

Дальнейшее увеличение W возможно при переходе к бидисперсным структурам, слагаемым, например, из мелких плотных частиц радиуса гъ соединенных в более крупные пористые частицы радиуса г2. Преимущество такой структуры заключается в том, что степень использования внутренней поверхности вторичных частиц (r2) близка к единице, так как их размер может быть достаточно малым, на 3-4 порядка меньше обычного размера черен промышленных катализаторов. Степень же использования внутренней поверхности всего зерна катализатора возрастает благодаря молекулярному характеру диффузии в крупных каналах между вторичными частицами. Для этого их размер должен быть достаточно большим, чтобы гидравлический радиус каналов между ними превышал длину свободного пробега диффундирующих молекул, т. е. достигал нескольких тысяч ангстрем в случае реакций, осуществляемых при атмосферном давлении. Для процессов, при которых возможно отложение на катализаторе нелетучих веществ, целесообразно использовать более крупные вторичные каналы размером 1-10 мк.  Переход к бидисперсной структуре позволяет увеличить W в 5-8 раз .[11]. Для реакций, протекающих при повышенных давлениях, эффективность использования бидисперсной структуры ниже, но и в этом случае выбор оптимальной пористой структуры открывает значительные возможности для повышения активности промышленных катализаторов.

Рис.   6.   Изменение   селективности                                                                                                     последовательной     реакции   с ростом Т.

Для нанесенных катализаторов, в которых пористая структура образуется носителем, дисперсность активного компонента не влияет на скорость диффузии, и его целесообразно располагать на поверхности носителя в форме, образующей максимальную поверхность. Степень использования этой поверхности будет определяться критерием, аналогичным уравнению (2), но содержащим вместо А произведение Aак *Sак /SH где Aак - УКА активного компонента; Sак  -поверхность активного компонента; SH - поверхность носителя.

И в этом случае использование бидисперсной пористой структуры носителя позволяет увеличивать W при заданном содержании активного компонента.

Селективность катализаторов также зависит от пористой структуры. Если побочная реакция представляет собой параллельное превращение исходного вещества, то изменение селективности зависит от формы кинетических зависимостей обеих реакций. Диффузионное торможение в большей степени снижает скорость той из параллельных реакций, скорость которой быстрее уменьшается с ростом глубины превращения. Так, например, если основная реакция первого порядка, а вредная побочная реакция второго, то при наложении диффузионного торможения наряду с уменьшением общей скорости будет возрастать селективность.

При последовательных реакциях, когда полезный продукт является промежуточным, диффузионное торможение всегда снижает селективность. Это снижение начинается в переходной области и достигает наибольшей величины в области внутренней диффузии, после чего селективность сохраняется постоянной независимо от дальнейшего роста критерия  (рис. 6) [12].

При заданных селективности, УКА и крупности зерна можно определить оптимальную пористую структуру, обеспечивающую максимальную скорость реакции. Переход к бидисперсным структурам и в этом случае приносит существенную пользу, так как позволяет при заданной активности увеличивать селективность, или при заданной селективности существенно повышать активность единицы объема катализатора.

Устойчивость катализаторов часто определяется протеканием процессов рекристаллизации активного компонента, приводящих к уменьшению его поверхности. Для повышения стабильности иногда в состав катализатора вводят добавки, предохраняющие активный компонент от рекристаллизации путем разделения его кристаллитов друг от друга, например, при приготовлении катализаторов синтеза аммиака. Наиболее распространенным средством увеличения устойчивости является нанесение активного компонента на поверхность термостойкого носителя.

Рис. 7. Стабильность поверхности окислов элементов

II — IV групп периодической системы;

Z - порядковый       номер.

При выборе носителя необходимо учитывать его собственную термическую стойкость. Основываясь на правиле Таммана, Эндрю [13] оценивает изменение размера частиц различных веществ при прогреве в течение различного времени при высоких температурах. При этом предполагается, что чем выше температура плавления вещества, тем меньше скорость рекристаллизации. Это правило, по-видимому, оправдывающееся при высоких температурах, оказывается все же недостаточным для предвидения устойчивости носителей с развитой поверхностью при температурах, лежащих много ниже температуры плавления. На рис. 7 приведены результаты измерения поверхности окислов нескольких групп элементов после прогрева при 800 и 1000° С, проведенного Левицким и сотр. [14]. Отчетливо проявляется сохранение поверхности у окислов металлов первых периодов. Это, вероятно, связано с повышенной ковалентностью и направленностью связей в этих окислах. С увеличением порядкового номера металла поверхность окислов снижается независимо от температуры плавления.

Применение устойчивого носителя не исключает возможности рекристаллизации активного компонента. Она протекает за счет исчезновения мелких кристаллов и роста крупных. Установлено, что этот процесс зависит от поверхностной концентрации активного компонента, усиливаясь с ее увеличением. Так, в Институте катализа Зайдманом и сотр. [15] была найдена следующая зависимость дисперсности платины, нанесенной на -А1203 от поверхностной концентрации:

=  + KCH

Здесь  - доля атомов металла, доступных для хемосорбции; Сн — поверхностная концентрация платины на носителе, г/м2; К — константа кристаллизации, зависящая от природы активного компонента и носителя;  - постоянная  1. К меняется с температурой по экспоненциальному закону:

K=Ko exp(-)

При выборе оптимальной поверхностной концентрации необходимо, конечно,  учитывать ее влияние не только на устойчивость, но и на активность единицы объема и торможение реакции под влиянием внутренней) диффузии.

Механическая прочность является очень важной для практических целей характеристикой катализатора, зависящей главным образом от способа приготовления. Требования к прочности зависят от условий эксплуатации катализатора. В реакторах с неподвижным слоем зёрна катализатора подвергаются небольшой нагрузке вышележащего слоя, но должны выдерживать операции транспортировки и загрузки. Для катализаторов, работающих в псевдоожиженном слое и особенно в восходящем потоке, необходима устойчивость к ударам и истиранию в потоке. Необходимо учитывать изменение прочности под воздействием реакционной среды и повышенной температуры.

Корпускулярная модель пористого твердого тела позволяет заключить, что механическая прочность определяется в основном двумя факторами: числом контактов между корпускулами и прочностью единичного контакта [16]. Отсюда вытекает зависимость прочности от пористой структуры. Увеличение пористости и особенно доли крупных пор снижает число контактов и уменьшает прочность. Это налагает дополнительное ограничение при выборе оптимальной пористой структуры, обеспечивающей высокую степень использования внутренней поверхности зерен. Необходимо избегать образования крупных пор и при создании бидисперсной структуры транспортные поры не должны значительно превышать длины свободного пробега молекул в условиях реакции.

Гидродинамические характеристики, определяемые размером и формой зерен катализатора, полностью зависят от способа приготовления. В зависимости от метода формовки — таблетирование, экструзия или отвердение капель золя в жидкости — в реакторы с неподвижным слоем катализатор загружают в форме таблеток с различным соотношением высоты и диаметра, искривленных цилиндрических гранул с длиной, обычно превышающей диаметр, или в виде несколько деформированных сферических зерен. Выбор формы и размера определяется компромиссом между стремлениями снизить влияние внутридиффузнойного торможения, снижающегося с уменьшением отношения объема зерна к его поверхности, и не превысить допустимую величину гидравлического сопротивления, возрастающего с уменьшением размера зерен и свободного объема между ними. Нетрудно убедиться, что оптимальный размер зерен отвечает протеканию каталитического процесса в переходной области (см. рис. 4). Если желаемый продукт может испытывать дальнейшие превращения, то оптимальный размер смещается к границе кинетической области. Гидравлическое сопротивление слоя катализатора, как следует из уравнения

=

при одинаковом размере зерен, определяемом отношением объема к поверхности, очень сильно зависит от доли свободного объема между зернами в слое. Здесь  гидравлическое сопротивление на единицу высоты слоя; G - весовая скорость реакционной смеси;  - ее удельный вес; f - коэффициент сопротивления, зависящий от критерия Re в степени п; Ф - фактор формы, наименьший для сферических гранул; r — приведенный радиус зерна.

В отношении доли свободного объема все указанные формы зерен малоэффективны. Для процессов при атмосферном давлении целесообразнее применять катализаторы в виде зерен со значительно увеличенным отношением наружной поверхности к объему и большим свободным объемом      между зернами. Этим условиям удовлетворяют кольца с тонкими стенками, свернутые тонкие стержни, особой формы лепестки и т. п. [11]. Еще эффективнее применение регулярной насадки катализатора в форме плоских или цилиндрических элементов, расположенных параллельно направлению потока реакционной смеси с большим свободным сечением. Такого рода блоки нашли применение в реакторах дожигания выхлопных газов транспорта, но несомненно идея правильного расположения элементов катализатора в реакционном объеме будет использована и в неподвижных каталитических реакторах.

Для каталитических процессов при повышенных давлениях, когда основное значение имеет интенсивность единицы объема реактора, целесообразно использовать плотную загрузку катализатора в форме сферических зерен.

Процессы в псевдоожиженном слое катализатора или в исходящем потоке целесообразно осуществлять с мелкими сферическими зернами катализатора, полученными при распылительной сушке, отвердением в жидкостях мелких капель золя или механическим путем.

УСЛОВИЯ   ПОЛУЧЕНИЯ   ОПТИМАЛЬНОГО   КАТАЛИЗАТОРА ЗАДАННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Методы приготовления активных катализаторов для различных процессов слишком разнообразны для возможности обобщенных рекомендаций по регулированию свойств. Ограничимся поэтому отдельными примерами, иллюстрирующими приемы и возможности вариации свойств катализаторов в процессе приготовления, сводящиеся в основном к изменению внутренней поверхности, пористой структуры, концентрации и распределения активного компонента.

Осаждение компонента катализатора из водных растворов. Одним из основных параметров, определяющих каталитическую активность, является развитие поверхности, т. е. высокая дисперсность активных компонентов катализатора. Наиболее распространенным способом диспергирования служит осаждение из водных растворов. Таким путем, в частности, получают гидроокисные соединения большинства элементов, используемые для приготовления катализаторов и носителей.

При увеличении рН среды путем добавления к раствору соли осадителя первой стадией процесса является образование гидроокиси, содержащей большие и меньшие количества основных или кислых солей. Продукты гидролиза подвергаются быстрой полимеризации и конденсации с образованием относительно устойчивых полимолекул, которые можно рассматривать как первичные элементы осадка. Интересным и важным фактом является независимость размера этих первичных частиц от пересыщения в процессе образования. Как показали в Институте катализа Дзисько и сотр. [17], размер первичных частиц для гидроокисей и малорастворимых солей, образующихся при различных пересыщениях, приблизительно одинаков и составляет 40 ± 10  (рис. 8). Этот размер определяет максимальную поверхность продукта, достигаемую если при последующих стадиях приготовления не произойдет их укрупнения.

Первичные частицы образуются, как правило, в условиях высоких пересыщений  и  сохраняют  значительный  избыток  свободной  энергии,  делающий их способными к дальнейшим превращениям, а именно - кристаллизации  и  укрупнению.

Рис. 8. Размер первичных частиц золя

при осаждении гидроокисей в зависимости

от растворимости.

По способности к кристаллизации гидроокиси можно разбить на три группы. К первой группе относятся аморфные практически не кристаллизующиеся гидроокиси, типичным представителем которых является силикагель. Гидроокиси магния, кадмия и двухвалентного олова, образующие вторую группу, кристаллизуются настолько быстро, что аморфную фазу удается наблюдать лишь в особых условиях. В третью группу входят гидроокиси титана, циркония, железа, меди и алюминия, а также гидратированные окислы пятивалентной сурьмы и четырехвалентного олова. Кристаллизация аморфных соединений этой группы протекает сравнительно медленно, но часто сопровождается химическими и фазовыми превращениями.

Укрупнение первичных частиц может происходить путем переконденсации, т. е. растворения более мелких частиц, обладающих повышенной растворимостью, и роста более крупных или в результате коалесценции - срастания частиц. Рассмотрим подробнее процесс укрупнения на примере формирования структуры силикагеля. Первичные частицы золя размером около 40  обычно защищены ионно-сольватной оболочкой, препятствующей их слиянию в более крупные. Для образования концентрированного и стабильного золя достаточно наличия 1-4 ионов натрия

на 100  поверхности первичных глобул. В таком золе возможна только переконденсация, приводящая к выравниванию размеров глобул за счет исчезновения более мелких. Коагуляция и переход в гель вызываются лишь внешними взаимодействиями глобул и не связаны со слиянием их ядер.

Защитное действие ионно-сольватной оболочки продолжается до конечной стадии сушки геля, когда в результате испарения воды под действием капиллярных сил происходит принудительное сближение глобул. Соприкосновение глобул приводит к образованию мест с мениском отрицательной кривизны и резко пониженной растворимостью кремниевой кислоты. В результате эти места быстро зарастают за счет перемещения кремниевой кислоты с более выпуклых частей поверхности глобул под действием оставшейся воды, ионов Na и повышенной температуры [18]. Варьируя воздействие этих факторов, можно изменить размер частиц, образующих структуру конечного силикагеля, а следовательно, и его поверхность. Так, влияние ионов натрия отвечает соотношению

ln S = ln S0 - [Na],

где S0 — поверхность первичных частиц золя [19]. Как видно из рис. 9, снижая содержание натрия, можно значительно повысить поверхность силикагеля. В связи с этим следует отметить двойственное влияние ионов натрия на

поверхность силикагеля.

Рис.    9.    Уменьшение   поверхности

силикагеля    в зависимости

от содержания катиона Na.

В начальной стадии он повышает защитное действие гидратной оболочки и предотвращает слияние первичных глобул, в условиях же сушки после разрушения гидратных оболочек повышает растворимость кремниевой кислоты и ускоряет рост размеров глобул в результате их слияния.

Формирование пористой структуры ксерогеля определяется условиями сушки и взаимодействием первичных частиц в объеме гидрогеля. Схематично ход сушки можно представить кривыми рис. 10. В начале сушки уменьшение объема гидрогеля отвечает количеству удаляемой воды при отсутствии сопротивления сжатию (I стадия). В дальнейшем, при уменьшении расстояний между глобулами, возникают сжимающие капиллярные силы, которым противодействует сопротивление каркаса деформации, зависящее от скорости сушки и агрегации первичных частиц в форме цепочек или более сложных структур (II стадия). После удаления определенного количества воды сопротивление каркаса сжатию настолько возрастает, что капиллярные силы не могут его преодолеть и дальнейшая сушка приводит к удалению воды из внутренних полостей каркаса без значительного уменьшения его объема. В конце этой III стадии вода сохраняется лишь в местах контактов между глобулами, и в соответствии с этим ее протяженность совпадает с областью гистерезиса при адсорбции-десорбции воды. Последняя, IV стадия сушки отвечает испарению воды из мест контакта между глобулами.

Из изложенного можно заключить, что конечная пористость в основном определяется положением границы между II и III стадиями сушки, и ее можно менять, варьируя скорость сушки или изменяя характер связей в исходном гидрогеле. На рис. 11 показано увеличение пористости силикагеля с возрастанием скорости сушки для гидрогеля, подвергнутого длительной выдержке для упрочнения контактов между глобулами, по данным Фенелонова и Гаврилова [23].

Рис.    10.    Стадии    сушки    и

деформации         ксерогелей:

dW/d - скорость          сушки,

1/10 — относительная   деформация,

P/Ps — относительное давление пара,

F — контакционная сила.

Увеличивая скорость сушки на II [стадии и уменьшая ее на III стадии, можно получать силикагель с бидисперсной пористой структурой и желаемым распределением пор по размерам.

Рост размеров первичных частиц и прочность образуемых ими агрегатов определяют величину поверхности и пористую структуру и других гидроокисей. Кристаллизация обычно сильно снижает растворимость, и в этом случае процесс укрупнения протекает не через переконденсацию, а путем присоединения к растущим кристаллам целых первичных частиц. Так, Буянов и Криворучко [21] нашли, что при осаждении гидроокиси железа лервоначально   образуются  аморфные частицы размером  около40 . В дальнейшем они медленно кристаллизуются, после чего ориентированно присоединяются целыми частицами к растущим вторичным кристаллам (рис. 12). В результате образуются крупные кристаллические образования  с  разветвленной дендритной  структурой.

Для многих гидроокисей изменение поверхности протекает более сложным путем вследствие химических и фазовых превращений. Так, при осаждении гидроокиси алюминия первоначально образуется аморфная модификация, содержащая значительное количество основных солей, что сильно уменьшает ее поверхность. По мере гидролиза основных солей кристаллизуется псевдобемит, что сопровождается ростом поверхности. При выдержке псевдобемита при низкой температуре с высоким рН он превращается в байерит, что приводит вновь к уменьшению поверхности.

Рассмотренные методы осаждения позволяют в широких пределах варьировать пористую структуру и внутреннюю поверхность получаемых катализаторов и носителей. В технологическом отношении они обладают, однако, серьезными недостатками, заключающимися в значительном расходе реактивов, большом количестве сточных вод. Поэтому для катализаторов и носителей, производимых в количестве нескольких тысяч тонн в год, целесообразно искать другие пути диспергирования — термические, механические или путем осуществления химических превращений в твердой фазе. Примером последнего может служить новый способ получения активной окиси алюминия [22]. Техническая гидроокись алюминия, представляющая собой гиббсит  [А1(ОН)3], в старых методах растворялась в щелочи или кислоте и подвергалась переосаждению. В новом способе гиббсит подвергается термическому разложению в контакте с теплоносителем. В результате термической обработки образуется весьма реакционноспособная аморфная гидроокись алюминия. Из полученной таким путем гидратированной гидроокиси на основе изложенных выше приемов регулирования поверхности и пористой структуры могут быть приготовлены адсорбенты и носители, оптимальные для различных целей.

Нанесение активного компонента на носитель. В этом случае оптимальная пористая структура достигается выбором сорта носителя. Задача приготовления катализатора заключается в определении и достижении оптимального распределения активного компонента по поверхности носителя. Равномерное распределение активного компонента по всей внутренней поверхности зерна носителя приводит к наложению диффузионного торможения и снижению степени использования поверхности катализатора. С этой точки зрения выгодно было бы поместить весь активный компонент в тонком наружном слое зерна носителя. Однако, как показано ранее, увеличение поверхностной концентрации приводит к уменьшению удельной поверхности нанесенного металла и, следовательно, активности единицы веса. При постоянной весовой концентрации активного компонента максимальная скорость реакции достигается при определенной глубине расположения активного компонента. В качестве примера на рис. 13 приведены результаты расчета для платины, нанесенной на окись алюминия, при протекании реакции первого порядка. Изменение поверхности платины учитывалось с помощью уравнения (3). Оптимальная глубина нанесения платины определяется в основном значением критерия  (уравнение (2)), определяющим соотношение между скоростью реакции и скоростью диффузии. При малых значениях (до 5) целесообразно наносить платину равномерно по всей внутренней поверхности зерна. Эффект от увеличения концентрации платины в наружных слоях зерна начинает сказываться при  > 10. Приготовление так называемых «корочковых» катализаторов, содержащих активный компонент вблизи наружной поверхности зерна, целесообразно только в условиях высокой скорости реакции. В случае бидисперсной структуры носителя при вычислении W скорость реакции надо относить к поверхности крупных пор и коэффициент диффузии брать молекулярный, отвечающий движению реактанта в транспортных порах.

Для распределения активного компонента внутри зерна при нанесении из раствора на пористый носитель очень важным фактором является адсорбция активного компонента, которую можно изменять путем использования его различных соединений. Так, например, на -A1203 платина прочно адсорбируется в форме H2PtCl6 и практически не адсорбируется в виде аммиачного комплекса Pt(NH3)4Cl2. В случае силикагеля и большинства алюмосиликатов способность к адсорбции изменяется на противоположную.

Рассмотрим в качестве примера крайние случаи - отсутствие адсорбции и сильную адсорбцию наносимого компонента.

При отсутствии адсорбции активный компонент после пропитки зерна носителя равномерно распределен в объеме пор в виде раствора исходного вещества. Однако при последующем процессе сушки равномерность нарушается. В реальных, нерегулярных корпускулярных пористых структурах существует сложная система пор переменного сечения. При уменьшении объема раствора в результате испарения капиллярные силы вызывают перемещение жидкости, стремящееся выровнить кривизну всех менисков.

Рис. 14. Распределение солей в объеме и на внешней поверхности зерна     катализатора, %.

1,2 — Cs;   3, 4 — Рb;   5, 6 — К;   7, 8 — Na;   I, 5, 5, 7 — хлориды;   2, 4, б, 5 —  нитраты.

При этом раствор перемещается к местам наиболее интенсивного испарения, которыми являются выходящие наружу широкие поры, ограниченные более узкими. После того как концентрация растворенного вещества превысит величину, отвечающую насыщению (Сн), начнется кристаллизация в местах наиболее интенсивного испарения с выделением кристаллов активного компонента в основном вблизи наружной поверхности зерен. Подобный процесс кристаллизации будет продолжаться, пока внутри зерна не останутся только разъединенные объемы тонких тупиковых пор в местах контактов между корпускулами. После этого, до полного испарения растворителя, кристаллизация активного компонента будет осуществляться без переноса раствора, и он сравнительно равномерно будет выделяться во всем объеме зерна катализатора. Нетрудно видеть, что критический объем жидкости, ниже которого она находится только в несоединенных между собой местах контакта, равен нижней границе области гистерезиса на адсорбционно-десорбционных кривых Vr и легко может быть определен в независимых экспериментах.

Количество активного компонента, выделяющегося во второй стадии кристаллизации в объеме зерна, равно VrCH /V0C0, а выделяющееся на первой стадии преимущественно на наружной поверхности 1 - VrCH  /V 0C0. Здесь V0 — суммарный объем пор; С0 — начальная концентрация активного компонента. При VR  V0C0/CH все количество активного компонента выделяется в местах контакта корпускул носителя, т. е. приблизительно равномерно распределяется в объеме зерна. Если это количество недостаточно, то пропитку можно проводить многократно, переводя каждый раз осажденный активный компонент в нерастворимое соединение.

Выше предполагалось, что скорость перемещения раствора в порах обеспечивает достижение минимума свободной поверхностной энергии. При значительной вязкости раствора и большой скорости сушки возможны отклонения от равновесного распределения раствора, приводящие к более равномерному распределению активного компонента.

На рис. 14 приведены экспериментальные данные по распределению вещества внутри и на наружной поверхности зерна в зависимости от параметра  VrCn/V0C0.

В случае сильной адсорбции активного компонента на носителе глубина проникновения определяется адсорбционной емкостью носителя, так как скорость адсорбции, как правило, значительно превышает скорость диффузии. Равномерного распределения можно достичь, регулируя адсорбционную емкость до величины, отвечающей желаемому содержанию активного компонента в катализаторе. С этой целью можно предварительно обрабатывать носитель веществами, меняющими адсорбционную емкость, либо вводить в раствор активного компонента добавки, конкурирующие с ним в процессе адсорбции. В системе -A1203 - H2PtCl6 конкурирующими добавками могут служить кислоты или кислые соли, в системе силикагель - Pt(NH4)2Cl2 — избыток аммиака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное рассмотрение подтверждает высказанное вначале положение о значительном влиянии методов приготовления на свойства катализаторов постоянного химического состава. Если даже обеспечено образование желаемого каталитически активного соединения, свойства катализатора, в частности каталитическая активность единицы объема и селективность, могут быть изменены в широких пределах путем вариации внутренней поверхности и пористой структуры. Из основных кинетических закономерностей заданной каталитической реакции можно достаточно надежно определить оптимальные значения этих величин. Для некоторых методов приготовления катализаторов рассмотрены приемы достижения оптимальной пористой структуры, величины внутренней поверхности, распределения активного компонента по поверхности носителя и других характеристик. Разнообразие методов приготовления затрудняет обобщение этих приемов, но основные подходы могут быть использованы достаточно широко.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Боресков   Г.   К.//Гетерогенный   катализ   в   химической  промышленности.— М., 1955__q   5__98

2.  Boudart M.//J. Catal.— 1968.— V. 11, N 1.— P. 35-45.

3.  Leidheiser H., Ir.,   Gwathmey   A.   F.//J.   Amer.   Chem.   Soc— 1948.— V.   70.— P.  1200-1206.

4.  Kahn D. R., Petersen E. E., Samorjai G. A.//J. Catal.— 1974.— V. 34.— P. 294— 306.

5.  Дзисько В. А.//Успехи химии.— 1974.— Т. 43, № 6.— С. 977—1005.

6.  Максимов Н. Г., Ионе К. Г.,   Ануфриенко   В.   Ф.   и   др.//Докл.   АН   СССР.— 1974.— Т. 217, № 1.

— С. 135-138.

7.  Кузнецова Л. И., Боресков Г. К.,   Юрьева  Т.   М.   и  др.//Докл.   АН   СССР.— 1974.— Т.  216,  №  6.— С.  1323—1326.

8.  Попов Б. И., Абаулина Л. И., Кустова Г. Н. и др.//Докл. АН СССР.— 1975.— Т. 221, № 6.— С. 1359

—1362.

9.  Weisz P. B.//Adv. Catal.— 1962.- V. 13.— P. 137—190.

10.  lone К. G., Kuznetsov P. N., Echevskii G. V.//3rd Intern, conf. on heterogeneous catalysis. Varna, 13—16 Oct. 1975.— Abstracts.— P. 126—127.

11.  Боресков Г. К. Пористая структура катализаторов и процессы переноса в гетерогенном  катализе.

— Будапешт,   1972.

12.  Боресков Г. К., Борисова М. С, Дзисько В. А.//Журн. физ. химии.— 1954.— Т. 28, № 6.— С. 1055-1066.

13.  Andrews S. L. S., Mech M.  I.   Catalyst   Handbook Welf   Scientific   Books.— L., 1979.— 120.

14.  Боресков Г.   К.,   Валькова   Т.   Г.,   Гагарина   В. А.,   Левицкий   Э.   А.//Докл. АН СССР.— 1969.— Т. 189, № 5.— С. 1031—1034.

15.   Зайдман Н. М.//Кинетика и катализ.— 1972.— Т. 13, № 4.— С.  1012—1019.

16.   Щукин Е. Д., Бессонов А. И., Паранский С. А. Механические испытания катализаторов и сорбентов.— М.: Наука, 1971.— 56 с.

17.  Дзисько В. А., Вишнякова Г. П., Кефели Л. М. и др.//Кинетика и катализ.— 1970.— Т.   11,   №   6.— С.

1545—1551.

18.  Пег R. K.//Surf. Colloid Sci.- 1973.- V. 6.- P. 1—100.

19.  Тарасова Д. В., Дзисько В. А., Гусева М.   А.//Кинетика   и   катализ.— 1968.— Т. 9, № 5.— С. 1126—

1133.

20.  Фенелонов  В. Б.//Кинетика и катализ.— 1975.— Т.  16,  №  3.— С.  732—740.

21.  Буянов Р. А., Криворучко О, П., Рыжак И. А.//Кинетика и катализ.— 1972.— Т.  13, № 2.- С. 470—478.

22.   Некоторые   катализаторы    и   каталитические   процессы    Института    катализа СО АН СССР.—

Новосибирск,  1975.

23.  Фенелонов В. Б., Тарасова   Д.   В.,   Гаврилов   В.   Ю.//Кинетика   и   катализ.— 1977.— Т.   18,

№   2.— С.   480-487.