(Москва, 1968г.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАДЕ НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КАТАЛИЗУ

[Основы предвидения каталитического действия.— М.% 1970.- Т. 2.-С. 437-451]

Передо мной поставлена нелегкая задача - попытаться на основе материалов настоящего конгресса и имевших место дискуссий охарактеризовать в общих чертах состояние проблемы предвидения каталитического действия.

О научном и практическом значении этой проблемы было сказано достаточно много в течение последней недели, и оно не вызывает сомнений. Позволю себе только добавить ко всему сказанному, что предвидение каталитической активности не только является основной целью развития теории катализа, но и главным критерием ее зрелости.

Я смогу остановиться в этом заключительном обзоре лишь на некоторых проблемах предвидения каталитической активности, и многие очень интересные доклады не будут упомянуты, за что заранее прошу меня извинить.

ЗНАЧЕНИЕ  ОБЩЕЙ  ТЕОРИИ  ГЕТЕРОГЕННОГО  КАТАЛИЗА ДЛЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВИДЕНИЯ

В научной и патентной литературе содержится обширная информация по каталитическим свойствам различных твердых веществ в отношении многих реакций. Обобщение и использование этой информации является существенным источником прогнозирования при поисках новых катализаторов. Несомненный интерес представляют попытки более систематической и глубокой ее обработки с помощью статистических методов и современной вычислительной техники, о чем упоминается в докладе Иоффе с сотр. [1] и, отчасти, Крылова и Фокиной [2]. Целесообразность использования математических методов в этой области несомненна. Но даже самая совершенная статистическая обработка не решает проблемы. Полноценная теория предвидения каталитической активации может быть построена лишь на основе глубокого изучения механизма действия катализаторов. Поэтому прежде всего надо выяснить, на каких общих положениях теории гетерогенного катализа может основываться предвидение. В связи с этим я хочу отметить, что в области катализа прошло время создания отдельных теорий, пытавшихся с одной, обычно довольно узкой, позиции трактовать его сущность. Сейчас необходимо основываться на общем подходе, опирающемся на всю совокупность закономерностей механизма химических реакций, химической кинотики, химии и физики твердого тела. С другой стороны, следует учитывать исключительное разнообразие явлений катализа. Обобщения в этой области не могут поэтому претендовать на универсальность, и всегда надо считаться с возможностью исключений и особенностей.

Химическая природа явлений гетерогенного катализа. В дальнейшем мы будем исходить из общепризнанного представления о химической сущности явлений катализа, в том числе и гетерогенного. Под воздействием катализаторов реакции протекают по новому реакционному пути в результате промежуточного химического взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. При этом ускорение реакции в направлении образования определенного продукта достигается за счет роста вероятности образования активных комплексов на стадиях нового реакционного пути при равновесном распределении энергии в системе.

Как хорошо известно, в случае газовых гомогенных реакций и многих гомогенных реакций в растворах высокие скорости превращения достигаются за счет резкого увеличения концентрации активных образований по сравнению с равновесными благодаря использованию свободной энергии реакции. Неоднократно высказывались предположения, что и в гетерогенном катализе подобная аккумуляция свободной энергии реакции может быть причиной ускорения.

В отдельных случаях это может иметь место. Так, хорошо известны примеры протекания цепных реакций в объеме в результате инициирования свободных радикалов с поверхности катализаторов. Примеры подобных явлений приведены в докладах Агудо, Бедкок и Стоуна [3] и Дудзика  и  Цветановича   [4].

Однако общего значения, как причина каталитического действия, этот механизм не имеет.

Рассмотрение кинетики реакций изотопного обмена и других реакций с малым выделением свободной энергии, а также протекания каталитических процессов вблизи равновесия позволило заключить, что при гетерогенном катализе, в противоположность гомогенным реакция, свободная энергия реакции, как правило, не используется для увеличения концентрации активных частиц.

В интересном докладе Шеве и Шульца [5] высказано предположение об активации адсорбированных молекул реагирующих веществ в результате передачи им энергии при столкновении с электронами катализатора. Ускорение реакции в результате этого механизма возможно только при допущении, что концентрация образующихся активных частиц становится большей, чем это соответствует равновесному распределению энергии. В соответствии с только что сказанным предложенный механизм не может иметь общего значения. Большую роль могут играть отклонения от равновесного состояния катализатора за счет свободной энергии реакции, рассмотренные в докладе Розовского и Кагана [6] на примере синтезов из окиси углерода и водорода на железных катализаторах. Это явление возможно и в других процессах гетерогенного катализа, протекающих при значительном изменении свободной энергии  и может оказывать определенное влияние на свойства катализатора. Тем не менее, в целом можно заключить,  что эти явления не определяют изменение скорости реакции при гетерогенном катализе.

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ  РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАТАЛИЗАТОРА

Для предвидения каталитического действия очень существенна правильная оценка роли химического состава и структурных нарушений кристаллов катализатора. Одно время очень большое значение придавалось особым каталитическим свойствам атомов, расположенных в углах или т ребрах кристаллов катализаторов и вблизи всякого рода структурные дефектов. Около 20 лет назад в лаборатории докладчика были начаты систематические исследования активности металлических и окисных катализаторов, отнесенной к единице поверхности и названной нами удельной каталитической активностью, при широкой вариации дисперсности и температур предварительной обработки катализаторов. При этих исследованиях было исключено влияние диффузионных торможений и использованы надежные методы определения поверхности активного компонента катализатора.

Активности определялись при стационарном состоянии катализатора. Оказалось, что удельная активность в основном определяется химическим составом и при его постоянстве приблизительно одинакова. Должен заметить, что когда эти результаты были доложены на конференции по гетерогенному катализу в Москве в 1953 г. [7], они вызвали большое удивление и определенные сомнения, но большинство последующих исследований их подтвердили.

Приблизительное постоянство удельной каталитической активности, вероятно, связано с тем, что при воздействии реакционной смеси на твердые катализаторы происходят очень большие изменения поверхностного слоя и возникающая стационарная структура поверхности мало зависит от первоначальной,  определяемой условиями приготовления.

Под каталитической активностью я понимаю удельную активность, измеренную в условиях отсутствия влияния на скорость реакции процессов переноса вещества и тепла. Для промышленных катализаторов процессы переноса, зависящие от пористой структуры зерен катализатора, могут играть значительную роль, как это было блестяще показано в лекции профессора де Бура [13] на данном конгрессе. Значение этих факторов будет подробно рассмотрено на 3-м симпозиуме нашего конгресса в Новосибирске.

Вопросу удельной каталитической активности и роли отдельных элементов кристаллической структуры катализаторов и ее нарушений посвящено большое число докладов данного конгресса.

Профессор Бонд [8] дает геометрическую оценку доли поверхностных атомов в различных положениях в зависимости от размера кристаллов. В результате обсуждения литературных данных по активности он указывает, что «наиболее удивительным фактом в проведенных до сих пор исследованиях по активности малых частиц металлов является очевидное отсутствие заметного изменения активности в зависимости от размера частиц». В докладе Абена и сотр. [9] весьма четко показано постоянство удельной каталитической активности платины, палладия и никеля при

вариации размера кристаллитов от 10 до 200  на различных носителях. К такому же выводу пришли Полторак и сотр. [10] в отношении реакции гидрирования, дегидрирования, изомеризации и изотопного обмена водорода  в углеводородах.

Эти исследователи полагают, что для указанных реакций не играют роли ни координационные числа атомов платины,  ни формирование коллективных свойств металлической решетки, а важен только контакт атомов катализатора с молекулами реагентов. Они подчеркивают, что прежние гипотетические представления о высокой активности в катализе координационно ненасыщенных атомов металла не подтвердились. К тому же результату пришли Крафт и Шпиндлер [11] в отношении реакции дегидрирования циклогексана на платине, нанесенной на окись алюминия. Менее однозначные результаты были получены для реакции дегидро-циклизации h-гептана, что, возможно, связано со сложным характером этой реакции, требующей наличия у катализатора бифункциональных свойств и поэтому существенно зависящей от наличия на поверхности носителя участков кислой природы.

В целом можно заключить, что решающее значение для каталитических свойств имеет химический состав, а не структурные нарушения или положение атомов в кристаллах катализатора. При этом, конечно, имеется в виду не усредненный химический состав, а состав соединений или твердых растворов, образующих катализатор. При наличии нескольких фаз может играть существенную роль развитие поверхности контактов между фазами, особенно в случае сложных, многостадийных реакций. Вывод о постоянстве удельной каталитической активности катализаторов одинакового химического состава является тем не менее лишь первым приближением. Возможность некоторых колебаний вытекает из известных различий в адсорбционных и каталитических свойствах отдельных граней. Этот вопрос подробно рассмотрен в лекции академика Ринеккера [12], в докладе Дежеля [14] и др. Имеются указания, что некоторые нарушения правильной кристаллической структуры (например, В-центры) существенно отличаются от остальной поверхности адсорбционными, а иногда и каталитическими свойствами. На этом конгрессе интересные сведения в этом отношении привели Хардевельд и Хартог [15] для адсорбции СО, С02 и азота и реакции дейтерообмена на никелевых катализаторах. Не исключено, что роль дислокаций окажется существенной для реакций, протекающих при низких температурах. Для большинства же реакций, изучаемых и используемых в настоящее время, дислокации не влияют существенно на каталитическую активность.

Представление о том, что элементы кристаллической структуры не играют решающей роли в проявлении каталитических свойств, подтверждается высокой активностью многих катализаторов в расплавленном состоянии. Как было показано в Институте катализа СО АН СССР с помощью ряда физических методов, активный компонент ванадиевых катализаторов окисления двуокиси серы находится в условиях реакции в жидком состоянии [16]. В докладе Кеннея [17] приведены очень интересные данные по каталитической активности ряда расплавленных солей. Таким образом, проблему предвидения каталитического действия можно рассматривать в основном как проблему связи каталитических свойств с химическим составом твердых катализаторов.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ   АКТИВНОСТЬ И   ЭНЕРГИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Решение чрезвычайно сложной задачи о связи каталитической активности с составом можно разделить на две части, используя фундаментальное соотношение Бренстеда - Поляни о связи энергии активации с теплотой реакции:

Е = Е0± αh.                                          (1)

В области гетерогенного катализа это соотношение широко и успешно использовал Темкин. Оно позволяет найти связь между скоростью каталитической реакции и энергией промежуточного взаимодействия при катализе и свести задачу предвидения каталитического действия к поискам зависимости энергии промежуточного взаимодействия от химического состава катализатора.

Представление об оптимальной величине энергии промежуточного взаимодействия для решения задачи подбора катализаторов впервые использовал академик А. А. Баландин в форме принципа энергетического соответствия мультиплетной теории катализа [18]. Это представление не ограничивается схемами мультиплетной теории, а имеет общее значение.

Необходимо, однако, учитывать, что плодотворность этого подхода достигается за счет общности и строгости решения. Соотношение (1) справедливо лишь для отдельных групп катализаторов и реакций. Кроме того, одна величина энергии промежуточного взаимодействия недостаточна для его полной характеристики. Весьма существенными для катализа являются характер взаимодействия и пространственная конфигурация. Роль последнего фактора рассмотрена в докладе Баландина и его учеников [20], а также в докладах Ноллера с сотр. [21] и Андреу с сотр. [22].

Дополнительное осложнение возникает вследствие химических изменений катализатора под влиянием реакционной смеси. Примером таких изменений могут служить данные, приведенные в докладе Белоусова и Гершингориной [23]. Надо помнить, что каталитическая активность определяется энергиями промежуточного взаимодействрш, отвечающими не начальному, а стационарному составу катализатора, устанавливающемуся в процессе реакции.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЙ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА

Поскольку разнообразие механизма действия твердых катализаторов ограничивает справедливость обобщений отдельными группами катализаторов и реакций, очень большое значение приобретает рациональная классификация реакций гетерогенного катализа. В основу классификации должен быть положен характер промежуточного химического взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. Затруднения в детальной классификации связаны с недостаточным знанием механизма большинства реакций гетерогенного катализа. Достаточно обоснованным и распространенным подходом является разделение каталитических реакций на две группы:

1)  гемолитические (окислительно-восстановительные);

2)  гетеролитические (кислотно-основные).

Эта классификация рассмотрена в лекции профессора  Рогинского.

Во многих процессах гетерогенного катализа положение обычно осложняется из-за наличия ряда последовательных и параллельных стадий, протекающих с участием катализатора и часто существенно отличающихся по своей природе. В докладе Даудена и сотр. [24] показано, как можно провести анализ сложных процессов на отдельные каталитические функции в целях подбора катализаторов. Даже для сравнительно простых процессов, рассмотренных в этом докладе, необходимо учитывать сложный комплекс различных превращений.

Простая реакция окисления метилового спирта в формальдегид требует, согласно Перниконе и сотр. [25], как наличия кислых центров для гетеролитического связывания метилового спирта, так и способности катализатора к последующему гомолитическому отщеплению водорода и связыванию его с кислородом поверхности катализатора. Многие реакции на разных катализаторах могут протекать как по гомолитическому, так и по гетеролитическому механизму, как, например, разложение муравьиной кислоты по данным Ното, Тамару и сотр. [26] и перераспределение изотопов водорода в этилене по данным Одзаки и сотр. [27]. Кроме того, и в простых реакциях промежуточное взаимодействие реагирующих веществ с катализатором можно лишь весьма условно относить к указанным типам. Тем не менее, разделение каталитических реакций на гемолитические и гетеролитические полезно для целей предвидения каталитического действия, так как позволяет более или менее отчетливо выделить основные классы катализаторов для реакций этих типов.

ПРЕДВИДЕНИЕ   КАТАЛИТИЧЕСКОГО   ДЕЙСТВИЯ В  ОТНОШЕНИИ  ГОМОЛИТИЧЕСКИХ

(ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РЕАКЦИЙ

Окисные катализаторы. Глубокое решение задачи заключается в выявлении зависимости каталитических свойств или энергии промежуточного взаимодействия от электронной структуры катализаторов. При этом используются для оценки энергии взаимодействия два подхода:

1)  коллективный, учитывающий общие уровни энергии электронов всего твердого катализатора на основе зонной теории, принимая в большинстве случаев во внимание заряжение приповерхностного слоя;

2) локальный, базирующийся на электронной структуре атомов или ионов на поверхности катализатора, учитывая их взаимодействие только с ближайшими соседями.

Наиболее широко оба этих подхода применялись к катализаторам, обладающим полупроводниковыми свойствами, главным образом к простым и сложным окислам. Значительное внимание этим вопросам было уделено в лекциях, докладах и дискуссиях настоящего конгресса.

Коллективный подход начал широко использоваться в конце 40-х годов в применении к катализаторам-полупроводникам в форме так называемых электронных теорий адсорбции и катализа в работах Волькенштейна [28],. Хауффе [29] и других и инициировал большое число экспериментальных исследований по корреляции изменений полупроводников и каталитических свойств при введении добавок и других вариациях состава.

Преимущества этого подхода заключаются в возможности применения к адсорбции и катализу представлений, теории и методов исследования, широко развитых в физике полупроводников, и в простоте сопоставления с экспериментальными данными. Это обеспечило значительную популярность такого подхода, достигшую максимума в период I Международного конгресса по катализу в Филадельфии. Простота трактовки каталитических вопросов с этих позиций достигается за счет крайне упрощенного рассмотрения  взаимодействия реагирующих веществ  с  катализатором, сводящегося к приобретению или потере электрона. Все химические свойства реагирующего вещества сводятся к потенциалу ионизации или к сродству к электрону, а химические особенности катализатора - к положению уровня Ферми.

Подобное абстрагирование от химических свойств оказалось полезным для решения ряда проблем физики полупроводников - их электрических, оптических и других свойств, но для такого химического по своей сущности явления, как катализ, это приближение оставляет за границами рассмотрения наиболее важные характеристики. Подход с позиций коллективного взаимодействия позволяет оценивать в ряду катализаторов изменение лишь той части энергии промежуточного взаимодействия, которая отвечает смещению уровня Ферми. А эти изменения в большинстве случаев не основные, что в значительной степени снижает ценность данного подхода для предвидения каталитического действия.

Эти выводы подтверждаются данными, приведенными во многих докладах настоящего конгресса. В докладе Кейер [30] показано, что смещение уровня Ферми путем наложения электрического поля оказывает на адсорбцию и катализ влияние, отвечающее предсказаниям электронной теории. Так, при дегидратации изопропилового спирта на двуокиси титана наложение электрического поля снижает энергию активации реакции на величину около 0,6 от смещения уровня Ферми, выраженного в тех же единицах. Совершенно иной результат получается в тех случаях, когда смещение уровня Ферми достигалось введением добавок, нарушением стехиометрии или другими изменениями состава; в этих случаях изменение активности часто оказывалось противоположным предсказываемому по смещению уровня Ферми. Это показано в том же докладе [30] для промотированных закиси никеля и двуокиси титана, а также в докладе Бозон-Вердюра иТешнера [31 ] для реакции гидрогенизации этилена на промотированной литием и галлием окиси цинка и др. По данным, приведенным в докладе Марголис [32], для окисномедных катализаторов окисления пропилена в акролеин наблюдается корреляция в изменениях активности и работы выхода электрона при введении добавок; то же имеет место при введении добавок в ванадиевые катализаторы окисления бензола. В случае же глубокого окисления пропилена на кобальт-марганцевой шпинели и окислительного аммонолиза на висмут-молибденовых катализаторах введение добавок изменяет скорость реакции без корреляции с изменением работы выхода.

Эти данные, а также опубликованные ранее подтверждают мнение, что при введении добавок энергия промежуточного взаимодействия изменяется не только на величину, отвечающую смещению уровня Ферми, но и вследствие изменения энергии локального взаимодействия, причем последнее изменение может быть противоположным по знаку и превосходить по величине первое. Если предсказания электронной теории не оправдываются в 50% случаев, то это означает, что обычно при введении добавок изменение энергии локального взаимодействия превышает изменение, связанное со смещением уровня Ферми.

Значение локального взаимодействия подтверждается исследованиями активности твердых растворов окислов, изложенными в докладе Чимино с. сотр. [33] и в более ранней работе Чимино, Скьявело и Стоуна [34] для твердых растворов закиси никеля в окиси магния. Оказалось, что разбавление не снижает, а повышает активность, отнесенную к одному иону переходного металла. Этот результат подтверждается и приведенными в дискуссии данными Кейер и Сазоновой об окислении СО на тех же растворах, что свидетельствует о значении локального взаимодействия в гетерогенном катализе и об отсутствии прямой зависимости каталитической активности от полупроводниковых свойств. Описанные в литературе и приведенные на данном конгрессе параллельные изменения каталитических и некоторых полупроводниковых свойств представляют собой в большинстве случаев не функциональные, а корреляционные связи. Каталитические свойства не являются функцией полупроводниковых, но и те и другие определяются электронной структурой составных частей твердого катализатора.

Подобный вывод отнюдь не уменьшает значения методов исследования полупроводниковых свойств катализаторов как эффективного средства изучения их электронной структуры, примером чего является интересное исследование оловянно-сурьмяных катализаторов в докладе Година,  Маккэйна  и  Портера   [35].

Решающее значение для энергии промежуточного взаимодействия имеет, по-видимому, локальное взаимодействие, энергия которого определяется всей совокупностью химических свойств реагирующего вещества и катализатора, что делает очень сложной ее оценку. Существенную помощь оказывает аналогия с химизмом образования соответствующих простых соединений, в частности комплексных соединений переходных металлов, что отмечается в докладе Фельдблюма [36] и др. Для приближенных сравнительных оценок можно использовать теорию кристаллического поля и для более строгих - теорию поля лигандов, чему была посвящена блестящая лекция профессора Даудена, после которой нет необходимости на этом задерживаться.

Хотя эффект кристаллического поля составляет лишь небольшую часть энергии промежуточного взаимодействия, при относительных оценках активности окислов металлов с различным числом d-электронов он в ряде случаев отчетливо проявляется. Так, двухниковая зависимость активности от числа d-электронов, найденная Дауденом, подтверждается для изомеризации бутена на окислах, как показано в докладе Кубокава и сотр. [37], и для реакции изотопного обмена в этилене, по данным Одзаки и сотр. [27]. Однако к этой зависимости следует подходить осторожно, так как влияние числа d-электронов может, по-видимому, проявляться и не только через эффект кристаллического поля. Так, Марголис [32] указывает, что двухпиковая кривая наблюдается также и для реакции полного окисления пропилена на окислах.

В связи с этим мы проанализировали наши данные по реакциям окисления водорода и гомомолекулярного обмена кислорода [38]. Результаты показаны на рис. 1, из которого видно, что для окислов с катионами d° и d10 активность значительно ниже.

Определенное снижение намечается и для окиси железа с катионом d5. Казалось бы, и в этом случае можно говорить о влиянии эффекта кристаллического поля. Однако для рассмотренных реакций надежно установлено, что лимитирующая стадия связана с отрывом кислорода и активность возрастает с уменьшением энергии связи кислорода на поверхности катализатора. Эффект же кристаллического поля при прочих равных условиях должен увеличивать энергию связи кислорода. По-видимому, в данном случае превалируют другие формы влияния числа d-электронов.

Более строгие расчеты энергии взаимодействия с помощью метода молекулярных орбит и на основе теории поля лигандов встречают большие трудности. Немногочисленные попытки квантово-механических расчетов взаимодействия реагирующих веществ с катализатором, представленные на конгрессе Дункеном и Опицем [39], Берсукером и Будниковым [40], Косее и сотр. [41], имеют несомненный методический интерес, но вряд ли могут быть использованы для предвидения каталитической активности.

Поэтому, наряду с развитием рассмотренных общих методов оценки энергии промежуточного взаимодействия, значительную роль в предвидении каталитического действия приобретают приближенные методы, справедливые для отдельных групп катализаторов и реакций. Невозможность оценки полной энергии активного комплекса для стадий каталитического процесса заставляет ограничиваться учетом изменений энергий лишь некоторых важнейших связей, образующихся или разрывающихся при превращении активного комплекса. На этом в конечном счете основаны многочисленные корреляции каталитических свойств с разнообразными, часто довольно неожиданными термодинамическими характеристиками  катализаторов  и  реагирующих  веществ.

Подробное изложение развития такого подхода дано в очень интересной лекции профессора Ионеда [42] и в ряде докладов конгресса. Несмотря на некоторую произвольность выбора коррелируемых величин, это направление безусловно полезно. Мне хотелось бы только отметить, что сущность дела заключается не в прямой связи термодинамических и каталитических характеристик. Определяющими для энергии активного комплекса каталитической реакции являются энергии химических связей, образующихся или разрывающихся при его превращении. Термодинамические свойства служат лишь средством приближенной характеристики энергии этих связей. Чем точнее изменение термодинамических свойств передает изменение энергии переменных связей активного комплекса, тем отчетливее проявляется связь термодинамических характеристик с каталитическими свойствами и становится более надежным использование соответствующих корреляционных зависимостей для предвидения каталитического действия. Точное знание энергий связей позволило бы перейти от корреляционных зависимостей к функциональным закономерностям и явилось бы наиболее прочной базой предвидения каталитических свойств.

Наибольшее внимание на данном конгрессе уделялось корреляциям каталитических свойств окисных катализаторов в отношении реакций окисления с термодинамическими характеристиками и энергией связи кислорода на поверхности катализаторов. Эти вопросы обсуждались в докладах Захтлера и сотр. [43], Ройтера и сотр. [44], Клиссурского [45], в нашем  [46] и др.

Результаты выполненных работ в общем хорошо согласуются и подтверждают предположение, что изменение энергии активного комплекса реакций окисления можно приближенно оценить по изменению энергии связи кислорода на поверхности катализаторов. В ряде опубликованных работ, а также в докладах Ройтера [44] и Клисурского [45] делались попытки использовать для оценки энергии связи на поверхности окисных катализаторов теплоты образования окислов. Последующие исследования, результаты которых приведены в докладе Поповского, Сазонова и докладчика [46], показали, однако, что энергия связи кислорода на поверхности может существенно отличаться от теплоты образования окислов. Более того, нет даже качественного соответствия в изменении этих величин в ряду окислов. Корреляция между теплотами образования окислов и каталитическими свойствами не может поэтому служить основой предвидения каталитической активности.

Для оценки энергии связи кислорода на поверхности катализаторов можно рекомендовать методы изотопного обмена кислорода в условиях его равновесного содержания, температурную зависимость давления кислорода и прямые калориметрические измерения при адсорбции и снятии кислорода с поверхности. Установлена линейная корреляция между энергией связи кислорода, определенной указанными методами, и энергиями активации или логарифмами скорости реакции для многих реакций полного окисления. Во всех случаях скорость реакции возрастает с уменьшением энергии связи кислорода, и это позволяет заключить, что лимитирующий этап реакций включает отрыв кислорода от поверхности катализатора. В результате удалось установить последовательность каталитической активности окислов, справедливую с небольшими вариациями для значительного числа реакций.

Наиболее существенное ограничение в использовании такой зависимости связано с тем, что энергия активного комплекса может включать и энергии других связей, например энергию связи с катализатором окисляемого вещества, изменение которой в ряду окислов может отличаться от изменения энергии связи кислорода и должно зависеть от природы окисляемого вещества.

Очень интересно было бы установить более глубокую связь между каталитическими свойствами и электронной структурой катионов окислов, поэтому найденную зависимость каталитической активности от энергии связи кислорода на поверхности окисла надо дополнить зависимостью этой энергии от электронной структуры катиона окисла. Расчеты, проведенные в лаборатории квантовой химии нашего института Зейфом, выявили корреляцию между энергией связи кислорода и индексом свободной валентности.

Корреляция между каталитической активностью и энергией связи кислорода справедлива не только для простых окислов, но и для более сложных соединений, например, шпинелей, солей типа ванадатов, молибдатов, смешанных окислов и т. п. Это открывает возможность регулирования каталитической активности окислов путем вариации состава. Действительно, как было показано в Институте катализа СО АН СССР Коловертновым [47], в окисных соединениях нескольких металлов энергия связи кислорода определяется в основном более электроотрицательным металлом, но может существенно меняться при вариации электроотрицательности второго катиона. Так, в молибдатах с ростом электроотрицательности катиона при переходе от кальция через алюминий и хром к железу энергия связи кислорода уменьшается, а каталитическая активность возрастает. Эта зависимость позволяет предвидеть качественное изменение активности при вариации состава сложных окисных катализаторов,

Много труднее предвидеть каталитические свойства катализаторов парциального окисления, представляющих особенно большой практический интерес. В этом случае для получения промежуточных продуктов окисления энергии связи кислорода на поверхности катализатора должна быть достаточно низкой, чтобы обеспечить требуемую скорость окисления исходного вещества, но вместе с тем и достаточно высокой для того, чтобы не происходило дальнейшего окисления промежуточных продуктов. Интервал допустимых энергий связи кислорода, таким образом, резко сужается.

Энергия связи кислорода не является, однако, единственным фактором, регулирующим избирательность. В докладе Захтлера и сотр. [43] высказано мнение, что селективность должна быть тем выше, а вероятность дальнейшего окисления промежуточного продукта тем меньше, чем быстрее возрастает энергия связи кислорода катализатора при его частичном удалении. Сходная идея о влиянии на селективность скорости диффузии кислорода в катализаторе была выдвинута в докладе Трифиро, Иру и сотр. [48]. Проверка этих интересных предположений требует накопления дополнительного экспериментального материала, так как сопоставление должно проводиться при равных энергиях связи кислорода.

Несомненно, что как селективность, так и скорость окисления исходного вещества должны зависеть также и от взаимодействия с катализатором окисляемого вещества. На конгрессе обсуждалось влияние различных свойств катализатора на это взаимодействие. Так, Гельбштейн и сотр. [49] полагают, что связывание олефинов в реакциях окисления определяется работой выхода электрона окисных катализаторов. В докладе [50] за меру прочности связи олефииа с катализатором предполагается принимать изомеризующую способность. Перниконе и сотр. [25] полагают, что активность молибдатов в реакции окисления метилового спирта до формальдегида зависит от наличия бренстедовских кислых центров, на которых происходит адсорбция метанола. Все эти интересные зависимости требуют дальнейшего изучения.

Металлы и сплавы. Переходя к рассмотрению металлов, я хочу прежде всего отметить значительные успехи в методах исследования, позволяющие изучать структуру и адсорбционные свойства очень чистых поверхностей металлов. Об этом свидетельствуют как материалы, обсуждавшиеся на этом конгрессе, в основном в лекции академика Ринеккера, так и труды симпозиума по взаимодействию газов с поверхностью, проходившего в декабре 1966 г. в Сан-Диего [51]. Трудно переоценить значение свойств чистых поверхностей металлов, но, используя их в области катализа, необходимо помнить, что они могут очень сильно отличаться от свойств поверхности металлических катализаторов в стационарном состоянии при протекании каталитических реакций. Таким образом, накопление информации о хемосорбционных свойствах металлов идет по двум расходящимся направлениям, и очень важно найти правильные пути их одновременного использования.

При трактовке взаимодействия реагирующих веществ с металлическими катализаторами также используются два подхода — рассмотрение коллективного и локального взаимодействия; но, в отличие от окисных катализаторов, изучение коллективного взаимодействия не получило широкого развития. Это связано как с трудностями приложения зонной теории к металлам, так и с гораздо меньшим заряжением адсорбированных частиц на поверхности металлов.

Рис. 2. Каталитическая активность никель-медных сплавов

в отношении реакций гидрогенизации.

1 —гидрогенизация стирола [55];

2 —гидрогенизация бензола [56]

3 — гидрогенизация бензола [57];

4—гомомолекулярный и изотопный обмен в водороде

4а — активность, отнесенная к единице поверхности;

4б — активность, отнесенная к атому никеля на поверхности) [59];

5 — гидрогенизация бензола [60].

Корреляции между удельной каталитической активностью и работой выхода электрона при промотировании металлических катализаторов, наблюдавшиеся Дмитриенко и сотр. [52] для железных катализаторов синтеза аммиака и Дежелем [53] для серебряных катализаторов окисления этилена в окись этилена, нельзя рассматривать однозначно как подтверждение роли коллективного взаимодействия. Возможно, что при введении добавок происходит заряжение поверхности с одновременным образованием новых центров локального взаимодействия. Первоначально доводом в пользу коллективного взаимодействия служило падение активности сплавов металлов группы VIII и IB, предсказанное Дауденом [54] и экспериментально подтвержденное Рейнольдсом [55] для сплавов с медью в отношении реакции гидрирования.

Эти системы явились опасной приманкой для многих исследователей и привели к довольно мрачной ситуации с точки зрения оценки эффективности каталитических исследований. Почти каждый исследователь получал результаты, противоречащие данным его предшественников. Некоторые из них приведены на рис. 2.

Любарский и сотр. [56] (кривая 2) получили результаты, сходные с данными Рейнольдса, но падение активности с ростом содержания меди было менее быстрым. В противоположность этому Холл, Эмметт [57] (кривая 3) обнаружили при добавлении меди к никелю первоначально рост каталитической активности, максимум при 30% меди с последующим монотонным падением. Захтлер и др. [58] указывают на расслоение сплавов на две фазы, обогащенные никелем и медью. Жаворонкова и докладчик [59], исследуя на пленках сплава реакцию изотопного обмена водорода, не обнаружили расслоения сплавов и нашли, что небольшие добавки меди резко снижают активность, вероятно за счет изменения коллективных свойств. В дальнейшем же активность л:инейно падает с уменьшением содержания никеля (кривая 4а) и в пересчете на атом никеля на поверхности остается постоянной (кривая 46). Противоречивы и данные, приведенные в докладах настоящего конгресса. Каденхед и сотр. [60] соглашаются с Захтлером о расслоении сплава и приводят сложную зависимость активности от состава (кривая 5). В противоположность этому Манн и Кульбе [61 ] нашли увеличение активности при добавлении меди к никелю с максимумом при 25% для реакции гидрирования метилацетилена.

Таким образом, система Ni - Си оказалась значительно более сложной, чем можно было предполагать, и, несмотря на большое число исследований, пока нельзя сделать вывод о плодотворности использования зонной теории для трактовки промежуточного взаимодействия при катализе.

Недостаточность коллективного подхода и необходимость учета локального взаимодействия отчетливо вытекает из доклада Гарнетта и сотр. \ [19] на примере реакции изотопного обмена водорода в ароматических сединениях. Обнаружено замечательное сходство в протекании этой реакции на гомогенных катализаторах в форме растворимых соединений переходных металлов VIII группы и на металлах и раскрыт механизм обмена, включающий образование промежуточных соединений типа π-комплексов. Надо отметить, что особенности электронной структуры катализатора и реагирующих веществ, определяющие характер этого взаимодействия, полностью выпадают из рассмотрения при подходе с позиций коллективных электронных свойств. В результате даже качественный вывод о направлении смещения электронов оказывается неверным. Как доказывает Гарнетт в более ранней статье [62], исходя из сопоставления работы выхода электрона металла (4,5 эВ) с потенциалом ионизации ароматики (8-9 эВ), можно было бы заключить о переходе электрона из металла к углеводороду. В действительности не имеет место переход электрона в обоих направлениях - со связывающей π2р-орбитали этилена к металлу и от металла на разрыхляющую орбиталь этилена, причем превалирует взаимодействие со связывающей орбиталью, и суммарный переход электронов направлен к металлу.

Менее четкие успехи достигнуты в использовании представления о локальном взаимодействии для выявления закономерностей, позволяющих предвидеть каталитическое действие. В рассмотренных докладах приведены экспериментально найденные последовательности изменения активности металлов в отношении различных реакций. Сходные ряды упоминались и  в предыдущих  работах:

Относительная каталитическая активность металлов

| Изотопный обмен в толуоле Rh > Мо > Со > W > Ni > Fe > Pt > Pd > >Mn | 63 |
| --- | --- |
| Гидрогенизация толуола Rh > Mo > W, Co, Pt > Ni > Fe > Pd | 63 |
| Гидрогенизация двойной связи Rh, Pd > Pt > Ru > Os | 64 |
| Гидрогенизация тройной связи Pd >> Pt > Rh | 64 |
| Изомеризация Pd > Rh > Ru > Os | 64 |
| Гидрогенизация циклопропана Pd, Pt > Ir > Pt > Rh > Ni > Mo > Fe | 65 |
| Крекинг циклопропана Ni > Mo > Rh > Fe > Pd, Pt | 65 |
| Гидрогенизация бензола Pt > Ni > Pd | 9 |

Существенное значение могли бы иметь корреляции каталитической активности с энергией промежуточного взаимодействия. Попытка квантово-механических расчетов теплот адсорбции приведена в уже упоминавшемся докладе Дункена и Опица [39]. Хоррекс и сотр. [63], следуя Руни и Веббу [66], сопоставляют каталитическую активность металлов со стабильностью соответствующих металлоорганических соединений. Особенно интересен доклад Хориути и Мияхара [67], нашедших зависимость скорости реакции от начальной теплоты адсорбции водорода и показавших направление поисков более активных катализаторов гидрогенизации. Плодотворность в решении этой задачи применения электрохимических методов показана в докладе Сокольского [64]. Рассмотрению методов определения теплот образования промежуточных соединений, исходя из кинетических данных, посвящен доклад Кипермана  [68].

Можно ожидать, что на основе всех этих подходов в ближайшем будущем будут разработаны приемы предвидения каталитической активности   металлов   и   сплавов   в   отношении   отдельных   групп   каталитических реакций.

ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЙ   КАТАЛИЗ

Каталитические реакции этого типа имеют очень большое практическое значение и по использованию в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, по-видимому, занимают первое место, если не по числу процессов, то, во всяком случае, по количеству продукции.

В области гетеролитических каталитических реакций были установлены и первые закономерности, позволяющие предвидеть каталитическое действие. Я имею в виду установленную Оствальдом связь каталитической активности с электропроводностью растворов кислот и особенно блестящее открытие Бренстедом зависимости каталитической активности кислот и оснований от их силы, получившее столь широкое и плодотворное развитие.

Обобщение этих представлений для использования в области гетерогенного катализа приводит, однако, к существенным осложнениям. Они вызываются, во-первых, трудностью количественной характеристики кислотности поверхности твердых катализаторов и, во-вторых, более сложным характером промежуточного взаимодействия. При гетерогенном кислотно-основном катализе молекулы реагирующих веществ наряду с протолитическим взаимодействием с катализатором остаются обычно связанными с его поверхностью под воздействием как электростатических, так и обменных сил, что оказывает дополнительное влияние на реакционный путь и энергию активного комплекса.

Число твердых катализаторов для гетеролитических процессов за последнее десятилетие значительно расширилось. Большое внимание уделяется в настоящее время изучению природы каталитически активных центров кристаллических цеолитов. На их основе создан ряд новых, очень активных и избирательных катализаторов для промышленных процессов крекинга, изомеризации и других превращений углеводородов.

Применение физических методов исследования (рентгеноструктурных, ИК-спектроскопии, ЭПР, ЯМР и др.) позволило получить ценные и надежные данные о связи строения и состава с каталитическими свойствами кристаллических цеолитов, изложенные в докладах Рабо и сотр. [69], Нисидзава и сотр. [70], Миначева и соавт. [71], Топчиевой и сотр. [72], Баландина и сотр. [73]. Эти исследования, проведенные на цеолитах различных групп, показали, что активными в отношении основных гетеролитических реакций являются кислые протонные центры различного химического состава и строения. Они не отличаются коренным образом от кислых центров аморфных цеолитов, и повышенная каталитическая активность катализаторов, содержащих кристаллические цеолиты, в основном связана с увеличением числа центров, доступных для реагирующих веществ в единице объема катализатора.

Относительная характеристика этих центров по силе кислотности не установлена, и, по-видимому, их каталитические свойства нельзя сопоставить с какой-либо одной, монотонно изменяющейся функцией. Это вытекает из того, что химические изменения активных центров в разной степени сказываются на активности в отношении различных реакций.

Природа активных центров и связь каталитической активности с их кислотностью были предметом изучения ряда доложенных работ: для алюмокремниевых катализаторов в докладе Преттра и сотр. [74], кремнемагниевых в докладе Бремера и Штейнберга [75], фторированной окиси алюминия в докладе Антипиной и сотр.  [76] и др.

Для отдельных групп катализаторов и реакций наблюдается четкая корреляция между каталитической активностью и силой кислотных центров. На рис. 3 приведена соответствующая зависимость для бинарных окисно-кремниевых соединений в отношении реакции дегидратации изопропилового спирта. Кислотность определялась индикаторным методом с оптическим количественным контролем превращения индикатора (Каракчиев).

Тем не менее при рассмотрении широкого круга реакций надо заключить, что и для этого типа катализаторов характер промежуточного взаимодействия не может быть во всех случаях сведен к чисто протолитическому.

В результате кислотные характеристики катализатора - число и сила кислотных мест - уже не могут однозначно определять его каталитические свойства. Еще резче это проявляется в случае катализаторов, обладающих свойствами апротонных кислот или оснований, так как донорно-акцепторное взаимодействие более специфично и изменения энергии связи не могут быть выражены в виде зависимости от одной функции типа силы кислотных центров.

На твердых катализаторах гетеролитические реакции могут осуществляться на различных протонных или апротонных центрах, различающихся по своей химической природе и характеру взаимодействия с реагирующими веществами. Это не уменьшает значения связи между силой кислых мест и их удельной каталитической активностью, но соответствующие зависимости, по-видимому, носят менее общий характер по сравнению с гомогенным кислотно-основным катализом.

Выяснение особенностей промежуточного взаимодействия в зависимости от химической природы активных центров позволит ввести дополнительные характеристики, необходимые наряду с кислотностью для предвидения каталитического действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходя к общим выводам, надо признать, что хотя природа каталитического действия в основных чертах ясна, общая и строгая теория предвидения каталитической активности пока не может быть построена. Это обусловлено чрезвычайной сложностью расчета скоростей даже простейших химических реакций.

Поэтому в течение еще длительного времени придется довольствоваться частными и приближенными зависимостями, справедливыми лишь для отдельных групп катализаторов и реакций.

Основой для создания таких частных обобщений может служить разделение проблемы предвидения на две части: зависимость скорости каталитической реакции от энергии промежуточного взаимодействия и последней - от химического состава катализатора.

При определении энергии промежуточного взаимодействия более плодотворным оказался подход с позиций локального взаимодействия. На этом пути достигнуты определенные успехи для отдельных групп реакций. В первую очередь надо упомянуть зависимость активности от кислотности в кислотном катализе, от энергии связи кислорода для многих реакций окисления, энергии связи водорода для процессов гидрогенизации и др. Число таких частных обобщений, несомненно, будет быстро возрастать по мере расширения экспериментальных возможностей измерения энергий связи реагирующих веществ с катализатором. Для того чтобы эти зависимости превратились в закономерности подбора катализаторов, они должны быть развиты в направлении выявления функциональной зависимости упомянутых энергий связи от состава и электронной структуры компонентов катализатора. Развитие расчетных и экспериментальных методов позволяет ожидать быстрый прогресс в этом направлении.

Для уточнения границ применимости частных закономерностей подбора необходимо детальное изучение механизма каталитических реакций и  взаимодействия  реагирующих  веществ  с  твердыми  катализаторами.

Пока возможности практического использования теории предвидения каталитического действия невелики, предстоит очень большая работа, но контуры будущей теории уже начинают проявляться, и надо полагать, что дальнейшее ее развитие будет происходить убыстряющимися темпами. Этому в значительной степени будет способствовать объединение усилий ученых различных стран.

Я надеюсь, что работа заканчивающегося IV Международного конгресса по катализу поможет как этому объединению, так и быстрому прогрессу в развитии теории предвидения каталитического действия.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Иоффе И. И., Федоров В. С, Гуревич Б. Ю. и др.//Основы предвидения каталитического действия.— М., 1970.— Т. 2.— С. 210—220.

2.  Крылов О. В., Фокина Е. А.//Там же.— С. 221—227.

3.  Агудо А. Л., Бедкок Ф. Р., Стоун Ф. С.//Там же.—С. 169—177.

4.  Дудзик 3., Цветанович Р. Дж.//Там же.— С. 177—186.

5.  Шеве Ю., Шульц И. В.//Там же.— С. 413—418.

6.  Розовский А. Я., Каган Ю. Б.//Там же.— С. 319—326.

7.  Боресков  Г.   К.//Гетерогенный  катализ  в   химической  промышленности.- Мм 1955.- С. 5—28.

8.  Бонд Дж.//Основы предвидения каталитического действия.— М,, 1970.— Т. 2.— С. 250-257.

9. Абен П. С, Платтыо И. С, Стоутхамер Б.//Там же.— Т. 1,— G. 322—327.

10.  Полторак О. М., Воронин В. С, Митрофанова А. Н.//Там же.— Т. 2.— С. 258— 268.

11.  Крафт М., Шпиндлер Г.//Там же.— С. 268—274.

12.  Ринеккер Г./Там же.— С. 19—34.

13.  Де Бур Я. Х.//Там же.— Т. 1.— С. 11—16.

14.  Дежель Р.//Там же.— Т. 2.— С. 69—79.

15.  Ван Хардевельд Р., Хартог Ф.//Там же.— С. 275—286.

16.   Boreskov G. К. Coll. Les oxydesi des soufre dans la Chimie moderne.- Toulouse: Edouard Prinat,   1968.— P.  221.

17.  Кенией  К.   Н.//Основы  предвидения   каталитического  действия.— М.,   1970.— Т. 2.— С. 425—431.

18.  Баландин А. А. Мультиплетная теория катализа. Ч. 2. Энергетические факторы в катализе.— М.:  Изд-во МГУ,  1964.— 243 с.

19. Гарнетт Дж., Ходжес Р. Дж., Соллич-Баумгартнер В. А.//Основы предвидения каталитического действия.— М., 1970.— Т. 1.— С. 62—73.

20.  Баландин А. А., Клабуновский Е. И., Толстопятова А. А.//Там же.— С. 421—431.

21.   Иоллер Г., Андреу П., Шмитц Э. и др.//Там же.— Т. 2.— С. 385—392.

22.  Андреу П., Ноллер Г., Перозо С. и др.//Там же.— С. 392—399.

23.  Белоусов В. М., Гершингорина К. В.//Там же.— Т. 1.— С. 260—265.

24.  Дауден Д. А., Шнелл К. Р., Уокер Дж. Т.//Там же.— Т. 2.— С. 198—210.

25.  Перниконе Н., Либерти Дж., Эрсини Л .//Там же.— Т. 1.— С. 244—251.

26.  Ното Ю., Фукуда К., Ониси Т., Тамару К.//Там же.— С. 389—395.

27.  Одзаки А., Аи X., Кимура К.//Там же.— С. 409—417.

28.  Волькенштейн Ф. Ф. Электронная теория катализа на полупроводниках. М.: Физматгиз,   1960.

29.  Hauff K./Advances in Catalysis.— 1957.— V. 9.— P. 187—203.

30. Кейер   Н.   П.//Основы   предвидения   каталитического   действия.- М.- 1970.- Т.  1.- С. 133—140.

31.  Бозоп-Вердюра Ф., Тешнер С. Ж.//Там же.— С. 110—118.

32.  Марголис Л. Я.//Там же.— С. 225—232.

33.   Чимино А., Индовина В., Пене Ф., Скъявелло М.//Там же.— С. 168—175.

34.  Cimino A.,  Schiavello   M.,    Stone F.    S.//Disc.   Faraday Soc— 1966.—N   41.— P. 350—361.

35.  Годин Дж. В., Маккэйн С. С, Портер Э. А.//Основы предвидения каталитического действия.—М.,  1970.—Т.  1.—С. 232—239.

36.  Фельдблюм В. Ш.//Там же.— С.  192—199.

37.  Кубокава Ю'., Адачи Т., Томино Т., Одзава Т.//Там же,— С. 403—409.

38.   Boreskov G.  К.//Adv.  Catalysis.— 1964.— V.  15.— P.  285—339.

39.  Дункен X. X., Опиц X.//Основы предвидения каталитического действия.— М., Д970.— Т. 1.— С. 73—81.

40.  Берсукер И. Б., Будников С. С.//Там же.— С. 82—88.

41.   Косее П., Рос П., Шахтнгаейдер И. Х.//Там же.— С. 184—192.

42.  Ионеда Ю.//Там же.— Т. 2.— С. 35—49.

43.  Захтлер В. М. X., Доргело Г. Я. X., Фаренфорт Я., Воорхеве Р. Я. Х.//Там же.— Т.   1.— С.   355-365.

44.   Ройтер В. А., Голодец Г. И., Пятницкий Ю. И.//Там же.— С. 365—374.

45.  Клиссурски Д. Г.//Там же.— С. 374—379.

46.   Боресков Г. К., Поповский В. В., Сазонов В. А.//Там же.— С. 343—354.

47.   Коловертнов Г. Д. Дис. ...канд. хим. наук.— Новосибирск, 1965.— 159 с.

48.Трифиро Ф., Чентола П., Паскуон П., Иру П.//Основы предвидения каталитического действия.— М.,   1970.— Т.   1.— С.  218—225.

49.  Гельбштейн А. И.,  Строева С. С,  Бакши Ю.  М.,  Мищенко  Ю. А.//Там же.— С. 251-259.

50.  Алхазов Т. Г., Беленький М. С, Алексеева Р. И.//Там же.— С. 212—217.

51.   Fundamentals of gas-surface interactions.— N. Y.— L.: Acad. Press, 1967.

52.  Дмитриенко Н. М., Кузнецов Л. Д., Рабина П. Д. и др.//Основы предвидения каталитического действия.—М.,   1970.—Т.   1.— С.  328—336.

53.  Дежель Р.//Там же.—Т. 2.—С. 69—79.

54.   Dowden D.  A.//J.  Chem.  Soc— 1950.— P.  242—265.

55.   Dowden D. A., Reynolds P. W.//Disc. Faraday Soc— 1950.— N 8.— P. 184.

56.   Любарский Г. Д., Евзерихин Е. И., Слинкин А. А.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № 2.— С. 311—318.

57.   Holl W. К., Eminett P. H.//J. Phys. Chem.— 1958.— V. 62.— P. 816.

58.   Sachtler W. M. H., Dorgelo G. J. H.//J.   Catal.— 1965.— V.   4.— P.   654—664; Sachtler W. M. H., Jongepier N.//J. Catal.— 1965.— V. 4.— P. 665—671.

59.  Жаворонкова К. Н.,   Боресков Г. К.,   Некипелов   В.   Н.//Докл.   АН   СССР.— 1967.— Т.   177,  №  5.— М.   1124—1127.

60.  Каденхед Д. А., Вагнер Н. Дж., Торп Р. Л.//Основы предвидения каталитического действия.— М., 1970.— Т. 1.— С. 283—290.

61.  Манн Р. С, Кульбе К. К.//Там же.- С. 306-316.

62.  Gamer  J.  L.,   Sollich — Baumgartner W. A.//Adv.  Catalysis.— 1966.— V.   16.— P.   95—121.

63.  Хоррекс С, Мойес Р. Б., Сквайр Р. С.//Основы предвидения каталитического действия.- М.,   1970.— Т.   1.— С.  277-283.

64.  Сокольский Д. В.//Там же.— С. 462—469.

65.  Мерта Р., Понец В.//Там же.— Т. 2.— С. 84—93.

66.   Rooney J. J., WebbG.//J. Catal.— 1964.— V. 3.— P. 488-501.

67.  Хориути  Дз.,   Мияхара  К.//Основы  предвидения    каталитического  действия.— 1970.— Т.   1.— С.  442—452.

68.   Киперман С. Л.//Там же.— С. 452—461.

69.  Рабо Дж. А., Энджелл К. Л., Шомейкер В.//Там же.— Т. 2.— С. 115—128.

70.  Нисидзава Т., Хаттари X., Уемацу Т., Сиба Т.//Там же.— С. 129—134.

71.  Исаков Я. И., Клячко-Гурвич А. Л., Худиев А. Т. и др.//Там же.— С. 135—144.

72.  Топчиева К. В., Романовский Б. В.,   Пигузова Л. И. и др.//Там же.— С. 144—151.

73.  Грязнова 3. В., Ермилова М. М., Баландин А. А. и др.//Там же.— С. 161—169.

74.  Мург де Л., Бартоломеф Д., Фигера Ф. и др.//Там же.— С. 187—192.

75.  Бремер Г., Штейнберг К. Х.//Там же.— С. 339—344.

76.  Антипина Т. В., Булгаков О. В., Уваров А. Б.//Там же.— С. 345—353.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ

[100 лет Периодического закона химических элементов.— М.,

1971.- С. 231-241]

Предсказательная сила периодического закона Д. И. Менделеева, самого глубокого обобщения химических свойств элементов, распространяется и в область таких сложных химических явлений, как каталитические процессы. Очень широкое и быстро растущее практическое использование катализа определяет чрезвычайную важность раскрытия законов изменения каталитических свойств элементов, их соединений и более сложных композиций.

Хотя закономерности катализа разъяснены далеко не в полной мере, не подлежит сомнению их глубокая химическая сущность. Каталитическое действие вызывается промежуточным химическим взаимодействием катализатора с реагирующими веществами. Это открывает новый путь химических реакций, обычно более сложный по числу стадий и составу активных комплексов, но вместе с тем и более легкий, при положительном катализе, благодаря меньшей энергии и повышенной концентрации активных комплексов всех стадий.

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева является, поэтому основой для обобщений данных и по каталитическим свойствам веществ. Стремления к этому высказывались давно, но реализация этого требует преодоления значительных трудностей. Первая имеет общий характер и связана с чрезвычайной сложностью перехода от электронной структуры элемента к химическим свойствам его соединений и особенно к скорости химического взаимодействия, без чего невозможно предвидение каталитических свойств. Расчетным путем, исходя из электронной структуры реагентов, пока невозможно предсказать скорость даже простейших некаталитических реакций.

Вторая трудность специфична для катализа и вызвана исключительным разнообразием форм промежуточного взаимодействия при каталитических процессах. Даже для простейших каталитических реакций часто наблюдается несколько путей каталитического взаимодействия. В зависимости от химической природы катализатора возможны разнообразные химические воздействия на активные комплексы реакционного пути, приводящие к изменению скорости и направления реакции. Это может быть образование и разрыв двухэлектронных связей, образование ионов, протолитическое взаимодействие с переходом протона от катализатора к реагирующему веществу или в обратном направлении, переход электронов на свободные орбитали катализатора и реагирующих веществ, образование π-комплексов, водородных связей и многое другое. Отсюда вытекает практически неограниченное число возможных каталитических воздействий на определенную реакцию путем участия катализатора в образовании активных комплексов и исключительное разнообразие явлений катализа.

Корреляция каталитических свойств химических соединений с положением элементов в периодической системе должна поэтому ограничиваться лишь отдельными группами каталитических реакций с одинаковым механизмом.

В пределах этих групп во многих случаях удается отчетливо установить корреляцию с периодическим законом. Таблица Менделеева широко используется при изыскании катализаторов для разнообразных химических реакций. Я попытаюсь проиллюстрировать это для основных групп каталитических реакций, а именно: для каталитических реакций окисления-восстановления и кислотно-основных реакций. Моя задача затрудняется тем, что экспериментальные данные по каталитическим свойствам различных веществ хотя и весьма многочисленны, но в большинстве случаев плохо сопоставимы, главным образом из-за различий в условиях и методах определения каталитической активности. Надо учитывать также возможность затушевывания или искажения корреляции с периодическим законом в результате наложения изменений других Свойств, как, например, устойчивости определенных фаз в условиях реакции, кристаллохимической структуры, образования новых соединений и т. п. Хотя все эти изменения также определяются в конечном счете электронной структурой элементов, образующих катализатор, их суперпозиция может проявляться в форме более сложных зависимостей.

ГЕТЕРОГЕННЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ

К группе гетерогенных каталитических реакций окисления-восстановления относится большое число важных промышленных процессов: гидрирование олефинов, ароматических и других соединений с кратными связями, гидрирование СО и С02 до метана, синтез аммиака, синтез углеводородов и спиртов из СО и водорода, гидрогенолиз серусодержащих соединений, получение водорода конверсией метана и СО с водяным паром, окисление S02 в производстве серной кислоты, окисление аммиака в производстве азотной кислоты, полное окисление углеводородов и других органических соединений, парциальное окисление углеводородов и спиртов с целью получения окиси этилена,   формальдегида,   фталевого ангидрида, акролеина, нитрила акриловой кислоты и других кислородсодержащих продуктов, дегидрирование углеводородов для получения олефинов и диолефинов и многие другие.

Все эти процессы относятся к классу гомолитических каталитических процессов, при которых промежуточное взаимодействие с катализатором включает гемолитический разрыв двухэлектронных связей в реагирующих веществах и образование связей с катализатором путем использования неспаренных электронов катализатора. Продуктами такого рода промежуточного взаимодействия могут быть диссоциативно адсорбированные водород, кислород, азот, углеводороды и другие реагирующие вещества. Это сугубо схематичное рассмотрение в ряде случаев может быть детализировано путем учета изменений электронной плотности на отдельных орбиталях молекул реагирующих веществ. Так, например, при взаимодействии соединений с двойными связями с катализаторами, содержащими атомы элементов длинных периодов таблицы Менделеева, имеет место как переход электронов с заполненной связывающей орбита ли олефина к металлу (-орбиталь), так и переход электронов с d-орбитали металла на разрыхляющую орбиталь олефина.

Замечательно, что все активные катализаторы процессов окисления и восстановления, весьма различные по своему составу, обладают одним общим свойством - они обязательно содержат хотя бы один из элементов, расположенных во второй половине длинных периодов системы Менделеева, т. е. элементы с частично не заполненными d-оболочками. Это видно из рис. 1, на котором в клетках, выделенных жирными линиями, отмечены элементы, обладающие в элементарной форме или в виде соединений (окислов, сульфидов и др.) высокой каталитической активностью в отношении указанных реакций. Высокой каталитической активностью по отношению по крайней мере к некоторым из этих реакций обладают также катализаторы, содержащие соединения редкоземельных элементов с недостроенными /-оболочками, но их каталитические свойства еще не изучены достаточно подробно, хотя и представляют очень большой научный и практический интерес.

Элементы с незаполненными d- или f-оболочками, являющиеся необходимыми  компонентами  активных  катализаторов  реакций  окисления -восстановления, обладают различной каталитической активностью в отношении разных реакций.

В большинстве случаев активность первоначально возрастает с увеличением числа d-электронов и проходит через максимум, положение которого определяется природой катализируемой реакции. Некоторые зависимости для катализаторов в форме металлов приведены на рис. 2. Кривая 1 представляет изменение удельной каталитической активности металлов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде [1]. В 4-м периоде максимум каталитической активности лежит у никеля, т. е. соответствует почти полному заполнению d-зоны. Завершение заполнения d-зоны при переходе от никеля к меди приводит к резкому снижению каталитической активности. Эта зависимость обусловлена влиянием электронной структуры металла на характер и энергию поверхностного взаимодействия с водородом. На металлах с незаполненной d-зоной адсорбция водорода протекает с большой скоростью и даже при низких давлениях равновесное заполнение поверхности значительно. При адсорбционно-десорбционном механизме обмена максимальная скорость реакции достигается при заполнении поверхности катализатора хемосорбированным водородом приблизительно наполовину. Поэтому падение энергии связи водорода с металлом при хемосорбции в ряду железо - кобальт - никель с уменьшением числа неспаренных электронов в d-зоне приводит к увеличению каталитической активности в отношении реакции изотопного обмена. При переходе к следующему металлу - меди, с заполненной d-зоной, энергия связи водорода и скорость хемосорбции резко уменьшаются. Медь хемосорбирует водород с заметной скоростью лишь при высоких температурах (выше 400°С). В соответствии с этим очень мала и удельная каталитическая активность меди в отношении реакции обмена атомами водорода.

Совершенно аналогично, но еще более резко меняется в пределах 4-го периода удельная каталитическая активность металлов в отношении реакции взаимодействия водорода с кислородом при большом избытке водорода (кривая 2)  [2].

Сходная последовательность изменения удельной каталитической активности вытекает и из данных Вика [3] по гидрированию этилена:

Сг < Fe < Ni

и данных Кэмбелла [4] по изотопному обмену между  аммиаком и водородом:

Fe < Ni  Сu.

Близкая зависимость, отличающаяся смещением максимума к кобальту, найдена Кацем, Кистяковским и Штейнером [5] для рекомбинации атомов водорода:

Сг < Fe < Со > Ni > Си > Zn.

При гидрировании карбонильной связи качественно наблюдается та же последовательность изменения удельной каталитической активности с максимумом у никеля, как и при гидрировании двойных связей, но падение активности при переходе к меди значительно меньше. Для реакции синтеза аммиака из азота и водорода (кривая 5, рис. 2), при которой лимитирующим этапом является хемосорбция азота, максимум каталитической активности смещен в сторону меньшего числа d-электронов и лежит у железа [6]. Удельная каталитическая активность никеля в отношении этой реакции на три порядка ниже активности железа.

Рис, 3. Каталитическая активность металлов

в отношении   разложения   аммиака

(800°С,   Р = 1-атм)

По-видимому, энергия связи азота с поверхностью железа наиболее близка к оптимальному значению для процесса синтеза аммиака; на хроме она слишком велика, в результате чего очень медленно протекают последующие этапы гидрирования хемосорбированного азота; на никеле же энергия хемосорбции азота слишком мала и сорбция происходит очень медленно. Это предположение согласуется и с данными по кинетике синтеза аммиака на различных металлах.

В следующих длинных периодах изменение каталитической активности металлов аналогично найденному для 4-го периода. Так, для реакций гидрирования максимум активности, по данным различных исследователей, лежит у Rh или Rd в 5-м периоде и у Pt - в 6-м. По изменению активности металлов с одинаковым числом d-электронов в разных периодах экспериментальные данные несколько расходятся. Для реакций гидрирования проявляется тенденция к росту активности с увеличением порядкового номера в вертикальных столбцах таблицы Менделеева. Так, Абен с сотр. [7] для реакции гидрирования бензола нашел, что платина почти в три раза активнее никеля, но в то же время активность последнего в семь раз превышает активность палладия.

На рис. 3 представлены каталитические активности металлов 5-го и 6-го периодов в отношении реакции разложения аммиака.

Для соединений переходных элементов каталитические свойства в пределах длинных периодов качественно меняются, так же как и для металлов; наибольшей величины активность достигает вблизи окончания заполнения d-зоны с последующим более или менее резким снижением. Однако в отличие от металлов наблюдаются значительные колебания каталитической активности в пределах периода [8-10].

В Институте катализа СО АН СССР было показано, что каталитическая активность окислов в отношении рассматриваемых реакций зависит от энергии связи кислорода на поверхности окисла (рис. 4). Активность возрастает с понижением энергии связи кислорода. Последняя же величина зависит от легкости изменения валентного состояния катиона металла в окисле, определяемой его электронной структурой. Отсюда вытекает возможность регулирования каталитической активности окисных катализаторов путем введения добавок. Как было показано в нашем институте Коловертновым [12], добавка окислов, содержащих более электроотрицательный катион, уменьшает энергию связи кислорода и повышает соответственно каталитическую активность.

Периодичность в изменении каталитических свойств проявляется и в действии промоторов. Примером могут служить ванадиевые катализаторы окисления двуокиси серы в производстве серной кислоты, промотируемые пиросульфатами, Наибольшей активностью обладают катализаторы, про-мотированные пиросульфатами металлов I группы, причем активность возрастает с увеличением порядкового номера   промотирующего   металла  (рис. 5). Аналогично изменяется активность и в отношении реакции изотопного обмена в кислороде. При этом энергия активации меняется симбатно, а логарифм скорости реакции - антибатно с изменением электроотрицательности щелочного металла.

ГОМОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ В  РАСТВОРАХ

Периодическое изменение электронной структуры атомов элементов проявляется в периодической вариации каталитических свойств их соединений и в области гомогенного катализа реакций окисления-восстановления в растворах. Этот класс каталитических реакций, осуществляемых с помощью комплексных ионов переходных металлов, был открыт и изучен сравнительно недавно. Он включает реакции гидрирования в растворах соединений с двойной связью, присоединение СО и водорода к олефинам (оксосинтез), перемещение двойной связи, полимеризацию диенов, окисление олефинов кислородом в альдегиды и кетоны, гидратацию ацетилена и др. Некоторые из этих реакций, как, например, окисление этилена в ацетальдегид с помощью палладиевого катализатора и оксосинтез с использованием кобальтового катализатора, уже получили широкое применение в промышленности.

В каталитических реакциях этого типа реагирующие вещества в процессе промежуточного взаимодействия с катализатором входят в форме лигандов в состав комплексного иона металла-катализатора. Реакция облегчается благодаря возможности выгодной ориентации реагентов, образующих  лиганды  комплексного  иона  металла-катализатора,  достижению   оптимальных значений энергий связи реагентов с катализатором путем    вариации химической природы и конфигурации остальных лигандов, облегчению электронных переходов в результате участия в них центрального атома, поляризации реактантов в поле центрального атома и лигандов и др.

Воздействие этих факторов   существенно  зависит  от   электронной структуры центрального атома каталитического комплекса. Так же как твердые катализаторы реакций окисления-восстановления, комплексные гомогенные катализаторы обязательно содержат в своем составе один из переходных элементов.

Обычно это атомы или ионы с числом d-электронов от 6 до 10, чаще всего с 8 d-электронами. При прочих равных условиях каталитическая активность с увеличением числа электронов центрального атома вначале возрастает, достигает максимума и далее падает. На рис. 6 представлена каталитическая активность сложных катализаторов, содержащих комплексы ацетилацетонатов переходных металлов, в зависимости от числа электронов центрального атома, для реакции гидрирования бензола, по данным Калечица с сотр. [14]. Сходные зависимости найдены и для гидрирования олефинов. Та же тенденция изменения активности наблюдается и для металлов следующих длинных периодов.

При этом, согласно Галперну [15], у металлов одной и той же группы каталитическая   активность   возрастает  с   ростом  порядкового номера:

Fe° < Ru° < Os°;

Со1 < Rh1 < Ir1;

NiII < PdII < PtII.

Указанные последовательности изменения активности могут несколько модифицироваться при вариации природы остальных лигандов в комплексном катализаторе.

Наблюдаемая зависимость каталитической активности от положения катализирующего металла в периодической системе и, следовательно, от его электронной структуры определяется рядом факторов, влияющих на скорость различных этапов каталитического процесса. Так, например, каталитическое гидрирование двойной связи включает следующие этапы:

1. Разрыв связи в молекуле водорода и связывание его катализатором в форме Н-. При гетеролитической диссоциации молекулы водорода гидридный ион вытесняет из комплекса отрицательно заряженный лиганд, например Сl-, с одновременным переходом в раствор протона. При гомолитической диссоциации водорода присоединение Н- приводит к увеличению как координационного числа  комплекса, так и положительного   заряда центрального атома.

2.  Присоединение гидрируемого вещества с помощью π-связи к катализирующему комплексу. При этом одновременно происходит заполнение свободной разрыхляющей π-орбитали гидрируемого вещества за счет электронов заполненных d-орбиталей металла и заполнение σ-орбитали металла электронами, переходящими со связывающей π-орбитали двойной связи реагента.

3.  Вклинивание водорода с превращением как координационного числа  комплекса, так и положительного   заряда центрального атома.

4.   Присоединение второго атома водорода и отщепление продукта. В качестве примеров на рис. 7 приведена схема гидрирования фумаровой кислоты (Галперн с сотр. [151), катализируемого комплексами рутения при гетеролитической диссоциации водорода, и на рис. 8 - схема гидрирования этилена с использованием в качестве катализатора комплексов родия при гемолитической диссоциации водорода (Вилкинсон [16]). Приведенные выше закономерности изменения каталитической активности комплексов металлов в зависимости от числа d-электронов возникают в результате наложения ряда корреляций:

1. Изменения стабильности комплексов в зависимости от числа d-электронов. Простое рассмотрение в рамках теории кристаллического поля, основанное на характере расщепления d-уровней в сильных полях, позволяет ожидать максимума в случае октаэдрической координации вблизи 6, а при плоской квадратной координации - вблизи 8й-электронов.

2.  Изменения энергии связи водорода в комплексе, зависящей в случае гемолитической диссоциации водорода от восстановительной способности центрального иона. Обычно энергия связи возрастает в пределах длинных периодов до d10. Оптимальным для каталитической активности является среднее значение энергии связи водорода q; при малой величине q медленно протекает связывание водорода комплексом, а при большом q затрудняется этап присоединения водорода к гидрируемому веществу.π-связи в σ-связь.

4.   Присоединение второго атома водорода и отщепление продукта. В качестве примеров на рис. 7 приведена схема гидрирования фумаровой кислоты (Галперн с сотр. [151), катализируемого комплексами рутения при гетеролитической диссоциации водорода, и на рис. 8 - схема гидрирования этилена с использованием в качестве катализатора комплексов родия при гемолитической диссоциации водорода (Вилкинсон [16]). Приведенные выше закономерности изменения каталитической активности комплексов металлов в зависимости от числа d-электронов возникают в результате наложения ряда корреляций:

1. Изменения стабильности комплексов в зависимости от числа d-электронов. Простое рассмотрение в рамках теории кристаллического поля, основанное на характере расщепления d-уровней в сильных полях, позволяет ожидать максимума в случае октаэдрической координации вблизи 6, а при плоской квадратной координации - вблизи 8й-электронов.

2.  Изменения энергии связи водорода в комплексе, зависящей в случае гемолитической диссоциации водорода от восстановительной способности центрального иона. Обычно энергия связи возрастает в пределах длинных периодов до d10. Оптимальным для каталитической активности является среднее значение энергии связи водорода q; при малой величине q медленно протекает связывание водорода комплексом, а при большом q затрудняется этап присоединения водорода к гидрируемому веществу.

3. Необходимости наличия заполненных d-орбиталей центрального атома для образования π-связи с гидрируемым веществом.

В результате каталитическая активность достигает максимума обычно у металлов VIII группы. Максимум может смещаться в зависимости от природы реактантов, а также наличия других лигандов в составе катализатора.

РЕАКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО КАТАЛИЗА

Совершенно иначе обстоит дело для другой важнейшей группы каталитических процессов - реакций кислотно-основного катализа. По этому механизму протекает большинство каталитических реакций, в том числе важнейшие процессы нефтепереработки - каталитический крекинг, изомеризация, циклизация, алкилирование, полимеризация и многие другие. Это наиболее крупнотоннажные промышленные каталитические процессы. Как показано на рис. 9, каталитическая активность в отношении этих реакций не  ограничивается соединениями переходных элементов.

Активными промышленными катализаторами являются соединения бора, фтора, алюминия, кремния, фосфора, серы и других элементов, обладающие резко выраженными кислыми свойствами, или соединения элементов I в II групп, обладающие основными свойствами. Это обусловлено тем, что каталитические реакции этого типа протекают в результате промежуточного протолитического взаимодействия реагирующих веществ с катализатором или взаимодействия с участием неподеленной пары электронов. В первом случае каталитическая активность должна зависеть от легкости передачи протона реактанту (кислотный катализ) или отрыва протона от реактанта (основной катализ).

В случае гомогенного катализа в растворах Бренстедом [17] еще в 20-х годах была установлена корреляция между кислотностью или основностью катализатора и его каталитической активностью для большого числа гетеролитических реакций. Менее отчетливо и с определенными ограничениями эта корреляция проявляется и при кислотно-основном катализе на твердых катализаторах. Осложнения связаны с тем, что при гетерогенном кислотно-основном катализе

молекулы реагирующих веществ наряду с протолитическим взаимодействием с катализатором остаются обычно связанными с его поверхностью под воздействием электростатических и обменных сил, что оказывает дополнительное влияние на реакционный путь и энергию активного комплекса. Тем не менее для отдельных групп твердых катализаторов наблюдается четкая корреляция между каталитической активностью и силой кислотных центров. Примером может служить линейная зависимость каталитической активности от кислотности в случае аморфных бинарных окиснокремниевых соединений в отношении реакций дегидратации спиртов и изомеризации олефинов, по данным Каракчиева и Коцаренко [18] (рис. 10). Обобщение понятия кислоты, согласно Льюису, позволяет распространить эти корреляции и на каталитические реакции, в которых промежуточное взаимодействие реагирующих веществ с катализатором осуществляется с участием неподеленной пары электронов.

Основываясь на этих корреляциях и зависимости кислотных и основных свойств соединений от электронной структуры элементов, можно объяснить распределение в таблице Менделеева элементов, соединения которых обладают высокой каталитической активностью в отношении реакций кислотного и основного катализа. Кислотные свойства изменяются симбатно электроотрицательности элемента. В периодической системе элементов в пределах отдельных групп кислотность соединений и соответственно их каталитическая активность в отношении реакций кислотного катализа снижаются с увеличением порядкового номера. При перемещении в длинных периодах слева направо кислотность соединений и каталитическая активность в отношении указанных реакций возрастают. Противоположным образом меняется каталитическая активность в отношении реакций основного катализа. В соответствии с этим наиболее активны в отношении кислотного катализа соединения элементов, расположенных в конце первых периодов. В отношении основного катализа наиболее активны соединения элементов, расположенных в нижней части первых групп.

Зависимость кислотных свойств и каталитической активности от положения элементов в периодической системе проявляется и в случае бинарных катализаторов. Так, аморфные катализаторы на основе соединений кремниевой кислоты с окислами Ме203 по каталитической активности в отношении реакции дегидратации изопропилового спирта располагаются в следующий ряд:

А1203 - Si02 > Ga203 - Si02  Y203 - Si02 > La203 - Si02,

совпадающий с уменьшением кислотности.

Важной характеристикой твердых катализаторов является величина поверхности в единице объема. Для многих активных промышленных катализаторов внутренняя поверхность достигает сотен квадратных метров в миллилитре катализатора. При осуществлении каталитических процессов при высоких температурах эта поверхность должна сохраняться при длительной работе катализатора. В каталитической практике очень распространено применение носителей, веществ, инертных в отношении каталитической активности, но устойчиво сохраняющих развитую поверхность, на которой распределяется каталитически активный компонент

Интересно отметить, что возможность получения и сохранения большой площади поверхности соединений различных элементов отчетливо связана с их положением в периодической системе. Так, для наиболее распространенных носителей — окислов в Институте катализа СО АН СССР было установлено [19], что в области температур, ниже температуры Таммана, возможность сохранения развитой поверхности при высоких температурах уменьшается в пределах групп периодической системы с увеличением порядкового номера элемента (рис. 11). Так, у окислов Si02, Zr02 и Th02 после прокаливания при 1000°С поверхности сохраняются соответственно на уровне 250, 60 и 8 м2/мл. Температуры плавления указанных окислов меняются в противоположном направлении. Сохранение развитой поверхности после прогрева при высоких температурах определяется, таким образом, не температурой плавления окисла, а другими его свойствами. По-видимому, существенную роль в пределах отдельных групп играет степень ковалентности связи в окисле, определяющая ее пространственную локализацию, снижающуюся с увеличением порядкового номера элемента. Отсюда следует, что носители и катализаторы, устойчиво сохраняющие развитую поверхность, при высоких температурах должны содержать преимущественно окислы элементов 2-го и 3-го периодов системы.

Приведенные примеры относятся к сравнительно простым каталитическим реакциям. В более сложнкх случаях корреляция с электронной структурой элементов проявляется гораздо менее отчетливо, так как ее влияние на отдельные этапы сложных каталитических процессов может проявляться в противоположных направлениях и приводить к весьма запутанным зависимостям. Периодическая система является наиболее глубоким законом проявления химических свойств элементов, а следовательно, и их каталитических свойств. Тем не менее, для создания теории предвидения каталитического действия и решения практических задач подбора состава катализаторов определенных реакций на основе электронной структуры элементов необходимо дополнительно раскрыть закономерности механизма каталитической реакции и природы промежуточного взаимодействия реагирующих веществ с катализатором. Это требует большой теоретической и экспериментальной работы с использованием как химических, так и разнообразных физических методов исследования. Решение этой проблемы находится еще в начальной стадии.

Хотя изложенные выше корреляции и не решают проблему предвидения каталитического действия, они существенны для решения кардинального вопроса о его природе. Аналогия в изменении каталитически!: свойств элементов и их соединений с изменением основных химических свойств является наиболее общим доказательством глубокой химической сущности катализа.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Авдеенко М. А., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Проблемы кинетики и катализа.— М.,   1957.—Т.   9.-С.   61-75.

2.   Боресков Г. К., Слинько М. Г., Филиппова А. Г., Гурьянова Р. Н.//Докл. АН СССР.- 1954.— Т. 94, № 4.- С. 713-715.

-3. Beeck 0.//Disc. Faraday Soc— 1950.— N 8.— P. 118.

4.   Kemball C.//Proc.  Roy. Soc— 1952.— V. 214.— P. 413.

5.   Katz S., Kistiakovsky G. В., Steiner R. F.//J. Amer. Chem. Soc— 1949.— V. 71, N 6.— P. 2258—2259.

6.  Щеглов О. Ф., Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Докл. АН СССР.— 1955.— Т. 105, №  1._ с.  123—125.

7.  Абен П. С, Платтью И. С, Стоутхамер Б.//Основы предвидения каталитического действия: Труды IV Международного конгресса по катализу.— М., 1970.— Т. 1.— С.   322-327.

8.   Боресков Г. К., Дзисяк А. П., Касаткина Л. А.//Кинетика и катализ.— 1963.— Т. 4, № 3.— С. 388—394.

9.  Поповский В. В., Боресков Г. К.//Проблемы кинетики и катализа.— М., 1960.— Т. 10.— С. 67—72.

10. Андрушкевич Т. В., Поповский В. В., Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1965.— Т.  6,  №  5.— С.  860-863.

12.  Коловертнов Г. Д.: Дис  ...канд. хим. наук. Новосибирск,  1967.

13.  Боресков Г. К.,   Касаткина   Л.   А.//Успехи   химии.— 1968.— Т.   37,   №   8.— С.   1462—1491.

14.  Липович В. Г., Шмидт Ф. К., Калечиц И. В.//Кинетика и катализ.— 1967.— Т. 8,  № 4.— С.  939—941.

15.  Halpern J., Harrod J. F., James B. R.//J. Amer. Chem. Soc— 1961.— V. 83.— P. 753;  1966.— V. 88.— P. 5150—5155.

16.  Osborn J. A., Wilkinson C, Young J. F.//Chem. Commun.— 1965.— N 2.— P. 17.

17.   Bronsted J.  N., Pederson K. J.//Z. Phys. Chem.— 1924.— Bd 108.— S. 185.

18.   Каракчиев Л. Г., Коцаренко Н. С, Дзисько В. А., Горшкова Т. П.//Кинетика и катализ.— 1968.— Т. 9, № 2.— С. 282—288.

19.  Боресков Г. К., Валькова Т. Г., Гагарина В. А., Левицкий Э. А.//Докл. АН СССР.— 1969.— Т. 189, № 5.— С. 1031—1034.

3.   РАЗВИТИЕ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА

[Кинетика и катализ. — 1977. — Т. 75, вып. 5.-С. 1111-1121]

Понятие и название каталитического действия было установлено Берцелиусом в 1835 г. В последующем число фактов, относящихся к этому явлению, быстро возрастало, однако их объяснение с единой точки зрения формировалось очень медленно и длительное время оставалось неудовлетворительным. Это дало основание Оствальду в 1901 г. на съезде естествоиспытателей охарактеризовать катализ как «девственный лес, область неизвестного» в химической науке.

Интерес к явлениям катализа проявлял ряд русских ученых, но серьезное систематическое развитие этой области началось лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Это определилось двумя факторами: индустриализацией страны, потребовавшей для создания химической промышленности быстрой разработки и освоения каталитических методов, и общим бурным развитием науки, наступившим сразу после революции и сопровождавшимся созданием большого числа новых выевших учебных заведений и исследовательских институтов, что вовлекло в научные исследования  большое число  талантливых людей.

За последние пятьдесят лет в нашей стране была создана передовая химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Около 80% продукции этих отраслей производится с помощью каталитических методов, и для этого используется более ста различных типов катализаторов. В подавляющем большинстве это оригинальные разработки, проведенные без использования иностранных лицензий. Они потребовали громадного творческого труда наших специалистов, в котором определенную помощь им оказали и фундаментальные исследования ученых.

Деятельность ряда крупных русских ученых - Л. В. Писаржевского, В. Н. Ипатьева, Н. Д. Зелинского, С. В. Лебедева -привела к возникновению новых школ и больших коллективов исследователей в области теории катализа. Создание общих подходов потребовало, однако, преодоления  значительных  трудностей.

Замедленное развитие теории гетерогенного катализа в значительной степени было связано с тем, что представление о его химической природе длительное время не получало признания. В то время химические превращения твердых тел рассматривались как фазовые превращения, а в применении к каталитическим реакциям это приводило к большим трудностям и вызывало справедливые возражения. Только после того, как было показано, что химическое взаимодействие газов и растворенных веществ с твердыми телами может приводить к образованию поверхностных соединений и было введено понятие химической адсорбции, стало возможным развивать правильный химический подход к явлениям гетерогенного катализа. В то же время была доказана невозможность протекания реакций гетерогенного катализа с промежуточными фазовыми превращениями катализатора   [1-3].

Несмотря на это, ошибочные представления о возможности промежуточных фазовых превращений в гетерогенном катализе неоднократно появлялись и в более поздних работах [4]. Путаница связана с тем, что в процессе катализа часто происходят фазовые превращения катализатора, если его первоначальный состав не отвечает стационарному в условиях реакции; важно, что эти фазовые превращения не могут быть промежуточными стадиями каталитической реакции.

Наследие отрицательного отношения к химическому подходу в объяснении явлений гетерогенного катализа сохранилось на длительное время, развитие теории катализа на химической основе задержалось, и вместо него выдвигались предположения о решающей роли различных физических свойств твердых катализаторов.

Так, накоторые ученые (Боденштейн, Бредиг) высказывали мнение, что на поверхности твердых катализаторов возможно образование более плотной, конденсированной фазы, в которой реакция протекает с повышенной скоростью, например в результате простого увеличения концентраций реагирующих веществ. Выдвигались и теории, объяснявшие действие   твердых   катализаторов   интенсивной,   избирательной   передачей энергии от катализатора к молекулам реагирующих веществ. Предполагалось, что роль катализатора заключается в ускорении образования активных молекул реагентов, содержащих избыточную энергию. Л. В. Писаржевский [5], так много сделавший для использования в химии электронных представлений, высказал предположение, что эту функцию выполняют электроны твердого катализатора. И.  Е. Ададуров   [6] полагал,  что энергия передается от катализатора к реагирующим веществам в форме излучения и для активности необходимо совпадение частот спектральных линий катализатора и реагирующих веществ. В соответствии с этим он назвал свои представления радиационной теорией катализа. Независимо от оценки реальности предполагаемых переходов энергии эти представления не могут объяснить ускорения реакции под действием катализаторов. При протекании реакций гетерогенного катализа обычно имеет место равновесное распределение энергии во всей системе, и сколь бы ни был интенсивным обмен энергий между катализатором и реагентами, он не может увеличить концентрацию частиц с избыточной энергией в любой форме. Ускорение реакции возможно лишь в том случае, если промежуточное взаимодействие с катализатором откроет новый реакционный путь с меньшей высотой энергетических барьеров. Несмотря на эти доводы, рецидивы радиационных представлений встречались и в более позднее время. Так, на IV Международном конгрессе по катализу в 1968 г. в докладе Гарднера [7] высказывались взгляды, близкие к представлениям Ададурова.

Следующим этапом явилось создание теорий гетерогенного катализа, основывавшихся на представлении о промежуточном химическом взаимодействии реагирующих веществ с катализатором, но приписывающих при этом все же главную роль в каталитическом действии не химическим свойствам катализатора, а другим его характеристикам.

Из этих представлений наибольшую популярность получила мультиплетная теория катализа, выдвинутая А. А. Баландиным в 1929 г. [81. В первом варианте теории каталитическое действие в основном связывалось с геометрическим соответствием, под которым понималось соответствие между кристаллографическими параметрами катализатора и расстояниями между отдельными атомами в молекулах реагирующих веществ. Этот подход несомненно содержит рациональное зерно, во многих реакциях геометрическое соответствие оказывается нужным, но вместе с тем оно недостаточно для проявления каталитического действия и в большинстве случаев не является определяющим. Ярким примером является различие каталитических свойств металлических никеля и меди в отношении гидрирования бензола при очень близких значениях кристаллографических параметров. Каталитическая активность меди на много порядков ниже каталитической активности никеля. Отсюда следует, что химические свойства, а не параметры кристаллической решетки являются определяющими для проявления каталитического действия. Это побудило А. А. Баландина дополнить мультиплетную теорию очень важным принципом энергетического соответствия [9]. Сущность его заключается в том, что наряду с геометрическим соответствием для проявления каталитического действия необходима и определенная оптимальная энергия промежуточного взаимодействия реагентов с катализатором, зависящая от суммарного теплового эффекта реакции. Эта прогрессивная идея о значении энергий связи реагентов с катализатором оказала большое влияние на современные представления. К сожалению, Баландин стремился использовать принцип энергетического соответствия для поддержки старых форм мультиплетной теории, что очень ограничивало его возможности.  Баландин рассматривал только энергии образования промежуточного мультиплета из реагирующих молекул и катализатора и разложение этого мультиплета с образованием продуктов реакции и регенерацией катализатора. Активные комплексы этих стадий им не рассматривались, а .энергии активации приравнивались им эндотермичности или некоторой доле (0,75) от величины эндотермического эффекта. Для эндотермических реакций это, естественно, приводит к выводу, что оптимальная энергия   промежуточного взаимодействия должна равняться половине теплового эффекта реакции. В случае экзотермических реакций этот подход оказался неплодотворным. Положительное значение энергии активации получается лишь в тех случаях, когда энергия мультиплетного комплекса лежит выше исходного состояния (реагенты) или ниже конечного состояния (продукты). При всех промежуточных значениях энергия активации равна нулю, что противоречит действительности.

Тем не менее представление об оптимальной энергии связи реактантов с катализатором в более широком смысле, не ограниченном рамками мультиплетной теории, сохранилось в теории гетерогенного катализа и является сейчас основным подходом к предвидению каталитического действия.

Более строгое рассмотрение оптимальных энергий связи реактантов с катализатором требует рассмотрения энергий активных комплексов обеих стадий реакционного пути. Можно оценить зависимость этих энергий, т.е. энергий активации стадий (E), от тепловых эффектов стадий или энергий отдельных связей (q) с помощью соотношения типа Бренстеда - Поляни:

Е = Е0± αq,                                            (1)

согласно которому изменение энергии активации составляет некоторую долю от изменения энергий связи. Здесь Е0 и α - постоянные. На этой основе можно оценить оптимальную энергию связи реактантов с катализатором [10]. При двухстадийном гомогенном каталитическом процессе ее величина отвечает образованию промежуточного соединения в количестве α от начальной концентрации катализатора, а при однородной поверхности твердого катализатора - такому же заполнению поверхности.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ  ХИМИЧЕСКОЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ

Представления о чисто химическом воздействии катализатора на реагирующие вещества встречаются уже в первых каталитических исследованиях. В применении к гетерогенному катализу эти взгляды последовательно развивал Ипатьев [11]. В дальнейшем они детализировались рядом советских ученых в применении к различным реакциям гетерогенного катализа [2, 12, 13].

В основе этих взглядов лежит представление о глубокой химической сущности катализа не только по его проявлениям, но и по детальному механизму. Он заключается в промежуточном химическом взаимодействии реактантов с поверхностью катализатора. Для реакций гетерогенного катализа взаимодействие с катализатором открывает новый реакционный путь с пониженными энергетическими барьерами. Это вызывается тем, что для всех химических реакций необходим разрыв старых химических связей. Энергия, затрачиваемая на этот разрыв, частично компенсируется энергией образования новых связей при движении по пути реакции. При взаимодействии молекул с насыщенными связями, эта компенсация неполна, что и приводит к энергии активации, необходимой для преодоления энергетического барьера. Взаимодействуя с реагирующими веществами, входя в состав активного комплекса реакции, катализатор увеличивает степень компенсации, снижает энергию активации и тем самым повышает скорость химического превращения.

Увеличение степени компенсации под действием катализатора достигается в результате оптимальной взаимной ориентации реактантов, связываемых катализатором, облегчения электронных переходов, осуществляемых через катализатор, смещения отдельных атомов и групп, поляризации молекул реактантов и многих других воздействий. Для выполнения этих функций катализатор определенной реакции должен обладать специфическими свойствами, и найти вещество или композицию веществ, наилучшим образом удовлетворяющую этим требованиям, является делом очень сложным. Однако поскольку общее число веществ, которыми располагает человечество, чрезвычайно велико, то принципиально для каждого термодинамически разрешенного химического превращения такое вещество или композиция веществ могут быть найдены. Этим определяются громадные потенциальные возможности катализа, но одновременно и чрезвычайная сложность поисков путей реализации этих потенциальных  возможностей.

Промежуточное химическое взаимодействие реактантов с катализатором может протекать раздельно или слитно. В случае раздельного механизма основные этапы каталитического процесса осуществляются последовательно. Энергетический рельеф характеризуется несколькими максимумами и минимумами. Снижение суммы энергий разрываемых связей достигается при стадийном механизме лишь при уменьшении молекулярности протекания каталитической реакции. При неизменной молекулярности повышение скорости возможно только при увеличении степени компенсации разрыва старых связей на стадии с максимальной суммой энергий разрываемых связей.

Исследование факторов, влияющих на степень компенсации отдельных стадий каталитических реакций, расчетным и экспериментальным путем оказало бы существенную помощь в решении задач предвидения каталитического действия. В отдельных случаях, например при диссоциативной адсорбции молекул двухатомных газов на некоторых металлах и окислах, степень компенсации весьма велика. В целом при стадийном механизме полнота компенсации обычно не достигается и энергии активации имеют существенное значение. С другой стороны, благодаря простоте строения активных комплексов всех стадий их энтропия велика и соответственно велики значения предэкспоненциальных множителей.

При слитном механизме протекания каталитического процесса в состав активного комплекса входят, наряду с катализатором, все реагирующие вещества и, благодаря сопряжению отдельных элементов реакции через катализатор, могут достигаться очень высокие степени компенсации и соответственно малые величины энергии активации. Однако вследствие необходимости объединения в единый комплекс реактантов и катализатора с очень строгой взаимной ориентацией энтропия активного комплекса и соответственно предэкспоненциальный множитель имеют пониженные значения [14].

Указанные различия приводят к тому, что течение реакций по раздельному и слитному механизмам осуществляется преимущественно в различных температурных областях. По раздельному механизму протекает большинство промышленных каталитических реакций, осуществляемых при повышенных температурах. По слитному механизму при сравнительно низких температурах протекают многие жидкофазные реакции, катализируемые комплексами металлов, и все ферментативные процессы.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Признание основной роли химического состава в проявлении каталитического действия твердых катализаторов не сняло вопроса о возможном влиянии строения их поверхности. В 40-50-х годах эта проблема вызывала многочисленные исследования и острые дискуссии. Исходным толчком явилось предположение Тэйлора о наличии на поверхности твердых катализаторов особых активных центров.

Неоднородность поверхности многих твердых катализаторов была в дальнейшем доказана экспериментально работами С. 3. Рогинского, Н. П. Кейер [15] и других и даже охарактеризована количественно с помощью селективного отравления, метода меченых атомов, адсорбционной калориметрии и др. К сожалению, эти правильные и полезные представления о неоднородности поверхности катализаторов в дальнейшем получили одностороннее развитие. Особенности структуры и структурные нарушения стали рассматриваться как основной самодовлеющий фактор, определяющий проявление каталитических свойств. В этот период высказывались мнения, что каталитическими свойствами обладают лишь определенные кристаллографические элементы - ребра и углы кристаллов или определенные нарушения нормальной кристаллической структуры

С. 3. Рогинский [16] в выдвинутой им «теории пересыщения» предположил, что для получения активного катализатора надо создавать в нем всякого рода нарушения и чем богаче эти места свободной энергией, тем большей каталитической активностью они должны обладать. В результате все внимание стало уделяться этим предполагаемым активным структурам, и химические свойства отошли на второй план.

К группе структурных увлечений надо отнести и «теорию ансамблей» Н. И. Кобозева [17], полагавшего, что каталитической активностью обладают лишь аморфные образования, состоящие из одного или нескольких атомов каталитически активного вещества (ансамбли), располагающиеся на поверхности носителей или кристаллов того же вещества. Остальная же поверхность кристаллов, согласно этой теории, в каталитическом отношении совершенно инертна.

После разработки надежных методов измерения поверхности твердых катализаторов, чему мы в значительной степени обязаны адсорбционным исследованиям М. М. Дубинина [18] и А. В. Киселева [19], появилась возможность экспериментальной проверки изложенных выше представлений о роли структурных нарушений. С этой целью начиная с 1945 г. в нашей лаборатории в НИФХИ им. Л. Я. Карпова проводились исследования многих катализаторов в отношении различных реакций. Измерения каталитической активности осуществлялись безградиентным методом и особое внимание уделялось исключению влияния диффузионных процессов и температурной неоднородности, а также достижению катализатором стационарного состояния под воздействием реакционной смеси. Обобщение полученных результатов позволило заключить, что при неизменности химического состава каталитическая активность единицы доступной поверхности, названная нами удельной каталитической активностью (УКА), для многих исследованных металлических и окисных катализаторов приблизительно постоянна при значительной вариации величины поверхности, размера кристаллов и условий приготовления [13]. В свете господствовавших в то время представлений этот результат оказался неожиданным. Его можно было бы приписать тому, что исследованные реакции протекают на всей поверхности катализатора независимо от ее структуры. Мы предпочли другое объяснение, а именно, что под воздействием реакционной смеси катализаторы одинакового химического состава приходят в одинаковое стационарное состояние, независимо от исходного состояния поверхности, определяемого условиями приготовления и предварительной обработкой.

В дальнейшем появилось большое число исследований по влиянию различных факторов на УКА, главным образом металлов [20-22]. Они в основном подтвердили вывод, что при постоянном химическом составе УКА при широкой вариации условий приготовления и термической обработки меняется незначительно, не более чем в 2-3 раза, обычно много меньше. Однако в отдельных случаях были обнаружены и значительные отклонения от правила приблизительного постоянства УКА. В связи с этим Будар (США) предложил разделить каталитические реакции на металлах на две группы [23]: 1) структурно-нечувствительные, или «легкие», для которых правило постоянства УКА соблюдается и которые протекают на всей поверхности катализатора, и 2) структурно-чувствительные, или «требовательные», для которых наблюдаются значительные отклонения от этого правила, что связано с их протеканием лишь на отдельных участках поверхности определенного строения.

Выяснить причины приблизительного постоянства УКА для большинства реакций и отдельных отклонений отчасти удалось в результате исследований последних лет, выполненных с использованием сверхвысокого вакуума, дифракции медленных электронов (ДМЭ) и электронной спектроскопии на монокристаллах металлов. Полученные результаты вкратце можно свести к следующим двум выводам:

1.  УКА граней с различными индексами, измеренные в мягких условиях, могут существенно отличаться друг от друга. Особенно интересны результаты Саморджи [24] по активности высокоиндексных или ступенчатых граней. Оказалось, что наличие атомных ступенек определяет активность некоторых металлов, например платины, в отношении ряда каталитических реакций.

2.  С другой стороны, выявилась малая устойчивость многих поверхностных структур в условиях реакции. Так, ДМЭ показала, что в некоторых случаях строение поверхности граней отличается от расположения атомов в том же сечении объема; поверхностный слой атомов менее плотных граней перестраивается, имитируя более плотные. В тех же случаях, когда чистая поверхность граней не реконструируется, сохраняет объемную структуру, реконструкция обычно происходит в результате хемосорбции или протекания каталитической реакции при повышенных температурах. Реконструкция осуществляется в направлении уменьшения свободной поверхностной энергии и должна приводить к выравниванию поверхностных свойств всех граней [25, 26]. Это и является причиной малых различий в значениях УКА в большинстве исследований металлических катализаторов, проводившихся при повышенных температурах.

Разделение реакций на структурно-нечувствительные и структурно-чувствительные требует поэтому серьезного уточнения. К числу первых могут относиться реакции, протекающие только на вполне определенных структурных элементах поверхности, но это не приводит к различию УКА катализаторов, приготовленных разными способами, так как в условиях реакции быстро устанавливается одинаковое стационарное состояние поверхности. Будет ли исследуемый каталитический процесс подчиняться правилу приблизительного постоянства  УКА -- зависит не только от природы химического превращения, но и от условий его проведения.  При повышенных температурах и протекании реакций по раздельному механизму облегчается реконструкция поверхности катализатора и правило приблизительного постоянства УКА соблюдается. При пониженных температурах, особенно в случае слитного механизма, реконструкция поверхности замедляется и можно ожидать зависимости УКА от условий приготовления и предварительной обработки катализатора.

Эти исследования наглядно подтвердили очень важный для гетерогенного катализа принцип о воздействии реакционной системы на катализатор [13, 27]. Длительное время в гетерогенном катализе господствовало представление о катализаторе как о неизменной составляющей со свойствами, заданными условиями приготовления. Более подробные исследования показали, что это не так, что состав и свойства твердых катализаторов могут подвергаться значительным изменениям под воздействием реакционной среды. В условиях проведения большинства каталитических реакций лабильна поверхность и металлических катализаторов; она легко перестраивается, стремясь к минимуму свободной поверхностной энергии. Более того, под влиянием реакционной среды может меняться и соотношение компонентов в поверхностном слое катализаторов сложного состава. Так, для бинарных металлических катализаторов соотношение компонентов в поверхностном слое отличается от объемного и зависит от состава реакционной среды в соответствии с условием достижения минимума свободной поверхностной энергии.

Большое число исследований было посвящено влиянию дисперсности металлов на УКА. Можно было бы ожидать, что с повышением дисперсности УКА будет меняться как в результате изменения доли различных кристаллографических мест, так и вследствие изменения электронных свойств металлических кристаллов. Несмотря на отдельные исключения и противоречия экспериментальных данных, из них можно заключить, что УКА металлов для подавляющего большинства реакций для кристаллов больше 3 нм приблизительно постоянна. Это, по-видимому, обусловлено теми же причинами, что и для монокристаллов. Существенные отклонения от правила постоянства УКА наблюдаются для нанесенных металлических катализаторов в области высокой дисперсности при размере кристаллов менее 3 нм. Эти катализаторы, однако, нельзя рассматривать как однокомпонентные металлические катализаторы вследствие неизбежного взаимодействия с носителем, что, вероятно, и является основной причиной изменения каталитических свойств.

Правило приблизительного постоянства УКА справедливо и для окисных катализаторов при тождественности химического состава, включая соотношение металл - кислород.

При введении катионов переходных металлов в различные окисные матрицы наблюдается существенная зависимость каталитической активности, отнесенной к одному катиону — атомной каталитической активности (АКА), от координации окружающих ионов кислорода и электронного взаимодействия между соседними катионами. Так, катионы кобальта в твердых растворах в окиси магния или алюмомагниевой шпинели могут находиться в тетраэдрическом и октаэдрическом окружении кислородом. В последнем случае они обладают высоким значением АКА в отношении реакции окисления водорода. Переход к тетраэдрической координации снижает каталитическую активность на два-три порядка и повышает энергию активации более чем на 10 ккал/моль. Катионы меди в тех же матрицах в изолированном состоянии характеризуются очень низкими значениями АКА в отношении окисления водорода, ассоциаты же меди типа Сu—О—Сu с сильным электронным взаимодействием — в несколько десятков раз более высокой активностью. В отношении реакции конверсии СО с водяным паром активны только ионы меди, имеющие соседей   [28].

КОЛЛЕКТИВНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ К   ПОВЕРХНОСТНОМУ   ХИМИЧЕСКОМУ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Поверхностное химическое взаимодействие реагентов с твердым катализатором должно определяться его электронной структурой. Начало такого подхода связано с именем крупнейшего советского химика Л. В. Писаржевского [5], сделавшего очень много по внедрению в химию электронных представлений, в частности связавшего явления окисления и восстановления с потерей и приобретением электрона. Эти подходы он пытался применить и к явлениям катализа, но отсутствие в то время надежных экспериментальных данных не позволило ему пойти дальше общих, несколько формальных высказываний. Электронное направление продолжали развивать талантливые ученики Писаржевского -С. 3. Рогинский, В. А. Ройтер и другие. Большое значение для теории катализа имели предложенное Рогинским разделение каталитических реакций на окислительно-восстановительные и кислотно-основные и характеристика соответствующих групп катализаторов [29].

Основываясь на представлении о химической природе гетерогенного катализа, можно предложить два подхода к рассмотрению промежуточного взаимодействия: 1) коллективный, учитывающий общие уровни энергии электронов всего твердого катализатора на основе зонной теории, принимая во внимание заряжение приповерхностного слоя; 2) локальный, базирующийся на электронной структуре атомов или ионов на поверхности катализатора, учитывая их взаимодействие с ближайшими соседями.

Коллективный подход был впервые использован Доуденом (при попытке объяснить каталитические свойства сплавов переходных металлов с металлами группы В1). Высокая хемосорбционная и каталитическая активность переходных металлов связаны с доступностью d-орбиталей поверхностных атомов для образования ковалентных связей. Исчезновение каталитической активности в сплавах никеля и меди при содержании меди свыше 60% было объяснено заполнением в сплаве пустот в d-зоне никеля 5-электронами меди.

Широкую популярность получили взгляды Ф. Ф. Волькенштейна [30] на природу адсорбции и катализа на полупроводниках, основывающиеся на предположении, что взаимодействие реагирующих веществ с поверхностью катализаторов полупроводниковой природы обусловлено в основном коллективными свойствами электронов твердого тела. При этом использовались хорошо развитые в то время представления простейшей зонной теории полупроводников. Она позволяла предвидеть, как должны изменяться различные формы адсорбции - с переходом электрона от катализатора или к катализатору или без участия электрона твердого тела - в зависимости от положения уровня Ферми. Если предположить, что каталитическая реакция протекает через определенную форму адсорбции, то путем смещения уровня Ферми можно регулировать каталитическую активность. С другой стороны, зонная теория позволяет предвидеть смещения уровня Ферми при изменении химического состава катализатора, например при изменении стехиометрии окислов, введения добавок и т. п. Такая возможность регулирования каталитических свойств представлялась чрезвычайно заманчивой. За рубежом сходные взгляды, но несколько позже, развивал Хауффе.

Простота трактовки каталитических вопросов с этих позиций достигается, однако, за счет упрощенного рассмотрения взаимодействия реагирующих веществ с катализатором, сводящегося к приобретению или потере электрона. Все химические свойства реагирующего вещества сводятся к потенциалу ионизации или к сродству к электрону, а химические особенности катализатора -  к положению уровня Ферми. Подобное абстрагирование от конкретных химических свойств оказалось полезным для решения ряда проблем физики полупроводников, но для такого химического по своей сущности явления, как катализ, это приближение оставляет за границами рассмотрения многие важные характеристики. Это подтвердила экспериментальная проверка предсказаний теории о влиянии добавок, показавшая, что действительные зависимости много сложнее.

Более плодотворным оказался локальный подход, учитывающий электронные свойства отдельных катионов на поверхности, их координацию и действие поля лигандов. Преимуществом такого рассмотрения является возможность использования теории и экспериментальных данных химии комплексных соединений. В этом теории гетерогенного и гомогенного катализа тесно сближаются.

Несмотря на прогресс в этой области, оценки энергий активных комплексов каталитических реакций, необходимые для предвидения каталитического действия, пока нереальны. Существенное значение приобретают поэтому частные зависимости для определенных групп реакций и катализаторов в соответствии с уравнением (1), связывающие изменение энергий активации с величиной энергии отдельных связей, разрывающихся или образующихся при превращении активного комплекса. Наибольшие успехи были достигнуты для реакций каталитического окисления на основе представления о решающем значении для каталитической активности величины энергии связи кислород - катализатор [31]. Для оценки энергии связи кислорода на поверхности катализаторов были использованы методы изотопного обмена кислорода, измерения температурной зависимости давления кислорода и прямые калориметрические измерения при адсорбции и снятии кислорода с поверхности.

Установлена линейная корреляция между энергией связи кислорода и энергиями активации или логарифмами скорости для многих реакций полного окисления. При этом во всех случаях скорость реакции возрастает с уменьшением энергии связи кислорода, что позволяет заключить, что лимитирующий этап этих реакций включает отрыв кислорода от поверхности катализаторов.

Метод корреляции каталитической активности с энергией определенной связи реагентов с катализатором, образующейся или разрушающейся в процессе каталитической реакции, имеет общее значение и уже нашел применение для многих каталитических реакций.

РАДИКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА

В заключение я остановлюсь на еще одной попытке объяснить природу явлений гетерогенного катализа, сделанной в 1953 г. Н. Н. Семеновым и В. В. Воеводским [32] и основанной на представлении о радикальном механизме катализа. Теория основывается на положении, не вызывающем сомнений, что радикалы обладают повышенной реакционной способностью по сравнению с насыщенными молекулами. Далее было предположено, что, поскольку на поверхности твердых катализаторов атомы обладают ненасыщенными валентностями, твердые катализаторы можно рассматривать как «полирадикалы». Это позволило рассматривать реакции гетерогенного катализа как цепные реакции, протекающие с участием этих «полирадикалов». Так, например, для модельной реакции

А2 + В2 = 2АВ

можно предположить следующий цепной механизм на поверхности катализатора:

B2 +   BV+||,

|| + А2 - АВ + ||,

|| + В2   АВ + ||    ит. д.

Здесь   ||  и   || — свободные  радикалы на  поверхности   катализатора,  -поверхностная валентность катализатора.

Сама по себе эта схема не содержит новых элементов для объяснения гетерогенного катализа. Кратность участия катализатора в промежуточных реакциях и естественное предположение о повышенной реакционной способности промежуточных продуктов позволяют формально все каталитические реакции рассматривать как цепные. Элемент нового, на основе которого можно было бы объяснить высокую скорость каталитических реакций, появляется тогда, когда дополнительно предполагается, что концентрация реакционноспособных образований (радикалов) много выше равновесной за счет свободной энергии образования конечных продуктов, как это имеет место для большинства гомогенных цепных реакций.

При этом предположении «радикальный» подход может объяснить высокую скорость каталитических реакций, но никак не может рассматриваться как основная причина действия твердых катализаторов. Действительно, в реакционных системах, близких к состоянию химического равновесия, и при протекании реакций, связанных с очень малым изменением свободной энергии, например реакций изотопного обмена, концентрация активных частиц не может значительно превышать равновесную. Между тем установлено, что реакции изотопного обмена идут с большой скоростью на катализаторах, ускоряющих химические превращения тех же веществ, и кинетические зависимости, а следовательно, и механизм большинства реакций гетерогенного катализа не меняются при приближении к состоянию равновесия. Высокая скорость большинства реакций гетерогенного катализа не связана поэтому с протеканием цепного процесса при неравновесной концентрации активных промежуточных частиц. Нельзя, однако, исключить влияния освобождающейся свободной энергии превращения на катализатор. Стационарное состояние катализатора при протекании реакции с большим выделением энергии может отличать-

ся от равновесного, что проявляется в изменении химического состава и связанных с ним свойств и в возникновении термодинамически неустойчивых форм. Возможна и локальная аккумуляция свободной энергии реакции в виде возбужденных состояний отдельных мест на поверхности или их химических изменений. Эти явления могут оказывать существенное влияние на каталитические свойства, но надо подчеркнуть, что это побочные проявления, а не основа каталитического действия твердых тел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный краткий обзор не претендует на изложение истории гетерогенного катализа в нашей стране. В нем не затронуты многие важные направления, активно развивавшиеся нашими учеными. К их числу относится кинетика реакций гетерогенного катализа, в которой благодаря исследованиям М. И. Темкина, С. Л. Кипермана, А. И. Гельбштейна и других советская наука длительно занимала ведущее положение. Не упомянуты и многие физические методы исследования катализаторов и их взаимодействия с реагентами, такие как инфракрасная спектроскопия (А. Н. Теренин), радиоспектроскопия (В. В. Воеводский) и другие. Не рассмотрены и достижения в изучении механизма отдельных реакций гетерогенного   катализа.

Я ограничился только кратким изложением некоторых теорий, стремившихся объяснить сущность гетерогенного катализа исходя из отдельных, более или мзнее важных особенностей этого явления. Несмотря на неизбежную субъективность и некоторую критичность изложения, должен отметить, что формулирование рассмотренных теорий, их обсуждение и экспериментальная проверка сыграли очень большую роль в развитии современных представлений. Уверен, что и в будущем, на более высоком уровне значения, наука неоднократно будет возвращаться к обсуждению этих идей.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Wagner F., Hauffe  K..//Z.  F.lektrochem.— 1938.—Bd 44.—S.  172.

2.  Брунс Б. П.//Журн. физ. химии.— 1947.— Т. 21, № 9.— С. 1011—1017.

3.  Боресков Г. К.//Журн. физ. химии.— 1940.— Т. 14, № 9/10.— С. 1337—1346.

4.  Иоффе И. И., Письмен Л. М. Инженерная химия гетерогенного катализа.— М.: Химия,   1965.— 69  с.

5.  Писаржевский Л.   В.   Избранные   труды   в   области   катализа.   Киев:   Изд-во АН УССР   1955.

6.  Ададуров И. Е./'/Журн. физ. химии.— 1929.— Т. 1, № 1.— С. 141—158.

7.  Гарднер Р. А.//Основы предвидения каталитического действия: Труды IV Международного конгресса по катализу. М., 1970.— Т. 2.— С. 399—412.

8.  Баландин А. А.//Журн. Русск.   физ.-хим. о-ва.   Ч.   хим.— 1929. Т. 61, №   6,— С. 909—937.

9.  Баландин А. А. Мультиплетная теория катализа. Ч. II, Энергетические факторы в катализе.— М.: Изд-во МГУ, 1964.— 243 с.

10.  Boreskov G.  K.//Disc. Faraday Soc— 1966.— N 41.— P.  263—276.

11.  Ипатьев В. Н. Каталитические реакции при   высоких   температурах   и   давлениях,— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936.— 774 с.

12.  Ройтер В, А. Избранные труды.— Киев: Наук, думка, 1976,— 462 с.

13.  Боресков Г. К.//Гетерогенный   катализ   в   химической   промышленности.— М., 1955.— С.  5—28.

14.  Боресков Г. К./Теоретические проблемы катализа» сб. науч. тр. Новосибирск: Наука,   1977.- С.   5-32.

15.  Кейер Н. П., Рогинский С. 3.//Проблемы   кинетики   и   катализа.   М.,   1949.— Т. 7.- С. 410.

16.  Рогинский С. 3.   Адсорбция и катализ   на   неоднородных   поверхностях.— М.: Изд-во АН СССР, 1948.

17.  Кобозев Н. И.//Шурн. физ. химии.— 1939.— Т. 13,   №   1.— С.   1-26;   1940.— Т. 14, № 5/6.— С. 663—685.

18.  Дубинин М. М.//Основные проблемы теории физической адсорбции. М.: Наука, 1970.__С.   251.

19.  Киселев А. В.//Журн. физ.   химии.— 1964.— Т.   38,   №   12.— С.   2753—2773; 1967.— Т. 41, №  10.— С. 2470.

20.  Боресков Г. К.//Основы предвидения каталитического действия: Труды IV Международного конгресса по катализу. М.,  1970.— Т. 2.— С. 437—451.

21.  Слинкин А. А. Структура и каталитические свойства гетерогенных   катализаторов.— М.:  ВИНИТИ,   1971.

22.  Дзисько В. А.//Успехи химии.— 1974.— Т. 43, № 6.— С.  977—1005.

23.   Boudart M.//Adv. Catal.- 1969.— V. 20.— P.  153—166.

24.   Somorjai G. A.//The Physical Basis for Heterogeneous Catalysis.— N. Y.: Plenum Press,  1975.— P. 395—410.

25.  Иванов В. П., Боресков Г. К., Савченко В.   И.   и   др.//Кинетика   и   катализ.— 1977.— Т.  18.— № 3.— С. 575—576.

26.  Дадаян К. А., Боресков Г.   К.,   Савченко   В.   И.//Докл.   АН   СССР.— 1976.— Т. 230, № 3.— С. 635—638.

27.  Боресков Г. К.//Журн. физ. химии.— 1958.— Т.   32,   №   12.— С.   2739—2747; 1959.— Т. 33, № 9.— С. 1969—1975.

28.  Боресков Г. К., Юрьева Т. М.//Теоретические проблемы катализа: Сб. науч. тр. Новосибирск,  1977.— С.  101—112.

29.  Рогинский С. 3.//Проблемы кинетики и катализа. М., 1949.— Т. 6.— С. 9—53.

30.   Волькенштейн Ф. Ф. Электронная теория катализа на полупроводниках.— М.: Физматгиз, 1960.

31.  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1973.— Т. 14, № 1.— С. 7—24.

32.  Семенов Н. Н., Воеводский В. В.//Гетерогенный  катализ в химической промышленности. М.,  1955.— С. 233—255.

4. ЗНАЧЕНИЕ КАТАЛИЗА В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

[Катализаторы и каталитические процессы: Сб. науч. тр.— Новосибирск, 1977]

Катализ можно определить как ускорение химических реакций под воздействием веществ-катализаторов, которые вступают в промежуточное химическое взаимодействие с реагирующими веществами, но не входят в состав продуктов и регенерируются после каждого цикла промежуточных взаимодействий. Применение катализаторов позволяет увеличивать скорость химических реакций от неизмеримо малых величин до чрезвычайно больших и, что еще более важно, направлять химические реакции в сторону образования требуемого, желаемого продукта из ряда возможных. Катализ может быть использован для ускорения всех термодинамически возможных химических превращений. Важно отметить, что применение катализаторов позволяет ускорять химические превращения без расхода энергии и без расходования самого катализатора. В действительности некоторый расход катализаторов имеет место, но в результате побочных процессов — механического разрушения, рекристаллизации, воздействия примесей в реакционной смеси и т. п. Само каталитическое действие не требует расхода катализатора. Все это и объясняет чрезвычайно широкое и быстро растущее использование катализа в промышленности.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ   КАТАЛИТИЧЕСКИЕ   ПРОЦЕССЫ

Общее число каталитических процессов, используемых в промышленности, исчисляется многими сотнями, и все их перечислить в кратком обзоре невозможно. Ограничимся рассмотрением нескольких примеров, иллюстрирующих ведущую роль катализа в развитии ряда важнейших отраслей промышленности.

В качестве первого примера можно рассмотреть возникновение азотной промышленности. Около 60 лет тому назад фиксация азота воздуха, т. е. переход от элементарного азота к его химическим соединениям, была важнейшей проблемой, решение которой определяло возможности технического прогресса, так как в то время все ресурсы связанного азота ограничивались залежами природной селитры в Чили. Только благодаря катализу удалось осуществить взаимодействие атмосферного элементарного азота с водородом с образованием аммиака и последующие превращения аммиака в кислородные и другие соединения азота. Это позволило производить всю гамму азотных соединений, необходимых для развития химической промышленности и интенсивного ведения сельского хозяйства» На рис. 1 представлена современная схема получения азотных соединений, исходя из атмосферного азота и природного газа (метана), объединяющая ряд последовательно осуществляемых каталитических реакций. Эта последовательность включает очистку природного газа от сернистых соединений, конверсию метана с водяным паром, превращение образовавшейся окиси углерода под действием водяного пара в водород, синтез аммиака из азота и водорода, окисление аммиака в окислы азота с последующим переходом к азотной кислоте и, наконец, обезвреживание выхлопов, содержащих остаток окислов азота. Все эти каталитические реакции проводятся с применением различных по составу и структуре катализаторов и в существенно различающихся условиях. Рассмотренная схема легла в основу технологии большинства наших заводов и позволила нашей стране выйти в 1973 г. на первое место в мире по производству азотных удобрений.

В качестве второго примера приведем каталитические процессы нефтепереработки. Еще 40 лет тому назад переработка нефти ограничивалась ректификацией и разложением при нагревании до высоких температур так называемым термическим крекингом, без применения катализаторов. Только в конце 30-х годов были сделаны первые попытки использовать для переработки нефти каталитические процессы. Эффективность применения катализа оказалась столь значительной,

что за несколько лет в нефтеперерабатывающей промышленности произошла подлинная техническая революция, позволившая на основе применения катализаторов резко повысить как выход, так и качество получаемых моторных топлив. На рис. 2 приведены важнейшие современные каталитические процессы нефтепереработки. Первым из этих процессов получил широкое распространение каталитический крекинг, позволяющий повышать выход низкокипящих фракций благодаря реакции разрыва длинных молекул углеводородов, ускоряемой алюмосиликатными катализаторами. Побочной реакцией является отложение углеродистых остатков, «кокса», снижающее активность катализатора, что делает необходимой его частую регенерацию путем окисления «кокса» в воздухе. Выделяющееся при этом тепло используется для осуществления эндотермической реакции крекинга.

Около 10 лет тому назад в области каталитического крекинга произошел новый технический скачок благодаря разработке новых катализаторов, содержащих синтетические цеолиты в сочетании с окислами редкоземельных элементов. Это позволило существенно увеличить активность катализаторов и повысить выход полезных продуктов на 30—40%.

В последнее время широкое применение получил и процесс гидрокрекинга, представляющий собой также расщепление молекул углеводородов, но в атмосфере водорода под давлением. Быстрое распространение получил и процесс риформинга, представляющий собой превращение парафинов с открытой цепью в циклические и ароматические углеводороды и являющийся основным средством производства высокооктановых бензинов и ароматического сырья для химической переработки. Катализатором для этого процесса служит тонкодисперсная платина на окисноалюминиевом носителе.

Улучшение катализаторов путем введения рения и других добавок позволило за последние годы существенно интенсифицировать процесс. Для улучшения качества бензинов используются и процессы каталитической изомеризации с использованием платиновых и палладиевых катализаторов на различных носителях.

Очень велико значение и каталитических методов очистки нефтяных фракций от серы путем гидрогенолиза серусодержащих соединений с выделением сероводорода. Этот процесс позволяет получать значительные количества серы, облегчает последующие каталитические процессы переработки нефти и уменьшает загрязнение атмосферы выхлопами при сжигании моторного топлива.

Из сказанного можно заключить, что каталитические методы занимают в настоящее время ведущее положение в нефтепереработке. Благодаря катализу ценность продуктов, получаемых из нефти, удалось повысить в несколько раз. Надо отметить, что эта тенденция продолжается и сейчас. В связи с ростом цен на нефть становится крайне важным наиболее полно использовать все ее компоненты. Надо полагать, что рост стоимости нефти будет продолжаться, так как постепенно придется переходить к источникам нефти, представляющим большие трудности для эксплуатации. Поэтому крайне важно повышать степень извлечения из нефти ценных продуктов, что может быть достигнуто более широким применением совершенных каталитических методов.

Надо признать, что в нашей стране глубина переработки нефти пока невелика, и это обусловлено не какими-либо принципиально техническими трудностями, а планируемым балансом нефтепродуктов, основную долю которого составляет производство котельного топлива. Экономически, во всяком случае в перспективе, это невыгодно. Необходимо резко повысить долю вторичных каталитических процессов нефтепереработки. Сейчас она составляет у нас менее 40% от первичных, в Мексике 60%, а в США 120%. Потребность в жидком котельном топливе должна компенсироваться использованием угля.

Более перспективной возможностью каталитических методов в нефтепереработке является отказ от свойственного современным процессам глобального превращения всех сложных соединений, находящихся в нефтях. Так, все сернистые соединения подвергаются гидрогенолизу с выделением сероводорода. Между тем многие из них представляют значительную самостоятельную ценность. То же справедливо в отношении азотсодержащих, металлокомплексных и многих других соединений. Очень важно было бы выделять эти вещества с получением ценных продуктов. Примером может служить получение серусодержащих экстрагентов типа сульфоксидов и сульфонов, образующихся при каталитическом окислении сернистых соединений, содержащихся в нефтях и котельном топливе. Несомненно, что и этим путем катализ позволит значительно повысить эффективность нефтепереработки.

Применение каталитических методов в нефтепереработке открыло пути дешевого получения мономеров и других полупродуктов нефтехимической промышленности. Каталитическими методами производятся практически все мономеры для получения эластомеров, синтетических волокон, различных пластических масс и т. д.

В этих процессах особенно ярко сказывается возможность путем подбора катализатора направлять каталитическую реакцию в сторону получения определенного продукта из большого числа возможных. В качестве примера на рис. 3 приведены возможные пути каталитических превращений только одного вещества — пропилена. Применяя различные катализаторе и варьируя условия проведения реакции, из пропилена может быть получен широкий набор различных продуктов. Путем окисления могут быть получены акролеин, акриловая кислота, малеиновый ангидрид, окись  пропилена.   Окисление   в   присутствии   аммиака   (окислительный аммонолиз) приводит на определенных катализаторах к образованию нитрила акриловой кислоты, олигомеризация приводит к образованию димера или тетрамера, в результате полимеризации могут быть получены полипропилены различного строения, на определенных катализаторах протекает реакция диспропорционирования с превращением пропилена в смесь этилена и бутилена.

Каталитические превращения пропилена

| Окисление Окисл. Аммонолиз Олигомеризация Полимеризация Диспропорционирование | Акролеин Акриловая кислота Малеиновый ангидрид НАК Димер Тетрамер Полипропилен Этилен + бутилен |
| --- | --- |

Рис. 3.

Катализ является основой получения всех веществ, на которых базируется производство новых синтетических материалов, явившихся существенным элементом современной технической революции. Эти материалы представляют собой макромолекулярные, полимерные вещества. Процессы полимеризации, т. е. образование полимеров из более простых мономеров молекул, в большинстве случаев также являются каталитическими. Каталитическая полимеризация, открытая Циглером и Натта, была отмечена Нобелевской премией в 1963 г. Катализ используется для производства ряда полимеров в количестве многих миллионов тонн. Катализаторами служат комплексные соединения переходных металлов как в твердом, так и в растворенном состоянии. Рост полимерной цепи происходит в комплексе, в котором существует связь между металлом катализатора и растущим полимером. В случае полимеризации виниловых и диеновых мономеров активной связью является связь переходный металл - углерод. Молекула мономера вклинивается по этой связи (рис. 4). При этом реализуется весьма полная компенсация энергии разрываемых связей энергией образующихся, и истинная энергия активации благодаря этому сопряжению очень мала.

Ценной особенностью катализаторов полимеризации является стереоспецифичность. Подбор катализатора дает возможность из различных возможных структур полимерной цепи, образующейся при последовательном встраивании мономера, реализовать желаемую, что позволяет достигать требуемых свойств продукта. Стереорегулироваяие достигается благодаря определенному пространственному расположению лигандов вокруг переходного металла, определяющему строгое пространственное расположение молекулы встраиваемого мономера. На рис. 5 представлены возможные структуры продукта, образующегося при полимеризации бутадиена. Наиболее ценным по механическим свойствам является 1, 4-полибутадиен. На основе г^ополиизопрена удалось получить каучук, близкий по строению и свойствам к натуральному. Каталитические методы позволяют производить эластомеры, превосходящие по определенным свойствам натуральный каучук. При полимеризации α-пропилена на твердых катализаторах удается с высоким выходом получать изотактический полипропилен, в котором все третичные углероды имеют одинаковую конфигурацию.

Упомянутые примеры охватывают очень малую долю используемых в промышленности каталитических процессов. Однако и из них отчетливо вытекают некоторые общие выводы:

1.   Катализ позволяет осуществлять с очень высокой скоростью химические превращения, включая и такие реакции, которые без катализатора не протекают с заметной скоростью.

2.   Катализаторы позволяют направлять химическое превращение в сторону образования определенного, желаемого продукта из ряда возможных.

3. В   реакциях,   приводящих    к  образованию  высокомолекулярных продуктов, с помощью вариации свойств катализаторов можно регулировать строение получаемого вещества и, благодаря этому, свойства конечных материалов.

4. Катализ - явление специфичное. Нет веществ, которые обладали бы каталитическими свойствами в общей форме. Для каждой реакции должен использоваться свой особый катализатор.

Как можно заключить из приведенных примеров, в состав катализаторов входят самые различные вещества и их смеси в самой разнообразной форме. Эти металлы, массивные и высокодисперсные на носителях,, окислы, их смеси и твердые растворы, аморфные и кристаллические алюмосиликаты, содержащие различные катионы, комплексные соединения с различными лигандами, в том числе органическими, сложные белковые молекулы и многое другое. Отсюда видно, сколь сложен подбор катализаторов, особенно если учесть, что твердые катализаторы должны обладать высокой внутренней поверхностью (сотни метров квадратных на грамм) и сложной пористой структурой. Значительную помощь в этом деле оказывают теоретические обобщения и корреляции, что делает необходимым широкое развитие фундаментальных работ в области катализа.

Химическая, нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности нашей страны используют около 150 типов различных катализаторов, производимых в общем количестве свыше ста тысяч тонн. Качество катализаторов определяет важнейшие техноэкономические показатели производства, что делает необходимым опережающее развитие производства катализаторов, создание для него условий, обеспечивающих высокое качество продукции и быстрейшее внедрение новых, усовершенствованных рецептур.

СУЩНОСТЬ  КАТАЛИТИЧЕСКОГО  ДЕЙСТВИЯ

Позвольте теперь кратко остановиться на сущности действия катализаторов. Более подробно этот вопрос рассмотрен в предыдущей статье «Основные формы каталитического действия». Напомню вкратце, что при химических реакциях образование новых соединений, новых химических связей требует разрыва определенных старых связей в исходных соединениях, для чего необходима затрата энергии. Это обстоятельство и делает необходимым преодоление по пути реакции некоторого энергетического горба, т. е. вызывает энергию активации химической реакции. Для многих термодинамически разрешенных реакций энергия активации настолько велика, что они не могут протекать с заметной скоростью. Вместе с тем надо отметить, что величина энергии активации в тех случаях, когда ее можно оценить, значительно меньше суммы энергий разрываемых связей, т. е. при движении по пути реакции часть энергии, требуемой для разрыва старых связей, компенсируется энергией, освобождаемой при образовании новых.

Основной практический интерес представляют реакции между стабильными молекулами, не обладающими свободными валентностями. Для этих реакций степень компенсации достигает в большинстве случаев около 70%. Остающиеся некомпенсированными 30% энергии разрыва старых связей делают протекание громадного большинства возможных реакций чрезвычайно медленными и, таким образом, стабилизируют существующие молекулы.

Надо сказать, что эта стабилизация является большим благом.

Если бы каким-либо чудесным образом компенсация стала полной и указанные энергетические барьеры исчезли, это привело бы к катастрофе - мгновенно протекли бы все возможные химические реакции, все органические вещества превратились бы в воду и углекислоту и земля стала бы пустыней, омываемой океаном слабой азотной кислоты.

Но и обратная ситуация - полная непреодолимость указанных энергетических барьеров - также сделала бы нашу планету безжизненной, так как никакие химические реакции не могли бы проходить, во всяком случае в области не слишком высоких температур. Значит, для того чтобы существовала жизнь, могла бы осуществляться техническая деятельность людей, эти барьеры должны быть преодолимыми, но регулируемым образом. Вот эта задача преодоления энергетических барьеров осуществления химических реакций регулируемыми путями и решается с помощью катализа. Взаимодействуя с реагирующими веществами, входя в состав активного комплекса реакции, катализатор увеличивает степень компенсации, снижает энергию активации и тем самым увеличивает скорость химического превращения.

Увеличение степени компенсации под действием катализатора достигается в результате оптимальной взаимной ориентации реактантов, связываемых катализатором, облегчения электронных переходов, осуществляемых через катализатор, смещения отдельных атомов и групп, поляризации молекул реактантов и ряда других факторов. Для выполнения этих функций катализатор определенной реакции должен обладать специфическими свойствами, и найти композицию веществ, наилучшим образом удовлетворяющую этим требованиям, является делом очень сложным. Но поскольку общее число веществ, которыми располагает человечество, чрезвычайно велико, то принципиально для каждого термодинамически разрешенного химического превращения такое вещество или композиция веществ (катализатор) могут быть найдены, и на этом основывается современная техника осуществления химических превращений.

По характеру промежуточного взаимодействия реактантов с катализатором различают стадийный и ассоциативный механизмы каталитического действия. При стадийном механизме реактанты раздельно взаимодействуют с катализатором. По этому механизму осуществляется большинство промышленных каталитических процессов, протекающих при повышенных температурах.  Степень компенсации при этом возрастает, но не достигает полноты, и эти реакции характеризуются сравнительно \ высокой энергией активации. При ассоциативном механизме, благодаря возможности сопряжения всех элементов химического превращения, могут достигаться очень полная компенсация и снижение энергии активации до очень малой величины. Это требует однако, большей специфичности действия, а следовательно, и сложности строения катализаторов. Наиболее полно это осуществляется у многих биологических катализаторов.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Принято разделять каталитические процессы на три группы: 1) гомогенный катализ, 2) гетерогенный катализ, 3) ферментативный катализ. Это разделение имеет в основном историческое значение. Вследствие различий в объектах и методах исследования указанные области катализа развивались раздельно. В настоящее время ясно, что между этими группами каталитических процессов нет резких границ. Сущность их тождественна и сводится к увеличению степени компенсации энергии разрыва старых связей благодаря промежуточному взаимодействию с катализатором.

В гомогенном катализе катализатор и реагирующие вещества образуют одну общую фазу. Чаще всего это жидкая фаза, в которой растворены катализатор и реагирующие вещества.

При гетерогенном катализе катализатор и реакционная система образуют отдельные фазы и каталитическая реакция осуществляется на границе раздела фаз. Чаще всего катализатор находится в твердом состоянии, а реакционная система образует газовую или жидкую фазу.

Ферментативный катализ осуществляется биологическими катализаторами белковой природы - ферментами. Надо заметить, что на катализе основывается протекание всех без исключения химических реакций, определяющих жизненные процессы. Все эти реакции инициируются, и их скорость регулируется ферментами.

Ферментативные каталитические реакции осуществляются, как правило, по ассоциативному механизму с высокой полнотой компенсации благодаря сопряжению стадий, поглощающих и генерирующих энергию. Это снижает энергию активации и делает возможным протекание реакций при обычных температурах. Каталитическим ферментативным реакциям обычно  свойственна  очень  высокая  селективность.

В природе ферментативные процессы осуществляются в очень больших масштабах. В качестве примера можно указать, что количество связанного азота, производимое всеми заводами мира, составляет лишь несколько процентов от количества азота, связываемого в природе с помощью фермента нитрогеназы. Это, вероятно, хорошо, так как свидетельствует о том, что наше воздействие на природу в этом отношении носит лишь локальный характер. Сказанное ни в коей мере не означает, что промышленность связанного азота не нужна для сельского хозяйства. Наоборот, без внесения искусственных азотных удобрений невозможно интенсивное сельское хозяйство, так как известные до сих пор ферментативные препараты не могут повысить концентрацию азотных соединений в почве выше определенного, весьма низкого уровня.

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ  КАТАЛИЗАТОРЫ

Из новых катализаторов наибольшее перспективное значение имеют комплексные соединения переходных металлов, т. е. металлов с незаполненными d-оболочками. На рис. 6 представлена схематично структура такого комплексного соединения. Здесь лиганды, молекулы или ионы, связанные с ионом переходного металла. Менее прочно связанные лиганды в реакционной системе могут замещаться молекулами реактантов. Благодаря этому становятся возможными упомянутые выше каталитические воздействия, приводящие к сопряжению стадий, потребляющих и генерирующих энергию, и снижению энергии активации. На основе комплексных катализаторов удается осуществлять при невысоких температурах реакции гидрирования, в том числе селективного гидрирования, окисления, полимеризации и многие другие. Академиком Я. К.Сыркиным и профессором И. И. Моисеевым был открыт каталитический процесс окисления этилена в ацетальдегид в растворе, содержащем комплексные соединения палладия и меди. Профессора М. Е. Вольпин и А. Е. Шилов показали возможность таким путем связывать молекулярный азот с образованием аммиака, гидразина и других азотных соединений. Если осуществление таким путем синтеза аммиака пока малоперспективно, то производство гидразина уже реализовано в опытном масштабе. Есть надежда осуществить таким путем при невысоких температурах и многие другие реакции, в том числе химические превращения парафинов.

Важной особенностью комплексных катализаторов является возможность влияния на их каталитические свойства путем изменения природы постоянных лигандов. Таким образом, можно сознательно менять поле лигандов, потенциал ионизации центрального катиона, поляризацию реактантов и т. п. Число молекул и атомных групп, используемых в качестве лигандов, возрастает очень быстро, что открывает широкие возможности усовершенствования катализаторов.

Значительный интерес представляют многоядерные комплексные соединения, например гетерополикислоты. На основе гетерополикислот молибдена и ванадия в Институте катализа были разработаны проф. К. И. Матвеевым и сотр. ценные катализаторы для ряда промышленных процессов.

Серьезным недостатком процессов гомогенного катализа, в том числе и катализа растворенными комплексами металлов, является трудность отделения продуктов реакции от катализатора. В гетерогенном катализе вследствие присутствия катализатора в форме отдельной фазы, эта проблема решается легко и в большинстве случаев не требует специальных приспособлений. На этой основе возникла идея «гетерогенизации»  катализа комплексными соединениями путем их

закрепления из поверхности неорганических или'органических носителей. . При этом не только решается указанная выше технологическая задача, но и удается дополнительно варьировать каталитические свойства под воздействием лигандов, специально вводимых в состав носителя.

На этой основе в нашем институте (проф. Ю. И. Ермаков, В. А. Захаров и сотр.) были созданы катализаторы полимеризации, отличающиеся повышенной активностью. Путем образования на поверхности носителя комплексных соединений требуемого состава удается приготовлять и использовать  в качестве   катализаторов   комплексные   соединения, нерастворимые в реакционной смеси.

Непрерывно совершенствуются и другие твердые катализаторы, используемые в гетерогенном катализе. Принципиальным недостатком твердых катализаторов является невысокая степень использования активного вещества, так как в реакции участвуют только атомы, находящиеся на поверхности. Для уменьшения этого недостатка дорогие катализаторы стараются применять нанесенными на     носители   в   возможно   более    дисперсной   форме.

Так, в современных платиновых катализаторах риформинга

благодаря применению носителей и специальных добавок размер кристаллов  металла составляет 10—20 А и на поверхности находится около половины атомов платины. Это требует, однако, значительного снижения содержания платины в единице объема катализатора.

Второй путь усовершенствования состоит в применении катализаторов в форме кристаллов с настолько большими параметрами кристаллической решетки, что молекулы реагирующих веществ могут диффундировать внутрь кристалла катализатора и каталитическая реакция осуществляется при участии всех его внутренних атомов. Примером таких катализаторов могут служить кристаллические алюмосиликаты - цеолиты, называемые иногда молекулярными ситами. На рис. 7 представлена кристаллическая решетка типа V. Диаметр двенадцатиугольных отверстий,

ведущих во внутренние полости кристалла, достигает 10 , что делает их доступными даже для сравнительно крупных молекул реактантов. Путем специальной обработки катионы натрия, входящие в состав этого цеолита, могут быть заменены на ионы водорода, что придает ему сильные кислотные свойства и делает активным катализатором кислотно-основного взаимодействия. Это позволило создать на основе кристаллических цеолитов очень активные катализаторы крекинга углеводородов. Введение в их состав окислов редкоземельных элементов придает этим катализаторам необходимую термическую стойкость.

В состав цеолитов легко вводить катионы и целые их группы (кластеры) переходных металлов и получать таким путем катализаторы полифункционального действия, т. е. способные катализировать разные типы химических превращений, как кислотно-основного, так и окислительно-восстановительного характера. Такие катализаторы позволяют в одну стадию, без выделения промежуточных продуктов, проводить сложные химические превращения. Примером могут служить никель-цеолитные и палладий-цеолитные катализаторы гидрокрекинга.

Новым направлением в промышленном катализе является использование ферментов. Косвенно, в виде составных частей микробиологических процессов, ферменты используются давно. Брожение, микробиологические превращения молочных продуктов использовались еще в доисторические времена. Сейчас речь идет о промышленном использовании выделенных из биологических систем ферментов, вне микробиологических циклов. Высокая активность и селективность действия ферментов в отношении определенных реакций делает очень соблазнительным их использование. Это было связано, однако, с большими трудностями. Первая из них заключалась в очень высокой стоимости ферментов, выделяемых из органов животных и растений. Значительный успех был достигнут путем выделения ферментов из культур микробов. Это позволило снизить стоимость ферментов примерно в тысячу раз и сделало доступным их промышленное использование. Вторая трудность была связана с нестабильностью ферментов, коротким временем их существования. В организмах это свойство полезно для возможности регулирования скорости различных химических реакций путем непрерывного синтеза нужных ферментов. Для экономического использования в промышленности время жизни необходимо было значительно повысить. Этого удалось достигнуть, закрепляя ферменты в каких-либо устойчивых и проницаемых для реагирующих веществ матрицах, так называемой иммобилизацией ферментов. С этой целью ферменты обычно вводят в среду, в которой протекают процессы полимеризации. В результате по окончании полимеризации ферменты оказываются прочно закрепленными в желаемой матрице и могут в таком виде сохранять свою каталитическую активность в течение длительного времени, измеряемого в ряде случаев многими месяцами. Работы в этом направлении успешно ведутся в МГУ в лаборатории чл.-кор. АН СССР И. В, Березина.

Значительный прогресс в области промышленного использования иммобилизованных ферментов достигнут в США, где эти процессы нашли довольно широкое распространение в пищевой промышленности. В качестве примера можно привести производство сиропов для кондитерской промышленности из крахмала. С помощью ферментов осуществляются реакции превращения крахмала в глюкозу и последующая изомеризация глюкозы в сладкий сахар - фруктозу. Таким путем производится около 500 тыс. фруктозы в год. Значительный перспективный интерес представляет разработка ферментативного метода получения сахаров из целлюлозы.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ  РЕАКТОРОВ

При осуществлении газовых реакций на твердых катализаторах в промышленности преимущественно используются каталитические реакторы с неподвижным слоем зернистого катализатора. Поскольку каталитические реакции обычно связаны с выделением или поглощением тепла и оптимальный температурный режим требует определенного изменения температуры с ростом степени превращения, катализатор располагается отдельными слоями, между которыми помещаются теплообменные устройства. Все это, включая распределительные устройства, приводит к весьма сложным конструкциям. На рис. 8 приведена конструкция современного реактора для производства серной кислоты. Расход металла достигает 0,8 т на тонну суточной производительности. На долю катализатора приходится всего 6% от объема аппарата.

Более интенсивное проведение процесса возможно в аппаратах с псевдоожиженным слоем катализатора. В этом случае применяются мелкозернистые катализаторы, взвешиваемые в потоке реакционной смеси (рис. 9). Преимущества связаны с повышенной величиной коэффициента теплоотдачи, снижающей необходимую поверхность теплообмена, высокой эффективной теплопроводностью слоя и уменьшением влияния внутренней диффузии вследствие меньшего размера зерен катализатора. Трудности связаны с повышенными требованиями к механической прочности катализатора и необходимостью дополнительных устройств для отделения катализаторной пыли, выносимой из реактора.

Основной недостаток реакторов с взвешенным слоем катализатора заключается в интенсивном перемешивании реакционной смеси вдоль реактора, в результате чего ее состав во всем реакторе близок к конечному составу на выходе из аппарата. Для подавляющего большинства каталитических реакций как скорость, так и избирательность снижаются с ростом степени превращения, это обстоятельство существенно ухудшает показатели работы реактора. Степень ухудшения зависит от кинетики каталитической реакции. Она тем выше, чем сильнее зависят скорость и избирательность от глубины превращения. Для уменьшения этого недостатка в Институте катализа было предложено заполнять реактор с псевдоожиженным слоем катализатора специальной насадкой из спиральных колец, уменьшающей продольное перемешивание реакционной смеси, что позволило в некоторых случаях повысить выход продуктов парциального окисления. Существуют и другие приемы устранения перемешивания реакционной смеси, например работа с восходящим потоком катализатора.

Следует упомянуть оригинальней способ осуществления каталитической реакции в неподвижном слое катализатора в нестационарных условиях.

Основная идея нового способа заключается в том, что катализатор выполняет не только свою основную функцию ускорения реакции, но также и регенератора тепла. Способ применим для осуществления экзотермических реакций, преимущественно обратимых. Для этого зона реакции должна перемещаться по слою катализатора, что достигается периодическим изменением мест ввода и вывода реакционной смеси в реакторе. Благодаря регенерации тепла в слое отпадает необходимость во внутренних теплообменниках, что существенно упрощает конструкцию реактора и уменьшает расход металла. В нестационарных реакторах могут перерабатываться реакционные смеси с низкой начальной температурой и малым тепловым эффектом. Тепло реакции выделяется в зоне высоких температур, и переключение направления движения газа как бы запирает эту зону высоких температур внутри слоя катализатора. Применение нестационарного режима позволяет в этих случаях обходиться без подогревателей.

НОВЫЕ  ОБЛАСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   КАТАЛИЗА

Энергетика. Катализ получил значительное распространение в решении энергетических проблем. Так, в создании топливных элементов решающее значение имеют каталитические свойства электродов. Весьма перспективным направлением в энергетике является использование солнечной энергии для получения энергоемких веществ, например осуществление разложения воды с образованием водорода и кислорода. Обширные исследования в этой области ведутся в США, ФРГ и других странах. При этом также используются катализаторы типа полупроводниковых веществ или иммобилизованных ферментов. Здесь нет возможности вдаваться в эти специальные направления и целесообразно ограничиться более простой областью использования катализа для сжигания топлива.

Надо заметить, что большая часть топлива используется не на крупных электростанциях, а сжигается на небольших установках для подогрева разного рода технологических смесей. Так как при этом не требуются и даже не допускаются в большинстве случаев высокие температуры, то процесс горения ведут с большим избытком воздуха или разбавляют перед использованием топочные газы воздухом. В обоих случаях это приводит к значительным потерям тепла с отходящими газами. Применение катализаторов позволяет устранить этот недостаток. В Институте катализа Э. А. Левицким и сотр. разрабатывается каталитический генератор тепла. Его идея заключается в том, что процесс горения топлива происходит на катализаторе, находящемся э форме псевдоожиженного слоя. Применение этого генератора позволяет повысить тепловую напряженность реакционного объема до 108 ккал/(м3-ч) (т. е. приблизительно на 2 порядка) и тепловой коэффициент полезного действия до 80-90%*

Недавно была доказана возможность использования каталитического генератора тепла для регенерации активного угля, после использования его для очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения, регенерации осушителей и других изотермических процессов.

Получение жидкого топлива из угля. С повышением стоимости нефти связан рост интереса к процессам получения жидкого топлива из угля.

В США выделены очень большие средства для проведения исследовательских работ по усовершенствованию этих процессов. К изысканиям привлечены и европейские фирмы в ФРГ и Англии. За основу взяты старые каталитические методы, использовавшиеся Германией во время войны. Они представлены схематично на рис. 10.

Новым методом гидрирования является экстракция органического вещества

угля с получением тяжелого масла, подвергаемого далее каталитическому гидрированию под давлением. Интересен и новый путь - через газификацию угля и синтез метанола с последующей каталитической дегидратацией с образованием углеводородов, из которых легко производится (вероятно, путем риформинга) высококачественное моторное топливо. Построены крупные установки синтеза метанола с применением медьсодержащего катализатора, позволяющего эффективно проводить процесс при низких температурах и давлениях.

Большое внимание уделяется и направленному ведению процесса Фишера - Тропша путем разработки селективных катализаторов.

Каталитическое обезвреживание газовых выбросов и сточных вод. Очень важной и обширной областью применения катализа является обезвреживание выбросов промышленности и транспорта. Общая схема использования каталитических процессов для этих целей представлена на рис. 11.

Каталитическое обезвреживание выбросов

Пром. выбросы                                              Транспорт

СО, орг. вещества Си/А1203 300—400°С           Pt, Pd, окислы переходных металлов

Ni, Сo                                                    А1203, керамика 200—700°С

Сточные воды

Сернистые соединения, фенолы        Комплексные соединения СО и др. переходных

металлов в растворе или на носителе

Рис. 11.

В последние годы этой проблеме, особенно в части обезвреживания выхлопных газов автотранспорта, уделяется очень большое внимание во всех развитых странах.

Надежно решена задача сжигания органических соединений и окиси углерода в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработаны активные и устойчивые катализаторы и реакторы, позволяющие полностью обезвредить выбросы производства формальдегида, ряда органических полупродуктов, кабельного производства и других. Принципиально решена, но еще не полностью реализована задача очистки от окислов азота выхлопных газов азотнокислотных заводов.

Существенно сложнее задача обезвреживания выхлопных газов автотранспорта вследствие резкого изменения их состава и различия условий для восстановления окислов азота и окисления органических соединений и окиси углерода. Использование простых и надежно работающих конструкций каталитических дожигателей требует одновременного решения задачи автоматического регулирования работы двигателя. Надо признать, что мы существенно отстаем в этой области от США, где ведущие автомобильные фирмы затрачивают громадные средства на исследования для решения задачи обезвреживания автомобильных выбросов и достигают существенных успехов. Газы удается почти полностью очищать от окиси углерода и углеводородов и в значительной степени от окислов азота,

Еще более трудной задачей является каталитическая очистка сточных вод. В последнее время удалось достигнуть определенных успехов в очистке сточных вод некоторых производств от фенолов, сернистых соединений и других вредных компонентов путем применения в качестве катализаторов комплексов некоторых переходных металлов, а также комплексных катализаторов, закрепленных на носителях,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное рассмотрение роли катализа в различных областях промышленного производства свидетельствует о том, что катализ играет ведущую роль в техническом npoгpecсe всех отраслей промышленности, связанных с химическими превращениями. Особенно важно, что качество катализаторов определяет важнейшие техноэкономические показатели производств, а возможности повышения качества катализаторов потенциально неограниченно велики. Отсюда следует, что в области катализа лежит основной и легче всего реализуемый резерв повышения эффективности химических производств. Для использования этих возможностей необходимо создать условия для опережающего развития исследований в области катализа, в том числе и фундаментальных.

Крайне важно также и опережающее развитие производства промышленных катализаторов при непрерывном повышении их качества путем быстрого  использования  новых  рецептур.

Катализ является мощнейшим средством повышения эффективности и качества продукции в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и ряда других отраслей промышленности. Его перспективная роль велика также в развитии энергетики и решении проблемы охраны природной среды.

5.   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА

[XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: Пленарные доклады. Баку, 1981.— М.: Наука, 1984.—С. 155-168]

Слово «катализ» вошло в химическую науку около 150 лет тому назад. Практическое значение этого явления было понято очень давно. Еще И. Деберейнер в письме к В. Гете, описывая свои исследования с платиновым огнивом, подчеркивает выдающееся перспективное значение каталитического  действия.

Этот прогноз оправдался несколько позже, в текущем столетии, но в самом широком смысле. С помощью катализа были решены такие важнейшие для технического прогресса проблемы, как фиксация азота воздуха, получение из нефти высококачественного моторного горючего, получение всех мономеров для производства синтетических каучуков, волокон, других полимерных материалов, полупродуктов органического синтеза и многое другое. Катализ стал основным средством осуществления химические превращений в промышленности. На его основе решаются и новые технические проблемы: получение жидкого топлива из угля и другого не нефтяного сырья, осуществление более рациональных способов сжигания топлива, обезвреживание выбросов, использование солнечной энергий и многие другие.

Длительное время было распространено мнение о непознанности катализа, о том, что в его основе лежит особого рода воздействие, природу которого пытались открыть. Оказалось, что это не так. Катализ - чисто химическое явление как по проявлению так и по существу.

Трудность протекания химической реакции заключается в том, что для образования новых соединений, новых химических связей   должны быть разорваны определенные старые связи в реагирующих веществах. Затрачиваемая на это энергия компенсируется энергией, выделяющейся при образовании новых связей, но эта компенсация в большей или меньшей степени задерживается, и на пути реакции возникает энергетический барьер, преодоление которого и ограничивает ее скорость. Химическое взаимодействие реактантов в процессе реакции с другими веществами (катализаторами), входящими в состав активного комплекса реакции, но не в конечные продукты, может существенно повышать компенсацию энергии разрыва старых связей, снижать энергию активации и увеличивать благодаря этому скорость реакции. Возможность каталитического воздействия зависит от соответствия химической природы катализатора, реагирующих веществ и направления превращения и поэтому проявляется очень специфично.

Химия предоставляет для поиска катализаторов практически неограниченное число веществ и их композиций. Это открывает широчайшие возможности совершенстводания катализаторов, но чрезвычайно усложняет решение задачи предвидения каталитического действия. Тем не менее современная теория катализа оказывает неоценимую помощь эмпирическим поискам, подсказывая наиболее перспективные направления и формулируя частные закономерности для отдельных классов реакций и групп катализаторов. Важные идеи, используемые в современной теории катализа, внесли советские ученые А. А. Баландин, С. 3. Рогинский, В. А. Ройтер и др.

НОВЫЕ  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В последний период к исследованиям гетерогенного катализа были привлечены новые физические методы, позволившие в отдельных случаях глубоко изучить характер промежуточного химического взаимодействия реактантов с катализатором. Так, методы Оже-, рентгено- и фотоэлектронной спектроскопии позволяют с большой точностью определять энергию связи электронов внутренних оболочек атома и ее сдвиг под влиянием химических связей. В результате можно количественно оценить чистоту поверхности, концентрацию адсорбированных частиц, определить форму адсорбции - молекулярную или диссоциативную, конфигурацию адсорбированных частиц, скорость адсорбции и протекания каталитической реакции. Приведем некоторые результаты. На рис. 1 показан контроль чистоты поверхности грани (111) монокристалла 1г. Несмотря на тренировку в сверхвысоком вакууме (10-10 торр), поверхность оказывается далеко не чистой. Очень малые примеси в объеме, выползая на поверхность, в значительной степени покрывают ее. Так, сигнал примеси значительно (не только количественно, но и качественно) изменяет адсорбцию других веществ. Очистка достигается бомбардировкой ионами аргона, снимающей наружные слои атомов.

На рис. 2 показано, что адсорбция окиси углерода на 1г (111) протекает без диссоциации. Кривая 1 рентгенофотоэлектронных спектров (РФЭС) отвечает чистой поверхности, кривая 2 - сигналам после адсорбции СО. Разность сигналов очень близка к спектру газообразной СО, на котором видны сигналы отдельных молекулярных орбиталей, что доказывает отсутствие диссоциации. Тот же результат получен с помощью электронных спектров в ультрафиолетовой области (УФЭС).

Спектр адсорбированной на Ir (111) окиси азота свидетельствует о наличии двух форм -α и β  (рис. 3). При нагревании форма α диссоциирует с выделением азота в газовую фазу, а форма β десорбируется в неизменном виде .

Возможность измерения поверхностных концентраций реактантов электронно-спектроскопическими методами позволяет изучать закономерности их взаимодействия. Рисунок 4 посвящен исследованию таким путем механизма окисления СО на Ir (111). После адсорбции кислорода в систему вводилась СО, которая также адсорбировалась на поверхности и вступала в реакцию с кислородом. Надо было выяснить, реагирует ли СО прямым ударом из газовой фазы об атом кислорода (механизм Или - Ридила) или должна предварительно адсорбироваться на поверхности иридия (механизм Лэнгмюра - Хиншельвуда). Для решения этого вопроса резко прекращалась подача СО, после чего реакция могла протекать только с участием адсорбированной СО. Отсутствие перелома на верхней кривой (рис. 4, а) позволяет заключить, что ударный механизм не играет заметной роли в процессе. Далее оказалось, что кинетика реакции не отвечает

общепринятым представлениям о законе действия поверхностей. Константы скорости, вычисленные из предположения о пропорциональности скорости адсорбции [О] и [СО], резко возрастают с уменьшением поверхностных концентраций. Лучшее постоянство достигается при предположении пропорциональности скорости реакции корням квадратным из поверхностных концентраций реактантов.

Изложенные методы в сочетании с термодесорбцией, исследованием структуры края спектра поглощения синхронного излучения (EXAFS), измерения потерь энергии электронов (LEELS) и с другими методами позволяют глубоко проникнуть в механизм каталитической реакции. Вместе с тем полученные этими методами результаты требуют ревизии ряда укоренившихся представлений. Так, вызывают сомнения результаты многих старых исследований, выполненных без контроля чистоты поверхности. Обнаруженное образование на поверхности двумерных структур в результате адсорбции противоречит представлениям о равновероятном расположении адсорбированных частиц на поверхности и взаимодействии в результате столкновений при миграции. Это существенно ограничивает применимость так называемого закона действия поверхностей к равновесию и кинетике адсорбции и поверхностных реакций. В этом направлении требуется обширная прецизионная работа. Первоочередной проблемой является возможность переноса результатов, полученных при очень низких давлениях (порядка 10-10 —10-6 торр), к давлениям, близким к обычным. Однозначный, надежный ответ пока не получен. Вероятно, модификация прибора для записи фотоэлектронных спектров дает возможность работать при значительно более высоких давлениях, и, таким образом, можно будет внести ясность в эту проблему.

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ   КАТАЛИЗ

Важным фактором при осуществлении реакций гетерогенного катализа является воздействие реакционной среды на твердые катализаторы. Роль этого фактора была выявлена сравнительно недавно. Многочисленными исследованиями, проведенными в значительной части в Институте катализа СО АН СССР, установлено, что твердые катализаторы под воздействием реакционной смеси меняют химический состав, структуру поверхности и каталитические свойства. Каждому составу реакционной смеси и температуре отвечает определенное стационарное состояние катализатора. Это справедливо для катализаторов всех классов - металлов, I окислов, катализаторов кислотно-основного действия и др.

Изменения катализатора, как правило, связаны не с этапами каталитического процесса, а с побочными процессами, скорость которых меньше скорости каталитической реакции, а энергия активации выше. Решающими факторами являются скорость протекания этих изменений  и скорость    приближения к стационарному состоянию (время релаксации).

Если время установления стационарного состояния много меньше длительности каталитического процесса, то каталитическая реакция в основном протекает при стационарном состоянии катализатора. Тем не менее, влияние реакционной среды и в этом случае имеет большое значение, так как оно определяет это стационарное состояние и отвечающие ему каталитические свойства. Отсюда вытекают важные для теории гетерогенного катализа следствия. Во-первых, на этой основе легко объяснить правило приблизительного постоянства удельной каталитической активности катализаторов одинакового химического состава. Под воздействием реакционной смеси такие катализаторы должны приходить в одинаковое стационарное состояние, независимо от исходного состояния поверхности, определяемого условиями приготовления и предварительной обработки. Отсюда вытекают границы возможного постоянства удельной каталитической активности, определяемые скоростью достижения стационарного состояния  катализатора.

Во-вторых, в уравнениях кинетических реакций гетерогенного катализа можно выделить множитель, отражающий влияние состава реакционной смеси на свойства катализатора. Это обстоятельство необходимо учитывать при попытках установления механизма каталитических реакций из кинетических данных.

Если время релаксации велико по сравнению с длительностью работы катализатора, то появляется возможность осуществлять каталитический процесс при нестационарном состоянии катализатора. Это открывает новые широкие возможности повышения интенсивности и избирательности каталитических реакций.

Катализатор можно предварительно приводить в оптимальное состояние, обрабатывая в соответствующих условиях, и затем переводить в продуцирующий реактор.

Осуществление каталитического процесса при нестационарном состоянии катализатора оказалось эффективным для ряда реакций окисления и особенно для реакций парциального окисления.

Одним из наиболее простых способов реализации нестационарного режима каталитического реактора может быть переключение направления подачи реакционной смеси в слое катализатора. При этом способе катализатор выполняет не только свою основную функцию — ускорение реакции, но также и функцию регенератора тепла, что позволяет исключить теплообмен через поверхность и благодаря этому во многих случаях существенно упростить конструкцию реактора (рис. 5).  Если слой катализатора разогреть до температуры, достаточно высокой для возможности протекания каталитической реакции, и направить в него реакционную смесь с низкой температурой, то в слое установится тепловой фронт, движущийся в направлении газового потока, но с много меньшей скоростью. Уменьшение скорости перемещения температурного фронта по сравнению со скоростью газового потока в основном определяется отношением теплоемкостей слоя  катализатора  и  газа  и  достигает около трех порядков. Время контакта реакционной смеси с катализатором в большинстве случаев измеряется секундами, откуда следует, что время прохождения теплового фронта через слой катализатора должно измерять ся тысячами секунд, т. е. часами.

При приближении фронта к концу слоя движение газа переключается на обратное и создается аналогичный фронт, перемещающийся в обратном направлении. В результате в слое создается зона высоких температур, колеблющихся в соответствии с циклами переключения направления газа. Поскольку тепло реакции выделяется только в зоне высоких температур, то эта зона устойчиво сохраняется даже для реакций с малым адиабатическим разогревом.

Глубина превращения реакционной смеси быстро возрастает в слое в области подъема температуры. Для необратимых экзотермических реакций она достигает полноты в области температурного максимума, для обратимых же экзотермических реакций в этой зоне степень превращения приближается к равновесной и при последующем снижении температуры возрастает. В соответствии с этим желательно, чтобы кривая снижающихся температур отвечала изменению оптимальной температуры с ростом степени превращения (рис. 6).

Нестационарный метод проверен для процесса окисления двуокиси серы в производстве серной кислоты (рис. 7), а также для процессов дожигания малоконцентрированных выбросов. В первую очередь предполагается использовать его для переработки в серную кислоту слабых отходящих газов заводов цветной металлургии. Классическим методом перерабатываются без затраты топлива газы с концентрацией S02 не менее 5%, более слабые газы выбрасываются, причиняя громадный ущерб окружающей среде. Нестационарный метод позволяет вовлечь в производство газы с концентрацией S02 начиная с 1%, что позволит получить свыше 5 млн. т серной кислоты и исключить отравление окружающей среды. Важно, что это достигается без затраты топлива и сооружения теплообменных аппаратов.

Аппараты с нестационарным режимом можно использовать для обезвреживания разбавленных выбросов, содержащих горючие загрязнения, а в случае более концентрированных загрязнений- для использования тепла их окисления. Действительно, в аппаратах с нестационарным режимом тепло реакции выделяется при температуре горячей части слоя, которая может поддерживаться достаточно высокой путем подбора соответствующего катализатора. Из этой части аппарата высокопотенциальное тепло может использоваться для получения пара или для других целей. Для устойчивой работы реактора достаточно сохранить среднюю температуру выходящего газа приблизительно на 30° выше температуры входа.

Ведутся исследования по использованию реакторов нестационарного режима в процессах синтеза аммиака и метанола и при получении серы из сероводорода.

КАТАЛИЗ   ЗАКРЕПЛЕННЫМИ   КОМПЛЕКСАМИ

Используемые в промышленности катализаторы, в том числе и для давно освоенных процессов, непрерывно совершенствуются. Это определяется тем, что даже небольшое повышение активности, и особенно селективности, дает значительный экономический эффект. Наша промышленность в этом отношении сохраняет еще много неиспользованных возможностей.

При совершенствовании катализаторов в их круг вводят новые элементы, новые классы соединений. Примером могут служить комплексные соединения переходных металлов, нашедшие первоначально применение в гомогенном катализе в растворах. В ряде случаев они показали высокую каталитическую активность при пониженных температурах. Это определяется возможностью вхождения реактантов в качестве лигандов в комплекс, где их взаимодействие облегчается благоприятной взаимной ориентацией, поляризацией, возможностью электронных переходов через центральный атом и другими факторами.

Практическое применение растворенных комплексов оказалось во многих случаях неудобным вследствие трудности отделения катализатора от продуктов реакции. С целью преодоления этого недостатка разрабатывались приемы закрепления каталитически активных комплексов на различных твердых носителях. Этот путь привел к результатам, превзошедшим первоначальные цели. Синтез комплексов на поверхности носителей позволил получить оригинальные катализаторы, не имеющие аналогов среди растворимых комплексов. Исследования в этом направлении развивались в Институте катализа СО АН СССР (Ю. И. Ермаков) и оказались успешными как в теоретическом отношении, так и при разработке практически ценных катализаторов.

Поскольку закрепленные комплексы имеют более или менее однородный состав, применение к их изучению физических методов существенно облегчается. Таким путем удалось установить состав и структуру каталитически активных образований на поверхности твердых тел и изучить механизм некоторых каталитических реакций.

В качестве примера на рис. 8 приведена зависимость каталитических свойств от числа атомов в металлических кластерах. С увеличением числа атомов палладия в закрепленном кластере электронные свойства, по данным ЭСХА (энергия связи электрона), приближаются к металлическому палладию. Каталитическая активность в отношении диспропорционирования циклогексена проявляется, если число атомов больше или равно трем. При большем числе атомов в кластере его каталитические свойства близки к свойствам металла.

Путем целенаправленной вариации состава закрепленных комплексов были разработаны катализаторы для ряда процессов с высокими активностью и селективностью. Некоторые примеры приведены на рис. 9. Закреплением металлоорганических или гидридных комплексов циркония получены катализаторы газофазной полимеризации этилена. Закреплением хлоридов титана на аморфном хлориде магния получены высокоактивные катализаторы для суспензионной полимеризации. Закрепленные кластеры палладия обладают высокой селективностью в процессах гидрирования, применяемых в производстве гербицидов.

Для катализа представляют интерес и гетерополикислоты молибдена или вольфрама (рис. 10). Использованию их каталитических свойств как для кислотного, так и для окислительно-восстановительного катализа посвящены работы К. И. Матвеева в Институте катализа СО  АН СССР.

Образование гетерополикислот обнаружено на поверхности некоторых сложных окисных катализаторов. Закрепленные гетерополикислоты являются перспективными катализаторами ряда реакций парциального окисления.

ПРОНИЦАЕМЫЕ  КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ  КАТАЛИЗАТОРЫ

Остановлюсь еще на одном классе соединений, сыгравшем значительную роль в промышленном катализе,— кристаллических синтетических цеолитах. Принципиальный недостаток твердых катализаторов заключается в использовании только наружной поверхности кристаллов, основная часть атомов твердого катализатора остается недоступной для реагирующих веществ. Цеолиты являются исключением, размер параметров кристаллической решетки в них настолько велик, что реагирующие вещества могут проникать внутрь кристалла и все его атомы становятся участниками каталитической реакции. Первоначально в катализе получили распространение преимущественно цеолиты типа Y с отношением Si : Аl  20  в частично декатионированной форме с размером полостей около 1 нм. Введение их в состав катализатора крекинга позволило резко повысить активность и селективность этих катализаторов и увеличить выход бензина до 40—50%.

За последнее десятилетие особое внимание уделялось так называемым сверхвысококремнеземистым цеолитам (GBK) с отношением Si : А1 = 20100. Эти цеолиты первоначально разрабатывались в США под маркой ZSM. Размер широких полостей в кристаллах этих цеолитов составляет 0,6—0,7 нм при некоторой сжатости. Цеолиты СВК характеризуются высокой каталитической активностью в отношении ряда реакций превращения и образования углеводородов при очень низком коксо-образовании. Особенно интересными эти цеолиты оказались для процесса получения высокооктанового бензина из метанола — важной составной части одного из путей производства жидкого топлива из углей и другого не нефтяного сырья (см. схему, приведенную ниже).

В случае угля проводится его газификация с водяным паром или С02 с получением смеси СО и водорода. Эта смесь (синтез-газ) перерабатывается при повышенном давлении (50-100 атм) на окисном медьсодержащем катализаторе в метанол.  Последний выделяется из реакционной смеси и превращается на катализаторах, содержащих цеолит СBK, при обычном давлении в смесь углеводородов. Этот процесс включает дегидратацию метанола в диметиловый эфир и далее в олефины. Из олефинов на этом же катализаторе в результате перераспределения водорода образуется смесь изопарафинов и ароматических углеводородов. Превращение метанола полное. Метан практически не образуется. На схеме представлены обычные выходы отдельных углеводородов. Путем модификации катализаторов и вариации условий процесса можно регулировать выход отдельных продуктов. В Институте катализа СО АН СССР К, Г. Ионе с сотрудниками на базе высококремнеземнистых цеолитов получен ряд оригинальных катализаторов, позволяющих селективно вести синтез целевых продуктов с образованием преимущественно или легких олефинов, или толуольно-ксилольной фракции, бензинов или более тяжелых топлив. Выход бензиновой фракции может быть доведен до 60—70% при октановом числе 90-95.

Значительный практический и теоретический интерес представляет вопрос о причинах малого образования кокса на цеолитах СВК, что обусловливает высокую стабильность этих катализаторов. Большинство исследователей связывают это с размером и формой внутрикристаллических полостей, что, по-видимому, не является единственной причиной: существенное значение имеет состояние атомов алюминия в цеолитном каркасе. Сигналы ЯМР атомов алюминия свидетельствуют о наличии двух типов алюминия А и Б (рис. 11) в составе декатионированных цеолитов. Первый отвечает тетраэдрическому алюминию в каркасе цеолита, а второй — атомам алюминия, перешедшим в катионные позиции. При увеличении отношения Si : Аl содержание формы Б резко снижается. Можно предположить, что именно эта форма катализирует образование кокса, вызывающего падение активности катализатора.

В результате совместных исследований, проводившихся в Институте катализа СО АН СССР, СКТБ катализаторов, Северодонецком филиале ГИАП, НИИНП, ГрозНИИ, разработаны активные и устойчивые катализаторы для получения углеводородов жидкого топлива из метанола.

Нами разрабатывался также вариант получений углеводородов из синтез-газа, минуя стадию выделения метанола. Степень превращения синтез-газа в метанол ограничивается обратимостью реакции и в современных установках не превышает 4% за цикл. Применение полифункциональных катализаторов, осуществляющих как синтез метанола, так и его превращение в углеводороды, позволяет значительно увеличить превращение за цикл и существенно упростить процесс. К. Г. Ионе с сотрудниками разработали оригинальные полифункциональные катализаторы, позволяющие получать прямо из синтез-газа те же углеводородные фракции и того же качества, что и образующиеся из метанола. Этот метод положительно отличается от классического процесса Фишера-Тропша качеством получаемого бензина и очень малым образованием метана, но требует проведения при повышенном давлении 30-50 атм.

Изложенные методы получения углеводородов как через метанол, так и прямым путем с помощью полифункциональных катализаторов могут быть использованы для производства жидкого топлива и из природного газа. Такие производства целесообразно сооружать вблизи крупных газовых месторождений для облегчения транспорта горючего, так как трубопроводы для перемещения жидкого топлива много дешевле, чем для перемещения газа. Кроме того, они полезны для обеспечения жидким топливом многих отдаленных районов, располагающих газом, транспорт жидкого топлива к которым затруднен.

Упомяну еще очень кратко два новых направления практического использования катализа, В ближайшее время, несомненно, получит широкое распространение применение твердых катализаторов для сжигания топлива. В настоящее время топливо сжигается в основном в факельных печах при температурах 1200-1600°С с низким коэффициентом полезного использования тепла. В Институте катализа СО АН СССР Э. А. Левицкий и сотрудники разработали способ сжигания топлива в каталитическом реакторе в псевдоожиженном слое катализатора с одновременным отводом тепла для требуемых целей. Благодаря присутствию катализатора сжигание топлива осуществляется достаточно полно без избытка воздуха при температуре 400—700°С. Тепловая напряженность реакционного объема много больше, чем в факельных топках, что позволяет в несколько раз сократить размеры и вес установок. Пониженная температура горения исключает образование вредной окиси азота (рис. 12). На основе каталитических генераторов тепла могут быть созданы малогабаритные паровые котлы, аппараты для подогрева воды, испарения нефтяных фракций в процессах нефтепереработки, термической обработки, диспергирования и активации твердых материалов, сушки порошковых материалов, адсорбционно-контактной сушки зерна, сельскохозяйственных продуктов и материалов, чувствительных к перегревам, и для других целей. Государственным комитетом СССР по науке и технике утверждена программа разработок по использованию каталитических генераторов тепла в различных отраслях хозяйства.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ХИМИЧЕСКУЮ

Работы в этом направлении были начаты нами в последнее время. Член-корреспондент К. И. Замараев с группой сотрудников приступил к разработке каталитического процесса разложения солнечным светом воды на водород и кислород.

Современное мировое производство водорода для химических целей превышает 30 млн. т/год. Он является также превосходным экологически чистым горючим. Если бы удалось достигнуть эффективности процесса, равной 20 %, то мировую потребность в водороде можно было бы удовлетворить.

На рис. 13 приведена одна из схем фотокаталитического разложения воды. Поглощенный молекулой фотокатализатора квант света переводи! один из его электронов на возбужденный уровень, откуда этот электрок переходит на нижележащие уровни молекулы-акцептора (А). Дырка, образовавшаяся при этом на основном уровне молекулы фотокатализатора, способна принять электрон с вышележащих уровней молекул-доноров (Д). В результате образуется пара: сильный восстановитель А- и сильные окислитель Д+. В последующих каталитических стадиях частицы А- и Д+ выделяют из воды соответственно водород и кислород. Катализаторы этих стадий должны быть достаточно активными, чтобы осуществить разложение воды ранее возможной рекомбинации электрона и дырки. В настоящее время в Институте катализа СО АН СССР разработано несколько эффективных, но пока недостаточно стабильных катализаторов для стадий выделения кислорода и водорода и впервые созданы, правда также пока недостаточно эффективные, фотокаталитические систему разделения зарядов на основе биологических мембран, содержащих металлопорфирины,

Я пытался показать, что катализ и сейчас является ведущим средством повышения эффективности производства и решения новых задач, выдвигаемых техническим прогрессом.